## §1 两亲性分子与胶束热力学

两亲性分子（amphiphilic molecules）是指在同一个分子结构中同时包含亲水极性基团（hydrophilic head）与疏水非极性碳氢链（hydrophobic tail）的特殊化学实体。根据亲水头基的解离性质，表面活性剂主要划分为四类：以硬脂酸钠 C17H35COONa、十二烷基硫酸钠（SDS, C12H25SO4Na）为代表的阴离子型表面活性剂；以十六烷基三甲基溴化铵（CTAB, C16H33N(CH3)3Br）为代表的阳离子型表面活性剂；以聚氧乙烯醚类（吐温、Triton X-100）为代表的非离子型表面活性剂；以及以卵磷脂、甜菜碱为代表的两性离子与生物两亲分子。

在水溶液中，低浓度的两亲性分子会自发迁移并富集于气-液界面。亲水极性头基伸入水中与水分子发生强烈的偶极配位或氢键作用，而长链疏水烃尾则被水网络挤出并竖直伸向气相，形成定向排列的单分子吸附膜。将两亲性分子的烃尾暴露在水中会在其周围诱导水分子的有序排列，形成类似笼状水合物的高有序度配位鞘（疏水水合），导致体系的构象熵与混合熵大幅降低。随着溶液浓度的逐步增加，气-液界面的单分子吸附逐渐达到几何紧密排列的饱和状态。此时，继续向体系中加入表面活性剂，多余的分子不再富集于界面，而是在溶液体相中自发缔合组装成微观有序聚集体，即胶束（micelles）。

表面活性剂在溶液中开始大量缔合自组装形成胶束的临界浓度称为临界胶束浓度（Critical Micelle Concentration, CMC）。在水介质中形成的正常正胶束，其内核由几十至上百个两亲分子的疏水烷基链交织聚集形成类似液态烃的微观非极性油核，外壳则由水合充分的亲水极性头基紧密排列构成，并朝向连续水相以屏蔽水相与油核的直接接触。反之，在环己烷或正己烷等非极性有机溶剂中，两亲性分子则组装形成反胶束（reverse micelles），亲水头基内卷聚集在核心形成微型水滴水池，疏水烃链向外伸展溶剂化。

| 物理性质 | CMC 之前（低于 CMC） | CMC 之后（高于 CMC） | 曲线特征与测定意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面张力 γ | 随浓度增大而急剧陡降 | 达到最低饱和极限后基本保持水平恒定 | 拐点横坐标即为 CMC 测定最经典的判据 |
| 摩尔电导率 Λm | 缓慢单调下降（离子间相互作用） | 斜率急剧变陡，快速跌落 | 离子型表面活性剂胶束缔合捕获抗衡离子 |
| 渗透压 Π（依数性） | 随表面活性剂浓度呈线性增长 | 增长斜率大幅变缓，趋于平缓微增 | 众多单体聚集成单个胶束，有效粒子数增量坍缩 |
| 光散射强度 I | 溶液几乎透明，散射光强微弱 | 散射强度骤然呈线性陡峭上升 | 胶束尺寸达到纳米胶体范畴，Rayleigh 散射显著 |

表面活性剂溶液物理性质随

> 图 8-1：表面活性剂溶液物理性质随浓度变化拐点图

关于胶束形成的热力学驱动机制，经典物理化学研究曾长期存在争论。表面活性剂烷基烃链之间的范德华引力并不足以克服同种带电头基的库仑静电排斥与组装导致的平动熵损失。胶束形成的真正核心热力学驱动力是疏水效应（hydrophobic effect）引起的体系熵增。当孤立的烷基烃链分散在水中时，非极性基团破坏了周围天然水分子之间的三维氢键四面体网络，迫使邻近的水分子形成高定向、紧密笼蔽的“冰状结构”，导致水体系的结构熵急剧下降。当两亲分子缔合形成胶束并将烃链深埋于胶束内部后，先前被束缚在烃链表面的大量结构化水分子被彻底释放回自由无序的体相本体水中，产生巨大的正熵增（ΔS>0）。

由于疏水水合结构的崩解往往伴随着少量氢键的重组，在室温附近胶束缔合过程的标准摩尔焓变 ΔmicHmθ 实际上通常为微弱的正值（吸热）或接近于零。整个缔合聚集过程完全是由强烈的熵增驱动（−TΔmicSmθ≪0），使得标准摩尔 Gibbs 自由能大幅为负（ΔmicGmθ<0）。基于准化学相分离平衡模型，非离子型表面活性剂胶束形成的 Gibbs 自由能与 CMC 之间满足精确的热力学关系式：ΔmicGmθ=RTln(CMC/cθ)；对于 1:1 离子型表面活性剂，考虑抗衡离子在胶束表面的静电结合度 β，该式拓展为 ΔmicGmθ=(1+β)RTln(CMC/cθ)。

胶束特殊的核-壳微观相态使其具有优异的相转移与增溶能力（solubilization）。原本在水中溶解度极低的强疏水性有机小分子（如多环芳烃、紫杉醇抗癌药、油溶性染料），能够自发分配进入胶束的非极性烃核内部并稳定分散，宏观上表现为表观溶解度提升数个数量级。增溶过程不是真正的分子级相均匀溶解，而是一种热力学稳定的微观非均相包载。在现代靶向给药系统中，利用生物相容性两亲性嵌段共聚物（如聚乙二醇-聚乳酸 PEG-PLA）构筑功能胶束，不仅可大幅提高难溶药物的生物利用度，还能利用肿瘤组织增强的渗透与滞留效应（EPR 效应）实现靶向聚集。

## §2 胶体分散系物理化学

胶体分散体系是指分散相粒子的几何线度在 1 nm 至 100 nm 之间的多相多分散系统。根据相态关联与亲和性质，胶体分散系可划分为热力学稳定的真高分子亲液溶胶（如明胶、聚乙烯醇水溶液）以及具有巨大相界面的高度分散、热力学不稳定的憎液溶胶（如氢氧化铁水溶胶、碘化银水溶胶、金溶胶）。憎液溶胶的比表面积巨大，表面原子处于高度配位不饱和的高能态，因此具有强烈的自发减小表面自由能的趋势，在热力学上属于亚稳体系（metastable system）。

胶体之所以能够在长时间内保持分散状态而不迅速沉聚，是因为它同时拥有动力学稳定性与电学斥力稳定性。动力学稳定性的微观根源在于介质溶剂分子的剧烈热运动（布朗运动）。当胶粒质量足够小且尺度处于纳米级时，溶剂分子非对称碰撞赋予胶粒的随机动能足以完全抗衡重力引起的沉降分层，建立动态的沉降平衡（sedimentation equilibrium）。在高度为 h 的胶体柱中，胶粒的粒子数密度 n(h) 满足类似气压公式的 Boltzmann 分布规律：n(h)=n0exp[−meffgh/(kBT)]，其中 meff=43πr3(ρ−ρ0) 为扣除浮力后的粒子有效质量。

憎液溶胶的电学稳定性来源于胶团（micelle unit）特殊的双电层结构。溶胶颗粒在成核生成过程中，会优先选择性化学吸附溶液中与其晶格离子同类的某种过量离子（电位决定离子），使胶核表面带上坚固的原生电荷。为了保持电中性，溶液中带相反电荷的反离子被静电吸引到胶核周围。在 Stern 双电层模型中，部分反离子与水合分子在强静电与范德华引力下紧密贴合在胶核表面，构成厚度仅几个分子尺寸的紧密层（Stern 层或吸附层）；其余反离子则因受到热扩散运动的竞争干扰，呈弥散衰减分布在紧密层外围的扩散层（Gouy-Chapman 层）中。

氢氧化铁水溶胶胶团

> 图 8-2：氢氧化铁水溶胶胶团结构与双电层层次示意图

以过量 FeCl3 水解制备的氢氧化铁水溶胶为例，水解生成的 FeO+ 离子作为电位决定离子吸附在微晶表面，其胶团结构通式可严谨表达为：

Fe(OH)3m⋅nFeO+⋅(n−x)Cl−x+⋅xCl−

其中，难溶中性固体核心构成“胶核”；胶核结合吸附层中的电位决定离子与部分反离子构成“胶粒”，带 x 个单位的正电荷；胶粒与扩散层中的 x 个 Cl− 构成宏观电中性的完整“胶团”。当带电胶粒在外加电场作用下发生相对位移（电泳）时，紧密吸附层内的液体与胶核固相作为整体共同运动，而扩散层液体则滞后滑动。该滑动面（shear plane）与溶液本体之间的电势差定义为动电电位或 ζ 电位（zeta potential）。ζ 电位反映了胶粒外露的净电荷密度，是衡量胶体双电层静电斥力强度的物理量。

胶体光学性质的典型代表是丁达尔效应（Tyndall effect）。当可见光照射溶胶时，由于胶粒尺寸（1∼100 nm）远小于可见光波长（400∼760 nm），光波在胶粒周围发生明显的弹性电偶极散射，即 Rayleigh 散射。Rayleigh 散射定律指出，单位体积的散射光强 I 满足：

I=I024π3n0V2λ4n12−n02n12+2n022sin2θ

式中 V 为单个微粒体积，n1,n0 分别为粒子与介质的折射率，λ 为入射光波长。散射光强与入射波长的四次方成反比（I∝λ−4），因而短波长的蓝紫光散射效率远高于长波长的红黄光。这解释了日间天空呈现湛蓝、而落日余晖呈现深红的物理光学本质。

DLVO 理论总势能

> 图 8-3：DLVO 理论总势能曲线与聚沉势垒示意图

胶体稳定性的现代微观定量理论是由 Derjaguin、Landau、Verwey 和 Overbeek 共同建立的 DLVO 理论。DLVO 理论将两个相遇溶胶粒子之间的相互作用总势能 Vtotal 表达为范德华长程吸引势能 VA 与双电层静电排斥势能 VR 之和：Vtotal(H)=VA(H)+VR(H)。吸引势能主要源于各分子间 London 色散力的宏观体相积分，对于半径为 a、表面间距为 H 的两个球形粒子，当 H≪a 时满足 VA≈−AHa12H（AH 为 Hamaker 常数，始终为负值）。双电层静电排斥能则源于扩散层重叠造成的反离子渗透压与电场重叠，表达式为 VR≈2πεaζ2ln(1+e−κH)。

参数 κ 为 Debye-Hückel 倒数长度，表征双电层厚度的倒数，其与介质溶液的离子强度 I 紧密关联：κ=2e2NAIεrε0kBT。在低电解质浓度的纯净溶胶中，双电层延展充分（κ 很小），Vtotal 曲线在中间距离处形成高达数十 kBT 的排斥势能峰（能量势垒），胶粒热碰撞无法逾越势能峰，因而体系处于动力学稳定的亚稳态。当向体系中加入外加电解质时，溶液离子强度 I 急剧上升导致 κ 增大，双电层被严重压缩变薄，滑动面 ζ 电位迅速下降。当静电斥力势能峰完全被削平至临界势垒高度消失时，胶粒即可无阻碍地跌入接触距离处的强引力“第一极小值”（深势阱），发生不可逆的聚结凝聚，此现象称为聚沉（coagulation）。

外加电解质诱发溶胶聚沉的能力具有强烈的价态效应，即著名的 Schulze-Hardy 规则。该规则指出，起聚沉主导作用的是与胶粒表面带电电性相反的抗衡离子；反离子的价数越高，使胶体发生聚沉所需的最低电解质浓度（临界聚沉浓度，Critical Coagulation Concentration, CCC 或聚沉值）越低，其聚沉能力越强。根据 DLVO 理论中势垒最大值及其导数同时为零（Vtotal=0 且 dVtotaldH=0）的极值判据进行严格数学推导，单价、二价与三价反离子的临界聚沉浓度满足反比于离子电荷数六次方的普适渐近关系：

CCC∝1z6⟹CCC(z=1):CCC(z=2):CCC(z=3)≈116:126:136≈729:11.4:1

这一悬殊的数值比例深刻揭示了多价反离子对双电层扩散势垒显著的压缩聚沉效率。

## §3 界面热力学基础

在均相体系的热力学基本方程中，通常只包含体积功项 −pdV。当体系被高分散为纳米晶体、多孔材料或微小液滴时，巨大比表面积上的原子配位状态严重偏离体相内部。体相内部的分子在三维空间中被同类邻近分子对称包围，各向受力完全抵消平衡；而处于两相界面表层的分子，受到来自相内部的吸引力远大于稀疏气相或异相的吸引力，导致界面分子受到指向体系内部的净法向垂直拉力。这种法向引力使表面分子具有自发向体相内迁移的收缩本能，宏观上表现为体系抵抗表面积扩大的张力效应。

在恒温恒压和恒定组成条件下，可逆地增加单位相界面面积 dAs 时体系所吸收的可逆非体积功，定义为该界面的比表面 Gibbs 自由能 Gs。从力的宏观力学平衡角度，平行于表面、垂直作用于表面任一边界单位长度上的收缩切向拉力定义为表面张力 σ（或记为 γ）。热力学证明，在纯液体表面，表面张力在数值上与比表面 Gibbs 自由能严格等价，即：

γ≡σ=∂G∂AsT,p,n=Gs

其单位可写作 N⋅m−1 或 J⋅m−2，物理量纲完全一致（1 N⋅m−1=1 J⋅m−2）。一切不受外力约束的孤立液体均会自发收缩至比表面积最小的几何形态——球形，这是体系自发降低自身表面自由能的直接结果。

将表面相视为具有宏观热力学广延量的独立二维相，由基本热力学微分式 dGs=−SsdT+Vsdp（忽略表面微小过剩体积 Vs≈0），可直接导出比表面熵 Ss 与表面张力温度依赖性的精确关系：

Ss=−∂σ∂Tp

实验表明，绝大多数常见液体的表面张力 σ 均随着温度 T 的升高而单调下降，当达到临界温度 Tc 时两相界限完全模糊消失，σ→0。因此，液体的温度系数 ∂σ∂Tp<0，对应的比表面熵恒为正值（Ss>0）。表面形成伴随着分子热乱度的净增益。在此基础上，根据 Legendre 变换式 Hs=Gs+TSs，单位面积的表面焓（或比表面内能）可表述为：

Hs=σ−T∂σ∂Tp

由于 −∂σ∂Tp>0，比表面焓必定严格大于比表面 Gibbs 自由能（Hs>σ）。

| 热力学表面量 | 数学定义式 | 物理量纲 | 微观本质与热力学意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比表面自由能 Gs | Gs=σ=∂G∂AsT,p​ | J⋅m−2 或 N⋅m−1 | 恒温恒压可逆扩展单位界面所需的非体积功 |
| 比表面熵 Ss | Ss=−∂σ∂Tp>0​ | J⋅K−1⋅m−2​ | 分子由三维体相迁移至二维表面时的构象熵与排布熵增 |
| 比表面焓 Hs | Hs=σ−T∂σ∂Tp>σ​ | J⋅m−2​ | 扩展单位表面时体系吸收的总热量与能量投入总和 |
| 分散功 ΔG | ΔG=σ⋅ΔAs​ | J​ | 将大颗粒机械粉碎分散为纳米级微滴时增加的总表面能 |

当半径为 R 的宏观母液滴在恒温恒压下被粉碎分散为 N 个均一的微小液滴（半径为 r）时，体系的质量守恒约束为：43πR3=N⋅43πr3⟹N=(R/r)3。初始表面积为 A1=4πR2，分散后的总表面积则膨胀为 A2=N⋅4πr2=4πR3/r。表面积净增量与表面 Gibbs 自由能增加量分别为：

ΔAs=4πR2Rr−1≈4πR3r,  ΔG=σΔAs=3Vσr

当液滴尺寸由毫米级（1 mm）细化至纳米级（1 nm）时，表面积放大约 106 倍，体系贮存了可观的表面过剩自由能。

在固-液界面热力学实验中，高分散粉末的比表面积可借助浸润热法（heat of immersion calorimetry）测定。将质量为 m 的脱气洁净固体粉末完全浸入充分润湿它的液体中时，由于高能的固体表面被低能的固-液界面完全取代，相界面的能量释放全部以恒压热效应 Qp 释放：

Qp=−ΔH=As⋅m⋅Hs⟹As=QpmHs

式中 As 为被测固体的质量比表面积（m2⋅g−1），m 为固体粉末质量。必须格外注意：浸润放热反映的是体系的焓变，因此计算分母中必须代入比表面焓 Hs=σ−T(∂σ∂T)p，若错误代入表面张力 σ 会导致测定结果出现显著的系统偏差。

## §4 弯曲液面与润湿现象

当液体界面为平液面时，界面两侧分子受到的合力对称，表面张力的合力平行于平面切线，两侧压力平衡相等。当界面弯曲呈凸液面或凹液面时，由于相界面存在曲率，沿曲面切线方向分布的表面张力在垂直于界面的法向产生一个净合力指向曲率中心，使得曲率中心一侧所承受的内压力高于背向曲率中心一侧的外压力。这一由表面弯曲引起的内外相压差称为附加压力 Δp。

经典的 Young-Laplace 方程给出了附加压力与曲面几何曲率的普适数学表达式：

Δp=p凹−p凸=γ1R1+1R2

式中 R1,R2 为在弯曲液面上某点处两个互相垂直的主截面圆的主曲率半径。曲率半径的正负惯例规定为：曲面法向朝向液相内部为正（凸液面），曲面朝向气相内部为负（凹液面）。

- 球形液滴或球形气泡：曲面上各向同性，两主曲率半径相等（R1=R2=R），此时 Young-Laplace 方程简化为：

Δp=2γR

- 液滴内部所受实际总静压力等于外界大气压 p0 与附加压力之和：pin=p0+2γR。液滴半径 R 越微小，内部附加压力越呈倒数急剧飙升。

- 球形肥皂泡（液膜泡）：肥皂泡由内、外两个彼此独立的薄液膜表面构成，两个弯曲球面的附加压力相互叠加，因此空心液膜泡内外的总附加压力为：

Δp=4γR

若将内径为 r 的细玻璃毛细管竖直插入能够润湿管壁的液体（接触角 θ<90∘）中，管内液面将自发形成曲率半径为 R=rcosθ 的凹弯月面。凹液面下方的液体内部承受负的附加压力 Δp=−2γcosθr，从而驱动水柱在管内自发攀升，直至悬升液柱的自身重力静压 ρgh 与管口附加压力严格抗衡抵消：

ρgh=2γcosθr⟹h=2γcosθρgr

若液体不能润湿管壁（如金属汞在玻璃管内，θ>90∘），凹凸反转，管内液面将发生自发毛细下降。

附加压力的存在深刻改变了弯曲相态的相平衡热力学参数，最核心的物理规律即为 Kelvin 方程。微小球形液滴表面为凸液面，其内部液体承受额外的附加压力 Δp=2γr，导致液相化学势升高：dμl=Vm,ldp=Vm,l2γr。在恒温相平衡条件下，气相化学势增量与液相化学势增量必须相等：dμg=RTdlnpr=dμl。在假设气体服从理想气体状态方程的前提下进行积分，得到著名的 Kelvin 蒸气压公式：

lnprp0=2γVm,lrRT=2γMρrRT

式中 pr 为曲率半径为 r 的微小液滴的饱和蒸气压，p0 为普通平面宏观液体的标称饱和蒸气压，Vm,l 为液体摩尔体积，M 为摩尔质量，ρ 为液体密度。

Kelvin 方程奠定了现代多相成核动力学与介孔材料微观表征的理论基石，其在物理化学中有四项重要推论：

- 小液滴的极高蒸气压与 Ostwald 熟化：对于凸液滴（r>0），pr>p0。液滴半径越微小，蒸气压越高。当大小不均的微粒共存于同一密闭系统时，小微粒由于高蒸气压（或高微观溶解度）而自发发生挥发或溶解消失，蒸气或溶质向大微粒迁移富集并促进大微粒进一步粗化长大，这一自发相分离动力学过程称为 Ostwald 熟化（Ostwald ripening）。

- 凹液面与毛细孔凝结（Capillary Condensation）：对于多孔材料孔道内的微小凹液面，曲率中心在气相一侧（r<0），Kelvin 公式指出其平衡蒸气压必定小于宏观平液面（pr<p0）。这意味着在未达到平液面饱和蒸气压（相对压力 p/p0<1）时，多孔吸附剂内即可提前发生气相毛细凝聚填充，这一原理被广泛应用于气体吸附法表征介孔材料孔径分布（BJH 模型）。

- 过饱和蒸气与人工降雨：若纯净蒸气中缺乏尘埃等大曲率半径的外来凝聚核心，由于最初随机成核生成的微观分子簇液核尺寸处于亚纳米量级（r→0），其理论平衡蒸气压极高，导致蒸气即使达到数倍的过饱和度也不会自发液化（亚稳过饱和状态）。向积雨云层中喷洒碘化银（AgI）气溶胶或干冰，能以极高效率提供与冰晶相近的大尺寸人工结晶晶核，迅速打破过饱和亚稳态并引发雨滴降落。

- 过热液体与防暴沸：无汽化中心的均质液体受热升温时，新生成的小气泡在微观上表现为极微小的凹液面空腔，外部液体对气泡施加巨大的收缩性附加压力，导致小气泡极易被压缩湮灭。液体即便加热超过标称沸点仍无法自发形成气泡沸腾，形成高能的过热液体（superheated liquid）。加入素烧瓷片或沸石等多孔助剂，其孔道内截留的大量微气泡提供了宏观曲率半径的气化核心，从而彻底消除了突沸暴沸的安全隐患。

当液体微滴放置于平整的固体基底上时，界面相互作用将形成气-液-固三相交界面。自固-液交界线向液体内部作液-气界面的切线，该切线与固-液界面在液体内部所夹的角定义为接触角 θ（contact angle）。在机械平衡状态下，三相界面张力在水平方向上的代数和必须为零，导出经典的 Young 方程：

γSG=γSL+γLGcosθ⟹cosθ=γSG−γSLγLG

式中 γSG,γSL,γLG 分别为固-气、固-液和液-气界面的表面张力。

| 接触角范围 | 润湿状态 | 界面热力学判据 | 典型物理实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ=0∘ | 完全润湿（完全铺展成膜） | γSG≥γSL+γLG，铺展系数 S≥0 | 纯水在经过强酸碱洗涤的洁净亲水玻璃表面 |
| 0∘<θ<90∘ | 部分润湿（能润湿） | γSG>γSL，液体能部分铺展 | 水在金属氧化物表面，有机液体在常规基底表面 |
| 90∘≤θ<180∘ | 不润湿（疏液成珠） | γSG<γSL，液体呈球珠状收缩 | 水在石蜡表面（θ≈105∘）、聚四氟乙烯特氟龙表面 |
| θ=180∘ | 完全不润湿 | γSL≥γSG+γLG，点接触完全排斥 | 金属汞在洁净玻璃表面（θ≈140∘∼180∘） |

## §5 多组分界面热力学与吸附理论

在处理多组分溶液体系的相界面现象时，热力学量不再能够通过简单的摩尔乘积直接加和，必须借助于偏摩尔量（partial molar quantities）与 Gibbs-Duhem 约束关系。对于任一广延热力学性质 X（如总体积 V、总内能 U、总 Gibbs 自由能 G 等），体系中组分 i 的偏摩尔量定义为在恒温、恒压且其他所有组分摩尔数均保持不变的条件下，广延量随组分 i 摩尔数 ni 的偏导数：

Xi≡Xi=∂X∂niT,p,nj≠i

根据 Euler 齐次函数定理，多组分体系的总广延量等于各组分摩尔数与其偏摩尔量乘积的代数总和：X=i​niXi。化学势 μi 的热力学本质即为偏摩尔 Gibbs 自由能：μi≡Gi=∂G∂niT,p,nj≠i，体系总 Gibbs 自由能表达为 G=i​niμi。在恒温恒压下，各组分的偏摩尔量之间并不是相互独立的，它们受到严格的 Gibbs-Duhem 方程的制约：i​nidXi=0；特别地，对化学势满足 i​nidμi=0 或以摩尔分数表示为 i​xidμi=0。

为了严谨描述两相界面层内组分浓度的非均一空间分布，J. W. Gibbs 提出了著名的假想数学界面——Gibbs 分界面（Gibbs dividing surface）。真实界面是一个具有几个分子厚度、物理性质呈连续梯度过渡的三维非均相过渡相。Gibbs 在两相界面处引入一个没有厚度的理想几何平面，假定自相内部至此几何面之前，两相的体相体积分数与浓度均保持均一不变。实际系统在界面区域实际包含的组分 i 物质的量，减去按均匀体相延伸到该假想面所推算的物质的量，其差额即定义为界面层相对于该假想面的表面过剩物质的量 nis。单位面积上的表面过剩物质的量定义为组分 i 的表面过剩量（surface excess）Γi：

Γi=nisAs  (单位：mol⋅m−2)

若将分界面选取在使溶剂（组分 1）的表面过剩量严格等于零（Γ1=0）的特异位置，此时溶质（组分 2）的表面过剩量即为相对表面过剩量 Γ2,1（简记为 Γ）。将表面相热力学基本式与两相本体的 Gibbs-Duhem 方程联立消去溶剂化学势项，即可严谨推导出著名的 Gibbs 吸附等温式：

dγ=−Γdμ2⟹Γ=−∂γ∂μ2T

在理想稀溶液中，溶质化学势可表达为 μ2=μ2θ+RTln(c/cθ)，dμ2=RTdlnc。由此得到溶液吸附中应用最为广泛的 Gibbs 表达式：

Γ=−cRT∂γ∂cT=−1RT∂γ∂lncT

根据导数 ∂γ∂cT 的符号，溶质在溶液表面层的吸附行为分为两类截然不同的物理现象：

- 正吸附（Γ>0）：若溶质的加入使溶液的表面张力急剧下降，即 ∂γ∂cT<0，则表面过剩量 Γ>0。溶质分子在表面层的局部摩尔浓度高于溶液本体浓度，溶质在界面自发富集。低级醇、有机羧酸及各类表面活性剂均表现出强烈的正吸附特征。由于两亲分子的疏水烷基链具有脱离极性水相的强烈倾向，它们富集在表面并定向排列，用低表面能的甲基/亚甲基碳氢屏障取代了原本高表面能的水-气界面，从而大幅降低体系的表面自由能。

- 负吸附（Γ<0）：若溶质的加入使溶液表面张力微弱升高，即 ∂γ∂cT>0，则表面过剩量 Γ<0。溶质在表面层的浓度低于溶液本体浓度，表面层呈现溶质贫化、纯溶剂富集的微观结构。典型无机强电解质（如 NaCl、K2SO4）属于负吸附物质。这是由于高价小半径的无机离子具有强烈的静电水合能，水分子对离子的库仑静电引力远强于对水分子的分子间作用力，使得离子更倾向于深陷在水相内部形成充分的溶剂化水合鞘，自发从界面层向体相内部迁移。

当研究气-固相界面上的分子吸附时，Irving Langmuir 于 1916 年提出了开创性的单分子层化学吸附理论。Langmuir 吸附模型基于四项严格的微观物理假定：

- 固体吸附剂表面能量在微观上完全均一，所有吸附位点（adsorption sites）具有完全等价的微观几何构型与吸附活化能；

- 吸附质分子在固体表面仅形成局域化的单分子层吸附，每个活性吸附中心最多仅能容纳吸附一个气体分子；

- 已吸附在邻近位点上的吸附质分子之间不存在横向侧向的相互吸引或排斥作用，吸附热不随表面覆盖度的改变而变化；

- 吸附过程是一个处于动态统计平衡的可逆过程，即气相分子的表面撞击吸附速率与吸附态分子的热解吸速率在宏观平衡时相等。

设固体吸附剂表面的总吸附位点分数为 1，吸附质所占据的表面位点分数（表面覆盖度）为 θ，空白裸露的未被占据位点分数为 1−θ。气相吸附质的平衡分压为 p。根据微观碰撞与动力学速率方程： 吸附过程的动力学平衡条件为：其一，吸附速率 ra 正比于气相分子的碰撞频率（即分压 p）及表面空白位点分数，即 ra=kap(1−θ)；其二，解吸速率 rd 正比于处于吸附态的分子覆盖度，即 rd=kdθ。

当体系达到宏观吸附动态平衡时，吸附速率与解吸速率严格相等：kap(1−θ)=kdθ。整理即可导出著名的 Langmuir 单分子层吸附等温方程：

θ=bp1+bp=vvm

式中 b=kakd 为吸附平衡常数，表征吸附剂对吸附质分子的微观亲和力强弱；v 为在平衡分压 p 下吸附气体的标态体积，vm 为固体表面完全铺满均一单分子层时所需的饱和吸附体积。

典型单分子层

> 图 8-4：典型单分子层 Langmuir 吸附等温线

Langmuir 方程在不同的压力极限下展现出鲜明的特征动力学规律： Langmuir 方程在不同压力极限下展现出鲜明的特征动力学规律：第一，在低压极限（bp≪1）下，分母中 1+bp≈1，覆盖度简化为 θ≈bp，吸附体积 v≈vmbp，吸附量与平衡压力呈严格线性正比，服从 Henry 经验定律；第二，在高压极限（bp≫1）下，分母中 1+bp≈bp，覆盖度渐近逼近极值 θ→1，v→vm，表面所有活性吸附中心被分子全部占满，吸附量达到饱和平台，与外部平衡压力无关。

在实际实验数据处理中，Langmuir 方程可通过代数变换转化为线性化形式以提取热力学参数：

pv=1bvm+pvm

以实验测定的 pv 对平衡分压 p 进行最小二乘线性拟合，由直线的斜率 kslope=1vm 可直接求得单分子饱和容量 vm，再由纵截距 iint=1bvm 计算吸附平衡常数 b。

对于非理想固体表面或宽压力区间内的物理吸附，Langmuir 模型的“单分子层”与“能量均一”假设常被打破。德国化学家 Freundlich 提出了著名的经验等温式：q=kp1/n（n>1），该式在对数坐标下呈线性，适用于微观非均匀表面的中等覆盖度吸附。

为了解决低温惰性气体（如 77 K 下的氮气）在固体表面发生多层物理凝聚的实际物理过程，Brunauer、Emmett 和 Teller 于 1938 年突破性建立了多分子层吸附理论，即 BET 等温吸附模型。BET 理论假定：固体表面具有多层物理吸附能力；第一层吸附直接发生在固体活性位点上，其吸附热为特异的表面吸附热 Q1；自第二层起至无穷高层的分子间吸附，本质上均属于吸附质自身的蒸汽冷凝凝聚过程，各后续层的吸附热均等于吸附质在测定温度下的纯物质液化潜热 QL。在各吸附层均处于局部动态平衡的微观统计假定下，推导出标准 BET 多层吸附方程：

pv(p0−p)=1vmC+C−1vmCpp0

式中 p0 为被吸附气体在吸附测定温度下的饱和蒸气压，p/p0 为相对压力，vm 为第一层完全铺满时的单分子饱和吸附体积。无量纲常数 C 反映第一层特异吸附热与液化潜热之差：C≈expQ1−QLRT。

BET 方程是现代材料化学与非均相催化领域测定多孔材料微观质量比表面积（SBET）的标准方法。通常选取 p/p0=0.05∼0.35 的线性区进行测试，以 pv(p0−p) 对相对压力 p/p0 作图，求得直线斜率 m 与截距 i。单分子饱和吸附体积计算为 vm=1m+i。若已知单个氮气分子在 77 K 紧密堆积下的有效分子截面积 σm≈0.162 nm2，样品的总比表面积可高精度计算为：

SBET=vmNAσmVm,gas⋅msample

## §6 多相催化表面反应动力学

气-固非均相催化反应是在催化剂固体表面微观活性中心上发生的多步连续动力学过程。典型的多相催化历程包括五个基元物理化学步骤：反应物分子由流体外层向催化剂外表面扩散（外扩散）；分子深入多孔材料微孔内部向活性中心扩散（内扩散）；反应物分子在表面活性中心发生化学吸附；在吸附活化态下发生表面化学基元反应（表面反应）；产物分子自表面脱附并沿微孔扩散返回气相本体。当催化剂颗粒足够微小且物料处于剧烈搅拌紊流状态时，内外扩散传质阻力可以完全忽略，反应整体速率受表面吸附与表面化学转化步骤严格控制。

根据反应物分子在表面反应发生前是否均需经历化学吸附活化，多相催化机理确立了两个经典的理论模型：

- Langmuir-Hinshelwood（LH）机理：该机理假定所有参与基元反应的反应物分子必须首先通过化学吸附定位在催化剂表面，成为共吸附态物种；随后，相邻吸附位上的活化吸附态分子之间发生双分子重组或双分子相互作用，生成吸附态产物；最后产物发生解吸。

- Eley-Rideal（ER）机理：该机理假定仅有一种反应物分子在固体表面发生化学吸附，而另一种反应物分子不经历吸附活化，直接从气相（或物理吸附弱结合的游离层）以空间动量碰撞撞击处于化学吸附态的吸附物种，瞬间发生断键重组并转化为产物。

| 动力学特征 | Langmuir-Hinshelwood（LH）机理 | Eley-Rideal（ER）机理 |
| --- | --- | --- |
| 微观碰撞路径 | 两种反应物均在相邻吸附位发生共吸附，在表面进行二维碰撞反应 | 反应物 A 发生化学吸附，气相游离反应物 B 直接撞击吸附态 A 反应 |
| 决速步速率表达式 | r=kθAθB=kKAKBpApB(1+KApA+KBpB)2​ | r=kθApB=kKApApB1+KApA​ |
| 分母与分压依赖 | 分母包含两种气体的分压项 (1+KApA+KBpB)2 | 分母仅包含被吸附组分分压 1+KApA，完全不出现 pB |
| 恒定分压 pB 下 r−pA 曲线 | 呈现典型的倒 U 形极大值曲线（过高 pA 竞争挤占 B 位点导致抑制） | 呈现典型的双曲线渐近饱和，单调上升趋向极限常数速率 |
| 极端高压级数 | 强吸附物种过高时，对该物种呈现负一级反常抑制级数（−1 级） | 对吸附物种 A 达到零级（饱和），对气相物种 B 严格保持一级 |

| Langmuir-Hinshelwood 机理（双分子共吸附极大值） | Eley-Rideal 机理（气相单撞击饱和渐近） |
| --- | --- |
| > 图 8-5：Langmuir-Hinshelwood 机理速率随分压先升后降，出现极值点 | > 图 8-6：Eley-Rideal 机理速率随分压单调递增，平滑趋向极限饱和平台 |

对于 LH 双分子反应 A(g)+B(g)→P(g)，设两组分在固体表面进行均一竞争吸附。吸附与空白位点满足守恒关系：θA+θB+θvac=1。各分子的吸附与解吸平衡式为：KApAθvac=θA，KBpBθvac=θB。求解得到双组分竞争吸附覆盖度：

θA=KApA1+KApA+KBpB,  θB=KBpB1+KApA+KBpB

若表面反应为决速步，基元反应速率为 r=ksθAθB，代入覆盖度得：

r=ksKAKBpApB(1+KApA+KBpB)2

在固定反应物 B 的分压 pB 的实验条件下，考察反应速率 r 随 A 组分分压 pA 的函数依赖。对 pA 求一阶导数并令其等于零：

drdpA=ksKAKBpB⋅(1+KApA+KBpB)2−2KApA(1+KApA+KBpB)(1+KApA+KBpB)4=0

⟹1+KBpB−KApA=0⟹KApA=1+KBpB

此时反应物 A 的表面覆盖度达到精确的最优平衡比：θA=1+KBpB1+(1+KBpB)+KBpB=12。该极值条件具有深刻的微观物理图景：表面反应需要吸附态 A 与吸附态 B 处于互为紧邻的空间位点。当 pA 较低时，表面覆盖度不足，增加 pA 显著提升反应几率；但当 pA 过高时，强吸附的 A 分子大量占据吸附中心，反而将反应物 B 彻底排挤出固体表面（导致 θB→0），导致表面反应速率逆势下滑。这种因某一组分过量吸附引发的自抑制效应是多相催化 LH 机理最鲜明的动力学特征。

若反应体系中存在不参与反应但具有极强吸附亲和力的杂质气体 I（催化剂毒物，如含硫化合物、一氧化碳），竞争吸附分母中将引入附加项 KIpI：

θA=KApA1+KApA+KBpB+KIpI

当杂质分压极微小但吸附常数极大（KIpI≫1+KApA+KBpB）时，表面几乎全部被毒物分子封死钝化，反应速率急剧坍塌下降，这构成了催化剂中毒（catalyst poisoning）的微观热力学根源。

## §7 经典典型例题精析

例 1（浸润热法精准测定固体比表面积·第40届全国初赛拓展）

在 25.0∘C（298.15 K）及 100.0 kPa 下，将 5.000 g 表面预先吸附单分子水膜的高分散二氧化钛固体粉末完全浸入足量同温度的水中。高精度量热计测得浸润润湿过程的恒压总放热量为 Qp=165.2 J。已知在 25.0∘C 时纯水的表面张力为 σ=0.07197 N⋅m−1，其表面张力随温度的依赖关系满足经验斜率 ∂σ∂Tp=−1.490×10−4 J⋅K−1⋅m−2。

- 导出单位面积比表面焓 Hs 与表面张力及其温度系数的精确解析关系，并计算水在 25.0∘C 时的比表面 Gibbs 自由能 Gs、比表面熵 Ss 与比表面焓 Hs；

- 计算该二氧化钛粉末样品的质量比表面积 As（单位为 m2⋅g−1，精确至整数位）；

- 分析若在量热计算中错误忽略表面熵项（即直接代入表面张力 σ 作为能量尺度）所造成的相对计算偏差率。

详细微观解析：

- 根据界面二维相热力学微分基本方程，在恒压下单位面积比表面自由能微分满足 dGs=−SsdT。因此，比表面熵为：

Ss=−∂Gs∂Tp=−∂σ∂Tp

- 代入实验数据：

Ss=−−1.490×10−4 J⋅K−1⋅m−2=1.490×10−4 J⋅K−1⋅m−2

- 比表面 Gibbs 自由能数值严格等价于表面张力：

Gs=σ=0.07197 J⋅m−2

- 由 Legendre 变换 Hs=Gs+TSs：

Hs=0.07197 J⋅m−2+298.15 K×1.490×10−4 J⋅K−1⋅m−2=0.07197+0.04442=0.11639 J⋅m−2

- 预吸附水膜的固体粉末浸入水中时，相变本质是高能水-气界面被水本体环境消除，每生成 1 m2 浸润表面释放的热量严格等于水界面的比表面焓 Hs。恒压放热量 Qp=AtotalHs=mAsHs。代入数值：

As=QpmHs=165.2 J5.000 g×0.11639 J⋅m−2=283.87 m2⋅g−1≈284 m2⋅g−1

- 若错误代入表面张力 σ=0.07197 J⋅m−2 计算：

As′=165.25.000×0.07197=459.08 m2⋅g−1

- 相对误差为 459.08−283.87283.87×100%=+61.7%。由于忽略了分子从二维有序界面解脱为三维本体时高达 38.2% 的表面熵吸热项，计算出的比表面积将严重虚高 61.7%。

例 2（Langmuir-Hinshelwood 双组分催化反应动力学极值与级数反转） 某多相催化反应 A(g)+B(g)→P(g) 在某金属氧化物催化剂表面进行，机理服从 Langmuir-Hinshelwood 竞争吸附模型，表面双分子反应为反应决速步骤（速率常数为 ks）。

- 设 A 和 B 在表面的吸附平衡常数分别为 KA 与 KB，写出稳态下反应速率 r 关于两组分平衡分压 pA,pB 的完整解析式；

- 若保持体系中反应物 B 的分压恒定为 pB=30.0 kPa，实验测得在该温度下 KB=0.100 kPa−1，KA=0.050 kPa−1。求反应速率达到极大值时反应物 A 的最优分压 pA,max 及此时的表面覆盖度 θA；

- 分析在极低分压（KApA≪1,KBpB≪1）与反应物 A 极高分压（KApA≫1+KBpB）两个极限条件下，体系对反应物 A 与 B 的表观反应级数。

详细微观解析：

- 两反应物竞争占据同一组表面活性中心，表面吸附满足：

θA=KApA1+KApA+KBpB,  θB=KBpB1+KApA+KBpB

- 决速步速率正比于两相邻吸附态覆盖度的乘积：

r=ksθAθB=ksKAKBpApB(1+KApA+KBpB)2

- 当 pB 固定时，令 C=1+KBpB 为常数，x=KApA。则速率表达式可写为：

r=ksKBpB⋅x(C+x)2

- 求导寻找速率极大值：drdx=ksKBpB(C+x)2−2x(C+x)(C+x)4=0⟹C−x=0。 极值条件为 x=C，即：

KApA,max=1+KBpB

- 代入已知数值 KBpB=0.100 kPa−1×30.0 kPa=3.00：

KApA,max=1+3.00=4.00⟹pA,max=4.000.050 kPa−1=80.0 kPa

- 此时 A 的表面覆盖度为：

θA=KApA,max1+KApA,max+KBpB=4.001+4.00+3.00=4.008.00=0.500

- 极限分析： 在低压极限下，1+KApA+KBpB≈1，分母为常数 1，速率方程退化为：

r≈ksKAKBpApB

- 对反应物 A 表现为一级反应，对反应物 B 表现为一级反应，总表观反应级数为二级； 在 A 极高压极限下，1+KApA+KBpB≈KApA，分母主要由 (KApA)2 主导，速率方程渐近转化为：

r≈ksKAKBpApB(KApA)2=ksKBpBKA⋅pA−1

- 反应速率与 pA 的一次方成反比。因此对反应物 A 表现为反常的负一级（−1 级）抑制动力学，对反应物 B 仍表现为一级。

例 3（Langmuir 吸附等温线参数提取与等量吸附热热力学推导）

在不同恒定温度下测定某种均相微孔催化剂对一氧化碳气体的平衡吸附数据。已知在 T1=180.0 K、平衡分压 p1=350.0 kPa 下测得的吸附量，与在 T2=240.0 K、平衡分压 p2=1020.0 kPa 下测得的吸附量完全相同。假定吸附过程严格服从 Langmuir 单分子层吸附等温模型。

- 结合 Clausius-Clapeyron 与 van ’t Hoff 方程推导吸附覆盖度 θ 保持恒定时，平衡压力与温度之间的微分关系式（等量吸附热公式）；

- 计算该吸附过程的摩尔等量吸附焓变 ΔadHmθ；

- 说明为什么气体在固体表面的物理与化学吸附过程，其 ΔadHmθ 在绝大多数情况下必然小于零（放热过程）。

详细微观解析：

- Langmuir 方程中 θ=b(T)p1+b(T)p。吸附量完全相同意味着表面覆盖度 θ 严格恒定。因此必有：

b(T1)p1=b(T2)p2⟹p=θb(T)(1−θ)

- 取自然对数并对温度 T 求偏导：

∂lnp∂Tθ=−dlnb(T)dT

- 由于吸附平衡常数 b(T)=exp−ΔadGmθRT，根据 van ’t Hoff 恒压方程 dlnbdT=ΔadHmθRT2。代入即得等量吸附热热力学基本式：

∂lnp∂(1/T)θ=ΔadHmθR

- 将定积分应用于两个离散状态 (T1,p1) 与 (T2,p2)：

lnp2p1=−ΔadHmθR1T2−1T1=ΔadHmθR1T1−1T2

- 解出吸附焓：

ΔadHmθ=R1T1−1T2−1lnp1p2

- 代入具体实验数据：

1180.0 K−1240.0 K−1=4−3720.0−1=720.0 K

ln350.01020.0=ln(0.34314)=−1.0696

ΔadHmθ=8.3145 J⋅K−1⋅mol−1×720.0 K×(−1.0696)=−6403 J⋅mol−1≈−6.40 kJ⋅mol−1

- 微观热力学解释：气体分子在三维气相自由空间运动时，拥有高度自由的三维平动自由度。当气体分子被捕获并吸附在二维固体表面形成单分子层时，分子至少丧失了垂直于表面的法向平动自由度（转化为受限振动），导致体系构象熵与混乱度急剧下降，吸附过程的熵变必然显著为负值（ΔadSmθ≪0）。若吸附过程能够自发进行，必须满足热力学自发判据 ΔadGmθ=ΔadHmθ−TΔadSmθ<0。由于 −TΔadSmθ>0 为正向阻碍项，只有当吸附过程强烈放热（ΔadHmθ<0）且放出的焓能够有效抵消不利的熵减损失时，自发吸附才得以发生。

例 4（两亲性胶束热力学参数计算与渗透压依数性拐点）

在 25.0∘C 下测定某种非离子型表面活性剂在水中的界面与相行为。已知其 CMC 为 2.00×10−3 mol⋅L−1。由渗透压与光散射实验确定，在 CMC 以上形成的单个球形胶束的平均聚集数（aggregation number）为 N=80。

- 基于伪相分离热力学模型，计算该表面活性剂在 25.0∘C 下形成胶束的标准摩尔 Gibbs 自由能 ΔmicGmθ（标准态取 cθ=1.00 mol⋅L−1）；

- 已知量热实验测得该胶束形成过程的标准摩尔焓变为微弱吸热 ΔmicHmθ=+4.50 kJ⋅mol−1。计算标准摩尔组装熵变 ΔmicSmθ，并从微观疏水水合角度阐释为什么吸热过程能够高效自组装成胶束；

- 假定溶液服从 van ’t Hoff 理想稀溶液渗透压规律 Π=ceffRT。计算当表面活性剂总分析浓度分别为 c1=1.50×10−3 mol⋅L−1 与 c2=1.00×10−2 mol⋅L−1 时，两体系在 25.0∘C 下的理论渗透压（kPa）。

详细微观解析：

- 对非离子型表面活性剂，胶束被视为均一析出的独立微相，未聚集单体与胶束处于热力学相平衡状态。化学势平衡条件导出：

ΔmicGmθ=RTlnCMCcθ

- 代入数值（T=298.15 K）：

ΔmicGmθ=8.3145 J⋅K−1⋅mol−1×298.15 K×ln(2.00×10−3)=2478.96×(−6.2146)=−15406 J⋅mol−1≈−15.41 kJ⋅mol−1

- 根据热力学基本定义 ΔmicGmθ=ΔmicHmθ−TΔmicSmθ：

ΔmicSmθ=ΔmicHmθ−ΔmicGmθT=4500−(−15406)298.15=19906298.15=+66.77 J⋅K−1⋅mol−1

- 虽然烃链聚集具有微弱吸热特性（破坏部分范德华排列与水分子氢键重排），但在胶束形成过程中，原先包覆在长链疏水烃尾周围的高度结构化水分子笼被彻底破坏瓦解，释放为无序运动的自由水分子，带来高达 +66.77 J⋅K−1⋅mol−1 的巨大体系熵增。正熵增贡献的 −TΔmicSmθ=−19.91 kJ⋅mol−1 占据主导地位，有力驱动胶束自发形成。

- 渗透压定量计算： 当浓度为 c1=1.50×10−3 mol⋅L−1<CMC 时，体系中不存在胶束，所有表面活性剂均以单分子单体离子形式存在，有效溶质粒子摩尔浓度为 ceff,1=1.50×10−3 mol⋅L−1=1.50 mol⋅m−3：

Π1=ceff,1RT=1.50 mol⋅m−3×8.3145 J⋅K−1⋅mol−1×298.15 K=3718 Pa≈3.72 kPa

- 当浓度为 c2=1.00×10−2 mol⋅L−1>CMC 时，浓度达到 CMC 后的单体浓度被“钳制”在 CMC=2.00×10−3 mol⋅L−1。超出 CMC 的多余溶质浓度 Δc=c2−CMC=8.00×10−3 mol⋅L−1 全部聚集成聚集数为 N=80 的胶束粒子，胶束粒子浓度为 cmic=ΔcN=8.00×10−380=1.00×10−4 mol⋅L−1。 因此总有效渗透微粒浓度为：

ceff,2=CMC+cmic=2.00×10−3+0.10×10−3=2.10×10−3 mol⋅L−1=2.10 mol⋅m−3

- 对应的体系渗透压为：

Π2=2.10 mol⋅m−3×8.3145×298.15=5206 Pa≈5.21 kPa

- 这直观证明了浓度增加 5 倍时，渗透压仅从 3.72 kPa 微弱增长至 5.21 kPa，依数性曲线在 CMC 处呈现鲜明的斜率显著变缓。

## §8 课后习题

1. [真题·第27届决赛] 脂肪酸钠（如十二烷基硫酸钠，SDS）在水中形成缔合胶体。McBain 提出了胶束形成的早期理论。

（1） McBain 根据依数性测量结果（如凝固点降低值偏小），提出了什么推论？请简要说明该推论的合理性。

（2） 如果假设胶束形成过程中 ΔH≈0，为什么说胶束自发形成是”荒谬”的？请从热力学角度解释。

（3） 实际上胶束形成的 ΔG<0，请解释实际过程中 ΔS 为何大于 0，即水的结构发生了什么变化？

（4） 画出脂肪酸钠胶束的结构示意图（标明亲水头基和疏水尾链），并估算胶束的近似尺寸。

| 两亲性分子 | 球形胶束 |
| --- | --- |
| > 图 8-7：两亲性分子的亲水头基与疏水尾链结构示意 | > 图 8-8：球形胶束的径向结构示意（头基朝外、尾链朝内） |

2. 为了测定活性炭粉末的比表面积，实验人员设计了如下实验过程：

- 准确称量 5.1132 g 邻苯二甲酸氢钾，溶于去离子水，用 250 mL 容量瓶定容。

- 配置 0.1 mol·L-1 的 NaOH 溶液，用移液管移取 25.00 mL 邻苯二甲酸氢钾溶液于锥形瓶，加入去离子水与两滴酚酞，用 NaOH 溶液滴定，平行三次，分别消耗 23.08 mL、23.09 mL、23.07 mL。

- 完成对 NaOH 溶液的标定后，用移液管移取 25.00 mL 乙酸溶液于锥形瓶，加入去离子水与两滴酚酞，用 NaOH 溶液标定，平行三次，分别消耗 21.11 mL、21.13 mL、21.22 mL。

- 用移液管量取 25.00 mL 乙酸溶液于小烧杯，加入 1.0788 g 活性炭吸附，之后取 10.00 mL 溶液至锥形瓶，加入少量去离子水稀释，用 NaOH 溶液滴定，消耗 5.77 mL。

（1） 请计算活性炭粉末比表面积 S，已知乙酸分子表面积为 2.43×10-19 m2。（单位 m2/g）

（2） 如果邻苯二甲酸氢钾在实验前没有烘干，那么对于测定的比表面积会____。

A. 偏大　　B. 不变　　C. 偏小

（3） 请判断该体系是否适合氧化铝的比表面积测定，并说明理由。

（4） 该体系中乙酸的浓度不可以太高或太低，不然实验可能存在较为明显的系统误差，请分析误差来源。

3. 表面张力是液体表面分子因内部分子引力不均衡，而产生的使液体表面积收缩至最小的一种沿表面切线方向的作用力，大小正比于表面张力系数 σ 。通常情况下，温度升高会使分子热运动加剧、分子间作用力减弱，进而导致 σ 降低。

（1） 已知在无外力作用下，固-液-气三相接触平衡时，三相之间两两的表面张力系数满足 Thomas Young 方程： σs−g=σs−l+σl−g⋅cosθ ，其中 θ 代表接触角（ 0∘∼180∘ ），定义为 s−l 与 l−g 的夹角。

通常水银温度计打碎后，落在地面上汞单质几乎呈球形，选择下面正确的选项。 A. σHg−空气+σHg−地面<σ空气−地面 B. σHg−空气>σ空气−地面 C. σHg−空气+σHg−地面>σ空气−地面 D. σHg−空气<σ空气−地面

（2） 附加压力是由于液面弯曲而产生的内外压力差，其方向指向液体收缩的方向，其大小满足 Young-Laplace 方程： Δp=pl−pg=2σR （R 为曲率半径），其正负仅表示液面凹凸。

| 液面 | 凸液面(Δp>0) | 凹液面(Δp<0) |
| --- | --- | --- |
| 曲率半径 | R>0 | R<0 |
| 图示 |  |  |

若在一水平放置的毛细管的中间加入一小段水，静置一段时间后发现水在管内一直向右方移动，选择下面可能的原因。 A.毛细管左端温度高 B.毛细管右端温度高 C.毛细管左端内径小 D.毛细管右端内径小6-3毛细现象是液体在表面张力与附加压力的共同作用下，沿毛细管管壁发生上升（浸润）或下降（不浸润）的现象。通过公式可以推导出液面上升/下降的高度 h=2σρgR=2σcosθρgr 。

将一毛细管竖直插入水中，毛细管内液面上升了 10cm 。此时若将毛细管向下移动，只留出 5cm 高出水面，则水在毛细管上端口会发生何种现象？

（4） 液面弯曲同样会影响液体内部的饱和蒸气压，Kelvin 方程是热力学中定量描述弯曲液面的饱和蒸气压 pr* 与液面曲率半径 R 关系的公式，其表达式为： ln(pr*p0*)=2σMrR0TρR （ R0 代表理想气体常数，与曲率半径 R 区分）。根据 Kelvin 方程与 Young-Laplace 方程，可以计算得到弯曲液面内部的压力 pl=pr*+Δp 。

（4a） 相同温度与压力下, 空中下落的雨滴的饱和蒸气压____（大于/小于/等于）水中上升气泡的蒸气压。（假设雨滴与气泡均为球形且半径相同）

（4b） 已知 101.325 kPa, 110°C时，纯水的表面张力 σ=5.642×10−2 N/m，密度 ρ=0.9505 g/cm3 ，摩尔蒸发焓 ΔvapHm0=39.76 kJ/mol ，重力加速度取 9.80 m/s2 。试计算在离液面 0.5 m 深处能产生的最小气泡。

（4c） 粗细不同的三根玻璃毛细管（ ra>rb>rc ）水平放置于密闭的湿润空气中，静置一段时间后无液滴凝结。此时缓慢降低温度，则毛细管内液滴凝结的先后顺序为____。

4. 1918 年，Langmuir 基于如下几个基本假设建立了单分子层吸附理论，解决了许多固相催化体系中的动力学问题。Langmuir 的假设包括：吸附是单分子层的：固体表面所有吸附中心均等价：吸附分子间无相互作用。

（1） 考虑一个气相仅有气体 A 的单组份吸附体系，压力为 p，若用 ​* 表示固体表面尚未吸附 A 的吸附中心，A ​* 表示吸附在固体表面的气体 A 分子，则该体系可以描述为：

A(g)+⋅→kηA⋅

Aθ→k1A(g)+*

（1a） 用 θ 表示固体表面所有吸附中心吸附 A 的比例，据此推导吸附平衡时 θ 的表达式。

（1b） 在 298 K 下用某种比表面积为 1900 m2/g 的高比表面积活性炭吸收有毒气体 CHCl3 时，发现 CHCl3 分压为 1.14 kPa、5.14 kPa 时，吸附气体与活性炭的质量比分别为 0.45、0.87。据此估算 CHCl3 的截面积。

（2） 对于一个更贴近真实催化过程的气相反应: A(g) + B(g) → P, 假定产物 P 的吸附能力很弱, A、B 的分压分别记为 pA 、 pB ，吸附的速率常数分别为 kA,A 、 kd,B ，脱附的速率常数分别为 kd,A 、 kd,B 。

（2a） 推导吸附平衡时所有吸附中心吸附 A、B 的比例 θA 、 θB 。

（2b） 目前的研究表明，表面双分子反应的机理大致可分为 Langmuir-Hinshelwood 历程和 Eley-Rideal 历程。两者的吸脱附过程均为快反应；前者生成产物的决速步是吸附态的 A、B 相互反应，速率常数记为 kL−H ；后者生成产物的决速步是吸附态的 A 与游离态的 B 相互反应，速率常数记为 kE−R 。据此分别写出两种历程的速率方程。

（2c） 指出若从零开始不断提升体系中 B 的分压，两种历程的反应速率将如何变化。

5. 表面活性剂分子(surfactant molecule)在环境、制药、石油采集等众多行业中至关重要。在表面活性剂分子超过一定浓度时，能够自发结合，形成具有明确几何形状的胶束，这一浓度被称为临界胶束浓度(critical micelle concentration, CMC)。

研究发现，理论计算得到的长疏水链表面活性剂的 CMC 与实验数据有显著差异。考察其中一种表面活性剂 GemnEOm (分子式表示为 H(CH2)n−2CHCH2O(CH2CH2O)mH)2(CH2)6 )，发现当疏水尾链碳原子数 n≥12 时，理论算得的平衡 CMC(CMCeq) 极低，但实验测得到达表观平衡时的胶束浓度 (CMCapp) 显著偏高。

Gem12EO15 在胶束中的可能结构

（1） 与理论胶束形成时间 Ts 主要相关时间 T0 由下式给出：

T0=6πηRh3MeqkT

其中 η 、 Rh 、k、T 均为常数，聚集数 Meq 与尾链碳原子数 n 为线性关系。在 25∘C 的水溶液中，有近似关系 T0=7.17Meq×10−10 。已知一系列不同 n 下的 T0 如下表所示。通过计算，用 n 表示 Meq （系数均保留至整数）。

| n | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0(s)​ | 6.18×10−12​ | 5.69×10−12​ | 5.27×10−12​ | 4.91×10−12​ |

（2） 建立 T0 与理论胶束形成时间 Ts 关系如下:

Ts=T0eFa

其中 Fa 为理论活化能垒，其经验公式为 Fa=15n−130 。请计算 n=16 时胶束形成的理论平衡时间 Ts (单位：秒)，并指出其是否可在实验室内观测。

（3） 已知表观临界胶束浓度 CMCapp 与平衡 CMCeq 均满足关系式( Faapp 为表观活化能垒):

CMC app =ke−Fa app /n,CMC eq =ke−Fa/n

若实验要求针对 n=16 的表面活性剂，可在 1h 内观测到胶束化现象，计算该条件下 CMCapp/CMCeq 的值。

（4） 从化学反应原理的角度，解释 n 较大时的长链表面活性剂的表观临界浓度( CMCapp )高于平衡 CMC(CMCeq) 的原因。

6. （1） 表面活性剂是能够显著降低水的表面张力的一类物质，而增溶作用是指表面活性剂在溶液中形成胶束后，将难溶性物质(相对)包裹在胶束内部或表面，使其溶解度显著提高的现象，其类型可分为油包水型(w/o)、水包油型(o/w)。判断下列现象/物品是何种类型。

(1)在油酸钠的水溶液中，苯的溶解度比在纯水中的高很多。

(2)用肥皂或者洗涤剂清洗油污。

(3)布洛芬等口服型药物。

(4)粉底液添加单硬脂酸甘油酯。

（2） 共价有机框架(COFs)是一类具有周期性孔结构和可设计官能团的新型多孔材料，在分子筛领域具有重要应用。

ChemyGo 小组以酚 A(简写为 Tp, 下同)和 B(Pa)为单体, 通过油-水(o/w)界面聚合制备胶体 2D-COFs(TpPa-SO3H)。TpPa-SO3H 以纳米片的形式存在。

（2a） 观察 TpPa−SO3H 的结构（如下图所示），画出单体 Tp 与 Pa 的结构式，并在结构下方给出命名(本小问折前占4分)。

（2b） 二维中 TpPa−SO3H 以共价键延续；那么三维中可能存在哪种作用力维持其结构？

（2c） 胶体 TpPa−SO3H 能稳定分散在水中而不发生团聚, 其主要原因是?

（2d） ChemyGo 小组采用 X 射线衍射(XRD)表征 TpPa−SO3H 的晶体结构, 测得其(100)晶面对应的衍射峰出现在 2θ=4.7∘ 处 ( θ 为衍射角)。已知用于 XRD 测试的 Cu−Kα 射线波长 λ=0.154nm , 计算该 COF(100) 晶面的晶面间距 d (已知一级衍射是最强且最容易观测的)

（2e） 若 LBL (Layer-by-Layer, 意为层层组装, 一种薄膜制备技术) 组装的纳米过滤膜最外层为 TpPa−SO3H , 该膜对以下两种染料的截留率 (在膜分离过程中, 被膜截留的物质的量与原料液中该物质的量的比值, 反映了膜对特定物质的截留能力) 存在显著差异:

(a)刚果红：带负电、分子大小与膜孔径匹配。

(b)甲基蓝：带正电、分子大小与膜孔径匹配。

推测截留率更高的染料是哪种，并说明原因。

TpPa−SO3H

（3a） 当油-水体积比从 1:2 降至 1:16 时(其他保持不变), COF 纳米片尺寸从 324nm 减小至 222nm , 解释尺寸减小的核心原因。

（3b） 当表面活性剂浓度从 0.15mmol/L 增至 0.6mmol/L (其他保持不变), 纳米片尺寸先减小后趋于稳定，分析“趋于稳定”的原因。提示：临界胶束浓度(CMC)是指表面活性剂浓度升高，达到某一特定浓度时，表面活性剂粒子会自发地聚集在一起，形成胶束，开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度(CMC)。

（3c） TpPa−SO3H 膜结构由1层LBL组装变为3层LBL组装，但是水通量却下降了不少，解释原因（从纳米片层状结构分析）。

7. 沸石是人类最重要的微孔材料之一, 已被广泛用作许多重要领域的吸附剂和催化剂。金属有机沸石 (MOZs) 整合了金属有机框架 (MOFs) 和沸石的优点, 例如高比表面积和孔隙率以及沸石的卓越稳定性, 已成为 MOFs 中最活跃的研究领域之一。金属沸石 X 可通过如下方法合成: 将 n−Bu2SnO 、 MgMoO4 和 2 滴乙二胺 (en) 加入 6mLn−PrOH/DMF 中, 并在室温下混合。将混合物在 100∘C 下加热 3 天。反应混合物冷却至室温后, 得到无色棒状晶体 X。元素分析表明: 该化合物含碳 38.95% ，含氢 7.35% 且不含 Mg 与 N 。化合物 X 与其中空腔的结构如下图所式:

（1） 通过计算推出金属有机沸石 X 的化学式。

（2） 判断该化合物所属晶系。

（3） 若层间 Mo-Mo-Mo 键角为 110.42∘ ，Mo-Mo 之间的最短距离为 800pm。估算化合物的密度。

（4） 假设气体 Y 在 X 上的吸附服从 Langmuir 吸附等温式。在 5KPa 与 10KPa 时，吸附量分别为 0.0714m3⋅kg−1 与 0.0833m3⋅kg−1 。若气体Y的截面积为 0.25nm2 ，求X的比表面积。2-5现有一定量清洁与表面均匀的金属有机沸石,双原子气体Z在其上发生解离吸附，总吸附量为 3cm3 ，吸附常数为 (0.04p−1)min−1 ，脱附常数为 0.01min−1 ，求5min后的吸附量。可能用到的积分公式：

Y

8. 单原子催化剂（SACs）为具有催化活性的单个原子分散在载体表面形成，以高比表面积具有优秀的催化活性。然而，其相对单一的结构难以实现对复杂反应的选择性催化。因此，一种“双-单原子催化剂”（Dual SACs）被开发出来，实现了催化机理由Rideal过程向类Langmuir-Hinshelwood过程的转变。

研究人员以 Ir2Mo2(CO)10(η5−C5H5)2 作为金属前驱体, 在 TiO2 基底上热解, 制备了双-单原子催化剂 Ir1Mo1/TiO2 。2-1 给出金属簇骨架为四面体、满足 EAN 规则的 Ir2Mo2(CO)10(η5−C5H5)2 的结构, 已知其中 Mo 化学环境不同, 且存在 3 个 μ2−CO , η5−C5H5 对 Mo 配位, “金属簇”骨架中两两金属原子之间均以金属-金属键连接。2-2 该催化剂可以催化对硝基苯乙烯 (4-NS) 与氢气的还原反应。已知参与有效反应的位点中, H2 吸附于金属原子 A 上, 4-NS 吸附于 B 上、结合已知信息, 指出 A、B 分别是何种金属。

|  | 4-NS 吸附能(eV) | H2 吸附能(eV) | H原子吸附能(eV) | H2 解离活化能(eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti of TiO2 | -0.42 | -0.04 | 0.58 | 1.09 |
| Ir of Ir1/TiO2 | -0.99 | -0.90 | -2.06 | 0.46 |
| Mo of Mo1/TiO2 | -1.05 | -0.10 | 0.04 | 0.85 |

### 参考答案与精解

解 1：（1） McBain 的推论

McBain 观察到脂肪酸钠溶液的依数性（凝固点降低等）比理论预期值偏小，即溶液中实际粒子数少于完全离解时的预期值。

推论：脂肪酸钠在溶液中并非完全以单体离子形式存在，而是部分缔合形成了聚集体（胶束），导致溶液中独立运动的粒子数减少。

合理性：依数性只与溶液中独立运动的粒子数目有关。当单体离子聚集形成胶束后，多个离子成为一个动力学单元，粒子总数减少，依数性效应相应降低。

（2） ΔH≈0 时的”荒谬”

若 ΔH≈0，则：

ΔG=ΔH−TΔS≈−TΔS

若水结构不受影响（即水分子仍保持有序的氢键网络结构），那么疏水尾链插入水中会迫使周围水分子更加有序排列（形成”笼状结构”），这使得体系的熵减少（ΔS<0）。

因此 ΔG≈−TΔS>0，过程不自发。

这与实验观察到的胶束自发形成矛盾，所以是”荒谬”的。

（3） 实际 ΔS>0 的原因

实际上，当疏水尾链聚集形成胶束内核时：

- 水结构被破坏：原本被疏水链强行有序化的水分子（“冰山结构”或笼状结构）被释放

- 水分子自由度增大：这些水分子回到体相水中，运动自由度增大

- 总熵增：水结构破坏带来的熵增加 > 疏水链聚集带来的熵减少

因此总 ΔS>0，从而 ΔG=ΔH−TΔS<0，胶束形成自发。

这就是疏水效应（hydrophobic effect）的本质——胶束形成的真正驱动力是熵驱动的。

（4） 胶束结构与尺寸

结构示意：

亲水头基（-COO- Na+ 或 -OSO3- Na+）
       ╱    ╲    ╲    ╲    ╲    ╲
  ○──～～～  ○──～～～  ○──～～～
  ○──～～～  ○──～～～  ○──～～～
       ╲    ╱    ╱    ╱    ╱    ╱
        疏水尾链（碳氢链，朝内）

球形胶束：亲水头基朝外（接触水），疏水尾链朝内（聚集在一起）；对于 SDS（C12H25OSO3Na），碳氢链长约 ∼1.5 nm。

尺寸估算：

胶束半径 ≈ 碳氢链长度 + 头基大小 ≈ 1.5+0.3≈1.8 nm；直径约 ∼2-4 nm（含水化层）；聚集数约为 60-80 个单体。

解 2：（1）

c(KHP)=5.1132204.22×0.2500=0.1002 mol⋅L−1

c(NaOH)=0.1002×25.00×10−323.08+23.09+23.073×10−3=0.1085 mol⋅L−1

c(HAc)=0.1085×25.00×10−321.11+21.13+21.223×10−3=0.1284 mol⋅L−1

吸附后残液（10.00 mL 计）：

c′(HAc)=0.1085×5.77×10−310.00×10−3=0.0626 mol⋅L−1

Δc=0.1284−0.0626=0.0658 mol⋅L−1, n=0.0658×25.00×10−3=1.645×10−3 mol

S=1.645×10−3×6.022×1023×2.43×10−191.0788=223 m2⋅g−1

（2） C（偏小）。未烘干的 KHP 实际称样量偏少，标出的 c(NaOH) 偏大，从而算得的吸附前后乙酸浓度差偏小，S 偏小。

（3） 不适合。乙酸会和氧化铝发生反应（酸碱作用/表面溶解），不是单纯的物理吸附。

（4） 本实验的一个基本要求是乙酸必须是单层吸附：如果乙酸浓度过高，可能会出现多层吸附；如果浓度太低，可能无法覆盖整个表面，从而产生系统误差。

解 3：表面张力是液体表面分子因内部分子引力不均衡，而产生的使液体表面积收缩至最小的一种沿表面切线方向的作用力，大小正比于表面张力系数 σ 。通常情况下，温度升高会使分子热运动加剧、分子间作用力减弱，进而导致 σ 降低。

（1） 已知在无外力作用下，固-液-气三相接触平衡时，三相之间两两的表面张力系数满足 Thomas Young 方程： σs−g=σs−l+σl−g⋅cosθ ，其中 θ 代表接触角（ 0∘∼180∘ ），定义为 s−l 与 l−g 的夹角。

通常水银温度计打碎后, 落在地面上汞单质几乎呈球形, 选择下面正确的选项。 A. σHg−空气+σHg−地面<σ空气-地面  B. σHg−空气>σ空气-地面  C. σHg−空气+σHg−地面>σ空气-地面  D. σHg−空气<σ空气-地面

（2） 附加压力是由于液面弯曲而产生的内外压力差，其方向指向液体收缩的方向，其大小满足 Young-Laplace 方程： Δp=pl−pg=2σR （R 为曲率半径），其正负仅表示液面凹凸。

| 液面 | 凸液面(Δp>0) | 凹液面(Δp<0) |
| --- | --- | --- |
| 曲率半径 | R>0 | R<0 |
| 图示 |  |  |

若在一水平放置的毛细管的中间加入一小段水,静置一段时间后发现水在管内一直向右方移动,选择下面可能的原因。

A.毛细管左端温度高 B.毛细管右端温度高 C.毛细管左端内径小 D.毛细管右端内径小 AD（4分，各2分）

（3） 毛细现象是液体在表面张力与附加压力的共同作用下，沿毛细管管壁发生上升（浸润）或下降（不浸润）的现象。通过公式可以推导出液面上升/下降的高度 h=2σρgR=2σcosθρgr 。

将一毛细管竖直插入水中，毛细管内液面上升了 10cm 。此时若将毛细管向下移动，只留出 5cm 高出水面，则水在毛细管上端口会发生何种现象？

（4） 液面弯曲同样会影响液体内部的饱和蒸气压，Kelvin 方程是热力学中定量描述弯曲液面的饱和蒸气压 pr* 与液面曲率半径 R 关系的公式，其表达式为： ln(pr*p0*)=2σMrR0TρR （ R0 代表理想气体常数，与曲率半径 R 区分）。根据 Kelvin 方程与 Young-Laplace 方程，可以计算得到弯曲液面内部的压力 pl=pr*+Δp 。

（4a） 相同温度与压力下，空中下落的雨滴的饱和蒸气压____（大于/小于/等于）水中上升气泡的蒸气压。（假设雨滴与气泡均为球形且半径相同）

（4b） 已知 101.325 kPa, 110°C时, 纯水的表面张力 σ=5.642×10−2N/m , 密度 ρ=0.9505g/cm3 , 摩尔蒸发焓 ΔvapHmθ=39.76kJ/mol , 重力加速度取 9.80m/s2 。试计算在离液面 0.5m 深处能产生的最小气泡。

水面下方液体的压力为 pl=pr*+Δp=p0+ph

pr*=p0+ph−Δp=101325+0.9505/103×9.80×0.5−2×5.642×10−2R=105982−0.1128R

计算 110∘ C 时纯水的饱和蒸气压：

ln(p110*p100*)=−ΔvapHm0R(1T110−1T100)

lnp110*101325=−39.76×103R1383.15−1373.15

带入Kelvin方程ln(pr*p0*)=2σMrR0TρR

ln105982−0.1128/R141571=2×5.642×10−2×18.016×10−38.314⋅383.15×0.9505⋅103×R

R=−3.172×10−6m

则能产生的最小气泡的半径为 3.172×10−6 m

（4c） 粗细不同的三根玻璃毛细管（ ra>rb>rc ）水平放置于密闭的湿润空气中，静置一段时间后无液滴凝结。此时缓慢降低温度，则毛细管内液滴凝结的先后顺序为 ____。

解 4：第6题 吸附催化动力学（23分，占8%）

A(g)+*→kaA*

A*→kdA(g)+*

平衡时 ra=rd ，即： kap(1−θ)=kdθ

θ=kapkap+kd(2分)

(共4分) 记 ka/kd=K ，则 θ=KpKp+1 ，即： 1θ=1+1K⋅1p 故： m2m1=θ2θ1=K+p1−1K+p2−1 ，解得 K=0.537 kPa−1 p=1.14kPa 时的 θ1=Kp1Kp1+1=0.380 ，即饱和时的质量比为1.19 也即 1 g 活性炭吸收了 1.19 g CHCl3 分子，截面积可估算为

σ=SMmNA=3.2×10−19m2即0.32nm2(2分)

(共5分) 未吸附气体的吸附中心比例为 1−θA−θB ，即：

kd,ΛpA(1−θA−θB)=kd,ΛθA(1分)

ka.BpB(1−θA−θB)=kd.BθB.(1分)

故:θA=ka,Akd,ApA1+ka,Akd,ApA+ka,Bkd,BpB(2分);θB=ka,Bkd,BpB1+ka,Akd,ApA+ka,Bkd,BpB

(共6分)

rL−H=kL−Hka,Aka,Bkd,Akd,BpApB(1+ka,Akd,ApA+ka,Bkd,BpB)2(2分)

rE−R=kE−Rka,Akd,ApApB1+ka,Akd,ApA+ka,Bkd,BpB(2分)

(共4分) | L-H 历程:先上升后下降 | |—| | E-R 历程:始终上升,趋近某个极大值 | | (共 4 分) |

解 5：表面活性剂分子(surfactant molecule)在环境、制药、石油采集等众多行业中至关重要。在表面活性剂分子超过一定浓度时，能够自发结合，形成具有明确几何形状的胶束，这一浓度被称为临界胶束浓度(critical micelle concentration, CMC)。

研究发现，理论计算得到的长疏水链表面活性剂的 CMC 与实验数据有显著差异。考察其中一种表面活性剂 GemnEOm (分子式表示为 H(CH2)n−2CHCH2O(CH2CH2O)mH)2(CH2)6 )，发现当疏水尾链碳原子数 n≥12 时，理论算得的平衡 CMC(CMCeq) 极低，但实验测得到达表观平衡时的胶束浓度 (CMCapp) 显著偏高。

（1） 与理论胶束形成时间 Ts 主要相关时间 T0 由下式给出：

T0=6πηRh3MeqkT

其中 η 、 Rh 、k、T 均为常数，聚集数 Meq 与尾链碳原子数 n 为线性关系。在 25∘C 的水溶液中，有近似关系 T0=7.17Meq×10−10 。已知一系列不同 n 下的 T0 如下表所示。通过计算，用 n 表示 Meq (系数均保留至整数)。

| n | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0(s)​ | 6.18×10−12​ | 5.69×10−12​ | 5.27×10−12​ | 4.91×10−12​ |

通过分析题干中“线性关系”以及典型的表格型二元数据关系，可以基本推断本题主要考查内容为数据处理与线性回归。那么解决本题的关键步骤就是厘清物理量之间的相互关系，可以发现本题涉及最重要的三个物理量为主要相关时间 T0 、聚集数 Meq 与尾链碳原子数 n，且其中 T0 与 Meq 、 Meq 与 n 的关系已经明确，只需做简单的变换就可以建立物理量之间的转换关系。下面以一种方法为例进行计算：

由 Meq 与尾链碳原子数、n 为线性关系可设：

Meq=an+b

对公式进行变换可得:

T0=7.17an+b×10−10⇒1T0=a7.17×1010n+b7.17×1010

对表中数据进行处理：

| n | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1T0​ | 1.62×1011​ | 1.76×1011​ | 1.90×1011​ | 2.04×1011​ |

线性回归得： 1T0=1.40×1010n−6.00×109

从而得到： a=10 ， b=−4 ，因此 Meq=10n−4 （本题要求系数保留至整数）

当然，本题不只一种解法。若先回归得到 n 与 Meq 的关系列表，再进行回归计算，答案正确亦可得满分。

（2） 建立 T0 与理论胶束形成时间 Ts 关系如下:

Ts=T0eFa

其中 Fa 为理论活化能垒，其经验公式为 Fa=15n−130 。请计算 n=16 时胶束形成的理论平衡时间 Ts (单位：秒)，并指出其是否可在实验室内观测。

本题建立了理论形成时间 Ts 与 T0 的关系式，并要求我们计算特定 n 下的 Ts ，显然只需要将数据代入公式计算即可。

n=16 时, Fa=15n−130=110

由4-1得：

T0=7.17Meq×10−10=7.1710×16−4×10−10=4.60×10−12s

因此：

Ts=T0eFa=2.72×1036s

由于 Ts 约等于 3×1031 天（约等于 9×1028 年），故无法在实验室中观测。

（3） 已知表观临界胶束浓度 CMCapp 与平衡 CMCeq 均满足关系式( Faapp 为表观活化能垒):

CMC app =ke−Fa app /n,CMC eq =ke−Fa/n

若实验要求针对 n=16 的表面活性剂，可在 1h 内观测到胶束化现象，计算该条件下 CMCapp/CMCeq 的值。

本题相较 4-1 与 4-2 引入了“表观”的一系列物理量，即 CMCapp 、 Faapp 以及表观胶束时间(1 h)。我们需要明确这些物理量“表观”的内涵，即通过实验手段确定的观测值。

接下来，我们利用题给的公式从所需求得的物理量反推：

CMC app /CMC eq =e−(Fa app −Fa)/n

这时我们会发现，n 与 Fa 是已知量，而唯一未知的 Faapp 就成了解题的关键。而题目已知信息中还有表观胶束化时间 1 h 没有使用，这里显然需要建立表观活化能与表观时间的关系（需要迁移 4-2 当中的公式）：

Tapp=T0eFaapp⇒Faapp=lnTappT0=ln3600s4.60×10−12s=34.29

从而有：

CMC app /CMC eq =e−(Fa app −Fa)/n=e−(34.29−110)/16=1.13×102

（4） 从化学反应原理的角度，解释 n 较大时的长链表面活性剂的表观临界浓度( CMCapp )高于平衡 CMC(CMCeq) 的原因。

本题作为解释题，框定了答题角度——“化学反应原理”。阅卷中发现很多同学对于这一名词并不熟悉，试图从分子结构、反应机理等角度进行解释。然而事实上，这一名词背后的内涵应当归类于物理化学的范畴，在这道题目中主要是以热力学、动力学等角度体现的。

明确了答题角度，接下来则需要明确需要解释的物理量内涵。表观临界浓度在本题中代表，实验室中观测到胶束化现象平衡时，测得活性剂分子的浓度；而平衡 CMC 则是理论计算得到的，真实热力学平衡的活性剂分子浓度。

依据前三问计算结果不难发现，如需达到热力学平衡，所需时间 Ts 在显著的 1036s 数量级显然是无法实现“表观”这一要求的；对应的，表观平衡时，活性剂并没有全部胶束化，测得浓度也应当远大于热力学平衡时的浓度。

综上所示，总结本题表述如下：n 较大时，活化能 Fa 增大， Ts 近似呈指数增长，体系无法到达热力学平衡，只能到达表观平衡（即浓度近似不再变化），此时的活性剂分子浓度显著高于热力学平衡时的浓度。

解 6：（1） 表面活性剂是能够显著降低水的表面张力的一类物质，而增溶作用是指表面活性剂在溶液中形成胶束后，将难溶性物质(相对)包裹在胶束内部或表面，使其溶解度显著提高的现象，其类型可分为油包水型(w/o)、水包油型(o/w)。判断下列现象/物品是何种类型。

(1)在油酸钠的水溶液中，苯的溶解度比在纯水中的高很多。

(2)用肥皂或者洗涤剂清洗油污。

(3)布洛芬等口服型药物。

(4)粉底液添加单硬脂酸甘油酯。

4- 1 (1) o/w 型: (2) o/w 型: (3) w/o 型: (4) w/o 型。（共 4 分，1 个 1 分）

（2） 共价有机框架(COFs)是一类具有周期性孔结构和可设计官能团的新型多孔材料，在分子筛领域具有重要应用。

ChemyGo 小组以酚 A(简写为 Tp, 下同)和 B(Pa)为单体, 通过油-水(o/w)界面聚合制备胶体 2D-COFs(TpPa-SO3H)。TpPa-SO3H 以纳米片的形式存在。

（2a） 观察 TpPa−SO3H 的结构（如下图所示），画出单体 Tp 与 Pa 的结构式，并在结构下方给出命名(本小问折前占4分)。

（2a） 从左到右：1,3,5-三甲醛间苯三酚或三甲醛间苯三酚，2,5-二氨基苯磺酸。

(4分,1项1分)

4-2-2 二维中TpPa-SO3H以共价键延续;那么三维中可能存在哪种作用力维持其结构?

4-2-2 可能存在π-π堆积使得其形成层状结构。(2分,答出氢键给1分)

4-2-3 胶体TpPa-SO3H能稳定分散在水中而不发生团聚,其主要原因是?

4-2-3 由于磺酸基团能够电离,使得TpPa-SO3H纳米片表面带负电,同种电荷相互排斥,削弱纳米片之间的π-π相互作用(或π-π堆积)。

4-2-4 ChemyGo小组采用X射线衍射(XRD)表征TpPa-SO3H的晶体结构,测得其(100)晶面对应的衍射峰出现在2θ=4.7°处(θ为衍射角)。已知用于XRD测试的Cu-Kα射线波长λ=0.154nm,计算该COF(100)晶面的晶面间距d(已知一级衍射是最强且最容易观测的)

4-2-4 已知布拉格方程2dsinθ=nλ,变形得d=nλ/2sinθ=1×0.154/2×sin2.35°=1.88nm。

4-2-5 若LBL(Layer-by-Layer,意为层层组装,一种薄膜制备技术)组装的纳米过滤膜最外层为TpPa-SO3H,该膜对以下两种染料的截留率(在膜分离过程中,被膜截留的物质的量与原料液中该物质的量的比值,反映了膜对特定物质的截留能力)存在显著差异:(a)刚果红:带负电、分子大小与膜孔径匹配。(b)甲基蓝:带正电、分子大小与膜孔径匹配。推测截留率更高的染料是哪种,并说明原因。

4-2-5 刚果红;TpPa-SO3H带负电,与刚果红排斥,截留率变高。这里同性相斥,刚果红更难通过膜,且分子大小都与膜孔径匹配,孔径对截留率影响相同,所以主要还是电荷作用影响。(共3分)

4-3 接4-2:制备胶体TpPa-SO3H时,需调控油-水体积比、表面活性剂浓度和Tp浓度。4-3-1 当油-水体积比从1:2降至1:16时(其他保持不变),COF纳米片尺寸从324nm减小至222nm,解释尺寸减小的核心原因。

4-3-1 油相为Tp的溶解相,油相体积减小导致液滴数量减少,尺寸变小,油-水两相接触界面总面积变低,且COF纳米片在界面生成,生长空间受限,最终尺寸变小。注意4-2中材料说到纳米片在油-水界面生成。

4-3-2 当表面活性剂浓度从0.15mmol/L增至0.6mmol/L(其他保持不变),纳米片尺寸先减小后趋于稳定,分析“趋于稳定”的原因。提示:临界胶束浓度(CMC)是指表面活性剂浓度升高,达到某一特定浓度时,表面活性剂粒子会自发地聚集在一起,形成胶束,开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度(CMC)。

4-3-2 当浓度低于CMC时,随着浓度的升高,更多的表面活性剂吸附在界面,液滴变小,纳米片尺寸变小:当浓度高于CMC时,表面活性剂已经完全覆盖界面,乳化能力可能趋于饱和。

4-3-3 TpPa-SO3H膜结构由1层LBL组装变为3层LBL组装,但是水通量却下降了不少,解释原因(从纳米片层状结构分析)。

4-3-3 纳米片可能发生了偏移,且层数增加导致膜厚度提升,偏移重叠的孔结构导致传输阻力增加。(2分,答出偏移给2分)

解 7：沸石是人类最重要的微孔材料之一, 已被广泛用作许多重要领域的吸附剂和催化剂。金属有机沸石 (MOZs) 整合了金属有机框架 (MOFs) 和沸石的优点, 例如高比表面积和孔隙率以及沸石的卓越稳定性, 已成为 MOFs 中最活跃的研究领域之一。金属沸石 X 可通过如下方法合成: 将 n−Bu2SnO 、 MgMoO4 和 2 滴乙二胺 (en) 加入 6mLn−PrOH/DMF 中, 并在室温下混合。将混合物在 100∘C 下加热 3 天。反应混合物冷却至室温后, 得到无色棒状晶体 X。元素分析表明: 该化合物含碳 38.95% ，含氢 7.35% 且不含 Mg 与 N。化合物 X 与其中空腔的结构如下图所式:

（1） 通过计算推出金属有机沸石 X 的化学式。

n(C):n(H)=4:9 ，与丁基中一致 2 分 注意到该化合物中含有大量四面体，猜测依然存在钼酸根 假设其化学式 (C4H9)xSnyMoO4 ，依次尝试发现 x=6，y=2 时质量分数与题目一致 故 X 的化学式为 (C4H9)6Sn2MoO4 3 分

（2） 判断该化合物所属晶系。

四方晶系 2分

（3） 若层间 Mo-Mo-Mo 键角为 110.42∘ ，Mo-Mo 之间的最短距离为 800pm。估算化合物的密度。

由图中可知 Z=8 2分

a=[2+2cos(110.42∘/2)]d(Mo−Mo)=2245.5pm 2分

c=2d(Mo−Mo)×sin(110.42∘/2)=1314pm

D=ZM/NaV=1.48g⋅cm−32

（4） 假设气体 Y 在 X 上的吸附服从 Langmuir 吸附等温式。在 5KPa 与 10KPa 时，吸附量分别为 0.0714m3⋅kg−1 与 0.0833m3⋅kg−1 。若气体 Y 的截面积为 0.25nm2 ，求 X 的比表面积。

将数据带入 VVm=ap1+ap 2分

联立解得 Vm=0.1m3⋅kg−1 2分

A=VmVSTP×NA×Am=6.72×105m2⋅kg−1 3分

（5） 现有一定量清洁与表面均匀的金属有机沸石,双原子气体 Z 在其上发生解离吸附,总吸附量为 3cm3 , 吸附常数为 (0.04p−1)min−1 , 脱附常数为 0.01min−1 , 求 5min 后的吸附量。可能用到的积分公式:

∫1xdx=lnx+C

dθdt=k1p(1−θ)2−k2θ2

θ=vvm 1分

联立积分得 t=25lnV−6cm33(V−2cm3)min 4分

带入得 V=0.5cm3 1 分

解 8：答案出处：源卷答案（印刷体，含结构式/反应式图）已随卡；OCR 原文逐字转录，数值未逐条复核。

单原子催化剂（SACs）为具有催化活性的单个原子分散在载体表面形成，以高比表面积具有优秀的催化活性。然而，其相对单一的结构难以实现对复杂反应的选择性催化。因此，一种“双-单原子催化剂”（Dual SACs）被开发出来，实现了催化机理由Rideal过程向类Langmuir-Hinshelwood过程的转变。

研究人员以 Ir2Mo2(CO)10(η5−C5H5)2 作为金属前驱体, 在 TiO2 基底上热解, 制备了双-单原子催化剂 Ir1Mo1/TiO2 。2-1 给出金属簇骨架为四面体、满足 EAN 规则的 Ir2Mo2(CO)10(η5−C5H5)2 的结构, 已知其中 Mo 化学环境不同, 且存在 3 个 μ2−CO , η5−C5H5 对 Mo 配位, “金属簇”骨架中两两金属原子之间均以金属-金属键连接。

—: CO

（2） 该催化剂可以催化对硝基苯乙烯（4-NS）与氢气的还原反应。已知参与有效反应的位点中， H2 吸附于金属原子 A 上，4-NS 吸附于 B 上。结合已知信息，指出 A、B 分别是何种金属。

|  | 4-NS 吸附能(eV) | H2吸附能(eV) | H原子吸附能(eV) | H2解离活化能(eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti of TiO2 | -0.42 | -0.04 | 0.58 | 1.09 |
| Ir of Ir1/TiO2 | -0.99 | -0.90 | -2.06 | 0.46 |
| Mo of Mo1/TiO2 | -1.05 | -0.10 | 0.04 | 0.85 |

| A | B |
| --- | --- |
| Ir | Mo |

（3） 催化反应式如下

（3a） 指出 4-NS 哪个基团被 B 吸附。

| 2-3-1 | 硝基 |
| --- | --- |

（3b） 某温度下 H2 在 A 原子上的吸附速率常数 kod,H2=4.6×103kPa−7s−1 , 脱附速率常数 kdo,H2=3.2×104s−1 。当氢气分压为 60kPa 时, 计算 1g 催化剂上平衡吸附体积的标况下 H2 (Ir、Mo 单原子负载率均为 0.1wt% , 每个 A 、 B 原子最多负载 1 个分子)

aH2=kad.H2kde.H2

nH=0.001g192.2g/mol=5.20×10−6mol

nH2=θH2nIr=4.66×10−6mol

VH2=1.04×10−4L

（3c） 为简化计算, 假设 4-NS 中, 硝基与双键的还原反应相互独立 (此为理想情况)。恒容反应器中, 起始时 4-NS 分压为 120kPa,H2 为 500kPa , 反应一段时间后, 生成了 18kPa 的对乙基苯胺、 78kPa 的对氨基苯乙烯。计算对乙基硝基苯的分压。

（3c） 由于反应相互独立，设此时硝基被还原比例为 x ，双键为 y 对乙基苯胺： 15% ，对氨基苯乙烯： 65% 对乙基苯胺： xy=0.15 对氨基苯乙烯： x(1−y)=0.65 解得 x=0.8,y=0.1875 对乙基硝基苯： (1−x)y=0.0375,p=4.5kPa