# 第九讲：其他类型晶体

## 学习目标

- ✅ 能区分分子晶体、共价晶体、金属晶体、离子晶体四类晶体的键型与典型物性

- ✅ 能分析典型分子晶体（干冰、碘、冰）的晶胞特征与分子排列方式

- ✅ 能分析典型共价晶体（金刚石、SiC、β-方石英）的晶体结构并计算原子数与空间利用率

- ✅ 能用混合键型解释石墨的层状结构与特殊性质（导电性、润滑性、高熔点）

- ✅ 能通过晶体密度与晶胞参数计算分子数或摩尔质量

- ✅ 能运用等电子体原理推断新材料的结构（如立方氮化硼与金刚石的结构类比）

## 一、分子晶体

### 1.1 定义与特征

分子（或稀有气体原子）间以分子间作用力（范德华力或氢键）构成的晶体称为 分子晶体（molecular crystal）。

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构单元 | 分子或稀有气体原子 |
| 结合力 | 分子间作用力（范德华力主导，部分含氢键） |
| 分子内部 | 共价键（强度远大于分子间力） |
| 熔沸点 | 低（破坏分子间力所需能量小） |
| 硬度 | 小 |
| 导电性 | 固体和液态均不导电（电的不良导体） |
| 溶解性 | “相似相溶”——极性分子晶体易溶于极性溶剂，非极性分子晶体易溶于非极性溶剂 |

### 1.2 分子晶体的熔沸点规律

- 组成和结构相似的分子：相对分子质量越大 → 色散力越强 → 熔沸点越高（如 F2<Cl2<Br2<I2）

- 有氢键的分子晶体：熔沸点显著升高（如 H2O>H2S，HF>HCl）

- 分子对称性高的晶体：对称性越高，分子在晶格中排列越紧密，熔沸点偏高（如对二甲苯 $> $ 邻二甲苯、间二甲苯）

### 1.3 典型分子晶体

#### （1）干冰（CO2）

干冰是 CO2 分子通过范德华力构成的分子晶体。CO2 分子占据立方体的顶点和面心，但顶点和各对面心上 CO2 分子的空间取向互不相同。

注意：干冰的晶胞虽看似面心立方排列的 CO2 分子，但由于分子取向不同，不能作面心平移 → 不是面心立方晶胞，而是 简单立方晶胞（P）。每个晶胞含 4 个 CO2 分子。

#### （2）晶体碘（I2）

I2 分子占据立方体的顶点和面心。顶点的 I2 分子空间取向与 ac 面的面心 I2 分子相同（但与其他面心取向不同）→ B 底心正交晶胞（C 型带心）。

#### （3）冰（H2O）

冰中水分子之间以氢键构成三维网络结构，属 六方晶系。每个水分子通过氢键与周围 4 个水分子连接（四面体配位），形成较空旷的结构。空间利用率低 → 融化后密度增大（水的密度 4∘C 时最大）。

竞赛常考：冰的晶胞为六方晶系，晶胞参数 a=452 pm，c=737 pm。每个晶胞含若干水分子，可通过密度公式计算分子数。

## 二、共价晶体

### 2.1 定义与特征

相邻原子之间通过 共价键 结合而成的空间网状结构的晶体，称为 共价晶体（covalent crystal），又称 原子晶体。

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构单元 | 原子 |
| 结合力 | 共价键（方向性强、饱和性明显） |
| 配位数 | 通常较小（如金刚石中 C 的配位数为 4） |
| 空间利用率 | 低（由于配位数低和共价键方向性） |
| 熔沸点 | 非常高 |
| 硬度 | 极大 |
| 导电性 | 通常不导电（但 Si、Ge 为半导体） |
| 溶解性 | 不溶于常见溶剂 |

### 2.2 典型共价晶体

#### （1）金刚石

金刚石晶体中，每个碳原子通过 4 个 sp3 杂化轨道与相邻 4 个碳原子形成 σ 键，构成三维空间骨架结构。金刚石具有 面心立方晶胞，晶胞中碳原子分为两类：

- CⅠ：顶点和面心位置（面心立方排列）

- CⅡ：体内 4 个原子（从 CⅠ 偏移 (1/4,1/4,1/4)）

每个晶胞含 8×1/8+6×1/2+4=8 个碳原子。C 原子配位数均 = 4。

空间利用率计算： - 体对角线方向 C—C 键接触：8r=3a - 空间利用率：8×43πr3a3×100%=8×43πr383r3×100%=34.01%

金刚石的空间利用率很低（仅为 34%），但由于 C—C 共价键很强，熔点高达 3550 °C，莫氏硬度为 10。

对比：金属密堆积（fcc/hcp）空间利用率为 74%，但金属键强度低于共价键 → 硬度远小于金刚石。

#### （2）金刚砂（SiC）

SiC 晶体结构与金刚石相似，可看作金刚石碳原子骨架中 一半 C 原子被 Si 原子取代，形成 C 和 Si 交替相连的空间骨架。C 和 Si 的配位数均为 4。

#### （3）β-方石英（SiO2）

每个 Si 原子通过 sp3 杂化轨道与相邻 4 个 O 原子形成共价键，[SiO4] 四面体通过 O 原子相互连接构成空间网状结构。SiO2 的晶胞也为面心立方（与金刚石结构类似，但 Si、O 交替）。

- Si 配位数 = 4，O 配位数 = 2

- 实验式 SiO2 = 每个 O 被 2 个 Si 共用

| 晶体 | 化学键 | 晶胞类型 | 配位数 | 熔点（°C） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金刚石 | C—C 共价键 | 面心立方（F） | 4 | 3550 |
| SiC | Si—C 共价键 | 面心立方（F） | 4 | 2700（分解） |
| β-方石英 | Si—O 共价键 | 面心立方（F） | Si: 4, O: 2 | 1650（±） |

## 三、混合型晶体——石墨

### 3.1 结构特征

石墨（graphite） 是典型的混合型晶体，其结构兼具共价晶体、金属晶体和分子晶体的特征：

| 结构层次 | 键型 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 层内（σ 键） | sp2 杂化轨道形成的共价键 | 每个 C 原子与同层 3 个 C 原子形成 σ 键，构成正六边形平面层，C—C 键长 142 pm |
| 层内（大 π 键） | 离域 π 键 Πnn | 每个 C 提供 1 个 p 电子，垂直于层面的 p 轨道相互重叠形成离域 π 键，电子可沿层面自由移动 |
| 层间 | 范德华力 | 层间距 340 pm，比层内 C—C 键长大得多，结合力弱 |

### 3.2 混合键型衍生的多重性质

| 性质 | 机制 | 对应晶体类型特征 |
| --- | --- | --- |
| 高熔点（3652–3697 °C 升华） | 层内 C—C 共价键很强 | 类似共价晶体 |
| 导电性（沿层面方向） | 离域 π 键电子沿层定向移动 | 类似金属晶体 |
| 质软、可作润滑剂 | 层间范德华力弱，容易滑动 | 类似分子晶体 |
| 可作电极材料 | 优良的导电性 + 化学惰性 | — |

### 3.3 石墨的晶胞

六方石墨的晶胞为六方晶系，晶胞参数 a=246 pm，c=670 pm。每个晶胞含 4 个碳原子，分数坐标为：

(0,0,0), (0,0,1/2), (2/3,1/3,0), (1/3,2/3,1/2)

注意：石墨晶胞中 c 方向包含 2 层碳原子平面（AB 堆积），a 轴方向的晶胞边长 a=3×dC−C。

### 3.4 石墨烯

石墨烯可视为单层石墨片——即从石墨中剥离出的单层碳原子二维材料。2010 年诺贝尔物理学奖授予石墨烯研究。

石墨烯的二维晶胞为 六方 结构，每个二维晶胞含 2 个碳原子。石墨烯中碳碳键的键级高于金刚石（σ + 离域 π 键 vs 仅 σ 键），因此石墨烯的 C—C 键长更短、键能更大。

## 四、四类晶体的综合对比

| 比较维度 | 离子晶体 | 共价晶体 | 分子晶体 | 金属晶体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成粒子 | 阴、阳离子 | 原子 | 分子（或稀有气体原子） | 金属原子（正离子） |
| 结合力 | 离子键 | 共价键 | 分子间力（范德华力/氢键） | 金属键 |
| 强度 | 较强 | 很强 | 弱 | 较强（可变化） |
| 熔沸点 | 较高 | 很高 | 低 | 一般较高（Hg 等例外） |
| 硬度 | 较大（质脆） | 很大 | 小 | 一般较大（可延展） |
| 导电性 | 熔融或溶液导电 | 通常不导电（Si/Ge 半导体） | 一般不导电 | 良导体 |
| 溶解性 | 易溶于极性溶剂 | 不溶于常见溶剂 | 相似相溶 | 不溶于常见溶剂（与酸/碱反应） |
| 典型实例 | NaCl, CsCl, CaF₂ | 金刚石, SiC, SiO₂ | 干冰, 碘, 冰 | Cu, Fe, Na |
| 特征物性 | 熔融导电 | 硬度极大 | 熔沸点低 | 延展性好 |

## 五、规律与方法

### 5.1 晶体类型判断流程

判断晶体类型 → 看组成粒子 + 看结合力 + 看物性特征
    ↓
由组成粒子初步判断：
  · 金属元素为主 → 金属晶体
  · 非金属元素 → 分子晶体 或 共价晶体
  · 金属+非金属 → 离子晶体（但需排除共价晶体）
    ↓
由物性特征验证：
  · 熔沸点高 + 硬度大 → 共价晶体/离子晶体
  · 熔沸点低 + 硬度小 → 分子晶体
  · 导电 + 延展 → 金属晶体
  · 熔融导电 → 离子晶体

### 5.2 常见误区

误区 1：“分子晶体的晶胞一定是分子晶胞”——干冰中的 CO2 分子虽占据面心立方位置，但分子取向不同，不能作面心平移，晶胞类型为简单立方（P）而非面心立方（F）。

误区 2：“空间利用率越高晶体越硬”——金刚石的空间利用率仅 34%，但硬度最大。硬度取决于键的强度而非堆积密度。

误区 3：“石墨是原子晶体”——石墨兼有共价键（层内 σ 键）、金属键特征（离域 π 键导电）和分子间力（层间），属于混合型晶体。

误区 4：“CO2 和 SiO2 结构相似”——CO2 是分子晶体（直线形分子以范德华力结合），SiO2 是共价晶体（[SiO4] 四面体三维网状结构），两者晶体类型完全不同。

## 六、典型例题

### 例 1 [分子晶体晶胞判断] ⭐⭐

题目：干冰（CO2）的晶胞中，CO2 分子占据立方体的顶点和面心。试问干冰的晶胞是否为面心立方晶胞？说明理由。

完整解答： - 面心立方晶胞的特征是可作面心平移：将顶角平移到任一面心位置，得到的新晶胞与原晶胞无差别 - 干冰中顶点 CO2 分子的取向与面心分子不同 → 顶点平移至面心后分子取向发生改变 - 结论：干冰 不是 面心立方晶胞，而是 简单立方晶胞（P） - 每个晶胞含 4 个 CO2 分子（8×1/8+6×1/2=4）

### 例 2 [金刚石空间利用率] ⭐⭐⭐

题目：金刚石晶胞中碳原子沿体对角线方向密接，晶胞参数 a=356.7 pm。计算金刚石的空间利用率及 C—C 键长。

思路分析： 1. 金刚石晶胞含 8 个碳原子 2. 体对角线方向相邻碳原子间形成共价键 → 体对角线方向 4 个碳原子等距分布 → 8r=3a

完整解答：

C—C 键长： - 金刚石晶胞体对角线长度 = 3a=3×356.7=617.8 pm - 体对角线上 4 个碳原子等距分布 → C—C 键长 = 3a4=154.5 pm

空间利用率：

空间利用率=8×43πr3a3×100%=8×43π3a83a3×100%=3π16×100%≈34.01%

答案：C—C 键长 154.5 pm，空间利用率 34.01%。

### 例 3 [石墨的结构与性质] ⭐⭐⭐

题目：石墨的六方晶胞参数 a=246 pm，c=670 pm，密度为 2.26 g⋅cm−3。 (1) 计算每个晶胞中含多少碳原子。 (2) 解释石墨为什么能导电、能作润滑剂。

完整解答：

- 晶胞体积（六方晶系）：

V=a2csin60∘=(246)2×670×32×10−30=3.51×10−23 cm3

每个晶胞的质量：

mcell=ρV=2.26×3.51×10−23=7.93×10−23 g

每个晶胞含 C 原子数：

n=mcellmC=7.93×10−2312.01/6.022×1023=3.98≈4

即每个石墨六方晶胞含 4 个碳原子，与坐标分析结果一致。

- 导电性：层内 C 原子采用 sp2 杂化，各提供 1 个 p 轨道电子形成离域 π 键。π 电子可沿层面方向自由移动 → 沿层面方向导电（类似金属晶体）。

润滑性：层间以范德华力结合（层间距 340 pm >> 层内 C—C 键长 142 pm），结合力弱 → 层间容易滑动 → 可作固体润滑剂。

### 例 4 [立方氮化硼——等电子体应用] ⭐⭐⭐

题目：立方氮化硼（cBN）具有与金刚石相似的晶体结构（面心立方晶胞，晶胞参数 a=361.5 pm）。回答： (1) B 原子和 N 原子各按什么方式堆积？B 填充 N 的什么空隙？ (2) 计算 B—N 键长，并与金刚石的 C—C 键长（154.5 pm）比较，说明硬度差异。

完整解答：

- cBN 中 B 和 N 的堆积方式相同，均为 面心立方最密堆积（fcc）。若以 N 原子为堆积骨架，则 B 占据 N 原子的 正四面体空隙（填充一半的四面体空隙，与金刚石中 CⅡ 填充位置一致）。

- B—N 键长（金刚石结构类比）：

rB−N=34a=34×361.5=156.5 pm

与金刚石的 C—C 键长（154.5 pm）相比： - cBN 的键长略长（+2.0 pm）→ 键能略小 - 两种晶体各原子周围均形成 4 个共价键 → 键数目相同 - cBN 的硬度 略小于 金刚石

拓展：cBN 的热稳定性和化学稳定性优于金刚石（金刚石在空气中加热会被氧化，而 cBN 可耐更高温度），因此 cBN 在钢材加工等领域比金刚石更具优势。

### 例 5 [晶体密度计算——分子晶体分子数推断] ⭐⭐⭐

题目：二茂铁 Fe(C5H5)2 晶体（163.9 K 以上）属于单斜晶系，晶胞参数 a=1044.35 pm，b=757.24 pm，c=582.44 pm，β=120.958∘，密度 D=1.565 g⋅cm−3。 (1) 二茂铁晶体属于哪种晶体类型？ (2) 计算 1 个正当晶胞中的分子数。

完整解答：

- 二茂铁分子间以分子间作用力结合 → 分子晶体。

- 晶胞体积：

V=abcsinβ=1044.35×757.24×582.44×sin120.958∘×10−30

=1044.35×757.24×582.44×0.8578×10−30=3.869×10−22 cm3

分子数（密度公式 D=zMNAV）：

z=DNAVM=1.565×6.022×1023×3.869×10−2255.85+10×12.01+10×1.008=2.001≈2

答案：二茂铁晶体为分子晶体，每个晶胞含 2 个分子。

## 七、拓展与联系

### 7.1 与竞赛真题的对接

| 考点 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 四类晶体特征对比 | 隔年 1 题 | 键型—物性的推理链 |
| 金刚石/SiC/SiO₂ 结构 | 每年 1 题 | 晶胞计数、键长、空间利用率 |
| 石墨/石墨烯结构 | 隔年 1 题 | 二维晶胞、离域 π 键 |
| 立方氮化硼/金刚石类比 | 隔年 1 题 | 等电子体原理 → 结构推断 |
| 分子晶体密度计算 | 每年 1 题 | 由晶胞参数和密度反推分子数 |

### 7.2 跨专题联系

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质#五、对称性基础 → 分子对称性基础

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体 → 金属晶体的堆积与能带理论

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-晶体学基础 → 晶胞参数与点阵型式

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-共价键理论#三、分子轨道理论 → 离域 π 键的 MO 解释

### 7.3 深化方向（后续轮次）

- 能带理论对导体/半导体/绝缘体的完整解释——第二轮/第三轮固体物理入门

- 缺陷化学与掺杂半导体——第二轮无机结构深化

- 层状化合物的插层化学——第二轮/第三轮材料化学

- 准晶与非晶态的结构特征——决赛拓展

## 八、本节总结 · 速查

| 晶体类型 | 结合力 | 熔沸点 | 硬度 | 导电性 | 典型实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子晶体 | 分子间力（范德华力/氢键） | 低 | 小 | 不导电 | 干冰、碘、冰 |
| 共价晶体 | 共价键 | 很高 | 很大 | 通常不导电 | 金刚石、SiC、SiO₂ |
| 离子晶体 | 离子键 | 较高 | 较大（质脆） | 熔融/溶液导电 | NaCl、CsCl、CaF₂ |
| 金属晶体 | 金属键 | 一般较高 | 一般较大（可延展） | 良导体 | Cu、Fe、Na |
| 混合型（石墨） | 共价键+离域π键+范德华力 | 很高（升华） | 层内硬/层间软 | 沿层面导电 | 石墨 |

## 九、练习题

### 9.1 基础巩固（⭐）

- 晶体类型判断：判断下列晶体属于哪种类型：

  - 水晶（SiO2）；(2) 干冰（CO2）；(3) 氯化铯（CsCl）；(4) 硅（Si）；(5) 冰；(6) 铜

- 性质解释：

  - 为什么 NaCl 的熔点（801 °C）远高于干冰（−78 °C 升华）？

  - 为什么金刚石比石墨硬，但石墨能导电而金刚石不能？

- 填空题：干冰晶胞含 ____ 个 CO2 分子，其中分子占据晶胞的 ____ 和 ____ 位置；冰中每个水分子通过氢键与周围 ____ 个水分子连接。

### 9.2 提高训练（⭐⭐⭐）

- 金刚石 vs 立方氮化硼：立方氮化硼（cBN）的晶胞参数 a=361.5 pm，金刚石的晶胞参数 a=356.7 pm。

  - 分别计算 B—N 键长和 C—C 键长。

  - 说明为什么 cBN 的硬度略小于金刚石。

  - 从键的极性角度解释 cBN 为何比金刚石有更好的化学稳定性和耐热性。

- 石墨烯二维晶胞：石墨烯中 C—C 键长为 0.142 nm。

  - 计算石墨烯二维六方晶胞的边长 a 和面积。

  - 每个二维晶胞含多少个碳原子？

  - 石墨烯中 C—C 键的键级比金刚石中的 C—C 键大还是小？说明理由。

- 密度计算：已知 β-方石英（SiO2）的面心立方晶胞参数 a=716 pm，计算其理论密度。

### 9.3 挑战题（⭐⭐⭐⭐）

- 综合推理：某晶体的晶胞参数 a=1.042 nm，b=1.042 nm，c=0.637 nm，α=β=γ=90∘，密度 ρ=2.15 g⋅cm−3。已知该晶体由 C、H 两种元素组成，质量分数比为 mC:mH=12:1。

  - 判断该晶体属于什么晶系，写出判断依据。

  - 推算每个晶胞中的分子数。

  - 该晶体最有可能是分子晶体还是共价晶体？说明理由。

- 混合型晶体综合分析：六方氮化硼（hBN）与石墨为等电子体，具有相似的层状结构，但性质差异显著——hBN 为白色绝缘体，而石墨为黑色导体。

  - 画出 hBN 的一个二维晶胞。

  - 解释 hBN 为何为绝缘体而石墨为导体（从电子结构角度）。

  - 预测 hBN 和石墨的层间距大小关系，并说明理由。

## 十、参考答案与提示

9.1 基础巩固

  - 共价晶体；(2) 分子晶体；(3) 离子晶体；(4) 共价晶体；(5) 分子晶体（氢键）；(6) 金属晶体。

  - NaCl 中离子键强度远大于干冰中范德华力 → 破坏离子键需更多能量 → 熔点高。(2) 金刚石中 C—C 均为 sp3 σ 键，形成三维骨架 → 硬度大但不导电；石墨层内有离域 π 键，电子可沿层面移动 → 导电，但层间范德华力弱 → 软、可滑动。

- 4、顶点、面心、4。

9.2 提高训练

- 提示：(1) cBN 的 B—N 键长 =3×361.5/4=156.5 pm，金刚石 C—C 键长 =3×356.7/4=154.5 pm。(2) 键长越长 → 键能越小，硬度越小。(3) B—N 键为极性共价键（电负性差 Δχ=1.0），比非极性的 C—C 键更稳定，抗氧化性和热稳定性更好。

- 提示：(1) 石墨烯二维晶胞边长 a=3×0.142=0.246 nm，面积 S=a2sin120∘=0.0524 nm2。(2) 含 2 个 C 原子（4×1/4+1=2）。(3) 石墨烯中有 σ + 离域 π 键，键级大于金刚石（只有 σ 键），键长更短、键能更大。

- 提示：SiO2 面心立方晶胞含 Si 原子 4+4=8（类比金刚石，Si 对应 CⅠ 和 CⅡ 位置），O 原子数为 Si 的 2 倍 = 16。每个晶胞含 8 个 SiO2 式量。ρ=8×(28.09+2×16.00)6.022×1023×(7.16×10−8)3，计算得 ρ≈2.17 g⋅cm−3。

9.3 挑战题

- 提示：(1) a=b≠c，α=β=γ=90∘ → 四方晶系。(2) 设化学式为 (CH2)n（质量比 mC:mH=12:2=12:1 满足），由 ρ=zMNAV 可推算 z 值。(3) 熔点较低 + 密度较小 → 分子晶体（结合物性综合判断）。

- 提示：(1) hBN 的二维晶胞为六方（与石墨烯类似），但 B 和 N 交替排列。(2) 石墨中单层 C 原子全部等价，π 电子完全离域 → 导体；hBN 中 B 和 N 电负性不同导致 π 电子部分定域在 N 原子上 → 能隙增大 → 绝缘体。(3) hBN 层间有 N—H⋯B 二氢键等额外分子间作用 + 层内偶极作用 → 层间距可能小于石墨。

## 十一、延伸阅读

- 分子晶体 — 分子晶体的结构与性质

- 原子晶体 — 共价晶体的典型实例详解

- 石墨 — 混合型晶体的结构剖析

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-晶体学基础 — 晶胞参数与点阵型式

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体 — 金属晶体的堆积与能带

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质#二、分子间作用力——范德华力 — 分子间作用力的系统讨论

- 专题-晶体结构计算 — 专题知识系统总结

- 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第九讲