# 初赛模拟卷 XIV（非有机）

## 第一部分　晶体结构（第 1–10 题，共 130 分）

### 第 1 题（13 分）迷人的钙钛矿

很多具有钙钛矿结构的化合物是重要的功能材料。三维钙钛矿组成常用 ABX3 通式表示，其中 A 离子是半径较大的碱土金属或稀土金属离子，B 离子通常是半径较小的过渡金属离子，X 为阴离子。理想的钙钛矿结构为立方晶系，但实际上更常见的是低对称性的钙钛矿。

1-1 下面给出了室温下两种对称性降低的钙钛矿结构，分别为 CaTiO3 (图左) 和 BaTiO3 (图右)，而 SrTiO3 为立方晶系的钙钛矿结构。

1-1-1 考虑A位阳离子的半径对结构的影响,分别解释 CaTiO3 和 BaTiO3 产生如此畸变的原因。

1-1-2 钙钛矿型晶体中八面体的畸变参数可用 σ22 描述, 其定义式为 σ22=12i=13(βi−180∘)2 。其中 β 为八面体中处于相对位置的 X-B-X 键角。对于理想情况下的八面体其 σ22=0 。 BaTiO3 晶体属四方晶系, 其晶胞参数 a=b=400.0 pm , c=401.7 pm , 晶胞中部分原子坐标如下表所示。计算 CaTiO3 和 BaTiO3 的 σ22 参数。

| 原子种类 | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ba | 0 | 0 | 0 |
| Ti | 0.500 | 0.500 | 0.482 |
| O | 0.500 | 0.500 | 0.016 |
| O | 0.500 | 0 | 0.515 |

提示：晶胞图中给出的原子并不都在晶胞内。

1-1-3 铁电性是材料的一种重要物理性质，只有存在自发极化的晶体才具有铁电性质。指出上述哪种晶体 CaTiO3、SrTiO3、BaTiO3 属于铁电相。

对称性的下降是产生钙钛矿独特物理化学性质的必要条件,调控钙钛矿的对称性也是科研领域的重要课题。将三维钙钛矿沿垂直四重轴的平面切开,并调整层间的原子即可得到一系列二维钙钛矿结构。

1-2 下面给出了三种常见的四方相二维钙钛矿晶体，分别给出其化学式和点阵形式。(化学式用 A、B、X 表示，若引入了新种类的原子则记为 C)

二维钙钛矿在太阳能电池领域展现出极大的应用前景,这与其非线性光学性质息息相关。二次谐波(Second Harmonic Generation, SHG)是指非线性介质将相同频率的光子混合而产生的频率加倍的信号,一系列不具有对称中心的二维钙钛矿晶体均能产生二次谐波信号。

1-3 由于传统的半导体电池并不能吸收所有波长的光，这导致太阳能电池并不能将太阳能全部转换为电能，这个理论上限被称为 Shockley-Queisser 理论极限。使用非线性光学器件可能可以突破理论上限，解释原因。

有机-无机杂化钙钛矿已成为材料领域的热门研究对象。称取 1.89 gPb(CH3COO)2⋅3H2O 溶解在 HBr 溶液中, 再加入 0.32 g 乙胺, 在合适的条件下反应即可得到一种二维钙钛矿晶体 M。

1-4-1 直接指出 M 属于哪种类型的二维钙钛矿(Ruddlesden-Popper 相、Dion-Jacobson 相或 Aurivillius 相)。

1-4-2 X 射线衍射测得 M 属于正交晶系，晶胞参数 a=8.435 Å ， b=46.305 Å ， c=8.436 Å ，计算出的理论密度 D=3.243 g/cm3 ，据此计算 M 的化学式。

1-4-3 实验发现 M 在 370 K 下会发生快速相变转化为四方相。结合题目信息，画出 M 产生的 SHG 信号强度和温度之间的关系图。

### 第 2 题（13 分）

下图为理想钙钛矿的立体结构图与立体结构沿 a 方向的投影图。

| Ca |  |
| --- | --- |

若干超导氧化物结构沿 a 方向的投影图如下（从左到右依次记为图 1、图 2、图 3），所有示出的配位多面体中心或小白球为铜，大白球代表稀土原子（Ln），配位多面体的顶点与阴影球为 O 原子。

2-1 试给出以下三图代表的化学式。

2-2 指出图 2 对应晶体中金属离子的配位多面体。

2-3 图 1 结构可以看作由包含铜原子的钙钛矿单层结构与两层岩盐单层结构组成。

2-3-1 试写出由一层钙钛矿单层（阳离子为 M，阴离子为 O）与 n 层岩盐单层（阳离子为 N，阴离子为 O）所组成的晶体的通式。

2-3-2 若钙钛矿单层中的 O-O 最近距离为 d，作出合理假设，估算 2-3-1 中所述晶体正当晶胞的晶胞参数通式。

### 第 3 题（13 分）锗酸钡及其结构变化

在不同的温度和压力下，锗酸钡 BaGeO3 具有不同的结构类型。

3-1 常温常压下， BaGeO3 是一种具有赝硅灰石型结构 (C2/c,Z1=12) 的单斜晶体，晶胞参数 a=13.178Å,b=7.626Å,c=11.670Å,β=111.638∘ 。

3-1-1 计算常温常压下 BaGeO3 的密度。

3-1-2 研究表明，常温常压下 BaGeO3 的阴离子为三聚体结构；画出其结构示意图。

3-2 在 2~6 GPa，750~930°C 下， BaGeO3 分解成 X 和 BaGe2O5 ；X 中的阴离子为单体结构且生成 X 时 Ge 的配位数保持不变。写出分解反应方程式。

3-3 在 17.4 GPa 下，BaGeO3 转化为具有六方钙钛矿结构的晶体；晶胞参数 a=5.4311 Å ， c=13.295 Å 。其晶体结构可描述为：Ba 原子和 O 原子共同做最密堆积，Ge 原子填入其中所有的仅由 O 原子构成的八面体空隙；晶体中存在沿 c 方向的 63 螺旋轴(即：若晶体结构绕该轴旋转 60∘ ，然后平移 36c ，晶体结构能复原)。

3-3-1 画出由 Be 原子和 O 原子共同最密堆积形成的二维单层结构并框出晶胞。

3-3-2 根据几何关系，通过合理的假设和近似，计算确定每个晶胞中含有 BaGeO3 化学式的数目 Z2 。

3-3-3 若用 A、B、C 表示 Ba 原子和 O 原子共同形成的最密堆积层，写出堆积方式。

3-3-4 指出 [GeO6] 八面体的连接方式。

3-3-5 写出晶体的点阵形式。

3-3-6 对于一系列六方钙钛矿的研究表明，随压力增加，钙钛矿呈现出由常见的六方最密堆积结构(即…ABABAB…堆积)向立方结构过渡的相变序列。据此判断，若想制得 Ba 原子和氧原子共同做…ABACABAC…型堆积的六方钙钛矿结构 BaGeO3 ，需要高于 17.4 GPa 的压力还是低于 17.4 GPa 的压力？简述判断理由。

### 第 4 题（13 分）简单的晶体结构

以下是某四方晶体沿 a 轴和 c 轴的投影图，其中大球、中球、小球分别用 A、B、C 表示，该晶胞以中球为顶点。

4-1 写出该晶体的化学式，并指出它的点阵形式和结构基元。

4-2 指出 A 和 B 的配位数。

4-3 该晶体可以视为经典钙钛矿结构的衍生, 即其中两种元素组成钙钛矿二维平面层, 另一种元素填入该二维平面层间的空隙。

4-3-1 写出该钙钛矿二维平面层的化学式。

4-3-2 该类晶体被称作 Ruddlesden-Popper (R-P)结构, 即钙钛矿和岩盐的交叉结构, 其通式为 An+1 BnC3n+1 。上述即为当 n=1 时对应的 R-P 结构。当 n>1 时, 钙钛矿层沿着 c 轴堆积, 部分 A 原子和全部 B 原子参与形成类似于钙钛矿结构的结构基元, 而其余的 A 原子按照类似于岩盐的堆积方式填入该结构基元形成的空隙。根据以上信息, 画出符合 R-P 结构的 Sr3Ti2O7 沿 A 轴的投影图, 并指出 Sr 和 Ti 的配位多面体。

### 第 5 题（13 分）钙钛矿衍生结构

研究钙钛矿衍生结构时，常用 Ramsdell 符号以描述密堆积晶体结构中的层堆叠类型和周期长度。Ramsdell 符号形式为 “数字 n+ 字母 X”，其中 n 表示在对应的六方晶胞内，沿 c 轴堆积层的总层数，X 代表晶体的宏观对称性，用 C/R/H 分别代表立方/三方/六方对称性。

5-1 钛酸钡（BaTiO₃）在 120℃ 以上转化成立方晶系，升温至 1460℃ 时变为六方晶系。

5-1-1 若看成 Ti 填入 BaO3 层中的八面体空隙，采用 Ramsdell 符号描述这两种结构。

5-1-2 钛酸钡中存在 O6 和 Ba2O4 两种八面体空隙，这两种空隙的比例是多少？Ti仅填入 O6 八面体，对于 O6 而言，Ti的填充率是多少？

5-2 对于更复杂的衍生物晶胞，我们需要引入 Jagodzinski 符号来描述其结构特征。对 ABC 三种密置层，若某一密置层的上下两层相同，则称其为 h 堆积层；若某一密置层的上下两层不同，则称其为 c 堆积层。

5-2-1 堆积层为 MO3 时，全 c 层中的 O6 八面体和全 h 层中的 O6 八面体分别以何种方式连接（共顶点/共棱/共面）。

5-2-2 晶体 A 在 Jagodzinski 符号规则下可以记作…cchh…排列。

5-2-2-1 若定义前两层为 AB，用 ABC 描述晶体 A 的排列方式，并给出 A 的 Ramsdell 符号。

5-2-2-2 已知 A 中堆积层为 [BaO3] ，其中 cc 层间填入 Ca, hh 层间 Mn, ch 层间统计填入 0.5Mn 和 0.5Mo，若近似认为晶胞中 [O6] 八面体和 [Ba2O4] 八面体均为正八面体且边长相同，且填充原子 M 与 O 原子距离均为 2.032Å，计算 A 的密度。

5-2-3 晶体 B 在 Jagodzinski 符号规则下可以记作 ccc’cchhh 排列，其中 c’ 层代表发生了氧空位缺陷变为 [BaO2] 层，同时 O 原子在层内的位置发生变化使得单层仍保留六方对称性。

5-2-3-1 给出 B 的 Ramsdell 符号。

5-2-3-2 已知 B 中 Ca 填充在 cc 层间（不包含 c’），其余层间由 Mn 填充，给出 B 的化学式。 5-2-3-3 已知 B 中存在两种价态的 Mn，指出 Mn 的具体价态，并分别指出这两种价态的 Mn 填充于哪两层间和填充多面体空隙的种类。

### 第 6 题（13 分）

BaNiOx 的结构常被称为六方钙钛矿，其结构可描述为 Ba 和 O 共同组成密置层做六方密堆积， Ni 填入仅由 O 构成的八面体空隙。也可表述为 [NiO6] 八面体共面连接形成一维长链，长链取向相同做平行排列， Ba 填入八面体层间的 y 配位大空隙。

6-1-1 以 Ni 为顶点画出一个晶胞。

6-1-2 写出 y 的值，沿 c 轴方向画出 [BaOy] 配位多面体。

W 的氧化物晶胞沿 a 轴和 b 轴的投影均如下图所示

6-2-1 给出该晶体的化学式。

6-2-2 给出晶体中钨氧八面体的连接方式。

6-2-3 已知晶胞参数 a/c=1.755 ，一个 O 的坐标为（0.200, 0.800, 0.500），计算钨氧八面体是沿轴向拉长畸变还是压扁畸变。

W 的另一种氧化物完全由钨氧八面体共顶点连接而成，其 c 轴投影图如下所示：

6-3-1 写出该晶体的化学式。

6-3-2 仔细观察晶体中是否存在小于 90∘ 的键角。

6-3-3 该晶体中存在一个不稳定的最大孔穴，导致该结构实际上是一个亚稳相。该亚稳相的制备是由该氧化物的水合物在 420∘ C 下缓慢脱水而来，且骨架保持不变，已知在水合物中每个最大孔穴只填入 1 个水分子。画出该孔穴的结构（不用画出不参与形成该孔穴的 O 原子），并写出脱水的反应方程式。

### 第 7 题（13 分）对六方堆积层的探索

7-1-1 堆积层永远是晶体结构问题的基础。请在下图所示的一个二维密置堆积层中框出最小的 3 个菱形平面格子（由小到大依次记为 A、B、C），要求顶点位于原子上。

7-1-2 原子的缺失会导致出现非密置层，缺失 1/4 的原子会形成六方钙钛矿层中氧原子部分（记为 c），缺失 1/3 的原子会形成石墨单层(记为 b)，试分别画出对应单层的二维晶胞，要求顶点位于原子上。

7-2 现有一种由 Tb、Mn、Ge 三种元素构成的晶体，其中 Mn 原子形成由三角形共顶点连接而成的“笼目”结构堆积层，层间形成三棱柱和六棱柱两种空隙，其中三棱柱空隙全部由 Ge 原子占据，同层六棱柱空隙被 Tb 原子或 Ge2 原子团占据，且相邻层六棱柱空隙中占据物种不同，晶体中所有 Mn 原子配位数相同。

7-2-1 忽略原子种类，并将 7-1 中的五种菱形平面格子缩放至相同大小，以 A、B、C 代表缩放后的密堆积层二维晶胞，b、c 代表缩放后的非密堆积层的二维晶胞，以字母序列表示一个晶胞的层堆积方式。（提示：二维晶胞可以进行平移）

7-2-2 写出该晶体的化学式，画出其 c 轴投影图，要求区分不同种类的原子。（取 Tb 在晶胞顶点）

7-2-3 指出晶体所属点阵形式，写出一个晶胞中所有最高次对称轴及位置。

7-2-4 晶体中最近的 Ge-Tb 之间存在两种距离，分别为 2.81Å 和 2.98Å，Ge₂ 基团中的 Ge-Ge 键长为 2.55Å，试通过讨论计算出晶体的真实密度，已知密度不大于 8.5g/cm³。

7-3 另一种由 Tb、Mn、Ge 三种元素组成的三元金属化合物属于四方晶系，其晶胞的 a,b 轴投影图如下所示，其中一个 Ge 原子的坐标为（1/2, 1/2, 0.1127）。所有 Tb-Ge 键长均为 3.14Å，晶胞参数：a=b=4.08Å。其中大球为 Tb，中球为 Mn，小球为 Ge。

7-3-1 写出该晶体的化学式并指出其结构基元。

7-3-2 指出 Ge 原子周围的配位多面体。

7-3-3 计算 Mn-Ge 键长。

### 第 8 题（13 分）尖晶石及其类似晶体结构的研究

在晶体结构的研究中，将晶胞拆分为多个小单位的组合是一种常见的方法。

8-1 尖晶石(spinel)是一类重要的混合金属氧化物，在非金属无机材料中占有极重要的地位。尖晶石的晶体结构为氧原子进行立方最密堆积，两种金属原子分别填入四面体或八面体空隙。下图以 MgAl2O4 为例：

为方便理解，可将该晶胞视作 I、II 两种立方体按一定顺序堆叠形成(如下图)，每种立方体中均嵌套一同心小立方体。在立方体 I 中， Mg2+ 占据体心及半数顶点位置， O2− 占据小立方体上与 Mg2+ 朝向不同的半数顶点位置；在立方体 II 中， Mg2+ 仅占据半数顶点位置，而小立方体的顶点由 O2− 和 Al3+ 共同占据，其中 O2− 与 Mg2+ 朝向相同。

8-1-1 画出立方体 I 和 II 的示意图。

8-1-2 假设 Mg 和 Al 的配位多面体均为正多面体，且两种立方体中嵌套的小立方体棱长相等，计算 Mg-O 和 Al-O 键长之比，及大小立方体的棱长之比(需写出计算过程)。

8-1-3 MgAl2O4 的晶胞参数 a = 8.08 Å，计算晶体密度。

8-1-4 尖晶石型结构可分为常式和反式两种。常式尖晶石中，八面体空隙由三价离子占据，四面体空隙由二价离子占据；反式尖晶石中，四面体空隙由三价离子占据，而八面体空隙由二价和三价离子共同占据。

8-1-4-1 判断 MgAl2O4 属于哪种类型的尖晶石。

8-2 CoAs3 的晶体结构由立方 ReO3 结构畸变而来。其晶胞可看作 8 个小立方体堆叠形成，Co 占据每个小立方体的所有顶点，而三种朝向(a、b、c 方向)的 As4 正方形分别填入对角位置立方体的体心，剩余 2 个小立方体中没有 As 原子。

8-2-1 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

8-2-2 该晶体中 As 对 Co 的配位数是多少？写出配位多面体的名称。

8-2-3 “CoAs3 的晶体结构由立方 ReO3 结构畸变而来” 可以按如下方式理解：设原晶胞参数为 a，则当 As-As 键长为 ____ (用含 a 的表达式表示，下同) 时，该晶胞即与 ReO3 结构完全相同，此时新晶胞的晶胞参数 a’ = ____。

8-3 一种 Pt 的氧化物同属立方晶系，其拆分方式与上问中的 CoAs3 类似，O 占据小立方体的所有顶点，Pt 分别填入不同小立方体的 a 心、b 心、c 心。

8-3-1 推断该晶体的化学式。

8-3-2 晶体中 Pt 和 O 分别有几种化学环境？

8-3-3 含有 4 条 C3 轴是立方晶系的特征。写出原晶胞中 4 条 C3 轴交点位置的坐标 (1 个即可)，并画出以该点为顶点的晶胞的示意图 (晶胞顶点可以没有原子)。

### 第 9 题（13 分）基本点阵形式问题

在我们通常的认知里，布拉维点阵共有14个，除去较为特殊的R心（以R表示）六方点阵外，只有包含简单（P）、底心（A、B、C三种）、面心（F）、体心（I）在内的四种带心形式。七大晶系中除去比较特殊的三方晶系还剩余三斜（a）、单斜（m）、正交（o）、六方（h）、四方（t）、立方（c）六种，通过将六种晶系与六种带心形式（底心计算为三种带心形式）相互组合的话，便可以得到总共36种点阵形式，其列为下表：

|  | a | m | o | h | t | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | aA | mA | oA | hA | tA | cA |
| B | aB | mB | oB | hB | tB | cB |
| C | aC | mC | oC | hC | tC | cC |
| P | aP | mP | oP | hP | tP | cP |
| I | al | ml | ol | hl | tl | cl |
| F | aF | mF | oF | hF | tF | cF |

9-1 在上表中圈出 13 种布拉维点阵对应的符号。

那么我们将可以清楚，除去这 13 种布拉维点阵之外，还余下的 23 种点阵均可以归类为这 13 种布拉维点阵中。

9-2 沿用表中的记号，在答题卡的下表括号中填入该种点阵形式对应的布拉维点阵，如果某种点阵形式本身即为布拉维点阵，则请在括号内画入斜杠占位。提示：布拉维点阵中的底心均以 C 表示。

|  | a | m | o | h | t | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | aA ( ) | mA ( ) | oA ( ) | hA ( ) | tA ( ) | cA ( ) |
| B | aB ( ) | mB ( ) | oB ( ) | hB ( ) | tB ( ) | cB ( ) |
| C | aC ( ) | mC ( ) | oC ( ) | hC ( ) | tC ( ) | cC ( ) |
| P | aP ( ) | mP ( ) | oP ( ) | hP ( ) | tP ( ) | cP ( ) |
| I | al ( ) | ml ( ) | ol ( ) | hl ( ) | tl ( ) | cl ( ) |
| F | aF ( ) | mF ( ) | oF ( ) | hF ( ) | tF ( ) | cF ( ) |

9-3 下图中 A 代表高度位于 0 或 1 的原子，B 代表高度位于 1/2 的原子，由此在下面的图中用实线画出真正的布拉维点阵晶胞对应的晶胞框线，必要时你需要延伸晶胞范围： 9-3-1 体心六方点阵：

9-3-2 C 心六方点阵:

9-3-3 面心四方点阵：

### 第 10 题（13 分）金红石及其相似结构

10-1 金红石是典型的四方晶体类型，其单个晶胞结构如图所示，其中浅色(红色)大球为 Ti，深色(蓝色)小球为 O。这种结构广泛存在于过渡金属化合物中，并可衍生出多种功能材料。

10-1-1 写出金红石晶体的化学式及点阵形式。

10-1-2 分别写出金红石晶体中 [TiO6] 八面体在沿c轴方向与垂直c轴方向的连接方式(共顶点、共棱或共面)。

10-1-3 近似认为每个氧原子周围的三个钛原子以正三角形排列，并且氧原子位于正中心，直接写出晶胞 c 与 a 的比值。

10-2 二水四氯合铜酸钾 K2CuCl4⋅2H2O 是亮蓝色潮解性晶体，主要被作为铜离子源和催化剂应用于实验室与工业领域。其晶体对称性与金红石相似，可与上图金红石的结构比较。其中 Cu(H2O)2Cl42− 位于顶点和体心位置，而 K+ 分布在c=0.250以及c=0.750两个面上。Cu-O键平行于c轴，而Cu-Cl键各自平行于其对应的晶胞底面对角线。除Cl外相同原子的化学环境均相同。晶胞参数a=b=745 pm，c=788 pm， α=β=γ=90∘ 。

10-2-1 已知晶胞中有 2 个 Cl 的坐标分别为(0.720, 0.280, 0)和(0.720, 0.280, 0.500)，写出剩余 6 个 Cl 的坐标。

10-2-2 求两种 Cu-Cl 键的长度。

10-3(本小题请看彩图)一种由Na、H、Ru三种元素组成的四方晶体也有与金红石相像的结构，其沿c轴的投影如下图所示。

投影图中黄色球为 Na，蓝色球为 Ru，粉色与白色球为 H。其中浅黄色的 Na 位于 c=0 面，深黄色的 Na 位于 c=1/2 面；浅蓝色的 Ru 位于 c=0 面，深蓝色的 Ru 位于 c=1/2 面；白色的 H 位于 c=0 面，粉色的 H 分散在晶胞内部。所有 Ru 化学环境相同。H 有 3、4、5 三种配位数，且数量依次增多；而 Na 只有一种配位数。图中所有原子部分或全部位于晶胞内(提示：晶体在 c=0 与 c=1/2 处均存在镜面，晶胞内部分 H 并没有画出，结合对称性看)

10-3-1 写出晶体的化学式。

10-3-2 写出晶体中 Ru 周围的配位多面体的名称。

10-3-3 写出晶体中 3、4、5 配位的 H 的个数比。

10-3-4 写出晶体中 Na 的配位数。