# 结构化学专题课-晶体结构基础

# 结构化学专题课：晶体结构基础

课程定位：题目驱动专题课（第一轮） 总时长：45 min 教学目标：通过4道初赛真题，串讲结构基元与晶胞的区别、点阵类型判断、七大晶系、密堆积对比、7种典型结构、均摊法与密度计算七个核心工具

## 一、开场·真题直击（10 min）

### 真题1：38届初赛第5题 5-1 — Fe/Cr合金点阵类型判断

5-1 合金材料在现代生活中占有重要地位，其呈现丰富的晶体结构。不锈钢材料常采用Fe/Cr合金，已知Fe为立方体心结构，如下图a所示。

5-1-1 若将体心位置的Fe置换为Cr，如图b，确定晶胞的化学组成和晶体的点阵类型。

5-1-2 若将Fe按图c方式用Cr取代，确定晶胞的化学组成和晶体的点阵类型。

![[第38届中国化学奥林匹克初赛试题_images/d5a235083e1b55a20f6a853b1872375c4eca0ba055d03e519dcfc57edbc89629.jpg]]

![[第38届中国化学奥林匹克初赛试题_images/b058a6331f8cf52829131f8b932ab447f67d99918db6aeb1aa49f8d93cbf791e.jpg]]

![[第38届中国化学奥林匹克初赛试题_images/7b2f54c4dc49607de19441d955ce3dd4f57ba6129d8d5902ffea8c7ab5486b70.jpg]]

分值：约4分 | 建议用时：4 min（课堂即时作答）

课堂操作：先让学生30秒内判断5-1-1的点阵类型（面心立方？体心立方？简单立方？），然后收卷统计，再讲解析。

### 解析

5-1-1 体心Fe置换为Cr

- 分析图b：原Fe为体心立方（bcc），体心位置的Fe被Cr替代。

- 均摊法计数：

  - 顶点Fe：8×18=1 个

  - 体心Cr：1×1=1 个

  - 化学组成：FeCr

- 点阵类型判断：

  - Fe（顶点）和Cr（体心）是不同种类的原子

  - 体心位置与顶点位置不等价

  - 因此体心不是一个独立的等价点，不能算作体心点阵的体心

  - 点阵类型：简单立方（sc）——基元为{Fe, Cr}，即每个格点挂一个Fe-Cr对

关键易错：很多同学看到”体心位置有原子”就认为是体心立方（bcc）。判断点阵类型的核心是：基元内所有原子在平移操作下必须整体重复。Fe和Cr不等价，体心格点与顶点格点不能通过平移操作相互到达，因此不是bcc。

5-1-2 图c的Cr取代方式

- 分析图c：Cr取代了面心位置的Fe（图中深色球为Cr）。

- 均摊法计数：

  - 顶点Fe：8×18=1 个

  - 面心Cr：6×12=3 个

  - 化学组成：FeCr₃

- 点阵类型判断：

  - 顶点Fe与面心Cr不等价

  - 但相邻面心之间通过平移可以相互到达（面心位→面心位），顶点之间也可以相互到达

  - 每个格点的基元为{Fe, 3Cr}

  - 点阵类型：简单立方（sc）

⚠️ 易错提醒 - 判断点阵类型的唯一标准：哪些位置可以通过平移操作相互到达，这些位置就属于同一个”格点”，其上挂载的所有原子构成一个基元。 - 不同种类的原子占据的位置，若不能通过平移操作到达彼此，则它们不属于同一类格点。 - 立方体心结构（bcc）中，如果体心原子与顶点原子相同（如纯Fe），则是bcc；如果不同（如FeCr），则是sc（基元含两种原子）。

## 二、知识拆解（15 min）

本节针对真题中暴露的核心工具做定向串讲，不求面面俱到，只求考场能用。

### 工具1：结构基元 vs 晶胞——“基元是零件，晶胞是盒子”

来源：[[晶体基本概念]]

| 概念 | 定义 | 关键区别 |
| --- | --- | --- |
| 结构基元 | 晶体中最小的重复单元（含一个或多个原子） | 基元内原子种类、数目、相对位置固定；基元沿点阵矢量平移可得到整个晶体 |
| 晶胞 | 晶格中取出的平行六面体（含格点和基元） | 晶胞必须满足：(1)对称性与晶体一致 (2)棱之间夹角尽量为直角 (3)体积尽量小 |

干冰的经典案例：

- 干冰（CO₂）晶体中，C原子位于面心立方格点（顶点+面心）

- 但CO₂分子不是球对称的——分子轴沿体对角线方向排列

- 结构基元 = 一个CO₂分子（1个C + 2个O）

- 点阵型式 = 面心立方（fcc），因为C原子的排列满足fcc

- 晶胞中含 4个CO₂分子（4个结构基元）

易混辨析：

| 项目 | 干冰 | CsCl |
| --- | --- | --- |
| 结构基元 | 1个CO₂分子 | 1个Cs + 1个Cl |
| 点阵型式 | 面心立方 | 简单立方 |
| 每个晶胞的结构基元数 | 4 | 1 |
| 原因 | 顶点和面心的C位置等价 | 顶点Cs和体心Cl不等价 |

### 工具2：CsCl ≠ BCC——为什么CsCl是sc不是bcc？

来源：[[晶体结构]]

这是初赛最高频的陷阱之一。

判断规则：

$$\text{点阵类型} = \begin{cases} \text{bcc} & \text{体心原子与顶点原子\textbf{相同}} \\ \text{sc} & \text{体心原子与顶点原子\textbf{不同}} \end{cases}$$

CsCl分析： - 顶点：Cl⁻；体心：Cs⁺ - Cs⁺ ≠ Cl⁻（不同种类的离子） - 体心与顶点不等价 → 点阵类型为简单立方（sc） - 基元 = {Cs⁺, Cl⁻}，挂在每个简单立方格点上

同理推论：

| 结构 | 顶点 | 体心 | 点阵类型 | 基元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCl | Na⁺ | Cl⁻（棱心+面心+体心） | fcc | {Na, Cl} |
| CsCl | Cl⁻ | Cs⁺ | sc | {Cs, Cl} |
| 纯Fe | Fe | Fe | bcc | {Fe} |
| FeCr(图b) | Fe | Cr | sc | {Fe, Cr} |

### 工具3：七大晶系判定决策树

来源：[[晶体对称性]]

拿到晶胞参数（a, b, c; α, β, γ），按以下顺序判定：

| 步骤 | 判断 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | a = b = c ? | 是 → 立方/六方/三方；否 → 继续 |
| 2 | α = β = γ = 90° ? | 是 → 正交/四方；否 → 继续 |
| 3 | α = β = 90°, γ = 120° ? | 是 → 六方 |
| 4 | α = β = γ ≠ 90° ? | 是 → 三方（菱方） |
| 5 | a = b ≠ c, α = β = γ = 90° ? | 是 → 四方 |
| 6 | a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 90° ? | 是 → 正交 |

七大晶系速查表：

| 晶系 | 轴长关系 | 轴角关系 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立方 | a = b = c | α = β = γ = 90° | 最高对称性 |
| 四方 | a = b ≠ c | α = β = γ = 90° | 拉长/压扁一个轴 |
| 正交 | a ≠ b ≠ c | α = β = γ = 90° | 三个轴都不等 |
| 六方 | a = b ≠ c | α = β = 90°, γ = 120° | 120°角是标志 |
| 三方 | a = b = c | α = β = γ ≠ 90° | 三个等角但非直角 |
| 单斜 | a ≠ b ≠ c | α = γ = 90°, β ≠ 90° | 只有一个斜角 |
| 三斜 | a ≠ b ≠ c | α ≠ β ≠ γ ≠ 90° | 最低对称性 |

### 工具4：密堆积对比表（CCP / HCP / BCC）

来源：[[金属晶体]]

| 性质 | CCP (fcc) | HCP | BCC |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积方式 | ABCABC… | ABABAB… | 非密堆积 |
| 配位数 | 12 | 12 | 8 |
| 空间利用率 | 74% | 74% | 68% |
| 每个晶胞原子数 | 4 | 2 | 2 |
| 晶系 | 立方 | 六方 | 立方 |
| 典型金属 | Cu, Ag, Au, Al | Mg, Ti, Zn, Co(低温) | Fe, Cr, W, Na, K |
| 层间关系 | 第三层不与第一层重合 | 第三层与第一层重合 | — |

快速记忆： - CCP = 面心立方 = 立方密堆积 = ABC堆积 - HCP = 六方密堆积 = ABAB堆积 - 两者堆积效率相同（74%），区别仅在层间排列

### 工具5：7种典型结构统一描述

来源：[[离子晶体]]、[[晶体结构]]

| 结构 | 化学式 | 点阵 | 配位数 | 典型代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NaCl型 | AB | fcc | 6:6 | NaCl, KBr, MgO |
| CsCl型 | AB | sc | 8:8 | CsCl, CsBr, TlCl |
| ZnS型(闪锌矿) | AB | fcc | 4:4 | ZnS, CuCl, GaAs |
| CaF₂型(萤石) | AB₂ | fcc | 8:4 | CaF₂, BaF₂, UO₂ |
| TiO₂型(金红石) | AB₂ | 四方 | 6:3 | TiO₂, SnO₂, MnF₂ |
| 钙钛矿型 | ABO₃ | 简单立方 | A-12, B-6 | CaTiO₃, BaTiO₃, SrZrO₃ |
| NiAs型 | AB | 六方 | 6:6 | NiAs, CoS, FeS |

### 补充：金刚石、石墨与SiO₂（考纲§17.1）

| 特征 | 金刚石 | 石墨 | β-方石英(SiO₂) |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂化 | sp³ | sp² | sp³ |
| 配位数 | 4（正四面体） | 3（平面三角形） | Si:4, O:2 |
| 键型 | 全部C-C σ键 | 层内σ+大π键，层间范德华力 | Si-O σ键+部分π键 |
| 空间利用率 | 34%（很低） | — | 低 |
| 晶胞 | FCC（8个C） | 六方，AB层堆积 | 类似金刚石但每条C-C键中间插入O |
| 性质 | 最硬，绝缘体 | 软，层间可滑动，导电 | 硬，高熔点，绝缘 |

每种结构的”一句话特征”：

- NaCl型：两个互相穿插的fcc格子，Na⁺占八面体空隙的一半

- CsCl型：简单立方格子，Cl⁻在顶点、Cs⁺在体心（或反过来）

- 闪锌矿型：S²⁻做fcc堆积，Zn²⁺占据一半四面体空隙（交替占据）

- 萤石型：Ca²⁺做fcc堆积，F⁻占据全部四面体空隙（8个）→ 配位比8:4

- 金红石型：Ti⁴⁺在八面体中心，O²⁻形成八面体，每个O²⁻被3个Ti⁴⁺共用

- 钙钛矿型：A离子在顶点（12配位），B离子在体心（6配位，八面体），O²⁻在面心

- NiAs型：As做hcp堆积，Ni占据全部八面体空隙

### 工具6：均摊法速查 + 密度公式

来源：[[晶体密度公式]]

均摊法速查表：

| 位置 | 份额 | 数目 | 总贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶点 | 1/8 | 8 | 1 |
| 棱心 | 1/4 | 12 | 3 |
| 面心 | 1/2 | 6 | 3 |
| 体心 | 1 | 1 | 1 |

密度公式：

ρ=Z⋅MNA⋅V=Z⋅MNA⋅a3 (立方晶胞)

其中： - Z：每个晶胞中含有的结构基元数（或化学式单元数） - M：化学式摩尔质量（g/mol） - NA：阿伏加德罗常数 = 6.022×1023 mol⁻¹ - a：晶胞参数（cm），注意pm → cm 需要 ×10−10 - V=a3：晶胞体积

常见错误： - 忘记把 pm 换算成 cm（1 pm=10−10 cm） - Z取错（NaCl型Z=4，CsCl型Z=1，bcc型Z=2，fcc型Z=4） - 摩尔质量算错（注意化学式中的系数）

### 工具7：点阵类型判断方法

来源：[[晶体基本概念]]

三步判断法：

Step 1：列出所有原子的分数坐标

Step 2：判断哪些位置可以通过平移操作相互到达

- 如果两个位置的坐标差为 (1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1) 或其整数倍 → 等价

- 等价位置上的原子必须是同种原子

Step 3：确定点阵类型

- 若所有等价位置都只含一种原子 → 直接判断点阵

- 若不同种原子不等价 → 以其中一种为格点，另一种纳入基元

| 判断条件 | 点阵类型 |
| --- | --- |
| 只有顶点有原子（或所有格点等价） | 简单立方 (sc) |
| 顶点 + 体心（体心与顶点同种原子） | 体心立方 (bcc) |
| 顶点 + 面心（面心与顶点同种原子） | 面心立方 (fcc) |
| 顶点 + 体心（体心与顶点不同种原子） | 简单立方（基元含两种原子） |

## 三、真题精练（20 min）

### 真题2：35届初赛第4题 4-1 — 干冰晶胞

4-1 在一定条件下，CO₂分子可形成俗称干冰的晶体。在干冰的立方晶胞中，碳原子位于顶点和面心位置，分子轴平行于立方体的体对角线，如右图所示。其中，C-O键长为116 pm。

4-1-1 写出干冰的结构基元。

4-1-2 写出干冰的点阵型式。

4-1-3 已知干冰的密度为1.64 g/cm³，计算干冰的晶胞参数a和两个分子中心之间的最短距离L。

4-1-4 计算图中所标出的那一个氧原子的坐标参数。

![[第35届中国化学奥林匹克初赛试题_images/37ee95c5f40e7cad3dafca4b5be3a6cc8213c3cd34a16453130dd0b5c6105b3b.jpg]]

分值：约10分 | 建议用时：7 min

### 解析

4-1-1 结构基元

干冰的结构基元 = 一个CO₂分子（包含1个C原子和2个O原子）

理由：CO₂分子在晶体中作为一个整体占据格点位置，分子整体沿体对角线方向排列。C原子位于fcc格点（顶点+面心），每个C原子关联2个O原子。

4-1-2 点阵型式

干冰的点阵型式 = 面心立方（fcc）

理由：C原子占据顶点和面心位置，且顶点C与面心C是等价的（通过平移可以相互到达）。虽然CO₂分子整体不对称，但C原子的排列满足fcc。

4-1-3 晶胞参数a和最短分子距离L

求a：

利用密度公式：

ρ=Z⋅MNA⋅a3

- 每个晶胞含4个C（面心立方）→ Z = 4

- M(CO₂) = 44.01 g/mol

- ρ = 1.64 g/cm³

a3=Z⋅MNA⋅ρ=4×44.016.022×1023×1.64

a3=176.049.876×1023=1.783×10−22 cm3

a=(1.783×10−22)1/3=5.628×10−8 cm=562.8 pm

求L：

面心立方中，分子中心之间的最短距离 = 面对角线的一半：

L=22a=22×562.8=398.0 pm

4-1-4 氧原子的坐标参数

关键分析：

- C原子在顶点/面心位置（fcc格点）

- CO₂分子轴平行于体对角线方向

- C-O键长 = 116 pm

- 体对角线方向的单位向量 = 13(1,1,1)

以顶点C(0,0,0)为例，两个O原子沿体对角线方向分布：

rO=rC±dC−O⋅(1,1,1)3⋅a

其中 dC−O=116 pm，a=562.8 pm：

Δx=Δy=Δz=dC−O3⋅a=1163×562.8=116974.6=0.119

因此标出的O原子坐标参数（以顶点C为原点）：

(0.119,0.119,0.119)

或对称地，另一端O为 (1−0.119,1−0.119,1−0.119)=(0.881,0.881,0.881)

⚠️ 易错提醒 - 坐标参数是分数坐标（相对于晶胞参数a的比值），不是实际长度 - 注意题目问的是”所标出的那个氧原子”——需要看图确定是靠近原点的那个还是远离原点的那个 - 计算时容易忘记除以3：体对角线长度 = 3a，而C-O键沿体对角线方向，投影到三个坐标轴上各分量相等

### 真题3：35届初赛第6题 — 钙钛矿与RP相

钙钛矿是常见结构类型之一，下图(a)和(b)分别示出其结构的不同表达方式：(a)是钙钛矿的一个晶胞，其中，A位阳离子半径较大，通常是碱土金属、稀土元素的离子；B位阳离子半径较小，通常是过渡金属离子；浅灰色的球是氧离子(O²⁻)；(b)给出多面体连接以显示钙钛矿的结构特点，B离子处在八面体中心。钙钛矿结构可以形成各种衍生结构。例如，可将钙钛矿结构沿垂直于四重轴的平面分开，所得层沿四重轴方向投影均与图(b)中相同，然后将相邻层间沿a, b方向各平移1/2周期，使正负离子相对，连接形成名为Ruddlesden-Popper的系列化合物（简称RP相）；(c)是含有钙钛矿单层(n=1)的RP相衍生物结构示意图。

6-1 写出(c)所示结构的化学式。

6-2 如果A位离子价态保持不变,当结构由(a)变为(c)时,B位离子的价态如何变化?

6-3 (a)中，立方晶胞参数a=387.3 pm，求(c)中所示结构的晶胞参数。已知(c)结构中，沿c方向相邻层间A-O距离是其在(a)中的95.0%。

6-4 RP相系列结构中，钙钛矿层也可以为双层(n=2)、三层(n=3)或多层(n)，写出该系列化合物的组成通式。

![[第35届中国化学奥林匹克初赛试题_images/f65cf0d51f6dbf79b19887713841fd9f0478c61bd5f848340878c3eb7c754a6a.jpg]]

![[第35届中国化学奥林匹克初赛试题_images/688cf555a552ef3af8d0107c66a1ec9ec2c0163dab1cf0f2191db611f1a0667b.jpg]]

![[第35届中国化学奥林匹克初赛试题_images/e35af654cbd44a33ea1768deed862a20b1a3e3e3a2af9b0cb704df846351cc7a.jpg]]

分值：约12分 | 建议用时：8 min

### 解析

6-1 写出(c)所示结构的化学式

钙钛矿(a)的基本组成：ABO₃（A在顶点，B在体心，O在面心）

RP相(c)是将钙钛矿沿垂直于四重轴的平面切开，插入岩盐层（AO层）：

分析(c)中一个晶胞的原子组成： - A位离子：2个（顶点各贡献1/8 × 8 = 1） - B位离子：1个（体心） - O²⁻：4个（面心贡献3 + 棱心贡献1）

但RP相n=1时，每层之间有额外的A和O。

通过分析(c)的投影图： - 钙钛矿层提供ABO₃ - 层间插入AO层（岩盐结构层） - n=1的RP相化学式为 A₂BO₄

具体以La₂CuO₄为例：La在A位，Cu在B位。

答案：A₂BO₄（其中A为大半径阳离子如La³⁺，B为过渡金属如Cu²⁺）

6-2 B位离子价态变化

- 钙钛矿ABO₃中：设A为+2价，B为+4价（如CaTiO₃：Ca²⁺Ti⁴⁺O₃²⁻）

- RP相A₂BO₄中：A保持不变（仍为+2价），O为-2价

- 电荷平衡：2×(+2)+B+4×(−2)=0

- B=+4 → 价态不变

但若A为+3价（如La₂CuO₄中的La³⁺）： - 2×(+3)+B+4×(−2)=0 - B=+2

对比钙钛矿LaBO₃（La为+3价）： - 3+B+3×(−2)=0 → B=+3

因此：当A位价态不变时，由ABO₃变为A₂BO₄，B位价态降低1（从+3降到+2）。

答案：B位离子的价态降低1（例如从+3变为+2）

6-3 RP相(c)的晶胞参数

已知条件： - 钙钛矿(a)：a = 387.3 pm（立方，a = b = c） - (c)中沿c方向相邻层间A-O距离 = (a)中的95.0%

分析(c)的晶胞： - a方向和b方向：与钙钛矿相同（层内结构不变）→ a = b = 387.3 pm - c方向：钙钛矿层厚度 + 层间AO层间距

在钙钛矿(a)中，c方向的A-O距离 = a = 387.3 pm（沿c方向顶点A到面心O的距离）

在(c)中： - c方向包含：1个钙钛矿层（厚度对应a）+ 层间间距 - 层间A-O距离 = 387.3 × 0.950 = 368.0 pm

(c)的c方向由两部分组成： - 钙钛矿层贡献：a = 387.3 pm（一个ABO₃层的c方向厚度） - 层间贡献：368.0 pm（A-O距离 × 2，因为两侧各有一个A-O）

c=387.3+2×368.0=387.3+736.0=1123.3 pm

答案：a = b = 387.3 pm，c ≈ 1123.3 pm（四方晶系）

6-4 RP相系列通式

RP相的通式为 Aₙ₊₁BₙO₃ₙ₊₁，或等价地写为 AO·(ABO₃)ₙ

验证： - n=1：AO·ABO₃ = A₂BO₄ ✓ - n=2：AO·2ABO₃ = A₃B₂O₇ - n=3：AO·3ABO₃ = A₄B₃O₁₀ - 一般：Aₙ₊₁BₙO₃ₙ₊₁

答案：Aₙ₊₁BₙO₃ₙ₊₁（或 AO·(ABO₃)ₙ）

⚠️ **易错提醒 - 6-1中容易写成ABO₃（照抄钙钛矿），忘记RP相插入了额外的AO层 - 6-2中要明确”哪个是参照态”——如果题目默认ABO₃中B是+3价（如LaAlO₃），则B降到+2 - 6-3中c方向包含两层间距（上下各一个），容易只算一层导致漏乘2 - 6-4的通式可以用两种等价形式表达，考试时任写一种即可

### 真题4：39届初赛第2题 — 普鲁士蓝PBA晶体结构

普鲁士蓝类化合物(PBA)是由-CN与金属离子配位形成的立方体网络结构，其中金属离子在立方体顶点，-CN为立方体的边，立方体空腔中可以存储碱金属离子，也可作为钾离子电池的正极材料。某种PBA(PBA-1)的化学式为KFe₂(CN)₆，式量为306.92，具有简单立方结构，相邻的Fe-Fe之间距离为a=0.510 nm。

2.1 PBA-1为蓝色晶体，通过电极反应吸收足量的K后，转变成白色的普鲁士白。

2.1.1 写出生成普鲁士白的电极反应方程式。

2.1.2 解释电极反应过程中化合物颜色变化的原因。

2.1.3 计算PBA-1作为正极材料的理论比容量，用mAh/g表示。

分值：约10分 | 建议用时：8 min

### 解析

2.1.1 电极反应方程式

PBA-1的化学式：KFe₂(CN)₆

吸收K⁺后变为普鲁士白。分析价态： - PBA-1中：K⁺(1个) + Fe₂(CN)₆ → 总电荷为0 - CN⁻ = -1 × 6 = -6 - K⁺ = +1 - 因此两个Fe的总电荷 = +5 → 一个Fe³⁺ + 一个Fe²⁺（混合价态）

普鲁士白：吸收K⁺后，Fe³⁺被还原为Fe²⁺

电极反应（正极材料，嵌入反应）：

KFeIIIFeII(CN)6+K++e−→K2Fe2II(CN)6

或写为：

KFe2(CN)6+K++e−→K2Fe2(CN)6

答案：KFe2(CN)6+K++e−→K2Fe2(CN)6

2.1.2 颜色变化解释

- 蓝色（PBA-1）：含有Fe³⁺和Fe²⁺的混合价态。Fe²⁺→Fe³⁺之间的区间电荷转移（intervalence charge transfer, IVCT）吸收可见光，呈现蓝色。这是普鲁士蓝的经典发色机理。

- 白色（普鲁士白）：所有Fe都被还原为Fe²⁺（d⁶低自旋），没有混合价态，不存在IVCT → 不吸收可见光 → 呈白色。

关键词：混合价态 → 区间电荷转移 → 消除混合价态后颜色消失

2.1.3 理论比容量计算

理论比容量公式：

C=n⋅FM×3600 (mAh/g)

其中： - n = 转移电子数 = 1（每个化学式单元转移1个电子） - F = 96485 C/mol（法拉第常数） - M = 306.92 g/mol（式量） - 3600：将C/(g·mol)转换为mAh/g（1 A·h = 3600 C）

C=1×96485306.92×3600=964851104912=0.0873 A·h/g=87.3 mAh/g

答案：理论比容量 ≈ 87.3 mAh/g

⚠️ 易错提醒 - 2.1.1中容易漏写K⁺和e⁻，直接写”KFe₂(CN)₆ + K → K₂Fe₂(CN)₆”——必须写成完整的电极反应方程式 - 2.1.2中不能只写”颜色变浅”——必须指出混合价态的消除和区间电荷转移的消失 - 2.1.3中单位换算容易出错：mAh/g = (C/mol) / (g/mol × 3600 s/h) → 除以3600即可 - 注意题目给的a=0.510 nm在计算比容量时用不到，但可能用于计算密度等其他问题

## 四、总结·速查卡（5 min）

### 本课七大工具速查

| 工具 | 适用场景 | 核心口诀 |
| --- | --- | --- |
| 结构基元vs晶胞 | 区分最小重复单元与晶胞 | 基元是零件，晶胞是盒子 |
| CsCl≠BCC | 判断体心立方vs简单立方 | 同种原子→bcc；不同种→sc |
| 七大晶系判定 | 给定晶胞参数判断晶系 | 先看轴长等不等，再看角度90不90 |
| 密堆积对比 | CCP/HCP/BCC的特征区分 | CCP=ABC=fcc=74%；HCP=ABAB=六方；BCC=68% |
| 7种典型结构 | 常见晶体结构的快速识别 | NaCl/CsCl/ZnS/CaF₂/TiO₂/钙钛矿/NiAs |
| 均摊法+密度 | 晶胞计数与密度计算 | 顶1/8棱1/4面1/2体1；ρ=ZM/(Na·a³) |
| 点阵类型判断 | 从原子排布推断点阵 | 平移等价→同格点；不等价→纳入基元 |

### 点阵类型判断流程图

所有顶点同种原子？
  ├─ 是 → 体心/面心有原子？
  │    ├─ 体心（同种）→ BCC
  │    ├─ 面心（同种）→ FCC
  │    └─ 体心/面心（异种）→ SC（基元含异种原子）
  └─ 否 → 简单处理，取一种为格点，其余纳入基元

### 均摊法速查

| 位置 | 份额 | 晶胞中数目 | 总贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶点 | 1/8 | 8 | 1 |
| 棱心 | 1/4 | 12 | 3 |
| 面心 | 1/2 | 6 | 3 |
| 体心 | 1 | 1 | 1 |

### 7种典型结构速查

| 结构 | 点阵 | 配位数 | 每晶胞化学式数 |
| --- | --- | --- | --- |
| NaCl | fcc | 6:6 | 4 |
| CsCl | sc | 8:8 | 1 |
| 闪锌矿ZnS | fcc | 4:4 | 4 |
| 萤石CaF₂ | fcc | 8:4 | 4 |
| 金红石TiO₂ | 四方 | 6:3 | 2 |
| 钙钛矿ABO₃ | sc | A-12, B-6 | 1 |
| NiAs | 六方 | 6:6 | 2 |

### 密度计算公式

ρ=Z⋅MNA⋅a3 (g/cm3)

- 注意pm → cm：1 pm=10−10 cm

- 注意nm → cm：1 nm=10−7 cm

### 易错TOP 5

- CsCl陷阱：CsCl是sc不是bcc！顶点Cl和体心Cs不等价，基元为{Cs, Cl}

- 基元vs晶胞：干冰的基元是CO₂分子（不是C原子），基元数=4

- 均摊法：面心原子被2个晶胞共用（×1/2），棱心被4个共用（×1/4），顶点被8个共用（×1/8）

- 密度单位：晶胞参数从pm换算到cm时，a(cm)=a(pm)×10−10；体积是a3，所以要(×10−10)3=×10−30

- RP相通式：容易记成AₙBₙO₃ₙ，正确是Aₙ₊₁BₙO₃ₙ₊₁——多了一个A和一个O来自岩盐层AO

本专题依据 [[模板-专题]] 体系设计。 对应知识点：[[晶体基本概念]]、[[晶体结构]]、[[离子晶体]]、[[金属晶体]]、[[晶体密度公式]]。