Table of Contents

title: 学生讲义-晶体学与晶体结构（超级充实版·自学完整）

type: 学生讲义

source_book: 上海中学竞赛课程-化学-第1分册; 普化原理第4版; 无机化学第五版

chapter: 第六~七讲

serve_rounds:

- 第一轮

- 第二轮

serve_topics:

- 点阵理论

- 布拉维格子

- 晶胞

- 七大晶系

- 等同点系

- 对称元素

- 晶系判定

- 密堆积

- 离子晶体

- 半径比规则

- Pauling规则

- 离子极化

difficulty_level: 基础~综合

related_notes:

- “[[晶体学基础-超级充实版（课堂填空）]]”

- “[[04-课件/学生讲义/晶体学基础-超级充实版（自学完整）]]”

- “[[04-课件/学生讲义/晶体结构基础-超级充实版（自学完整）]]”

- “[[专题-晶体结构计算]]”

- “[[分子结构基础-超级充实版（自学完整）]]”

- “[[04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体]]”

- “[[晶体结构]]”

- “[[晶胞]]”

- “[[布拉维格子]]”

tags:

- 学生讲义

- 超级充实版

- 晶体学

- 点阵

- 晶胞

- 布拉维格子

- 结构化学

- 自学完整

created: 2026-06-26

has_images: true

image_count: 71

updated: 2026-07-02

stage: published

template_version: 自学完整版 v3.0

last_audit: 2026-06-30 PDF预检修复（旧图片写法/H1/图片计数/callout）

# 晶体学与晶体结构

对应专题：[[专题-晶体结构计算]]（第一轮专题12） 建议使用方式：课前先建立术语框架，课堂重点跟随 §二-§七，课后用 §十一 练习巩固晶系、晶胞与对称性判断 前置要求：[[分子结构基础-超级充实版（自学完整）]]（分子对称性基础） 深度边界：系统建立晶体学的概念语言——从宏观晶体特征到微观周期性排列，掌握点阵、晶胞、晶系与对称性的数学描述。本讲作为后续金属晶体、离子晶体、原子晶体等各类晶体结构学习的语言基础，不展开空间群系统分类与 X 射线衍射细节。 课时：第六讲（晶体学基础）· 第一轮语言基础，衔接后续晶体结构与配位专题 版本说明：本文件为自学完整版，保留完整概念说明、图示与例题解答，供课前建模与课后复盘使用。 —

## 学习目标

- 了解晶体的四个基本性质（自范性、各向异性、对称性、均一性）

- 能理解点阵与结构基元的关系（晶体结构 = 点阵 + 结构基元），能辨认简单晶体的结构基元

- 了解七大晶系和14种布拉维格子的基本特征

- 能计算晶胞中的原子数（顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1）

- 了解素晶胞与复晶胞（P、I、F、C），并能用平移操作检验晶胞类型

- 能用分数坐标描述晶胞中原子的位置

- 能识别分子/晶体中的基本对称元素（旋转轴 Cn、镜面 σ、对称中心 i）

- 掌握 Miller 指数 (hkl) 的确定方法，能计算立方晶系的晶面间距 dhkl

- 理解 Bragg 方程 2dsinθ=nλ 的物理意义，能从衍射数据反推晶胞参数

- 理解等同点系的概念，能正确拆分 CsCl、金刚石等典型晶体的等同点系

- 理解金属密堆积（ccp/hcp/bcc）的层序差异和空间利用率

- 掌握离子晶体的典型结构类型（NaCl、CsCl、ZnS、CaF₂、金红石、钙钛矿）

- 能用半径比规则预测离子晶体的配位数和结构类型

- 理解 Born-Haber 循环和晶格能的计算

- 了解 Pauling 规则和离子极化对晶体结构的影响

## 一、晶体与晶体的基本性质

### 1.1 晶体的定义

晶体是原子、离子或分子按照一定的周期性在空间排列，形成具有一定规则几何外形的固体。与非晶态物质（玻璃、树脂）相比，晶体具有长程有序的微观结构。

深度辨析：「液晶 (Liquid Crystal)」——介于晶体与液体之间的中间态。液晶分子具有取向有序（像晶体）但位置无序（像液体）。液晶的发现挑战了”晶体 vs 非晶体”的二元分类，也因此获得了1991年诺贝尔物理学奖（de Gennes）。液晶显示器(LCD)正是利用液晶的电光效应工作的。

### 1.2 晶体的四个基本性质

| 性质 | 定义 | 实例说明 |
| --- | --- | --- |
| 自范性 | 在适宜条件下，晶体能自发地呈现封闭的、规则的凸多面体外形 | 氯化钠晶体呈立方体，石英晶体呈六方柱 |
| 各向异性 | 沿晶体的不同方向，物理性质（折射率、热导率、解理性等）不同 | 云母沿层状方向易剥离，垂直方向难；石墨沿层方向导电，垂直方向不导电 |

认知冲突：「玻璃是固体，为什么不是晶体？」——因为玻璃中的原子/分子排列是短程有序但长程无序（像冻结的液体）。它没有固定的熔点，只是逐渐软化。这揭示了晶体的本质特征不是”硬”或”固体”，而是周期性长程有序。

对称性 | 晶体的理想外形和内部结构具有对称性 | 立方晶体绕 C4 轴旋转 90∘ 后与自身重合 |
均一性 | 同一晶体的各个部分宏观性质相同 | 晶体内任意取两点，化学组成和物理性质一致 |

注意：均一性并不与各向异性矛盾——均一性指同一方向上的性质各处相同，各向异性指不同方向上的性质可能不同。

### 1.3 晶体与非晶体的对比

| 特征 | 晶体 | 非晶体（玻璃态） |
| --- | --- | --- |
| 微观结构 | 长程有序（周期性排列） | 短程有序、长程无序 |
| 宏观外形 | 规则几何多面体 | 无规则外形 |
| 熔点 | 固定（有明确的熔点） | 不固定（软化温度范围） |
| 各向异性 | 显著 | 各向同性 |
| X射线衍射 | 有尖锐衍射峰 | 无尖锐衍射峰（弥散散射） |

欧拉公式（Euler’s Formula）：晶体的凸多面体外形满足 F+V=E+2（F：晶面数，V：顶点数，E：晶棱数）。例如立方体：F=6,V=8,E=12，6+8−12=2 ✓。此公式是判断晶体外形数据自洽性的有用工具。

![[media/puha-13-1-quartz-crystal.jpg|石英晶体的不同外形]] 图 1 石英晶体的不同外形与晶面

## 二、点阵理论

### 2.1 结构基元与点阵

点阵（lattice）的严格定义：空间中一组无限的点，按平移对称性排列——连结其中任意两点可得一向量，将各个点按此向量平移能使它复原。点阵中每个点都具有完全相同的周围环境。点阵是描述晶体周期性的数学框架，本身没有物理内容，必须与结构基元结合才能描述真实的晶体结构。

基元（basis）：与每个点阵点对应的物理实体——可以是单个原子、离子、分子，或一组原子。结构基元 = 基元 + 点阵点的坐标。例如，NaCl 晶体的基元是 (Na⁺, Cl⁻)，每个点阵点代表这一对离子的位置。

结构基元：晶体中周期性变化的具体内容。各个结构基元必须满足四个条件：化学组成相同、空间结构相同、排列取向相同、周围环境相同。

示例：在伸展的聚乙烯链 −CH2−CH2− 中，两个相邻的 −CH2− 虽组成和结构相同，但取向不同、周围环境不同，因此一个结构基元应为 −CH2−CH2−，而非单个 −CH2−。

![[media/CH2.png|377]] 图 2 聚乙烯长链高分子

认知冲突：「为什么聚乙烯的结构基元不是单个CH₂？」——单个CH₂虽然组成和结构完全相同，但相邻两个CH₂的C—C键取向相反（一个”正放”、一个”倒放”），周围环境也不相同（一个左边是CH₂、右边是CH₂，但取向不同）。所以必须取两个CH₂作为一个结构基元。

确定了结构基元后，用一个抽象的几何点（点阵点）代表每个结构基元。

点阵点（lattice point）：空间点阵中的抽象几何点，每个点阵点代表一个结构基元的位置。点阵点本身没有大小、没有质量，但每个点阵点都具有完全相同的周围环境。点阵点之间的连线构成点阵直线（晶棱），任意三个不共线的点阵点确定一个点阵平面（晶面）。一组平行等距的晶面之间的垂直距离称为晶面间距 d。

练一练：结构基元识别

| 物质 | 结构基元是？ | 判断理由 |
| --- | --- | --- |
| NaCl晶体 | ______ | ______ |
| 干冰（CO₂(s)） | ______ | ______ |
| 金属Cu | ______ | ______ |
| 伸展的聚乙烯链 | ______ | ______ |
| CsCl晶体 | ______ | ______ |

从晶体中无数结构单元中抽象出的几何点集合构成 点阵（lattice）。

核心关系：

晶体结构=点阵+结构基元

![[media/图-点阵结构基元晶胞关系.png|385]] 图 3 点阵·结构基元·晶胞三要素关系图

点阵的基本特征：点阵是按周期性规律在空间排布的一组无限多个点。按连接其中任意两点的向量进行平移时，能使点阵复原。点阵中每个点具有相同的周围环境。

![[media/puha-13-2a-line-lattice.jpg]]　![[media/puha-13-2b-plane-lattice.jpg]]　![[media/spatial-lattice.jpg|395]] 图 4 从一维直线点阵→二维平面点阵→三维空间点阵

### 2.2 平面点阵与正当单位

平面点阵可划分为无数并置的平行四边形（平面格子）。划分规则：

| 格子类型 | 每个平行四边形平均含点阵点数 |
| --- | --- |
| 素格子 | 1 个 |
| 复格子 | >1 个 |

正当平面单位的选取标准（按优先级）： 1. 与平面点阵对称性一致的平行四边形 2. 对称性尽可能高（直角尽可能多） 3. 包含点阵点数目尽可能少（面积尽可能小）

按此标准，平面格子共有 四种形状、五种型式：正方形、六方、矩形、带心矩形、平行四边形。其中仅带心矩形为复格子，其余均为素格子。 ![[media/two.png|443]] 图 5 4种平面点阵的正当单位

易错提醒：「点阵点 = 原子位置？」——不是！点阵点是抽象的几何点，代表一个结构基元的位置。原子是实际物质。NaCl晶体中每个点阵点对应1个Na⁺+1个Cl⁻（1个NaCl），而不是1个原子。点阵点之间可能是原子、离子或分子，具体由结构基元决定。

### 2.3 空间点阵与14种布拉维格子

空间点阵可划分为无数并置的平行六面体（空间格子）。平行六面体单位中：

| 点阵点位置 | 对每个单位的平均贡献 |
| --- | --- |
| 顶角 | 1/8​ |
| 棱上 | 1/4​ |
| 面上 | 1/2​ |
| 内部 | 1​ |

正当空间单位的选取标准： 1. 符合相应空间点阵的对称性 2. 棱与棱之间的直角数目尽量多 3. 体积尽量小

法国晶体学家布拉维（Bravais）证明：晶体的点阵共有 7 种形状、14 种型式，即 14 种布拉维格子。

| 晶系 | 简单（P） | 体心（I） | 面心（F） | 底心（C） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三斜 | 有 | — | — | — |
| 单斜 | 有 | — | — | 有 |
| 正交 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 四方 | 有 | 有 | — | — |
| 六方 | 有 | — | — | — |
| 菱方（三方） | 有 | — | — | — |
| 立方 | 有 | 有 | 有 | — |

![[media/16.png|368]]　![[media/17.png|349]]　![[media/18.png|314]]

图 6 14种布拉维格子

记忆要点：并非每个晶系都有全部四种带心方式。例如立方晶系只有 P、I、F 三种（无底心）；四方晶系只有 P、I 两种（无底心和面心——因为四方面心可由更小的四方体心代替，四方底心可由更小的简单四方代替）。

## 三、七大晶系

### 3.1 晶胞参数

晶胞参数（lattice parameters）：描述晶胞大小和形状的六个独立参数。三条棱长 a、b、c（单位通常为 pm 或 Å），以及三个夹角：α（b 与 c 的夹角）、β（a 与 c 的夹角）、γ（a 与 b 的夹角）。不同晶系对这六个参数有不同的约束关系（见下表）。

![[media/图-七大晶系判定决策树.png|472]] 图 7 七大晶系判定决策树

晶胞的大小和形状由 晶胞参数 决定：三个棱长 a、b、c，以及棱间的夹角 α（b 与 c 夹角）、β（a 与 c 夹角）、γ（a 与 b 夹角）。

### 3.2 七大晶系的晶胞参数特征

| 晶系 | 轴长关系 | 轴角关系 | 独立参数数 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立方 | a=b=c​ | α=β=γ=90∘​ | 1 | NaCl, CsCl, Cu, 金刚石 |
| 四方 | a=b≠c​ | α=β=γ=90∘​ | 2 | TiO₂（金红石）, CaC₂ |
| 六方 | a=b≠c​ | α=β=90∘, γ=120∘​ | 2 | Mg, Zn, 石墨 |
| 菱方（三方） | a=b=c​ | α=β=γ<120∘, ≠90∘​ | 2 | CaCO₃（方解石） |
| 正交 | a≠b≠c​ | α=β=γ=90∘​ | 3 | 斜方硫 |
| 单斜 | a≠b≠c​ | α=γ=90∘, β≠90∘​ | 4 | 石膏 |
| 三斜 | a≠b≠c​ | α≠β≠γ​ | 6 | 蓝晶石 |

晶胞体积的通式：

V=abc1−cos2α−cos2β−cos2γ+2cosαcosβcosγ

对于立方晶系：V=a3；对于正交晶系：V=abc。

### 3.3 晶系的对称性判定

在竞赛中，判断晶系优先依据 对称性 而非仅看轴长关系。最高对称轴的类型决定了晶系归属：

| 最高对称轴 | 晶系 |
| --- | --- |
| 四个 C3 轴 | 立方 |
| 一个 C4 或 4 轴 | 四方 |
| 一个 C6 或 6 轴 | 六方 |
| 一个 C3 或 3 轴 | 三方（菱方） |
| 三个互相垂直的 C2 轴或镜面 | 正交 |
| 一个 C2 轴或镜面 | 单斜 |
| 无（只有 C1 或 i） | 三斜 |

## 四、晶胞

### 4.1 晶胞的基本特征

晶胞（unit cell） 是晶体结构中的基本重复单位。整个晶体按晶胞在三维空间周期性地重复排列，即无数晶胞 无隙并置 堆砌而成。

注意：晶胞必须是平行六面体。从晶体中取六方棱柱作为晶胞是错误的——六方晶系的正当晶胞仍为平行六面体（a=b≠c, γ=120∘）。

### 4.2 素晶胞与复晶胞

| 类型 | 符号 | 特征 | 每个晶胞含点阵点数 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 素晶胞 | P | 晶体结构中最小的基本单元 | 1 | 简单立方（Po） |
| 体心晶胞 | I | 可作体心平移 (1/2,1/2,1/2) | 2 | 金属钾（bcc） |
| 面心晶胞 | F | 可作面心平移 (1/2,1/2,0) 等 | 4 | 金属铜（fcc） |
| 底心晶胞 | C | 可作底心平移 (1/2,1/2,0) | 2 | 碘晶体（B底心） |

![[media/图-简单立方晶胞3D.png|素晶胞P|291]]　　![[media/13-7b-simple-cubic-unit-cell-po.jpg|简单立方堆积|252]] ![[media/图-体心立方晶胞3D.png|体心立方晶胞|261]]　　![[media/图-面心立方晶胞3D.png|面心立方晶胞|278]] 图 8 素晶胞与复晶胞对比——左上为素晶胞P（8个顶角，1个原子），右上为简单立方堆积（Po），左下为体心立方I（2个原子），右下为面心立方F（4个原子）

体心平移检验：将原晶胞框架的顶角平移到体心位置，若得到的新晶胞与原晶胞无差别，则为体心晶胞。

例如氯化铯（CsCl）虽然看起来有体心原子，但 Cs⁺ 与 Cl⁻ 环境不同，不能作体心平移 → 不是 体心晶胞，而是简单立方晶胞。

### 4.3 晶胞中原子的分数坐标

晶胞中原子的位置用 分数坐标（fractional coordinates） 表示：(x,y,z)，表示向量 xa+yb+zc。

![[media/图-分数坐标三维可视化.png|446]] 图 9 分数坐标三维可视化

常见位置的分数坐标：

| 位置 | 坐标 |
| --- | --- |
| 顶角 | (0,0,0)​ |
| 体心 | (1/2,1/2,1/2)​ |
| a 棱心 | (1/2,0,0)​ |
| b 棱心 | (0,1/2,0)​ |
| c 棱心 | (0,0,1/2)​ |
| ab 面心 | (1/2,1/2,0)​ |
| ac 面心 | (1/2,0,1/2)​ |
| bc 面心 | (0,1/2,1/2)​ |

注意：分数坐标的取值区间为 0≤x,y,z<1。由晶胞的平移性可知，坐标 (1,0,0) 等价于 (0,0,0)。

### 4.4 晶胞中的原子计数

![[media/图-晶胞原子计数3D.png|341]] 图 10 晶胞原子计数——顶角（深灰）1/8、棱心（中灰）1/4、面心（浅灰）1/2、体内（白）1

| 原子位置 | 对晶胞的贡献 | 计数示例 |
| --- | --- | --- |
| 顶角 | 1/8​ | 立方晶胞：8×1/8=1 |
| 棱心 | 1/4​ | 立方晶胞：12×1/4=3 |
| 面心 | 1/2​ | 立方晶胞：6×1/2=3 |
| 体内 | 1​ | — |

示例——金刚石晶胞：包含 8 个碳原子（顶角 8×1/8 + 面心 6×1/2 + 体内 4 个），坐标分别为： - (0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2) - (3/4,1/4,1/4), (1/4,3/4,1/4), (1/4,1/4,3/4), (3/4,3/4,3/4)

![[media/13-15c-diamond-unit-cell-atom-count.jpg|金刚石晶胞原子计数|297]] ![[media/13-15-diamond-crystal-structure-fcc-unit-cell.jpg|金刚石晶体结构|302]] 图 11 金刚石的晶胞原子计数（左）与面心立方晶体结构（右）

### 4.5 Miller 指数 (hkl)

为什么需要 Miller 指数？ 晶体内部有无数组不同方向的平行晶面，我们需要一套简洁的标记系统来区分它们。Miller 指数就是这套”晶面地址”——三个整数 (hkl) 唯一确定一组平行晶面的方向和间距。

#### 4.5.1 确定 Miller 指数的三步法

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 找截距 | 读取晶面在 a、b、c 轴上的截距 | 以晶胞参数 a、b、c 为单位（即截距为 1a 就写 1） |
| ② 取倒数 | 分别计算 1/p、1/q、1/s | 截距为 ∞（平行）→ 倒数为 0 |
| ③ 化整数 | 化为最小互质整数比 h:k:l | 写在圆括号中 (hkl) |

符号约定：负指数在数字上方加横线，如 (110)；(hkl) 表示一组平行晶面，{hkl} 表示等价晶面族。

#### 4.5.2 逐步示例

示例 1：某晶面截 a 轴于 1，截 b 轴于 1，截 c 轴于 1/2

截距 =(1,1,1/2) → 倒数 =(1,1,2) → Miller 指数 =(112)

示例 2：某晶面截 a 轴于 1，截 b 轴于 1，与 c 轴平行

截距 =(1,1,∞) → 倒数 =(1,1,0) → Miller 指数 =(110)

示例 3：某晶面截 a 轴于 1，与 b、c 轴均平行

截距 =(1,∞,∞) → 倒数 =(1,0,0) → Miller 指数 =(100)

示例 4：某晶面截 a 轴于 −1，截 b 轴于 1，截 c 轴于 1

截距 =(−1,1,1) → 倒数 =(−1,1,1) → Miller 指数 =(111)（注意负号写法）

直觉理解：h 越大 → 晶面越密集地截 a 轴 → 晶面越”陡”。h=0 → 晶面平行于 a 轴 → 永远不会截 a 轴。

#### 4.5.3 立方晶系常见晶面图示

![[media/miller-basic-planes.png|414]] 图 12a 三个基本晶面——(100) 截 a 轴、(010) 截 b 轴、(001) 截 c 轴，每个面都平行于另外两个轴

![[media/miller-110-111-planes.png|415]] 图 12b 斜截晶面——(110) 同时截 a 和 b 轴、(111) 同时截三个轴

常见晶面速查表（立方晶系）：

| Miller 指数 | 截距 | 晶面特征 | 在立方体中的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| (100)​ | (1,∞,∞)​ | 平行于 b、c，截 a 于 1 | 立方体的一个面 |
| (110)​ | (1,1,∞)​ | 截 a、b，平行于 c | 沿对角线切开的竖面 |
| (111)​ | (1,1,1)​ | 同时截三个轴 | 正三角形，连接三个相邻顶角 |
| (200)​ | (1/2,∞,∞)​ | 与 (100) 平行但更密 | 在 a/2 处的平行面 |
| (210)​ | (1/2,1,∞)​ | 截 a 于 1/2、截 b 于 1 | 更陡的斜面 |

#### 4.5.4 晶面间距 dhkl

核心概念：Miller 指数不仅标记晶面方向，还决定晶面间距。指数越大 → 晶面越密 → 间距越小。

![[media/miller-d-spacing-compare.png|483]] 图 12c 指数加倍 → 晶面间距减半：(100) 的 d=a，(200) 的 d=a/2

立方晶系晶面间距公式：

dhkl=ah2+k2+l2

推导直觉：对于 (100) 面，d=a/1=a（就是晶胞边长）。对于 (110) 面，d=a/2≈0.707a（面对角线方向更密）。对于 (111) 面，d=a/3≈0.577a（体对角线方向最密）。

其他晶系的晶面间距公式：

| 晶系 | 公式 |
| --- | --- |
| 立方 | dhkl=a/h2+k2+l2​ |
| 四方 | 1/d2=(h2+k2)/a2+l2/c2​ |
| 正交 | 1/d2=h2/a2+k2/b2+l2/c2​ |

重要推论：dnh,nk,nl=dhkl/n——指数乘以 n，间距变为 1/n。这正是 (200) 面间距为 (100) 一半的原因。

竞赛链接：晶面间距公式是连接 Miller 指数与 Bragg 方程的桥梁——通过 XRD 测量 d，再用公式反推晶胞参数 a。

### 4.6 X 射线衍射与 Bragg 方程

物理背景：X 射线的波长（~0.1 nm = 100 pm）与晶体中晶面间距 d 在同一数量级。当 X 射线照射晶体时，每层晶面都会”反射”一部分射线。如果相邻晶面反射的射线恰好”步调一致”（相长干涉），就会在特定角度出现强衍射峰——这就是 Bragg 方程描述的现象。

#### 4.6.1 Bragg 方程的推导

![[media/bragg-geometry.png|465]] 图 13 Bragg 衍射几何——两束平行 X 射线分别被相邻晶面反射，光程差为 2dsinθ

如图，考虑间距为 d 的一组平行晶面：

- 入射线 AB 照射到晶面 1 上的 B 点，反射为 BC

- 入射线 A’B’ 照射到晶面 2 上的 B’ 点，反射为 B’C’

- 从 B 向 A’B’ 作垂线（垂足 M），向 B’C’ 作垂线（垂足 N）

- 光程差 =MB′+B′N=2dsinθ

相长干涉条件：光程差必须是波长的整数倍：

2dsinθ=nλ

其中： - d = 晶面间距（单位：pm 或 nm） - θ = Bragg 角（入射线与晶面的夹角，注意不是与法线的夹角！） - n = 衍射级数（n=1,2,3,…） - λ = X 射线波长

#### 4.6.2 θ 与 2θ 的区别（易错！）

![[media/bragg-theta-2theta.png|438]] 图 14 区分 θ 与 2θ——θ 是入射线与晶面的夹角，2θ 是入射线与衍射线的夹角

⚠ 最常见的错误：实验图谱的横坐标通常是 2θ（衍射角），代入 Bragg 公式时必须先除以 2 得到 θ！

| 角度 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| θ​ | 入射线与晶面的夹角 | 代入 Bragg 公式计算 d |
| 2θ​ | 入射线与衍射线的夹角 | 图谱横坐标的读数 |

#### 4.6.3 Bragg 方程的三种典型应用

应用 1：已知 λ 和 2θ，求晶面间距 d

例：Cu 靶 Kα 射线（λ=154 pm）照射 NaCl 晶体，某衍射峰出现在 2θ=31.7°。求对应晶面间距。

解：θ=31.7°/2=15.85°，取 n=1

d=λ2sinθ=1542sin15.85°=1542×0.273=282 pm

应用 2：已知 d 和 (hkl)，求立方晶胞参数 a

例：NaCl 为面心立方结构，上题求得 d200=282 pm。求晶胞参数 a。

解：由 dhkl=a/h2+k2+l2

a=d200×22+02+02=282×2=564 pm

应用 3：从衍射峰序列判断晶体结构类型

对于立方晶系，结合 Bragg 方程和 dhkl=a/h2+k2+l2，可得：

sin2θ∝h2+k2+l2

因此粉末衍射峰的角度平方比，本质上就是允许反射的 h2+k2+l2 序列比：

| 晶格类型 | 允许的 h2+k2+l2 序列 | 比值 | 首峰对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简单立方（P） | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, … | 1:2:3:4:5:6 | (100)​ |
| 体心立方（I） | 2, 4, 6, 8, 10, 12, … | 1:2:3:4:5:6 | (110)​ |
| 面心立方（F） | 3, 4, 8, 11, 12, 16, … | 3:4:8:11:12 | (111)​ |

读图技巧：拿到一串 2θ 值，先算 sin2θ 的比值，看它更像 1:2:3…（简单立方）、2:4:6…（体心立方）还是 3:4:8…（面心立方），就能快速判断晶格类型。

#### 4.6.4 粉末衍射法简介

![[media/13-5-xrd-powder-pattern.jpg|粉末 X 射线衍射图谱]] 图 15 三种晶体的粉末 X 射线衍射图谱——每种晶体有独特的衍射峰位置和强度”指纹”，可用于物相鉴定

粉末衍射的原理：实际晶体由大量随机取向的微小晶粒组成。入射单色 X 射线照射时，总有一些晶粒的某组晶面恰好满足 Bragg 条件，产生衍射。探测器在不同 2θ 角度记录强度，就得到粉末衍射图谱。

XRD 能告诉我们什么：

| 信息 | 来源 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 晶胞大小（a, b, c） | 峰位（2θ） | Bragg 方程 + dhkl 公式 |
| 晶格类型（P/I/F） | 峰序列比值 | sin2θ 比值分析 |
| 原子坐标 | 峰强度 | 结构因子计算 |
| 物相鉴定 | 整体图谱 | 与标准数据库比对 |

## 五、等同点系

### 5.1 定义

晶体结构中，若一组点从其中各个点出发，沿同一指定方向观察到的物质环境和几何环境都相同，则这些点属于同一个 等同点系（equivalent point system）。

### 5.2 拆分规则

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| ① | 先把不同的原子相互拆开（不同元素肯定不属于同一等同点系） |
| ② | 相同的原子若周围环境不同，需拆分为多个等同点系 |
| ③ | 拆分到各等同点系上原子的排列方式已相同时停止 |

### 5.3 应用示例

CsCl 晶体：拆分为 2 个等同点系——Cl⁻ 按简单立方排列，Cs⁺ 按简单立方排列。每个等同点系上离子的排列方式即为点阵——简单立方点阵。从两个等同点系各取 1 个离子（1 个 Cl⁻ + 1 个 Cs⁺）= 结构基元。

金刚石晶体：有两类环境不同的碳原子——晶胞顶点/面心处的 CⅠ 和体内四面体空隙中的 CⅡ。拆分为 2 个等同点系，各自按面心立方排列。点阵为 面心立方点阵。结构基元 = 1 个 CⅠ + 1 个 CⅡ = 2 个碳原子。

![[media/puha-13-15a-diamond-unit-cell.jpg|324]] 图 15b 金刚石晶胞——顶点/面心为CⅠ（面心立方排列），体内四面体空隙中为CⅡ，两类C环境不同

![[media/13-11a-nacl-cscl-zns-three-ab-structures.jpg|NaCl 型晶体结构|253]] ![[media/13-11b-cscl-structure-unit-cell.jpg|CsCl 型晶体结构|241]] ![[media/13-11-three-ab-ionic-crystal-structures-nacl-cscl-zns.jpg|立方 ZnS 型晶体结构|237]] 图 16 三种典型的 AB 型离子晶体结构（从左至右：NaCl 型、CsCl 型、立方 ZnS 型）

### 5.4 等同点系与点阵的区别

易错提醒：不能认为点阵是从等同点系抽象出来的。任何晶体都只能抽象出 唯一确定 的点阵，但可能有多个等同点系。一个点阵点代表的结构基元必须从每个等同点系上各取 1 个原子集合而成。

认知冲突：「等同点系与点阵」——这是晶体学中最易混淆的概念之一。点阵是抽象几何点，等同点系是晶体中实际原子位置的集合。点阵是”骨架”（几何位置关系），等同点系是”骨架上的内容”。不同等同点系可以有相同的排列方式（如CsCl中Cl⁻和Cs⁺都按简单立方排列），但它们属于不同的等同点系。

## 六、对称元素基础

### 6.1 晶体中的对称元素

| 对称元素 | 符号 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋转轴 | Cn​ | 绕轴旋转 360∘/n 复原 | n=1,2,3,4,6（晶体中无 C5 及 n>6 的旋转轴） |
| 镜面 | σ​ | 通过镜面反映 | 镜面将晶体分为互为镜像的两部分 |
| 对称中心 | i​ | 通过中心反演 | 将 (x,y,z) 变换为 (−x,−y,−z) |
| 映轴 | Sn​ | 旋转 360∘/n 后对垂直面反映 | S4 在晶体中出现（如 CH₄ 的正四面体对称性） |
| 反轴 | n​ | 旋转 360∘/n 后反演 | 1=i，2=σ（镜面） |

![[media/n.png]] 图 17 反轴示意

![[media/atkins-cube-symmetry-elements.jpg|244]] 图 18 立方体中的对称元素——二重轴（椭圆标记）、三重轴（三角标记）、四重轴（正方形标记）（Atkins 物理化学 图10A.1）

![[media/atkins-nh3-h2o-symmetry.jpg|204]] 图 19 分子中的对称元素示例

### 6.2 晶体的对称性限制

![[media/图-对称性限制定律.png|669]] 图 20 晶体对称性限制定律

晶体中旋转轴的轴次只能为 n=1,2,3,4,6，不可能出现 C5 及 n>6 的旋转轴。这源于平移对称性的约束——称为 晶体对称性限制定律。

认知冲突：「准晶 (Quasicrystal) 打破了对称性限制定律？」——不完全是！1982年 Shechtman 在急冷 Al-Mn 合金中发现了5次对称衍射图案，这似乎”打破”了传统晶体学定律。但准晶并非周期性晶体——它是有序但非周期性的结构（利用彭罗斯铺砌的数学原理）。这一发现迫使国际晶体学联合会重新定义”晶体”，Shechtman 也因此获得2011年诺贝尔化学奖。

### 6.3 晶系与对称性的对应

晶体的七个晶系由其最高对称轴唯一确定（见 §3.3 的表）。竞赛中常见的对应关系：

| 对称性特征 | 晶系 | 典型实例 |
| --- | --- | --- |
| 有 4 个 C3 轴 | 立方 | 金刚石、NaCl、Cu |
| 有 1 个 C4 轴 | 四方 | TiO₂（金红石）、SnO₂ |
| 有 1 个 C6 轴 | 六方 | 石墨、Zn（hcp） |
| 有 1 个 C3 轴 | 三方 | CaCO₃（方解石） |

深化：晶体的完整对称性分类（32 种点群、230 种空间群）属于结构化学深化内容。

## 七、规律与方法

### 7.1 晶体学分析的三步流程

晶体学分析三步流程

宏观晶体外形 → 对称性判断 → 晶系归属 → 抽象点阵 → 点阵型式（P/I/F/C）→ 布拉维格子 → 确定晶胞 → 原子坐标 → 原子计数 → 结构基元

### 7.2 常见误区

误区 1：“晶胞就是最小的结构单元”——晶胞是点阵的基本重复单位，但不一定是最小的（素晶胞才是最小的）。复晶胞（I、F、C）是素晶胞的多倍体。

误区 2：“CsCl 是体心立方”——CsCl 看似体心立方，但 Cs⁺ 与 Cl⁻ 环境不同，不能作体心平移，应归为简单立方点阵。

误区 3：“不存在有 C5 轴的分子”——分子可以具有 C5 轴（如二茂铁），但晶体中不允许出现 C5 轴。具有 C5 轴的分子在结晶时，其分子对称性与晶体的平移对称性不兼容。

误区 4：“所有晶系都有 14 种布拉维格子”——14 种是所有晶系的格子总和。每个晶系只有特定几种带心方式（如立方只有 P/I/F，四方只有 P/I）。

## 八、典型例题

### 例1 晶系判断（基础）

题目：某晶体的晶胞参数为 a=0.520 nm, b=0.520 nm, c=0.856 nm, α=β=γ=90∘。判断该晶体属于什么晶系，有多少个独立晶胞参数。

（答案见§十二）

### 例2 晶胞原子计数（基础）

题目：金属钠的晶体结构为体心立方（bcc），每个晶胞含多少个钠原子？写出体心立方晶胞中所有原子的分数坐标。

（答案见§十二）

### 例3 点阵型式判断（进阶）

题目：CaC₂ 晶体结构如下图所示，其中 C—C 键长为 0.120 nm，C₂²⁻ 离子呈哑铃型且键轴平行于 c 轴排列。问 CaC₂ 的正当晶胞是否仍为面心立方？属于什么点阵型式？

![[media/cac2-unit-cell.png|331]] CaC₂ 晶胞——Ca²⁺（灰）在角顶和面心，C₂²⁻ 哑铃（黑）在棱心和体心，键轴平行于 c 轴

思路分析： 1. CaC₂ 初看类似 NaCl 型结构，Na⁺ 替换为 Ca²⁺，Cl⁻ 替换为 C₂²⁻ 2. 但 C₂²⁻ 为哑铃型，其键轴平行于 c 轴 → 破坏了立方对称性 3. 需要从对称性角度判断晶系归属和点阵型式

（答案见§十二）

### 例4 等同点系（进阶）

题目：试分析 Cu₂O（赤铜矿）的晶胞是否为体心立方？已知 Cu₂O 晶胞中 O 原子坐标为 (0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2)；Cu 原子坐标为 (3/4,1/4,1/4)、(1/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,3/4)。

（答案见§十二）

### 例5 对称性判断结构的应用（进阶）

题目：某晶体的粉末衍射数据显示其属于立方晶系，晶胞参数 a=543 pm。已知该晶体中原子排列的对称性显示其具有面心平移特征（F），判读其每个晶胞含 4 个原子。若该晶体的密度为 2.33 g⋅cm⁻³，求其摩尔质量，并推断可能的物质。

（答案见§十二）

## 九、拓展与联系

### 9.1 与竞赛真题的对接

| 考点 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 晶系判断 | 每年 1 题 | 根据晶胞参数或对称性判断晶系 |
| 晶胞原子计数 | 每年 1-2 题 | 顶角 1/8、面心 1/2、体内 1 |
| 分数坐标 | 隔年 1 题 | 常与密度计算、化学式推断结合 |
| 点阵型式判断 | 隔年 1 题 | 需要通过等同点系或平移检验判断 |
| 对称元素与晶系 | 隔年 1 题 | 由对称元素反推晶系归属 |

### 9.2 跨专题联系

- [[分子结构基础-超级充实版（自学完整）#五、对称性基础]] -> 分子对称性基础是晶体对称性的前置

- [[04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体]] -> 金属密堆积（ccp/hcp/bcc）是晶胞概念的应用

- [[晶体结构]] -> 晶体学 KP 详解

- [[晶胞]] -> 晶胞参数与分数坐标

### 9.3 深化方向（后续轮次）

- X 射线衍射与 Bragg 方程 -> 第二轮晶体结构专题，需要波动光学基础

- 空间群完整分类（230 种）与点群（32 种） -> 第三轮结构化学

- 群论在晶体对称性分析中的应用 -> 决赛/结构化学深化

- 复杂结构（钙钛矿/尖晶石/反尖晶石） -> 第二轮无机结构深化

## 十、本节总结 · 速查

| 核心概念 | 关键规律 | 常见陷阱 |
| --- | --- | --- |
| 晶体定义 | 长程有序 + 周期性排列 | 非晶体也有短程有序但长程无序 |
| 晶体性质 | 自范性、各向异性、对称性、均一性 | 各向异性 ≠ 不均一 |
| 点阵 | 晶体结构 = 点阵 + 结构基元 | 等同点系 ≠ 点阵（晶体只有一个点阵） |
| 14 种布拉维格子 | 7 种晶系 × 带心方式（P/I/F/C） | 并非每种晶系都有全部 4 种 |
| 晶胞计数 | 顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1 | CsCl 不是体心（体心平移条件不满足） |
| 七大晶系 | 由最高对称轴决定 | 仅凭轴长轴角判断有时不可靠 |
| 对称元素 | Cn、σ、i、Sn、n | 晶体中无 C5（对称性限制定律） |
| 素/复晶胞 | P = 1 个点阵点，I = 2，F = 4，C = 2 | 分数坐标 (1,0,0) 等价于 (0,0,0) |

## 十一、练习题

### 11.1 基础巩固

以下习题选自《普通化学原理（第4版）》第13章、《上海中学竞赛课程》第1分册及竞赛讲义。

1. [普化原理13-01] 根据晶胞参数判断下列物质所属晶系：K​2S​2O​8（a=b=c,α=β=γ=90°）；CsCl（a=b=c,α=β=γ=90°）；TiO​2（a=b≠c,α=β=γ=90°）；Sb（a=b≠c,α=β=90°,γ=120°）。

2. [普化原理13-02] 已知金(Au)为面心立方结构，a=0.409 nm，求金的原子半径。

3. [普化原理13-03] 金属铁为体心立方结构，a=0.286 nm，求：(1)铁的原子半径；(2)晶胞体积；(3)一个晶胞中铁的原子数；(4)铁的密度。

4. [普化原理13-04] 金属Ni为面心立方结构，密度为8.90 g·cm​−3。计算：(1)Ni晶体中最邻近原子间的距离；(2)能放入Ni晶体空隙中的最大原子半径。

5. [普化原理13-11] 根据离子半径比判断AX型化合物CaS、BeO、NaBr、CsBr、MgTe的晶体构型。

6. [普化原理13-13] 说明导致以下各组化合物熔点差别的原因：(1)NaF(992°C)与MgO(2800°C)；(2)MgO(2800°C)与BaO(1923°C)；(3)NaF(992°C)、NaCl(800°C)与AgCl(455°C)；(4)CaCl​2(782°C)与ZnCl​2(215°C)。

7. [普化原理13-09] 铜靶X射线（λ=154 pm）射到NaCl晶体上，某组晶面在θ=15.85°(n=1)、33.09°(n=2)、54.97°(n=3)产生衍射。计算该组晶面间距。

8. [普化原理13-16] NaCl高温下Na​+经由3个Cl​−组成的三角形窗孔迁移导电。已知a/2=282 pm，r(Cl​−)=181 pm，r(Na​+)=102 pm，计算三角形窗孔半径，并解释：(a)室温下NaCl是绝缘体；(b)接近熔点时电导率明显增加；(c)熔融后是导体。

### 11.2 竞赛入门

以下习题选自全国初赛/决赛试题及《上海中学竞赛课程》。

9. [上海中学第1分册/2003全国初赛] 钒酸钇为四方晶系，晶胞参数a=712 pm，c=629 pm，密度d=4.22 g·cm​−3，含钒25%。求钒酸钇的化学式及一个晶胞中的原子数。

10. [上海中学第1分册/2003全国初赛] Na​0.35CoO​2·1.3H​2O具有层状结构，CoO​2层中Co被4个O等距包围。(a)Co的平均氧化态；(b)画出CoO​2层的结构及两种二维晶胞；(c)写出Na​0.7CoO​2与Br​2反应方程式。

11. [上海中学第1分册/2004全国初赛] Mg-Ni-C三元超导体：Mg和Ni进行ccp最密堆积（有序排列），构成两种八面体空隙（一种纯Ni，一种Ni+Mg，数量比1:3），C填充纯Ni八面体空隙。(a)画出一个晶胞；(b)写出化学式。

12. [上海中学第1分册] Pd为fcc结构，a=389.0 pm。常温下1体积Pd吸收700体积H​2(标况)。(1)求Pd原子间最短距离和密度；(2)计算1.000 dm​3 Pd中的空隙总数；(3)吸氢完全后氢原子占空隙的百分数。

13. [上海中学第1分册/2004全国决赛] LaNi​5为六方晶系（a=511.0 pm，c=397.0 pm），晶胞含3个八面体空隙和6个四面体空隙。(1)画出晶胞；(2)每晶胞含几个La和Ni？(3)若每个空隙填1个H，计算吸氢后H的密度是标况H​2密度的多少倍。

14. [普化原理13-12] CsI晶体结构与CsCl相同，r(Cs​+)=174 pm，r(I​−)=224 pm。计算CsI晶胞参数a和晶体密度。

15. [上海中学第1分册/2009全国初赛] 文献中用某平行六面体表达方解石晶体结构。(a)该平行六面体是否为方解石的晶胞？简述理由。(b)画出六方氟磷灰石晶胞的c轴投影图（晶胞顶角为F原子）。

16. [上海中学第1分册/2004全国初赛改编] Bi​2Te​3属六方晶系，a=438 pm，c=3050 pm，γ=120°，密度7.9 g·cm​−3。(a)计算一个晶胞中Bi和Te的原子数；(b)LaPtBi为立方晶系（a=683 pm），Bi呈fcc堆积，Pt与Bi形成四面体配位，La与Bi形成八面体配位。计算最近的Bi-Pt和Bi-La核间距。

17. [初赛讲义例题7.3] 尿素和草酸水溶液得到超分子晶体，单斜晶系，a=505.8 pm，b=1240 pm，c=696.4 pm，β=98.13°，密度1.614 g·cm​−3，两种分子通过氢键形成二维结构。(a)推求草酸与尿素分子比例；(b)画出一个化学单位并标出氢键。

18. [初赛讲义例题7.21] K​3N晶体：K​+作hcp堆积，N​3−填八面体空隙。(a)画出一层K​+堆积及N​3−位置，给出以N​3−为顶点的晶胞；(b)已知K​+坐标(0.000, 0.260, 0.250)，给出所有K​+分数坐标；(c)c=759.2 pm，最近K​+-K​+距离351.2 pm，求密度。

19. [初赛讲义例题7.26] ZrW​2O​8：受热密度不降反升。立方晶系，Zr在顶角和面心（八面体中心），W在晶胞内（四面体中心），共顶点连接。Zr、W氧化数=族数。(a)Zr和W原子数；(b)化学式；(c)O化学环境种类及类型；(d)a=0.916 nm，计算密度。

### 11.3 真题挑战

20. [第39届初赛] XeFₓ晶胞投影图分析

下面给出三种氙氟化合物 A、B、C 的晶胞沿 c 轴方向的投影图（图略， xenon 原子位于投影图中用大圆表示的位置，fluorine 原子用小圆表示）。

已知 A 中 Xe 原子的分数坐标为 (0, 0, 0) 和 (1/2, 1/2, 1/2)，F 原子的分数坐标为 (0, 0, z)、(0, 0, z̄)、(1/2, 1/2, 1/2+z)、(1/2, 1/2, 1/2-z)，其中 z ≈ 0.30。

- 确定 A 的化学式

- A 中 Xe 的氧化态和杂化方式分别是什么？

- 已知 B 中 Xe:F = 1:4，且 Xe 原子占据与 A 中相同的位置，推断 B 的化学式

- C 是 A 和 B 的加合物，写出 C 的化学式

21. [第33届初赛] 六方晶系晶体化学式推导

某晶体属六方晶系，晶胞参数 a=0.4780 nm，c=0.7800 nm。晶胞沿不同方向投影图如下，其中灰色球代表 A 原子，蓝色球代表 B 原子（化学环境完全等同）。

已知 A₂ 原子的坐标参数为 (0.8300, 0.1700, 0.2500)，B₁ 原子沿 c 方向原子坐标参数 z=0.0630。

- 根据投影图和坐标参数，写出该晶体的化学式

- 计算该晶体的理论密度（A 的原子量 24.31，B 的原子量 16.00）

- 该晶体属于什么结构类型？

22. [第31届初赛] 高压下NaCl的新型晶体结构

NaCl 晶体在 50~300 GPa 的高压下和 Na 或 Cl₂ 反应，可以形成不同组成、不同结构的晶体。已知三种高压相的晶体学数据如下：

| 相 | 晶系 | Na 配位数 | Cl 配位数 | Na:Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 四方 | 8 | 6 | 1:3 |
| B | 立方 | 8 | 1 | 3:1 |
| C | 四方 | 6 | 4 | 2:1 |

- 分别写出 A、B、C 的化学式

- 为什么在极高压下可以形成 Na₃Cl 这种反常化学计量比的化合物？

- 正常 NaCl 结构中 Na⁺ 和 Cl⁻ 的配位数分别是多少？高压下配位数变化的原因是什么？

23. [第29届初赛] ZrW₂O₈晶体密度计算

化合物 ZrW2O8 属于立方晶系，晶胞参数 a=0.916 nm，每个晶胞含有 4 个 ZrW2O8 式单位。

- 计算该晶体的理论密度（以 g/cm³ 为单位）

- ZrW₂O₈ 具有负热膨胀性质（加热时体积收缩），从晶体结构角度解释可能的原因

- 如果将 W 替换为 Mo（原子量 95.94），预测密度如何变化

24. [第36届决赛] 铯的晶体结构推断

某元素 Q 的单质在 5 K 和常压条件下，晶体属于立方晶系，正当晶胞中包含两个等同原子，原子间最近邻的距离为 0.5235 nm，金属密度为 1.98 g⋅cm−3。

- 通过计算推断 Q 是哪种元素

- 在高压下（300 K，4.10 GPa），Q 采用立方最密堆积（fcc），原子半径压缩为 0.2115 nm。计算此高压相的晶胞参数

- Q2O 可看作氧原子插入 Q 的 fcc 晶体中，隔层占据八面体空隙。写出两个周期的 Q2O 层状结构堆积方式

## 十二、参考答案与提示

### 12.1 基础巩固

1. K​2S​2O​8：a=b=c,α=β=γ=90° → 立方晶系；CsCl：同上 → 立方晶系；TiO​2：a=b≠c,α=β=γ=90° → 四方晶系；Sb：a=b≠c,α=β=90°,γ=120° → 六方晶系。

2. fcc结构中，面对角线 =a2=4r，故 r=a2/4=0.409×1.414/4=0.144 nm。

3. (1) bcc中体对角线 =a3=4r，r=0.286×1.732/4=0.124 nm；(2) V=a3=(0.286)3=2.34×10−2 nm​3=2.34×10−23 cm​3；(3) bcc含 8×1/8+1=2 个原子；(4) ρ=2×55.85/(6.022×1023×2.34×10−23)=7.88 g·cm​−3。

4. fcc中 a=4r/2，最近邻距离 =a2/2=2r。由 ρ=4M/(NAa3) 得 a3=4×58.69/(8.90×6.022×1023)=4.383×10−23 cm​3，a=3.527×10−8 cm = 0.3527 nm。(1) 最近邻距离 =a2/2=0.249 nm；(2) fcc八面体空隙最大可容纳半径 =(2−1)r=0.414r=0.414×0.1247=0.0516 nm。

5. 先计算离子半径比：CaS r+/r−≈0.57 → NaCl型（6:6）；BeO r+/r−≈0.26 → ZnS型（4:4）；NaBr r+/r−≈0.55 → NaCl型（6:6）；CsBr r+/r−≈0.93 → CsCl型（8:8）；MgTe r+/r−≈0.39 → ZnS型（4:4）。

6. (1) NaF与MgO均为NaCl型，但MgO中离子电荷更高（2+/2- vs 1+/1-）且离子半径更小 → 晶格能更大 → 熔点更高；(2) MgO与BaO均为碱土金属氧化物（同类型），Ba​2+半径 > Mg​2+ → BaO晶格能较小 → 熔点较低；(3) NaF、NaCl为离子晶体（高熔点），AgCl共价成分显著增大（极化作用）→ 熔点显著降低；(4) CaCl​2为典型离子晶体，ZnCl​2中Zn​2+极化力强 → 共价成分大 → 熔点低得多。

7. 由Bragg方程 2dsinθ=nλ：取n=1, θ=15.85°，d=λ/(2sinθ)=154/(2sin15.85°)=154/(2×0.2732)=282 pm。n=2, θ=33.09°验证：d=2×154/(2sin33.09°)=308/(2×0.5461)=282 pm。n=3亦然。该组晶面间距为 282 pm。

8. 三角形窗孔几何：3个Cl​−构成正三角形，边长 =a2/2=2822=399 pm。三角形内切圆半径 $= a/(2) (/3) $，更直接地，正三角形中心到顶点距离 =399/3=230 pm，窗孔有效半径 =230−r(Cl−)=230−181=49 pm。Na​+半径102 pm远大于49 pm → (a)室温下Na​+无法通过窗孔迁移 → 绝缘体；(b)接近熔点时热膨胀使窗孔扩大、离子振动加剧 → 部分离子可跃迁 → 电导率增加；(c)熔融后晶格瓦解、Cl​−可自由移动 → 离子导体。

### 12.2 竞赛入门

9. 钒酸钇四方晶系，设化学式为 YVO​4，M=203.9+4×16.00=...，实际设Y​xV​yO​z。由含钒25%（质量分数）：Mtotal=51.00/0.25=204.0。YVO​4的M=88.91+50.94+64.00=203.85，符合。Z=d⋅NA⋅a2c/M=4.22×6.022×1023×(7.12×10−8)2×(6.29×10−8)/203.85=4。化学式 YVO​4，一个晶胞含 4×6=24 个原子（4个Y、4个V、16个O）。

10. (a) Na​0.35CoO​2·1.3H​2O中，Na为+1、O为-2，设Co平均氧化态为x：0.35(+1)+x+2(−2)=0 → x=+3.65。(b) CoO​2层中每个Co被4个O配位（正方形平面），可取两种二维晶胞：矩形晶胞（边长 a, b）和平行四边形晶胞（边长 a, 夹角60°）。(c) Na​0.7CoO​2 + 0.35Br​2 → CoO​2 + 0.7NaBr（脱钠反应，Br​2氧化Na​+使之脱出）。

11. Mg-Ni-C中，Mg和Ni有序ccp排列，构成两种八面体空隙（数量比纯Ni : Ni+Mg = 1:3）。ccp晶胞含4个八面体空隙，故1个纯Ni型 + 3个混合型。C填入纯Ni八面体空隙。设每个晶胞含4个（Mg+Ni），其中Ni占3/4、Mg占1/4（即Mg:Ni = 1:3），化学式为 MgNi​3C。

12. (1) fcc最近邻距离 =a2/2=389.0×0.7071=275.1 pm。密度 ρ=4×106.42/(6.022×1023×(3.890×10−8)3)=12.0 g·cm​−3。(2) fcc晶胞含4个原子、8个四面体空隙、4个八面体空隙，空隙总数 = 4×(8+4)=48个空隙（按原子数比空隙数 = 12/4×4=12倍原子数）。1.000 dm​3 Pd含原子数 =12.0×1000/106.42×6.022×1023=6.78×1025，空隙总数 =6.78×1025×3=2.03×1026。(3) 标况1体积Pd吸700体积H​2 → 吸H​2摩尔数 =700/22400=0.03125 mol，H原子数 =0.0625×6.022×1023=3.76×1022。1 cm​3 Pd空隙数 =2.03×1023，H占空隙百分数 =3.76×1022/(2.03×1023)×100%≈18.5%。

13. (1) 六方晶系LaNi​5，晶胞参数a=511.0 pm，c=397.0 pm。晶胞含La和Ni。(2) LaNi​5为CaCu​5型结构：每晶胞含 1个La和5个Ni（Z=1）。V=a2csin60°=(5.11×10−8)2×3.97×10−8×0.866=8.84×10−23 cm​3。ρ=(138.91+5×58.69)/(6.022×1023×8.84×10−23)=432.4/53.2=8.13 g·cm​−3。(3) 晶胞含3个八面体空隙 + 6个四面体空隙 = 9个空隙，填满后含9个H原子。H质量 =9×1.008/(6.022×1023)=1.51×10−23 g。H密度 ρH=1.51×10−23/8.84×10−23=0.171 g·cm​−3。标况H​2密度 =2.016/22400=8.99×10−5 g·cm​−3。倍数 =0.171/(8.99×10−5)≈ 1900倍。

14. CsCl型结构：Cs​+与I​−沿体对角线接触，a3/2=r(Cs+)+r(I−)=174+224=398 pm。a=398×2/3=459 pm =4.59×10−8 cm。ρ=ZM/(NAa3)=1×259.81/(6.022×1023×(4.59×10−8)3)=259.81/58.35=4.45 g·cm​−3。

15. (a) 需要依据原文献中给出的平行六面体是否满足晶胞的三个条件判断：(i)平行六面体形状正确；(ii)顶角处有等同点；(iii)体积最小。若不满足其中之一则不是晶胞（此题需结合原图判断）。(b) 六方氟磷灰石Ca​5(PO​4)​3F晶胞c轴投影：F位于晶胞顶角（六方柱顶点），Ca和PO​4按6​3螺旋轴排列分布在F周围。

16. (a) 六方晶系体积 V=a2csin60°=(4.38×10−8)2×30.50×10−8×0.866=4.87×10−22 cm​3。设每晶胞含n个Bi​2Te​3式单位：n=ρVNA/M=7.9×4.87×10−22×6.022×1023/(208.98×2+127.60×3)=2.30×102/510.78≈0.45。考虑到Bi​2Te​3晶胞通常含6个式单位（c轴很长，含5个原子层），取Z=6：每晶胞含 12个Bi和18个Te（共30个原子）。(b) LaPtBi为立方晶系a=683 pm，Bi呈fcc（4个/晶胞），Pt与Bi四面体配位、La与Bi八面体配位。最近Bi-Pt距离 ≈ a3/4=683×0.433=296 pm；最近Bi-La距离 ≈ a/2/2=a2/4=683×0.354=242 pm。

### 12.3 真题挑战

20.

- A 的晶胞中：

- Xe：(0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2) → 2 个 Xe（均在晶胞内部，完全属于该晶胞）

- F：4 个位置，每个 F 也在晶胞内部 → 4 个 F

- 化学式：XeF2

- Xe 在 XeF₂ 中的氧化态：+2（每个 F 为 -1） 杂化方式：sp3d（3c-4e 键模型也可接受） 几何构型：直线形（F-Xe-F = 180°）

- B 中 Xe:F = 1:4，Xe 占据相同位置（2个/晶胞）→ F 应为 8 个 化学式：XeF4 Xe 的氧化态 +4，sp3d2 杂化，平面正方形

- C 为 A(XeF₂) 和 B(XeF₄) 的加合物：XeF2⋅XeF4（即 Xe2F6）

来源：第39届中国化学奥林匹克（初赛）第5题（2025年）

21.

- 通过投影图分析各原子在晶胞中的位置：

- A 原子：占据晶胞顶点（8×1/8）、c 棱心和内部位置

  - 计量数：1+1+6=8（经仔细计算各类位置的贡献）

- B 原子：完全处于晶胞内部

  - 计量数：4

- A:B = 8:4 = 2:1

- 化学式：A2B

- 六方晶系体积公式：

V=a2csin120°=a2c×32

V=(0.4780×10−7)2×(0.7800×10−7)×32

=1.454×10−22 cm3

ρ=Z⋅MNA⋅V=1×(2×24.31+16.00)6.022×1023×1.454×10−22=64.6287.56=0.738 g/cm3

（注：若 Z 为其他值，需根据实际晶体结构调整。此为示意计算。）

- A₂B 型六方晶体 → 类似 刚玉（Al₂O₃） 或 纤锌矿（ZnO） 型结构。

来源：第33届中国化学奥林匹克（初赛）第6题第(6-1)小问（2019年）

22.

- A：NaCl₃（Na:Cl = 1:3）

- B：Na₃Cl（Na:Cl = 3:1）

- C：Na₂Cl（Na:Cl = 2:1）

- 在极高压下：

- 离子半径被显著压缩，传统离子半径比规则不再适用

- 高压使电子密度重新分布，Na 的电负性在高压下相对增大

- 球堆积效率成为主导因素——非等比化合物可能实现更紧密的原子堆积

- 这些”反常”化合物在常压下不稳定，但高压下吉布斯自由能更低

- 正常 NaCl 结构中：Na⁺ 配位数 = 6，Cl⁻ 配位数 = 6（6:6 配位） 高压下配位数增大的原因：

- 高压压缩原子间距，迫使更多原子进入配位层

- 高配位数结构通常具有更高的空间利用率（更高的密度）

- 高压热力学 favor 密度最大的相

来源：第31届中国化学奥林匹克（初赛）第4题第(4-1)小问（2017年）

23.

- ZrW2O8 的摩尔质量：

M=91.22+2×183.84+8×16.00=586.90 g/mol

晶胞体积：

V=a3=(0.916×10−7)3=7.685×10−22 cm3

密度：

ρ=ZMNAV=4×586.906.022×1023×7.685×10−22=2347.6462.8=5.07 g/cm3

- 负热膨胀的结构解释：

- ZrW₂O₈ 中 ZrO₆ 八面体和 WO₄ 四面体通过共顶点连接

- 低温时，WO₄ 四面体的低频振动模式（横向摆动/RUM模式）导致 W-O-W 键角减小

- 这种”铰链”效应使晶格整体收缩

- ZrO₆ 八面体本身也有横向振动贡献

- 这种机制在很宽温度范围内（0.3K ~ 1050K）均有效

- 用 Mo 替换 W：

M′(ZrMo2O8)=91.22+2×95.94+8×16.00=401.10 g/mol

ρ′=4×401.106.022×1023×7.685×10−22=3.49 g/cm3

- 密度 显著降低（从 5.07 降至 3.49 g/cm³），因为 Mo(95.94) 远轻于 W(183.84)。

来源：第29届中国化学奥林匹克（初赛）第5题第(5-4)小问（2015年）

24.

- 立方晶系，2 个原子/晶胞 → 体心立方（bcc） bcc 中最近邻距离 = 32a，故：

a=2×0.52353=0.6045 nm

M=ρNAa3Z=1.98×6.022×1023×(6.045×10−8)32

=1.98×6.022×1023×2.209×10−222=132.5 g/mol

查表：M=132.91 g/mol → Q 为 Cs（铯）

- fcc 结构：最近邻距离 = 22a

a=2×0.21152=0.2991 nm

但题目给出 Q 的原子半径为 0.2115 nm，fcc 最近邻 = 2r = 0.4230 nm

a=0.4230×2=0.5982 nm

（注：此处 r 为原子半径而非最近邻距离的一半。fcc 中最近邻距离 = a/√2。）

- Q₂O 的堆积方式（O 插入 fcc 的八面体空隙，隔层占据）：

AcB▫CbA▫BaC▫⋯

- 其中 A、B、C 为 Q 原子密置层，a、b、c 为对应层位，□ 为空的八面体层。

- Q 占据密置层位置

- O 隔层占据八面体空隙

- 整体形成层状结构，点阵类型为 三方 R 点阵

来源：第36届中国化学奥林匹克（决赛）第一场第3题（2022年）

例题答案（§八）

- a=b≠c，α=β=γ=90° → 四方晶系；独立参数 2 个。

- bcc 晶胞含 2 个 原子。分数坐标：(0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2)。

- 不是面心立方；C₂²⁻ 键轴平行于 c 轴 → 四方晶系；正当晶胞为 体心四方（I）。

- 进行体心平移检验：O 原子位置不变，但 Cu 原子位置改变 → 不具备体心平移特征 → 不是体心立方晶胞。核心标准：体心平移后晶体结构是否不变。

- M≈28.1 g⋅mol−1 → 硅（Si）。

过渡：上篇建立了晶体学的概念语言（点阵、晶胞、晶系、对称性），下篇将用这些工具分析具体的晶体结构——金属密堆积、离子晶体结构类型、半径比规则与Pauling规则。

## 十三、金属密堆积

关联知识点：[[密堆积]] · [[金属晶体]] · [[配位数]]

### 13.0 基础概念

堆积（packing）的几何定义：等径刚性球在三维空间中的空间排列方式。金属晶体中，原子被视为等径球，其排列方式决定了晶体结构类型和空间利用率。堆积的核心问题是：如何在有限空间中放入最多的球？

密置层（close-packed layer）：等径球在二维平面上最紧密的排列方式——每个球与周围 6 个球相切，形成正三角形网络。密置层的空间利用率为 π/(23)≈90.69%。三维密堆积就是在密置层基础上逐层叠加。

配位数（coordination number, CN）：在晶体结构中，一个原子/离子周围最近邻的同种原子（或异号离子）的数目。例如 NaCl 中 Na⁺ 的配位数为 6（被 6 个 Cl⁻ 包围），Cu（fcc）中每个 Cu 原子的配位数为 12。

晶体密度公式：

ρ=Z⋅MNA⋅V

其中 Z = 每个晶胞中的化学式单位数，M = 摩尔质量 (g/mol)，NA=6.022×10²³ mol⁻¹，V = 晶胞体积。对立方晶系：V=a3。

### 13.1 为什么金属原子要”挤”在一起？

金属原子的核外电子分布决定了它们倾向于以尽可能密集的方式排列——因为密集排列时原子间的距离最小，金属键（自由电子气与正离子实之间的静电吸引）最强，体系能量最低。所以绝大多数金属晶体的结构，就是等径圆球的最密堆积。

### 13.2 四种基本堆积方式

等径圆球在平面上排列时，有密置层（最紧密排列，每个球周围6个球）和非密置层（每个球周围4个球，空隙较大）两种基本方式。三维堆积就是在这些二维层的基础上叠加而成。

![[media/puha-13-6a-non-close-packed-layer.jpg]] 图 21 非密置层——球心呈正方形排列，空隙较大

![[media/puha-13-6b-close-packed-layer.jpg]] 图 22 密置层——球心呈正三角形排列，每个球与6个球相切

![[media/puha-13-7b-sc-unit-cell.jpg]] 图 23 简单立方晶胞——非密置层逐层正对叠加（配位数6，空间利用率52%）

![[media/puha-13-7b-bcc-unit-cell.jpg]] 图 24 体心立方晶胞——非密置层逐层错位叠加（配位数8，空间利用率68%）

| 堆积类型 | 符号 | 配位数 | 晶胞原子数 | 空间利用率 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单立方 | sc | 6 | 1 | 52.36% | Po（钋） |
| 体心立方 | bcc / A2 | 8 | 2 | 68.02% | Fe、Na、K、Cr |
| 面心立方 | fcc / ccp / A1 | 12 | 4 | 74.05% | Cu、Ag、Au、Al |
| 六方密堆积 | hcp / A3 | 12 | 2 | 74.05% | Mg、Zn、Ti、Co |

![[media/ccp-unit-cell.jpg|116]] 图 25 面心立方晶胞（fcc/ccp）

![[media/hcp-unit-cell.jpg|108]] 图 26 六方晶胞（hcp）

认知冲突：「为什么ccp和hcp的堆积系数都是74.05%，但晶系不同？」——两者的差异不在堆积密度，而在堆积层序：ccp是ABCABC…（三层一循环，产生立方对称性），hcp是ABAB…（两层一循环，六方对称性）。同样的密度，不同的排列方式。

类比：“CCP=ABC, HCP=AB, 密度一样高，堆法各不同。第三层去了新位置是CCP（立方），回到原位是HCP（六方）。”

![[media/puha-13-9b-ccp-layer-relation.jpg]] 图 27 CCP层序——第三层落在C位（ABCABC…）

![[media/puha-13-9b-hcp-layer-relation.jpg]] 图 28 HCP层序——第三层回到A位（ABAB…）

![[media/puha-13-9c-fcc-unit-cell-from-packing.jpg]] 图 29 从CCP堆积中取出面心立方晶胞

![[media/puha-13-9c-hex-unit-cell-from-packing.jpg]] 图 30 从HCP堆积中取出六方晶胞

### 13.3 空间利用率全推导

关键思路：空间利用率 = 晶胞中所有原子体积之和晶胞体积=Z×43πr3a3 核心步骤：① 找出原子接触方向 ② 用原子半径 r 表示晶胞参数 a ③ 代入公式计算

#### 13.3.1 面心立方（fcc/ccp）

原子接触方向：面对角线方向（因为面心原子与顶点原子相切）

2a=4r → a=22r

晶胞原子数：顶点 8×1/8=1 + 面心 6×1/2=3 = 4个

空间利用率=4×43πr3(22r)3=16πr3/3162r3=π32≈74.05%

#### 13.3.2 体心立方（bcc）

原子接触方向：体对角线方向（体心原子与顶点原子相切）

3a=4r → a=4r3

晶胞原子数：顶点 8×1/8=1 + 体心 1 = 2个

空间利用率=2×43πr3(4r/3)3=8πr3/364r3/33=3π8≈68.02%

#### 13.3.3 六方密堆积（hcp）

原子接触方向：a轴方向（底面正六边形边长 = 2r），c轴方向的层间距决定理想轴比

底面正六边形面积：S=332a2=332(2r)2=63r2

理想轴比（两层之间的垂直距离 = 两个正四面体的高）：c=2×23a=423r

V=S×c=63r2×423r=242r3

晶胞原子数：12个顶点各1/6（简单六方中）→ 晶胞含2个原子

空间利用率=2×43πr3242r3=π32≈74.05%

练一练：推导hcp的理想轴比 c/a。提示：密置双层中，上层球正好落在下层三个球围成的凹陷处，构成正四面体。两层球的球心垂直距离 = 正四面体的高 = 6/3× 边长。 （答案见§二十二参考答案）

### 13.4 空隙分析

金属堆积中，原子之间不可避免会留下空隙（即使是最密堆积）。这些空隙是理解离子晶体结构的钥匙——正离子就是填充在负离子堆积形成的空隙中。

| 堆积类型 | 四面体空隙数 | 八面体空隙数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| fcc/ccp | 8（每个晶胞） | 4（每个晶胞） | 每个球对应 1 个八面体空隙 + 2 个四面体空隙 |
| hcp | 每个球对应 2 个 | 每个球对应 1 个 | 与 fcc 空隙数相同，但排列方式不同 |
| bcc | 无正四面体空隙 | 无正八面体空隙 | 空隙形状为非正多面体（变形的四面体/八面体） |

空隙数快速验证：fcc 中，每个球周围有 8 个四面体空隙（4个在上方+4个在下方），但每个四面体空隙由 4 个球共享：8×4/4=8 个四面体空隙。每个球周围有 6 个八面体空隙，每个由 6 个球共享：6×4/6=4 个八面体空隙。

![[media/puha-13-8b-tetrahedral-void.jpg]] 图 31 四面体空隙——4个等径球围成

![[media/puha-13-8c-octahedral-void.jpg]] 图 32 八面体空隙——6个等径球围成

![[media/puha-13-8a-close-packed-bilayer.jpg|343]] 图 33 密置双层——第二层球占据第一层凹陷的一半位置

![[media/puha-13-9a-ccp-stacking.jpg]] 图 34 CCP（ABCABC…层序）

![[media/puha-13-9a-hcp-stacking.jpg]] 图 35 HCP（ABAB…层序）

相关知识点：[[密堆积]] · [[金属晶体]] · [[配位数]] · [[简单立方堆积]] · [[立方密堆积]] · [[六方密堆积]] · [[体心立方堆积]]

## 十四、离子晶体结构类型

关联知识点：[[离子晶体]] · [[离子半径]]

### 14.1 为什么从金属堆积讲到离子晶体？

金属晶体是等径球堆积，但离子晶体不同——负离子比正离子大得多（通常2-3倍）。因此离子晶体的结构可以看作：

核心图景：负离子按一定方式堆积，正离子选择性填充在负离子围成的空隙中。

这就是”堆积-填隙”模型，是理解离子晶体最直观的语言。

直观类比：想象负离子是一堆橘子整齐地摆在桌面上（密堆积），正离子就是更小的弹珠——弹珠嵌入橘子之间的缝隙里。 - 四面体空隙（小缝）：4 个橘子围成的小洞 → 需要很小的弹珠才能塞进去（r+/r−≥0.225） - 八面体空隙（大缝）：6 个橘子围成的大洞 → 可以放稍大的弹珠（r+/r−≥0.414） - 立方体空隙（最大）：8 个橘子围成 → 最大的弹珠也能放进去（r+/r−≥0.732）

正离子到底填哪种空隙？取决于半径比——弹珠太大会把橘子撑开（结构不稳定），太小则塞不满缝隙（配位数低）。这就是半径比规则的物理直觉。

![[media/puha-13-11a-nacl.jpg]] 图 36 NaCl型——Cl⁻面心立方堆积，Na⁺占全部八面体空隙（6:6）

![[media/puha-13-11b-cscl.jpg]] 图 37 CsCl型——Cl⁻简单立方堆积，Cs⁺占立方体空隙（8:8）

![[media/puha-13-11c-cubic-zns.jpg]] 图 38 立方ZnS型——S²⁻面心立方堆积，Zn²⁺占半数四面体空隙（4:4）

| 负离子堆积方式 | 围成的空隙类型 | 配位数 |
| --- | --- | --- |
| 简单立方 | 立方体空隙 | 8 |
| 面心立方（ccp/fcc） | 正四面体空隙、正八面体空隙 | 4 或 6 |
| 六方（hcp） | 正四面体空隙、正八面体空隙 | 4 或 6 |

### 14.2 常见AB型离子晶体

#### (1) NaCl型（岩盐型，6:6配位）

核心描述：这是最常见、最基础的离子晶体结构。Cl⁻ 按面心立方最密堆积（ccp），Na⁺ 占据全部正八面体空隙（100%填隙率）。

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 负离子堆积 | Cl⁻ 按面心立方最密堆积（ccp/fcc） |
| 正离子位置 | Na⁺ 占据全部正八面体空隙（100%填隙率） |
| 配位比 | 6:6（每个 Na⁺ 被 6 个 Cl⁻ 包围，每个 Cl⁻ 被 6 个 Na⁺ 包围） |
| 晶胞内含 | 4 个 NaCl |
| 原子坐标 | Cl⁻(0,0,0; ½,½,0; ½,0,½; 0,½,½)；Na⁺(½,½,½; 0,0,½; ½,0,0; 0,½,0) |
| 实例 | NaF、KCl、MgO、CaO、NiO |

NaCl晶胞的原子计数： - Cl⁻：顶点（8×1/8=1）+ 面心（6×1/2=3）= 4个 - Na⁺：体心（1）+ 棱心（12×1/4=3）= 4个

![[media/nacl-structure-unit-cell.jpg|337]] 图 39 NaCl型晶胞结构

认知冲突：「NaCl型结构 ≠ 面心立方格子！」——NaCl是两套面心立方格子（Na⁺一套、Cl⁻一套）互相穿插。面心立方格子要求八个顶点和六个面心是同种原子，不是这样交替的。 区分口诀：“金属看格子（A1/A2/A3），离子看类型（NaCl/CsCl/ZnS）”

#### (2) CsCl型（8:8配位）

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 负离子堆积 | Cl⁻ 按简单立方堆积 |
| 正离子位置 | Cs⁺ 占据立方体空隙（体心） |
| 配位比 | 8:8 |
| 晶胞内含 | 1 个 CsCl |
| 原子坐标 | Cl⁻(0,0,0)；Cs⁺(½,½,½) |
| 实例 | CsCl、CsBr、NH₄Cl |

![[media/cscl-structure-unit-cell.jpg|238]] 图 40 CsCl型结构

认知冲突：「CsCl是不是体心立方结构？」（发生率~50%）——不是！CsCl是简单立方（两套简单立方格子互相穿插）。体心立方的顶点和体心是同种原子（如α-Fe），但CsCl的顶点是Cl⁻、体心是Cs⁺。同种离子各自单看，都是简单立方格子。

易错提醒：CsCl型的点阵类型是简单立方P（不是体心立方I）！因为顶点和体心是不同种类的原子。

#### (3) 立方ZnS型（闪锌矿型，4:4配位）

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 负离子堆积 | S²⁻ 按面心立方最密堆积 |
| 正离子位置 | Zn²⁺ 占据一半正四面体空隙（50%填隙率） |
| 配位比 | 4:4（Zn²⁺ 位于正四面体中心，配位4个S²⁻） |
| 晶胞内含 | 4 个 ZnS |
| 原子坐标 | S²⁻(0,0,0; ½,½,0; ½,0,½; 0,½,½)；Zn²⁺(¼,¼,¼; ¾,¾,¼; ¾,¼,¾; ¼,¾,¾) |
| 实例 | BeS、CuCl、GaAs、CdS |

![[media/zns-structure-unit-cell.jpg]] 图 41 立方ZnS型（闪锌矿）结构

#### (4) 六方ZnS型（纤锌矿型，4:4配位）

| 特征 | 描述 |
| --- | --- |
| 负离子堆积 | S²⁻ 按六方最密堆积 |
| 正离子位置 | Zn²⁺ 占据一半正四面体空隙 |
| 配位比 | 4:4 |
| 晶胞内含 | 2 个 ZnS |
| 实例 | ZnO、BeO、GaN、AlN |
| ![[media/ZnS.png | 368]] |

图 42 六方ZnS型结构（纤锌矿）

### 14.3 其他常见结构

#### CaF₂型（萤石型，8:4配位）

- Ca²⁺ 按面心立方排列

- F⁻ 占据 Ca²⁺ 围成的全部正四面体空隙（8个）

- 配位比：Ca²⁺ 为 8 配位（不规则立方体配位），F⁻ 为 4 配位（正四面体）

- 实例：CaF₂、BaF₂、SrF₂、UO₂

- 反萤石型：正负离子位置互换——如 Li₂O、Na₂O（O²⁻ 按面心立方排列，Li⁺/Na⁺ 填全部四面体空隙）

![[media/CaF2.png|379]] 图 43 CaF₂萤石型结构

#### TiO₂型（金红石型，6:3配位）

- Ti^{4+} 位于晶胞顶点和体心（四方晶系）

- O²⁻ 位于 TiO₆ 八面体之间的共顶点连接

- 配位比：Ti^{4+} 为 6 配位（八面体），O²⁻ 为 3 配位（平面三角形配位）

- 实例：TiO₂、MnO₂、PbO₂、SnO₂

![[media/TiO2.jpg]] 图 44 金红石型 TiO₂ 结构示意

#### (4) 钙钛矿型（ABO₃，复杂配位）

钙钛矿是另一类重要离子晶体结构，通式 ABO₃。A位为大阳离子（如 Ca²⁺、Ba²⁺），B位为小阳离子（如 Ti{4+}、Zr{4+}），O²⁻ 位于面心位置形成八面体网络。

![[media/perovskite-full.jpg|339]] 图 45 钙钛矿型 CaTiO₃ 结构示意

### 14.4 结构类型对比总表

| 结构类型 | 堆积离子 | 堆积方式 | 填隙离子 | 空隙类型 | 填隙率 | 配位比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CsCl | Cl⁻ | 简单立方 | Cs⁺ | 立方体 | 100% | 8:8 |
| NaCl | Cl⁻ | 面心立方(ccp) | Na⁺ | 正八面体 | 100% | 6:6 |
| 立方ZnS | S²⁻ | 面心立方(ccp) | Zn²⁺ | 正四面体 | 50% | 4:4 |
| 六方ZnS | S²⁻ | 六方(hcp) | Zn²⁺ | 正四面体 | 50% | 4:4 |
| CaF₂ | Ca²⁺ | 面心立方(ccp) | F⁻ | 正四面体 | 100% | 8:4 |
| 反萤石 | O²⁻ | 面心立方(ccp) | Li⁺ | 正四面体 | 100% | 4:8 |
| TiO₂ | Ti^{4+} | 四方体心 | O²⁻ | 八面体链 | — | 6:3 |

练一练：填写下表：

| 结构类型 | 配位比 | 正离子空隙类型 | 填隙率 |
| --- | --- | --- | --- |
| NaCl | ( ) | ( ) | ( ) |
| CsCl | ( ) | ( ) | ( ) |
| 立方ZnS | ( ) | ( ) | ( ) |
| CaF₂ | ( ) | ( ) | ( ) |

（答案见§二十二参考答案）

相关 知识点：[[NaCl型结构]] · [[CsCl型结构]] · [[立方ZnS型结构]] · [[六方ZnS型结构]] · [[CaF2型结构]] · [[NiAs型结构]] · [[反萤石型结构]] · [[金红石型结构]]

## 十五、半径比规则

关联知识点：[[离子半径]] · [[半径比规则]]

离子半径的来源：离子没有绝对清晰的边界，“离子半径”是基于晶体结构数据的等效参数。常用 Shannon 有效离子半径：基于数千种晶体的 X 射线衍射数据，以 r(O²⁻)=140 pm 或 r(F−)=133 pm 为基准，反推其他离子的半径。Pauling 离子半径则基于 NaCl 型结构中 r(O²⁻)=140 pm 的假设。不同来源的数据可能有 1–3 pm 差异，做题时以题目给出的数据为准。

### 15.1 离子晶体的”尺寸决定论”

正离子填充什么类型的空隙——是四面体（4配位）、八面体（6配位）还是立方体（8配位）——这由什么决定？直觉告诉我们，如果正离子太小，就填不进大的空隙；太大又会撑开负离子骨架。半径比规则正是这一朴素直觉的量化表达。

### 15.2 临界值几何推导

半径比规则的核心思想：在纯离子模型中，正、负离子之间的静电吸引是最主要作用力。如果正离子太小，负离子外壳层就会互相接触——同种电荷相斥，结构不稳定。最稳定的结构恰好是正离子刚好能接触到所有周围负离子的状态——这就是”临界半径比”的几何原因。

#### 四配位（正四面体空隙）：r+/r−≥0.225

正四面体的几何关系：四个球在顶点，中心恰好放入一个刚好接触四个球的球。

设负离子半径 r−，正离子半径 r+，正四面体棱边长 a=2r−，体心到顶点距离 d=64a=64⋅2r−=62r−

临界条件：d=r−+r+ → r+=d−r−=62−1r− → r+r−=62−1≈0.225

#### 六配位（正八面体空隙）：r+/r−≥0.414

八面体xy平面截面为正方形：四个负离子在正方形顶点，正离子在中心。

正方形边长 a=2r−，对角线长 2a=22r−，中心到顶点距离 =2a2=2r−

临界条件：2r−=r−+r+ → r+=(2−1)r− → r+r−=2−1≈0.414

![[media/图-八面体空隙截面-半径比临界条件.png]] 图 46 八面体空隙截面与临界半径比示意

#### 八配位（立方体空隙）：r+/r−≥0.732

立方体体对角线 = 3a，棱长 a=2r−，体对角线长 =23r−

中心到顶点距离 = 23r−2=3r−

临界条件：3r−=r−+r+ → r+=(3−1)r− → r+r−=3−1≈0.732

半径比 → 配位数 → 结构类型 三步判断法

Step 1：计算 r₊/r₋

Step 2：对照半径比范围 → 配位数

| r₊/r₋ 范围 | 配位数 | 空隙类型 | 典型结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 0.225 | ≤ 3 | 三角形 | — |
| 0.225 ~ 0.414 | 4 | 正四面体 | ZnS 型 |
| 0.414 ~ 0.732 | 6 | 正八面体 | NaCl 型 |
| > 0.732 | 8 | 立方体 | CsCl 型 |

临界值几何来源：四面体高 = √6a/4 → 0.225；八面体面对角线 = √2a → 0.414；立方体体对角线 = √3a → 0.732

口诀：0.225→4（四面体），0.414→6（八面体），0.732→8（立方体）

⚠ 极化修正：18e 构型（如 AgI）可能降低配位数——半径比在 NaCl 范围但实际为 ZnS 型

### 15.3 半径比与配位数的关系

| r+/r− 范围 | 可能配位数 | 空隙类型 | 典型结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.155 ~ 0.225 | 3 | 三角形 | — |
| 0.225 ~ 0.414 | 4 | 正四面体 | ZnS 型 |
| 0.414 ~ 0.732 | 6 | 正八面体 | NaCl 型 |
| 0.732 ~ 1.0 | 8 | 立方体 | CsCl 型 |
| ≥ 1.0 | 12 | 金属堆积 | — |

认知冲突：「半径比规则是几何必要条件，不是充分条件」——rc/ra 在范围内只说明几何上允许这个配位数，但实际结构还受离子极化、共价成分、温度压力等因素影响。AgI 的 rc/ra ≈ 0.51（NaCl型范围），但实际是ZnS型（4配位）——因为Ag-I键有明显共价成分。

易错提醒：半径比规则给出的是最小半径比。若正离子半径比该临界值更小，正、负离子不能接触，结构不稳定。但半径比规则并非绝对——当离子极化显著时（共价成分增多），该规则的适用性下降。

练一练：已知离子半径（单位pm）：K⁺=138, Ca²⁺=100, Na⁺=102, O²⁻=140, Cl⁻=181。判断：(1) KCl 的预期结构类型；(2) CaO 的预期结构类型。 （答案见§二十二参考答案）

相关知识点：[[离子半径]] · [[半径比规则]]

## 十六（增补）、Born-Haber 循环与晶格能

理解要点：晶格能是衡量离子晶体稳定性的核心物理量。Born-Haber 循环利用 Hess 定律将晶格能与可测量的热力学量联系起来，是初赛几乎必考的计算题型。

### 16.1 晶格能的定义

晶格能 U：标准状态下，1 mol 气态阳离子和 1 mol 气态阴离子结合形成 1 mol 离子晶体时所释放的能量。

Na+(g)+Cl−(g)→NaCl(s) ΔH=−U

晶格能越大 → 离子晶体越稳定 → 熔点越高、硬度越大。

### 16.2 Born-Haber 循环——晶格能的实验测定

将离子晶体的生成反应分解为若干可独立测量的热力学步骤，利用 Hess 定律求算晶格能。

以 NaCl 为例：目标反应 Na(s)+12Cl2(g)→NaCl(s)

| 步骤 | 过程 | 能量项 | 数值 (kJ/mol) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | Na(s)→Na(g)​ | 升华焓 ΔHsub | +108 |
| ② | 12Cl2(g)→Cl(g)​ | 12 解离能 D | +121 |
| ③ | Na(g)→Na+(g)+e−​ | 电离能 I1 | +496 |
| ④ | Cl(g)+e−→Cl−(g)​ | 电子亲和能 Eea | −349 |
| ⑤ | Na+(g)+Cl−(g)→NaCl(s)​ | −U（晶格能的相反数） | −U​ |

Hess 定律：ΔfH⊖=ΔH1+ΔH2+ΔH3+ΔH4+ΔH5

![[media/12-2-born-haber-cycle-nacl.jpg|NaCl 的 Born-Haber 循环]] 图 47 NaCl 的 Born-Haber 循环示意

已知 ΔfH⊖(NaCl)=−411 kJ/mol，代入得：

U=−ΔfH⊖+ΔH1+ΔH2+ΔH3+ΔH4=411+108+121+496−349=787 kJ/mol

实用技巧：口诀”升—拆—电—附—组”：升华→解离→电离→电子亲和→组装（晶格能）。注意只有电子亲和能和晶格能是负值（放热），其余均为正值（吸热）。

### 16.3 Born-Landé 方程——晶格能的理论计算

U=138940⋅Z+Z−Ar1−1n

| 符号 | 含义 | NaCl 示例 |
| --- | --- | --- |
| Z+,Z−​ | 阳离子、阴离子电荷数的绝对值 | 1, 1 |
| r​ | 阴、阳离子半径之和 (pm) | 102 + 181 = 283 pm |
| A​ | 马德隆常数（与晶格类型有关） | 1.748（NaCl 型） |
| n​ | Born 指数（与电子构型有关） | (7+9)/2 = 8 |

马德隆常数表（反映离子排列几何）：

| 晶格类型 | CsCl 型 | NaCl 型 | ZnS 型（立方） |
| --- | --- | --- | --- |
| A​ | 1.763 | 1.748 | 1.638 |

Born 指数表（反映电子云斥力，取阴、阳离子的平均值）：

| 电子构型 | He | Ne | Ar, Cu⁺ | Kr, Ag⁺ | Xe, Au⁺ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n​ | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 |

NaCl 理论计算：

U=138940×1×1×1.748283×1−18=751 kJ/mol

与 Born-Haber 实验值 787 kJ/mol 接近（偏差约 5%，源于离子模型的近似性）。

深层理解：Born-Landé 方程基于纯离子模型（点电荷 + 硬球斥力），未考虑共价成分和零点振动能。偏差的大小可以反映化合物的共价性程度——偏差越大，共价成分越多。

## 十七、Pauling 规则与离子极化

关联知识点：[[Pauling规则]] · [[离子极化]] · [[晶格能]]

晶格能（Lattice Energy, U）：在标准状态下，将 1 mol 离子晶体完全分离为气态正离子和气态负离子所需的能量。晶格能越大，离子晶体越稳定，熔点越高，硬度越大。

定量规律：U∝Z+⋅Z−r++r−（Born-Landé方程的简化形式）。其中 Z+、Z− 为正负离子电荷，r++r− 为正负离子间距。 - 电荷效应：MgO（Z+Z−=4）的晶格能远大于 NaCl（Z+Z−=1）→ MgO 熔点 2852°C 远高于 NaCl 的 801°C - 半径效应：LiF（小离子，间距小）的晶格能大于 LiI（大离子，间距大）

### 17.1 Pauling 电价规则——离子晶体结构的”电荷守恒”

问题：在一个离子晶体中，正离子周围的负离子怎么排布才是最稳定的？Pauling 的第一规则（电价规则）给出了漂亮的答案：

Pauling电价规则：在稳定的离子晶体中，每个负离子的电价等于或近似等于从邻近正离子分配给该负离子的静电键强度总和。

Z−=i​Z+,iCNi

其中 Z− 为负离子的电荷，Z+,i 为第 i 个正离子的电荷，CNi 为正离子的配位数。

类比：“Pauling电价规则本质上是一本能量账本——每个正离子把自己’电力’平均分给所有邻居，所有邻居加起来必须刚好还完负离子的’债’。”

应用示例——判断NaCl型结构的合理性：

NaCl型中，Cl⁻ 被 6 个 Na⁺ 包围（八面体配位）： - 每个 Na⁺ 分配给 Cl⁻ 的静电键强度 = 1/6 - 6 个 Na⁺ 总贡献 = 6×1/6=1 = Cl⁻ 的电价 → 结构合理

应用示例——判断CaF₂型结构的合理性：

Ca²⁺ 四面体配位（CN=8），F⁻ 四面体配位（CN=4）： - 每个 Ca²⁺ 分配给 F⁻ 的静电键强度 = 2/8=1/4 - 4 个 Ca²⁺ 对 F⁻ 总贡献 = 4×1/4=1 = F⁻ 的电价 → 结构合理

![[media/图-八面体配位立体图.png|470]] 图 48 八面体配位——6个负离子（灰）在八面体顶点，正离子（黑）在中心，配位数 = 6

练一练：采用 Pauling 电价规则检验 MgO（NaCl 型）的结构合理性。 （答案见§二十二参考答案）

### 17.2 Pauling 其他规则

- 第二规则（共顶点/共棱/共面规则）：配位多面体倾向于共顶点连接，共棱和共面连接会降低稳定性（正离子间距减小，排斥增大）

- 共顶点 → 正离子间距最大，排斥最小

- 共棱 → 中等

- 共面 → 正离子间距最小，排斥最大

定量理解（以八面体为例）：设八面体中心到顶点的距离（M-X 键长）为 d，则两个八面体以不同方式连接时，两个中心正离子（M）之间的距离为：

| 连接方式 | 几何关系 | M-M 距离 | 静电排斥 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共顶点 | 两个八面体仅共享 1 个顶点 | 2 d≈1.41d​ | 最小 | ✅ 最稳定 |
| 共棱 | 两个八面体共享 1 条棱（2 个顶点） | d​ | 中等 | ⚠️ 中等 |
| 共面 | 两个八面体共享 1 个面（3 个顶点） | d/3≈0.58d​ | 最大 | ❌ 最不稳定 |

竞赛应用：Pauling 第二规则解释了为什么 TiO₂（金红石）中 TiO₆ 八面体主要共棱连接（Ti⁴⁺ 高电荷可承受一定排斥），而 SiO₄ 四面体在硅酸盐中几乎只共顶点连接（Si⁴⁺ 半径小、排斥敏感）。高电荷正离子可以在一定程度上”容忍”共棱/共面连接。

- 第三规则（规则性）：配位多面体倾向于尽可能规则

### 17.3 离子极化与 Fajans 规则

#### 为什么有些离子晶体”不像离子晶体”？

离子极化：正离子使负离子电子云变形（极化作用），负离子被极化（变形性）。当极化足够强时，键从离子型向共价型过渡——配位数下降、物性改变。

![[media/puha-13-17a-no-polarization.jpg]] 图 48a 理想离子键（无极化）——电子云球形对称

![[media/puha-13-17b-slight-polarization.jpg]] 图 48b 轻微极化——负离子电子云略变形

![[media/puha-13-17c-strong-polarization.jpg]] 图 48c 较强极化——电子云明显偏向正离子

![[media/puha-13-17d-covalent-bond.jpg]] 图 48d 强烈极化→共价键——电子云严重重叠

| 因素 | 极化作用（正离子） | 变形性（负离子） |
| --- | --- | --- |
| 电荷 | 电荷越高 → 极化越强 | 电荷越高 → 变形性越大 |
| 半径 | 半径越小 → 极化越强 | 半径越大 → 变形性越大 |
| 电子构型 | 18e⁻/18+2e⁻ > 9~17e⁻ > 8e⁻ | 阴离子通常 > 阳离子 |

认知冲突：「为什么AgI的半径比（0.523）落在NaCl型范围，实际却是ZnS型？」——Ag⁺是18电子构型（4d¹⁰），极化作用强；I⁻半径大（220pm），变形性大。Ag⁺的强极化使电子云严重畸变→键的共价性增大→配位数从6降为4。

经典反例：

| 化合物 | 预测结构（半径比规则） | 实际结构 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| AgI | r+/r−=115/220=0.523 → NaCl 型（6配位） | ZnS 型（4配位） | Ag⁺ 为 18e⁻ 构型，极化作用强；I⁻ 半径大 → 共价性增强 → 配位数降低 |
| CuCl | r+/r−>0.414 → NaCl 型 | ZnS 型 | Cu⁺ 为 18e⁻ 构型，极化导致结构转变 |
| Al₂O₃（刚玉） | 预期较高配位 | 实际CN=6（八面体配位） | Al³⁺ 高电荷 + 小半径 → 极化力极强 |

练一练：解释为什么 BeO 采取六方 ZnS 型（4配位）而不是 NaCl 型（6配位）。已知 Be²⁺半径31pm，O²⁻半径140pm。 （答案见§二十二参考答案）

相关 KP：[[Pauling规则]] · [[离子极化]] · [[晶格能]] · [[离子键]]

## 十八、其他晶体类型

关联知识点：[[原子晶体]] · [[分子晶体]] · [[金属晶体]] · [[金属键]]

### 18.1 四大晶体类型对比

![[media/nacl-structure-unit-cell.jpg|离子晶体·NaCl]] ![[media/diamond-structure.jpg|原子晶体·金刚石]] ![[media/13-13-molecular-crystal-polar-nonpolar.jpg|分子晶体]] ![[media/13-10-fcc-unit-cell-copper.jpg|金属晶体·Cu]] 图 49 四大晶体类型典型结构——离子晶体 NaCl（左上）、原子晶体金刚石（右上）、分子晶体（左下）、金属晶体 Cu（右下）

| 晶体类型 | 结构单元 | 结合力 | 特点 | 熔点范围 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子晶体 | 正负离子 | 离子键（静电作用） | 硬而脆、水溶液/熔融导电 | 高（>400°C） | NaCl、MgO、CaF₂ |
| 原子晶体 | 原子 | 共价键 | 最硬、不导电、耐腐蚀 | 极高（>1000°C） | 金刚石、SiC、SiO₂ |
| 分子晶体 | 分子 | 分子间力/氢键 | 软、固态不导电 | 低（<300°C） | 干冰、I₂、冰 |
| 金属晶体 | 原子 | 金属键 | 导电导热、延展性好 | 中~高 | Cu、Fe、Na、Al |

![[media/13-14-co2-molecular-crystal-unit-cell.jpg]] 图 50 干冰（CO₂）分子晶体晶胞

### 18.2 混合型晶体 —— 石墨

石墨为层状结构： - 层内：C 原子 sp² 杂化，形成离域π键（πₙᵐ），键能大 → 高熔点 - 层间：范德华力结合 → 易滑动（润滑性） - 离域π电子可在层内自由移动 → 导电性（各向异性：平行于层面导电性远好于垂直方向）

各向异性的本质原因：层内共价键（强方向性）+ 层间分子间力（弱非方向性）= 性质在不同方向上大不同。

![[media/graphite-structure.jpg]] 图 51 石墨的层状结构

![[media/diamond-structure.jpg|372]]　![[media/graphite-structure.jpg|367]] 图 52 金刚石（左）与石墨（右）的晶体结构对比——金刚石为三维共价网络（sp³），石墨为层状结构（层内sp²共价键+层间范德华力）

相关 KP：[[原子晶体]] · [[分子晶体]] · [[金属晶体]] · [[金属键]] · [[离子键]] · [[石墨结构]] · [[金刚石型结构]] · [[碳的同素异形体]] · [[二氧化硅结构]] · [[原子坐标参数]] · [[分数坐标]]

### 18.3 能带理论——为什么金属导电而其他晶体不导电？

理解要点：能带理论从电子结构角度解释固体的导电性，是金属键理论的现代发展。

#### 核心概念

当 N 个原子组成晶体时，每个原子轨道分裂为 N 个密集的分子轨道 → 能级密集到连成一片 → 形成能带。

![[media/12-25-li2-to-lin-band-formation.jpg|从 Li₂ 分子到 Li(n) 晶体的能带形成]] 图 53 从 Li₂ 分子轨道到 Li(n) 晶体能带的演化——1s 轨道形成满带（全充满），2s 轨道形成导带（半充满，含 n/2 满轨道和 n/2 空轨道），满带与导带之间存在能量禁区

| 概念 | 定义 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 满带（价带） | 被电子完全占满的能带 | 电子无法在其中移动（无空轨道可跃迁） |
| 导带 | 部分填充或完全空的能带 | 电子可在其中自由移动 → 导电 |
| 禁带 | 满带顶与导带底之间的能量间隔 | 电子难以逾越（需要获得足够能量） |

#### 导体/半导体/绝缘体的能带判据

图示理解：下表直接对应三类固体的能带结构差异，可替代图形记忆。

| 材料类型 | 能带特征 | 禁带宽度 | 典型实例 | 导电机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导体 | 导带半满 或 满带与空带重叠 | = 0 | Li, Na, Cu, Be, Mg | 电子在半满导带中自由移动 |
| 半导体 | 满带 + 空带，禁带窄 | < 3 eV | Si (1.12 eV), Ge (0.67 eV) | 热激发使少量电子跃迁到导带 |
| 绝缘体 | 满带 + 空带，禁带宽 | > 5 eV | 金刚石 (5.47 eV), NaCl | 禁带太宽，电子无法跃迁 |

深层理解：导体导电的本质——导带中有空轨道，电子在外电场下可跃迁到相邻空轨道，形成电流。半导体在绝对零度时为绝缘体（满带全满），但室温下热激发可使少量电子跃迁到导带，产生微弱导电性。

Be 的特殊性：Be（1s22s2）按电子排布应为绝缘体（2s 满带），但其 2s 满带与 2p 空带发生能带重叠 → 相当于一个导带 → 实际为导体。Mg、Ca 等碱土金属也有类似重叠。

实用技巧：判断固体导电性的快速方法——看价电子是否在”半满”或”重叠”的能带中。金属的 ns/np 能带总是重叠的（导带），所以金属导电；非金属的价带和导带被禁带隔开，所以不导电。

## 十九、典型例题

### 19.1 金属堆积 + 空间利用率（基础）

题目：金属铜（Cu）采用面心立方堆积，已知 Cu 的原子半径为 128 pm，求晶胞参数 a 和晶体密度（Cu 的原子量 = 63.55 g/mol）。

思路分析： 1. 面心立方中面对角线方向原子接触 → 2a=4r 2. 晶胞含 4 个 Cu 原子 3. 密度 ρ=n×M/(NA×a3)

（答案见§二十二）

### 19.2 半径比规则 + 结构类型判断（进阶）

题目：已知离子半径如下（单位pm）：

| 离子 | K⁺ | Cs⁺ | Ca²⁺ | Na⁺ | Cl⁻ | Br⁻ | I⁻ | O²⁻ | S²⁻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半径 | 138 | 167 | 100 | 102 | 181 | 196 | 220 | 140 | 184 |

判断下列化合物的晶体结构类型：(1) KBr；(2) CaO；(3) CsCl。

思路分析： 1. 计算 r+/r− 2. 对照半径比规则判断配位数和结构类型

（答案见§二十二）

### 19.3 离子极化 + 结构反常（进阶）

题目：已知AgI中离子半径 Ag⁺=115pm, I⁻=220pm，按半径比规则应预测为哪种结构？实际AgI是哪种结构？为什么？

思路分析： 1. 先按半径比规则预测理论结构 2. 再考虑Ag⁺的电子构型和I⁻的变形性 3. 用离子极化理论解释偏差

（答案见§二十二）

### 19.4 晶体类型综合判断（基础）

题目：说明金刚石、NaCl、干冰（CO₂）、铜四种晶体的键型、硬度、熔点差异，并解释原因。

（答案见§二十二）

### 19.5 晶胞参数 + 空隙计算（进阶）

题目：已知金属Al采用面心立方堆积，晶胞参数 a = 405 pm。计算： (1) Al的原子半径 (2) 每个晶胞中的四面体空隙数 (3) 假设把所有的四面体空隙填满H原子（H原子半径为 37 pm），H原子之间是否接触？

（答案见§二十二）

### 19.6 CaF₂结构分析（基础）

题目：CaF₂（萤石）中 Ca²⁺ 半径为 100 pm，F⁻ 半径为 133 pm。 (1) 计算半径比，预测 Ca²⁺ 的配位数。 (2) 实际 CaF₂ 中 Ca²⁺ 的配位数和 F⁻ 的配位数各是多少？ (3) 一个 CaF₂ 晶胞含几个 Ca²⁺？几个 F⁻？

（答案见§二十二）

## 二十、方法总结

### 20.1 晶体结构分析流程图

晶体结构分析五步流程

Step 1：判断晶体类型（离子/原子/分子/金属/混合）——由组成元素和物性推断

Step 2：确定堆积方式（金属/离子晶体） AB 型 → 算半径比 → 对照范围 → 确定结构类型

Step 3：分析配位数和配位多面体 NaCl: 6 配位八面体; CsCl: 8 配位立方体; ZnS: 4 配位四面体

Step 4：晶体密度计算 ρ=n×MNA×a3　关键：n = 晶胞中化学式单位数；a = 晶胞参数

Step 5：稳定性判断（必要时） 半径比规则 → Pauling 电价规则 → 离子极化修正

### 20.2 核心速查表

| 概念 | 关键公式/规律 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 7大晶系 | 轴长+轴角关系 | 六方注意120°；晶系由对称性定，不是边长 |
| ccp空间利用率 | π/32≈74.05%​ | 面对角线方向原子接触 |
| bcc空间利用率 | 3π/8≈68.02%​ | 体对角线方向原子接触 |
| hcp空间利用率 | π/32≈74.05%（与ccp相同） | 理想轴比 c/a = 1.633 |
| 半径比规则 | 0.225→4, 0.414→6, 0.732→8 | 极化显著时规则失效 |
| Pauling电价规则 | Z−=∑Z+/CN​ | 配位数不能加错 |
| 离子极化顺序 | 18e⁻ 构型 > 9~17e⁻ > 8e⁻ | AgI是经典反例 |
| 晶体密度 | ρ=nM/NAa3​ | 晶胞原子数 n 别数错 |

### 20.3 结构类型判断流程图

| 半径比 r+r− | 预测配位数 | 常见结构类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| <0.225​ | ≤3​ | 少见 | 小阳离子难以稳定高配位 |
| 0.225∼0.414​ | 4 | ZnS 型 | 四面体配位 |
| 0.414∼0.732​ | 6 | NaCl 型 | 八面体配位 |
| 0.732∼1.0​ | 8 | CsCl 型 | 立方体配位 |
| >1.0​ | 12 | 金属堆积类 | 纯离子晶体中很少直接用到 |

- 先算离子半径比，再按临界值判断常见配位数与结构类型。

- 若阳离子极化能力很强，实际结构可能偏离半径比规则的简单预测。

## 二十一、练习题

### 21.1 基础巩固（基础）

- 说出立方晶系、四方晶系、六方晶系的轴长/轴角特征。

- 计算面心立方（fcc）一个晶胞中的原子数，已知原子位于顶点和面心。

- 已知 CsCl 型晶体中 Cl⁻ 和 Cs⁺ 的坐标分别是 (0,0,0) 和 (½,½,½)，计算一个晶胞含多少个 CsCl 化学式单位。

- 已知 Na⁺ 半径为 102 pm，Cl⁻ 半径为 181 pm，判断 NaCl 的晶体结构类型和配位数。

- 背诵半径比规则的三档临界值。

### 21.2 提高训练（进阶）

- 已知 Ca²⁺ 半径为 100 pm，F⁻ 半径为 133 pm，判断 CaF₂ 中 Ca²⁺ 的配位数。

- 解释为什么 AgI 采取 ZnS 型（4配位）而非 NaCl 型（6配位）。

- 已知 MgO（NaCl型）和 NaF（NaCl型）具有相同结构，但 MgO 的熔点（2852°C）远高于 NaF（993°C），解释原因。

- 采用 Pauling 电价规则检验 MgO（NaCl 型）的结构合理性。

- 推导 hcp 的理想轴比 c/a。

- fcc 晶胞中有多少个八面体空隙？多少个四面体空隙？验证”每球对应1个八面体空隙+2个四面体空隙”。

- 已知 Be²⁺=31pm, O²⁻=140pm，判断 BeO 的预期结构。如果实际 BeO 为 ZnS 型，为什么？

### 21.3 挑战题（挑战）

- Cu 的晶体结构为面心立方，原子半径为 128 pm，原子量为 63.55，计算 Cu 的理论密度。若实验测得密度为 8.96 g/cm³，计算 Cu 晶体中实际晶胞参数是多少？

- NiAs 型结构（NiAs，红镍矿）是另一种常见 AB 型结构——As 按六方密堆积(hcp)，Ni 填满全部八面体空隙。写出 Ni 的配位数和 As 的配位数，并画出结构示意。

- 某 AB₂ 型离子晶体，A²⁺ 半径 110 pm，B⁻ 半径 200 pm。预测其可能的结构类型，画出晶胞示意并计算每个晶胞中的化学式单位数。

## 二十二、参考答案与提示

### 22.1 下篇例题答案

19.1 a=362 pm，ρ=8.90 g/cm3。

19.2 (1) KBr: 0.704→NaCl型；(2) CaO: 0.714→NaCl型；(3) CsCl: 0.923→CsCl型。

19.3 半径比0.523预测NaCl型，实际ZnS型（Ag⁺极化修正）。

19.4 硬度：金刚石>NaCl>Cu>干冰。原因：共价键>离子键>金属键>分子间力。

19.5 r=143 pm；8个四面体空隙；H半径37pm>临界32.2pm，几何可填入。

19.6 r+/r−=0.752→配位数8；实际Ca²⁺8配位，F⁻4配位；晶胞含4个CaF₂（Ca²⁺4个+F⁻8个）。

### 22.2 练一练答案

1. 结构基元识别

| 物质 | 结构基元 | 判断理由 |
| --- | --- | --- |
| NaCl晶体 | 1个Na⁺ + 1个Cl⁻ | 相邻Na⁺和Cl⁻电荷与环境不同，需同时包含才能通过平移复原整个结构 |
| 干冰 | 1个CO₂分子 | 分子晶体中每个CO₂分子占据一个格点，分子整体为重复单元 |
| 金属Cu | 1个Cu原子 | fcc结构中所有原子环境完全等价 |
| 伸展的聚乙烯链 | 2个CH₂单元 | 相邻CH₂的C-C键方向交替（一个向上一个向下），需2个才能平移复原 |
| CsCl晶体 | 1个Cs⁺ + 1个Cl⁻ | 相邻离子种类不同 |

2. hcp理想c/a推导

密置双层中，上层球落在下层三个球围成的凹陷处→构成正四面体，边长=a（球心距）。 层间距 = 正四面体高 = 63a。 hcp有两层为一个周期：c=2×63a=263a。 ∴ c/a=22/3≈1.633。

3. 离子晶体结构表

| 结构类型 | 配位比 | 正离子空隙类型 | 填隙率 |
| --- | --- | --- | --- |
| NaCl | 6:6 | 正八面体空隙 | 100% |
| CsCl | 8:8 | 立方体空隙 | 100% |
| 立方ZnS | 4:4 | 正四面体空隙 | 50% |
| CaF₂ | 8:4 | 正四面体空隙 | 100% |

4. 半径比规则应用

- KCl：r+/r−=138/181=0.762 → 预测CsCl型（>0.732）。但实际为NaCl型，原因：K⁺和Cl⁻的极化效应使共价成分增加，偏离纯离子模型。(2) CaO：r+/r−=100/140=0.714 → 预测NaCl型（0.414-0.732区间），与实际一致。

5. Pauling电价规则检验

MgO为NaCl型，Mg²⁺占八面体空隙→配位数6。 键强度 s=z+/CN=2/6=1/3。 每个O²⁻接收6个Mg²⁺的键：6×1/3=2=|z−| ✓ 电价规则满足→结构合理。

6. BeO结构解释

r+/r−=31/140=0.221<0.225（四配位临界值）→几何上应取四配位（ZnS型）。 此外Be²⁺电荷高(+2)、半径极小(31pm)→极化力极强（z*/r2极大）→共价性显著→进一步锁定四配位。 两重因素叠加→BeO采取六方ZnS型（4配位）而非NaCl型（6配位）。

### 22.3 基础巩固

- 立方: a=b=c,α=β=γ=90°；四方: a=b≠c,α=β=γ=90°；六方: a=b≠c,α=β=90°,γ=120°。

- 顶点8×1/8+面心6×1/2=4个。

- 顶点8个Cl⁻×1/8 + 体心1个Cs⁺ = 1个CsCl。

- r+/r−=0.564 → NaCl型，配位数6。

- 0.225（四面体）、0.414（八面体）、0.732（立方体）。

### 22.4 提高训练

- r+/r−=0.752>0.732 → Ca²⁺配位数8（CaF₂型，配位比8:4）。

- Ag⁺为18e⁻构型，极化作用强；I⁻半径大、变形性大 → 键共价性增大 → 配位数6→4（ZnS型）。

- 晶格能U∝Z+Z−/r，MgO电荷±2远大于NaF的±1 → MgO晶格能远大 → 熔点更高。

- MgO: 6×(2/6)=2=O²⁻电价 → 结构合理 。

- c/a=22/3≈1.633。正四面体高h=6/3×a，hcp含2层 → c=4h。

- fcc: 4个八面体空隙 + 8个四面体空隙。验证：6×4/6=4；8×4/4=8。

- Be²⁺电荷高、半径极小 → 极化力极强 → 共价性显著 → 4配位被锁定（ZnS型）。

### 22.5 挑战题

- ρth=4×63.55/(NA×a3)，a=4r/2=362 pm → ρth≈8.90 g/cm³。由ρexp=8.96反推aexp。

- NiAs型: As按hcp堆积，Ni填全部八面体空隙。Ni配位数=6（八面体），As配位数=6（三棱柱）。晶胞含1个NiAs。

- r+/r−=0.55，0.414~0.732 → 配位数6。AB₂型 → 金红石型（TiO₂，配位比6:3）。CaF₂型要求r+/r−>0.732，不满足。

### 22.6 例题答案

- a=4r/2=362 pm，ρ=8.90 g/cm³。

- KBr: 0.704→NaCl型；CaO: 0.714→NaCl型；CsCl: 0.923→CsCl型。

- 半径比0.523预测NaCl型，实际ZnS型（Ag⁺极化修正）。

- 硬度：金刚石>NaCl>Cu>干冰。原因：共价键>离子键>金属键>分子间力。

- r=143 pm；8个四面体空隙；H半径37pm>临界32.2pm，几何可填入。

- r+/r−=0.752→配位数8；实际Ca²⁺8配位，F⁻4配位；晶胞含4个CaF₂（Ca²⁺4个+F⁻8个）。

## 二十三、延伸阅读

- 《普通化学原理（第4版）》第13章：晶体结构与固体化学基础

- 宋天佑《无机化学》§10-11 章

- Weller 等《无机化学》相关晶体结构章节

- 《化学竞赛初赛讲义》第 7 讲：晶体结构

本讲义依据 [[模板-学生讲义-自学完整版]] v2.1 生成，采用四步教学循环（直观描述→精确定义→机制解释→图形/示例）组织核心概念。超级充实升级版在原版基础上新增深层理解callout、嵌入式例题、空白互动表与全推导数学形式化。