# MOF-5 高孔隙率与骨架稳定性——共价配键框架对堆积理论的偏离

## 题目

MOF-5 具有可以容纳直径为 1510 pm 的球状分子的孔洞，孔洞的体积约占晶体总体积的 55%；通过加热等手段完全除去溶剂分子后，MOF-5 骨架仍能稳定存在。按照堆积理论，这样的结构很不稳定，但实验发现如此高孔隙率的 MOF-5 却能稳定存在。说明原因。

## 参考答案

答案：

MOF-5 的骨架稳定，是因为维系骨架的不是堆积效率，而是强方向性的化学键：

- Zn–O 键是共价配键，不是离子键：节点 Zn 与羧基 O、簇中心 O 之间以配位共价键结合，键能高、方向性强，骨架不会被一般有机溶剂破坏；

- 构造单元刚性：Zn4O 无机节点（连同 6 个羧基桥连环境）与对苯二甲酸根的苯环都是刚性单元，键角与连接方向固定，拼成的三维网络能自支撑；

- 不是离子化合物、不靠静电堆积：离子晶体靠正负离子静电作用，需密堆积才能能量最低，遇溶剂还会溶剂化；MOF-5 是单一的三维共价连接整体，孔洞是骨架拓扑的固有组成部分，而不是”没有填满的空间”——脱除孔道内的客体溶剂后，骨架没有塌陷的推动力。

详细推导：

第一步：弄清”堆积理论”的适用前提。 堆积理论（密堆积原理）讨论的对象是仅靠无方向的范德华力或静电作用维系的结构单元：分子晶体、离子晶体为了使作用能达到最低，必须尽量密堆积——最密堆积的空隙率也只有约 26%。若一种”靠弱作用维系”的结构留出 55% 的空隙，其配位数远低于密堆积，作用力利用严重不充分，按此判据确实”不稳定”。

第二步：指出 MOF-5 对该前提的偏离。 MOF-5 骨架中，节点与配体之间的连接是 Zn–O 共价配键（Zn4O 簇经羧基桥连扩展成网），键有强方向性、高键能，结构稳定性由化学键能而非堆积效率决定。密堆积判据的前提不成立，“55% 空隙 → 不稳定”的推论自然失效。

第三步：解释脱溶剂后不塌陷。 骨架是自支撑的共价网络：只要 Zn4O 簇与 BDC 配体的连接键不断，即使孔洞完全空置，框架仍处于其能量极小位形上；溶剂分子只是填充在拓扑孔内，并非支撑骨架的必要成分。（与之对照：靠氢键或范德华力组装的多孔分子晶体，脱除客体后常因堆积效率低而重排或塌陷。）

易错点：

- 把稳定性归因于氢键或范德华力——MOF 骨架的稳定来源是共价配键

- 把 MOF-5 当作离子化合物讨论——离子键无方向性、依赖静电密堆积，与 MOF 骨架行为相反

- 混淆”堆积空隙”与”骨架内孔”：前者是密堆积没填满的剩余空间，后者是骨架拓扑自身围出的孔，二者成因不同

评注：源卷答案给出三要点（Zn–O 共价配键、Zn4O 构造单元刚性、非离子化合物），均已保留；本稿补充了”堆积理论适用前提”的论证链，使简答逻辑完整。

## 知识点链接

- 晶体结构: 堆积理论的适用边界——密堆积判据只对弱作用维系的结构单元成立

- 配位化学: 金属簇节点（SBU）与刚性配体构筑的配位键骨架的自支撑性

- 多孔材料: 高孔隙率与骨架稳定性的并存条件（与上两问的化学式、晶胞计算衔接）