# Si–O 键长之谜与分子筛 Brønsted 酸位——d-p π 键与 Al 取代

## 题目

硅酸盐的结构和性质研究是无机化学的重要方向。

- 硅酸盐基本结构单元 [SiO4]4− 中 Si–O 平均键长为 162 pm，而 Si、O 原子的共价单键半径之和为 117 + 73 = 190 pm。从 Si、O 原子间成键特征的角度，解释为何实测平均键长显著小于共价单键半径之和。

- 硅酸盐骨架中的 Si(IV) 被 Al(III) 部分同构取代后会产生 Brønsted（布朗斯特）酸位，这是分子筛催化酸性的来源。曾提出两类模型解释该酸性的产生：

- 模型 A：骨架缺陷位上形成孤立的 Si–OH 羟基（羟基氧不与 Al 直接相连）；

- 模型 B：Al 取代后为平衡骨架负电荷引入质子，形成 Si–O(H)–Al 桥连羟基（羟基氧同时与 Si 和 Al 相连）。

哪种模型结构中的羟基更易脱去质子？说明原因。

## 参考答案

答案：

- Si 的空 3d 轨道与 O 的 2p 孤对电子之间形成 d-p π 键，Si–O 键获得部分双键特征、键级大于 1，故键长比纯 σ 单键（半径加和 190 pm）短。

- 模型 B（桥连羟基 Si–O(H)–Al）更易脱质子。

详细推导：

(1) Si–O 键的缩短。 若 Si–O 为纯 σ 单键，键长应约为半径加和 190 pm。实测 162 pm，缩短约 15%。Si 有能量合适的空 3d 轨道，O 的 2p 孤对电子可与之对称性匹配地重叠，形成 d-p π 配键；键级增大 → 电子云在两核间密度增大 → 键长缩短。多个 Si–O 键的 π 成分分摊，故实测为”平均键长”介于单键与双键之间。

(2) 两模型的酸性比较。 Brønsted 酸性强度取决于 O–H 键上质子的解离倾向，即羟基氧上的电子密度与共轭碱的稳定性：

- 模型 B 中，桥连氧同时受到两侧缺电子中心的极化：Si(IV) 电负性大、极化能力强，Al(III) 取代 Si(IV) 后骨架带负电、Al–O 键离子性更强——桥氧的电子密度被两侧拉低，O–H 键极性显著增强，质子易以 H+ 形式离去；离去后的共轭碱（骨架负电荷定域于 AlO4 位）因电荷分散而较稳定

- 模型 A 中，孤立 Si–OH 的氧只受一个 Si 极化，且硅醇羟基酸性弱（类似硅酸，pKa1 ≈ 10），质子解离倾向小

故桥连 B 酸位（模型 B）是分子筛 Brønsted 酸性的真正来源——这与实验上”酸性随 Al/Si 比变化、酸强度对骨架拓扑敏感”的规律一致。

易错点：

- 只答”Al 取代产生负电荷”不给机理链——须落到「电荷平衡引入 H+ → 桥连羟基 → 氧上电子密度降低 → O–H 极化增强」

- 模型判断写反：孤立硅醇羟基（A）酸性弱，桥连羟基（B）才是强酸位

- 把 Si–O 缩短归因于”O 半径小”或”离子键”——题面已给半径加和 190 pm 作为对照，须从键级/π 成分解释

- 忽略”平均键长”的统计含义：四个 Si–O 键分摊 π 键级

## 知识点链接

- 共价键: d-p π 配键的形成条件（受体的空 d 轨道＋给体的 p 孤对）与对键长键级的影响

- 硅: [SiO4]4- 四面体与硅酸盐骨架化学

- 酸性: Brønsted 酸位强度与羟基氧电子密度、共轭碱稳定性的关系

- 分子筛: 沸石类骨架 Al 取代 → 酸催化的结构化学基础