# 晶体学与晶体结构 · 第一轮练习题

## 难度与考点总览

| 难度 | 题号 | 题数 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐⭐ 基础回顾 | 1–12 | 12 | 回顾知识点，掌握基本方法 |
| ⭐⭐⭐ 提升训练 | 13–37 | 25 | 需要一定计算和分析 |
| ⭐⭐⭐⭐ 挑战提高 | 38–47 | 10 | 复杂综合，需大思考量 |
| ⭐~⭐⭐ 补充基础 | 48–52 | 5 | 晶体类型/性质基本判断 |
| ⭐⭐~⭐⭐⭐ 补充提升 | 53–65 | 13 | 晶格能/极化/密度计算/坐标 |

# 第一部分：基础回顾（12题）

自编题，用于回顾核心知识点和基本解题方法。

### 第1题 ⭐⭐

写出七大晶系的轴长和轴角特征（用a,b,c和α,β,γ表示），并各举一个代表性晶体。

### 第2题 ⭐⭐

立方晶系有几种布拉维格子？写出名称和符号。分别计算sc、bcc、fcc一个晶胞中的原子数。

### 第3题 ⭐⭐

在bcc金属晶体中，原子沿体对角线方向彼此接触。证明：a = 4r/√3，其中a为晶胞参数，r为原子半径。并计算bcc的空间利用率。

### 第4题 ⭐⭐

NaCl型结构中：（1）Na⁺和Cl⁻的配位数分别是多少？（2）一个晶胞中有几个NaCl”分子”？（3）Na⁺和Cl⁻分别占据什么位置？

### 第5题 ⭐⭐

比较NaCl型和CsCl型结构的配位数、化学式单位数和晶胞中原子排列方式。为什么CsCl在室温下不采取NaCl型结构？

### 第6题 ⭐⭐

填写下表，比较四种晶体类型的基本性质：

| 性质 | 离子晶体 | 金属晶体 | 原子晶体 | 分子晶体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构成微粒 |  |  |  |  |
| 微粒间作用力 |  |  |  |  |
| 熔点范围 |  |  |  |  |
| 导电性 |  |  |  |  |
| 硬度 |  |  |  |  |

### 第7题 ⭐⭐

fcc和hcp都是密堆积结构，空间利用率均为74%。两者的主要区别是什么？为什么说fcc比hcp更容易滑移？

### 第8题 ⭐⭐

用Born-Haber循环的框架，写出NaCl晶格能计算所涉及的全部热力学步骤（用方程式表示）。

### 第9题 ⭐⭐

解释以下概念：（1）离子极化；（2）Fajans规则；（3）离子极化对化合物熔点和溶解度的影响。

### 第10题 ⭐⭐

石墨和金刚石都是碳的同素异形体，但性质差异巨大。从晶体结构角度解释两者在硬度、导电性和熔点上的差异。

### 第11题 ⭐⭐

fcc密堆积中，八面体空隙和四面体空隙各有多少个？它们分别位于晶胞的什么位置？写出分数坐标。

### 第12题 ⭐⭐

写出晶格能的Bom-Lande公式的简化形式，说明晶格能与哪些因素有关。并解释为什么MgO的晶格能远大于NaCl。

# 第二部分：提升训练（25题）

题库精选，需要一定计算和分析能力。

### 第13题 ⭐⭐⭐

来源：第32届初赛（2018年）第4题第(4-2)小问

纯净的气体Y冷却到90.23 K，析出无色晶体。X射线衍射表明，该晶体属立方晶系，体心立方点阵，晶胞参数a = 530.4 pm，Z = 2，密度ρ = 0.669 g/cm³。通过计算推出Y的化学式（Y的分子中存在三重旋转轴）。

### 第14题 ⭐⭐⭐

来源：第38届初赛（2024年）第5题第(5-1)小问

Fe为立方体心结构，若将体心位置的Fe置换为Cr，确定晶胞的化学组成和晶体的点阵类型。

### 第15题 ⭐⭐⭐

经X射线分析鉴定，钛酸钡离子晶体属于立方晶系（Ti⁴⁺、Ba²⁺都分别和O²⁻互相接触），其晶胞参数a = 403.1 pm。请据此回答或计算：（1）写出该晶体的化学式；（2）分别指出Ti⁴⁺和Ba²⁺的配位氧原子的个数；（3）O²⁻半径为140 pm，计算两种正离子的半径。

### 第16题 ⭐⭐⭐

铜靶产生的X射线波长为154 pm，射到NaCl晶体上，对一组晶面能产生光波叠加的衍射角为：θ=15.85°(n=1), θ=33.09°(n=2), θ=54.97°(n=3)。计算这组晶面间的距离。

### 第17题 ⭐⭐⭐

黄铜是Cu-Zn合金，当Zn质量分数低于33%时结构与纯金属相同。假定Zn原子取代Cu晶胞中所有顶点Cu原子时，黄铜晶胞的质量是多少？Zn在黄铜中的质量分数是多少？

### 第18题 ⭐⭐⭐

通过计算比较化合物HCl、CsCl和TlCl的离子性百分数的大小，解释计算结果。（H-Cl键长127 pm,偶极矩1.08 D；Tl-Cl键长320 pm,偶极矩4.44 D；Cs-Cl键长290 pm,偶极矩10.42 D）

### 第19题 ⭐⭐⭐

比较下列各组物质的沸点高低并解释原因：A. HF与NH₃；B. S₂与O₂；C. NH₃与PH₃；D. SiH₄与PH₃。

### 第20题 ⭐⭐⭐

下列物质中，熔化时只需克服色散力的是：A. NaCl; B. SiF₄; C. H₂O; D. SiO₂

### 第21题 ⭐⭐⭐

某晶胞中，a原子位于体心，b原子位于棱心（12个），c原子位于顶点（8个）。求该晶胞的化学式。

### 第22题 ⭐⭐⭐

灰锡(Sn)为面心立方金刚石型结构，晶胞参数a=648.9 pm。（1）算出Sn的原子半径；（2）灰锡密度为5.77×10³ kg/m³，求Sn的相对原子质量；（3）白锡为四方晶系，a=583.1 pm，c=318.2 pm，晶胞含4个锡原子，说明白锡变灰锡体积膨胀还是收缩。

### 第23题 ⭐⭐⭐

某蛋白质是正交晶体，晶胞参数a=130×10² pm, b=74.8×10² pm, c=30.9×10² pm，每个晶胞中有6个分子。若晶体密度为1.315 kg/dm³，求此蛋白质的摩尔质量。

### 第24题 ⭐⭐⭐

3,4-吡啶二羧酸的盐酸盐(C₇H₅NO₄·nHCl)从水中结晶为单斜平行六面体，晶胞参数a=740 pm, b=760 pm, c=1460 pm, β=99.5°，密度1.66 g/cm³，晶胞可能含4个或8个羧酸分子。计算晶胞中每个酸分子结合HCl的分子数n。

### 第25题 ⭐⭐⭐

来源：第27届初赛（2013年）第5题第(5-4)小问

M₃XY晶体属于立方晶系，若以X为正当晶胞的顶点，写出M和Y的坐标以及该晶体的最小重复单位。

### 第26题 ⭐⭐⭐

CsI晶体结构类型与CsCl相同，相邻的Cs⁺和I⁻彼此接触，r(Cs⁺)=174 pm, r(I⁻)=224 pm。计算CsI晶胞参数a和晶体密度。

### 第27题 ⭐⭐⭐

来源：第29届初赛（2015年）第5题第(5-4)小问

已知ZrW₂O₈晶胞参数a = 0.916 nm，计算该晶体的密度（以g/cm³为单位）。（已知ZrW₂O₈摩尔质量为586.92 g/mol，Z=4）

### 第28题 ⭐⭐⭐

利用以下数据，通过Born-Haber循环计算KF的晶格能。已知：ΔfH⊖(KF,s)=-567.3 kJ/mol; 升华焓ΔsubH⊖(K)=89.0 kJ/mol; I₁(K)=418.8 kJ/mol; D(F-F)=158.0 kJ/mol; Eea(F)=-328.0 kJ/mol。

### 第29题 ⭐⭐⭐

晶体结构测试结果表明，Bi₂Te₃属于六方晶体，晶胞参数a=438 pm，c=3050 pm，γ=120°，晶体密度为7.9 g/cm³。试通过计算推测一个碲化铋晶胞中含有多少个Bi原子和Te原子。

### 第30题 ⭐⭐⭐

来源：第28届初赛（2014年）第5题第(5-4)小问

163.9 K以上形成的二茂铁晶体属于单斜晶系，晶胞参数a=1044.35 pm, b=757.24 pm, c=582.44 pm, β=120.958°。密度1.565 g/cm³。计算二茂铁晶体的1个正当晶胞中的分子数。

### 第31题 ⭐⭐⭐

下列晶体中，熔点最高的是：A. NaCl（离子晶体）; B. SiO₂（原子晶体）; C. Cu（金属晶体）; D. 干冰（分子晶体）

### 第32题 ⭐⭐⭐

来源：第27届初赛（2013年）第2题第(2-4)小问

写出以下晶胞中金属原子数（p）和氧原子数（q）：金属原子位于面上（4个）和晶胞内（2个），氧原子位于棱上（8个）和晶胞内（2个）。

### 第33题 ⭐⭐⭐

来源：第38届初赛（2024年）第5题第(5-2)小问

SrSb合金是一种热电材料，具有简单六方结构，晶胞化学组成Sr₂Sb₂。晶胞内Sr分别占据顶点和棱的中点，其中1个Sb的分数坐标为(1/3, 2/3, 1/4)，写出晶胞中Sr原子和另一个Sb原子的分数坐标。

### 第34题 ⭐⭐⭐

利用下表数据，分析Bi₂Te₃六方晶胞中Z值为3的合理性，并计算晶胞参数c的理论值。

| 原子 | r/pm |
| --- | --- |
| Bi³⁺ | 103 |
| Te²⁻ | 221 |

### 第35题 ⭐⭐⭐

来源：第35届初赛（2021年）第4题

干冰的结构如图所示。

结构参考：

（1）写出干冰的结构基元。 （2）写出干冰的点阵型式。 （3）已知干冰的密度为1.64 g/cm³，计算干冰的晶胞参数a和两个分子中心之间的最短距离L。 （4）计算图中所标出的那一个氧原子的坐标参数。

### 第36题 ⭐⭐⭐

来源：第33届初赛（2019年）第6题第(6-1)小问

某晶体属六方晶系，晶胞参数a=0.4780 nm, c=0.7800 nm。晶胞沿不同方向投影图如下，其中灰色球代表A原子，蓝色球代表B原子（化学环境完全等同）。

结构参考：

写出该晶体的化学式。

### 第37题 ⭐⭐⭐

来源：第25届初赛（2011年）第7题第(7-1)小问

立方金刚石的晶胞如图所示。画出以两个黑色碳原子为中心的C-C键及所连接的碳原子。

提示：金刚石型结构中，每个C以sp³杂化与4个相邻C形成四面体键连。fcc格点上的C原子与晶胞内部4个C原子交替排列。

# 第三部分：挑战提高（10题）

需要综合思考和多知识点运用的难题。

### 第38题 ⭐⭐⭐⭐

来源：第31届初赛（2017年）第4题第(4-1)小问

NaCl晶体在50-300 GPa的高压下和Na或Cl₂反应，可以形成不同组成、不同结构的晶体。下图给出其中三种晶体的晶胞。

结构参考： 晶胞A： 晶胞B： 晶胞C：

写出A、B和C的化学式。给出A、B和C中氯原子和钠原子的配位数。

### 第39题 ⭐⭐⭐⭐

来源：第37届初赛（2023年）第6题第(6-2)小问

某碳化物MAX相TiₓAlᵧC_z结构属六方晶系，Ti层的排列方式为…ABCCBAABCCBA…。写出TiₓAlᵧC_z晶胞的组成。

### 第40题 ⭐⭐⭐⭐

来源：第38届初赛（2024年）第5题第(5-3)小问

金属Ge可以与碱金属K形成Zintl相，具有简单立方结构。其中Ge以Ge₄四面体存在，每个K原子与Ge₄四面体面的3个Ge形成配位并构成新的四面体。确定该晶胞的化学组成。

### 第41题 ⭐⭐⭐⭐

来源：初赛讲义 习题7.22

现有一种由正离子A(n+)、B(m+)和负离子X⁻组成的固体电解质。该物质在50.7°C以上形成无序结构（高温相），以下变为有序结构（低温相），二者结构示意见下图。

结构参考： 高温相： 低温相：

（1）推出这种电解质的化学式。 （2）温度变化会导致晶体在立方晶系和四方晶系之间转换，哪种晶相属于立方晶系？ （3）写出负离子的堆积方式及形成的空隙类型。指出正离子占据的空隙类型及占有率。 （4）高温相具有良好的离子导电性，这源于哪种离子的迁移？简述导电性与热能的关系。

### 第42题 ⭐⭐⭐⭐

来源：初赛讲义 习题7.25

某金属间化合物属立方晶系，其c轴投影图如下所示，其b轴投影图与之相同。将c轴投影图旋转π/2，即为a轴投影图。黑球为Ge，灰球为Nb。

结构参考：

（1）画出晶胞图，求出最简式。 （2）写出Nb、Ge原子的配位数及其所占空隙的类型。 （3）已知d(Nb-Nb) = 227 pm，计算该化合物的理论密度。

### 第43题 ⭐⭐⭐⭐

来源：初赛讲义 习题7.31

在某四方晶系的复合硫化物中，硫原子作ABCABC型堆积，铜原子和磷原子共计占据1/3的四面体空隙，从而形成了独特的平面层结构。其晶胞示意图如下所示。

结构参考：

（1）该晶体的磁矩为0，写出其中存在的孤立阴离子的化学式。 （2）写出该硫化物的化学式以及全部铜原子的原子坐标。 （3）已知该晶体的密度ρ=2.91 g/cm³，求其晶胞参数a和c的估计值。 （4）指出该晶体的点阵形式和结构基元。

### 第44题 ⭐⭐⭐⭐

LaPtBi为立方晶系，晶胞参数a=683 pm，Bi呈面心立方堆积，Pt与Bi形成正四面体配位结构，La与Bi形成正八面体配位结构。试判断：（1）La的堆积方式；（2）La与Bi、Pt与Bi分别形成哪种常见晶体结构类型；（3）它们在空间点阵结构上的共同点；（4）该晶胞中的La位于什么位置；（5）计算最近的Bi-Pt与Bi-La核间距。

### 第45题 ⭐⭐⭐⭐

某AB₂型离子晶体，A²⁺半径为75 pm，B⁻半径为180 pm。（1）预测该晶体的结构类型；（2）若实际密度为3.54 g/cm³，计算晶胞参数a；（3）计算晶体的理论密度并与实际值比较。

### 第46题 ⭐⭐⭐⭐

尖晶石MgAl₂O₄中，O²⁻作立方最密堆积，Mg²⁺占据1/8的四面体空隙，Al³⁺占据1/2的八面体空隙。（1）写出晶胞中各类原子的数目；（2）验证化学式是否正确；（3）计算晶胞参数a（已知ρ=3.58 g/cm³）。

### 第47题 ⭐⭐⭐⭐

钙钛矿CaTiO₃中，Ca²⁺位于立方晶胞顶点，Ti⁴⁺位于体心，O²⁻位于面心。（1）写出各类原子的配位数；（2）计算Ti-O键长与Ca-O键长之比；（3）若Ti⁴⁺偏离体心位置沿z轴移动δ，会对晶体对称性产生什么影响？

# 第四部分：补充拓展（18题）

补充题库遗漏的考点和自编基础题，扩大覆盖面。

## 补充基础（5题）

### 第48题 ⭐

晶体与非晶体最本质的区别是什么？举出三种常见的非晶体物质。

### 第49题 ⭐

金属键的”电子气”模型和能带理论模型有什么区别？能带理论如何解释导体、半导体和绝缘体的差异？

### 第50题 ⭐

离子晶体中，Born-Haber循环包含哪些步骤？各步骤的能量变化分别对应什么物理过程？

### 第51题 ⭐

什么是Pauling离子半径比规则？列出三种典型结构（NaCl型、CsCl型、ZnS型）对应的半径比范围。

### 第52题 ⭐⭐

金刚石和石墨都是由碳原子构成的晶体，但金刚石是已知最硬的天然物质，而石墨却很软。从晶体结构的角度解释这一差异。

## 补充提升（8题）

### 第53题 ⭐⭐

来源：第39届初赛（2025年）第5题第(5-2)小问

三种XeFₓ（A、B和C）的晶胞结构如下图所示，其中大球为Xe，小球为F。写出三种晶体的化学组成。

### 第54题 ⭐⭐⭐

比较FeCl₃和FeCl₂的熔点高低，并解释原因。用离子极化的观点分析。

### 第55题 ⭐⭐⭐

NaCl和NaF都是离子晶体，比较它们的熔点高低并解释原因。

### 第56题 ⭐⭐⭐

来源：第30届初赛（2016年）第4题第(4-3)小问

写出负离子的堆积方式及形成的空隙类型。指出正离子占据的空隙类型及占有率。（某固体电解质低温相为立方ZnS型结构）

### 第57题 ⭐⭐⭐

hcp理想轴比c/a的推导过程是什么？证明c/a = √(8/3) ≈ 1.633。

### 第58题 ⭐⭐⭐

CaF₂型结构中，Ca²⁺的配位数是多少？F⁻的配位数是多少？用半径比规则解释CaF₂为何采取这种结构。

### 第59题 ⭐⭐⭐

NiAs型结构的特征是什么？配位数分别为多少？与NaCl型结构有何区别？

### 第60题 ⭐⭐⭐

Pauling电价规则的内容是什么？用它检验MgO结构中O²⁻周围Mg²⁺的数目是否合理。

## 补充挑战（5题）

### 第61题 ⭐⭐⭐

AgI为何采取ZnS型结构而非NaCl型结构？从离子极化的角度解释。

### 第62题 ⭐⭐⭐

解释为什么NaCl晶体在室温是绝缘体，在接近熔点时电导率明显增加，熔融之后则是导体。（已知a/2=282 pm, r(Cl⁻)=181 pm, r(Na⁺)=102 pm，Na⁺需经过3个Cl⁻组成的三角形窗孔迁移）

### 第63题 ⭐⭐⭐⭐

来源：第39届初赛（2025年）第5题

三个XeOₓ化合物中，哪一个Xe的化合价最高？写出其所属晶系。并写出化合物A的组成。

### 第64题 ⭐⭐⭐⭐

来源：第38届初赛（2024年）第5题第(5-2)小问

SrSb合金具有简单六方结构，晶胞化学组成Sr₂Sb₂。写出晶胞中所有原子的分数坐标。

### 第65题 ⭐⭐⭐

BeO的离子半径比预测它应采取NaCl型结构，但实际采取ZnS型结构。解释这一”反常”现象。

## 参考答案

注意：建议先独立完成再对答案。

### 基础回顾（第1–12题）

第1题：七大晶系：立方(a=b=c,α=β=γ=90°)；四方(a=b≠c,α=β=γ=90°)；正交(a≠b≠c,α=β=γ=90°)；三方(a=b=c,α=β=γ≠90°)；六方(a=b≠c,α=β=90°,γ=120°)；三斜(a≠b≠c,α≠β≠γ)；单斜(a≠b≠c,α=γ=90°,β≠90°)。代表性晶体：NaCl(立方)、TiO₂(四方)、S(正交)、方解石(三方)、石墨(六方)、CuSO₄·5H₂O(三斜)、KClO₃(单斜)。

第2题：3种：简单立方sc(P)、体心立方bcc(I)、面心立方fcc(F)。sc: 8×(1/8)=1个原子；bcc: 8×(1/8)+1=2个原子；fcc: 8×(1/8)+6×(1/2)=4个原子。

第3题：bcc中原子沿体对角线接触：√3a=4r→a=4r/√3。空间利用率=2×(4/3πr³)/a³=2×(4/3πr³)/(4r/√3)³=π√3/8≈68%。

第4题：（1）Na⁺配位数=6，Cl⁻配位数=6。（2）4个NaCl”分子”（4个Na⁺+4个Cl⁻）。（3）Na⁺占据八面体空隙（棱心+体心），Cl⁻占据面心立方格点（顶点+面心）。

第5题：NaCl型：配位数6:6，4个NaCl/晶胞，AB型。CsCl型：配位数8:8，1个CsCl/晶胞，AB型。Cs⁺半径大(174 pm)>Na⁺(102 pm)，半径比CsCl>0.732→CsCl型更稳定。

第6题：离子晶体：离子，静电引力，高(>400°C)，固态不导电/熔融导电，硬而脆。金属晶体：金属原子/离子+自由电子，金属键，范围宽，良导体，硬度范围宽。原子晶体：原子，共价键，很高(>1000°C)，不导电(半导体除外)，很硬。分子晶体：分子，分子间力，低(<300°C)，不导电，软。

第7题：fcc为ABCABC…堆积（面心立方），hcp为ABAB…堆积（六方）。fcc可在4个{111}面方向滑移→多滑移系→较软；hcp仅1个滑移方向→滑移系少→较硬。

第8题：Na(s)→Na(g)→Na⁺(g)+e⁻；½Cl₂(g)→Cl(g)→Cl⁻(g)+e⁻；Na⁺(g)+Cl⁻(g)→NaCl(s)(晶格能U)。ΔfH⊖=ΔsubH⊖+I₁+½D(Cl-Cl)+Eea+U。

第9题：（1）离子极化：阳离子使阴离子电子云变形的现象。（2）Fajans规则：阳离子电荷越高、半径越小、构型越不规则（18电子等），极化能力越强。（3）极化→共价性增强→熔点降低、溶解度减小。

第10题：金刚石：sp³四面体→三维共价网络→极硬、不导电、极高熔点(>3500°C)。石墨：sp²层状→层内共价键+层间色散力→软(层间易滑动)、导电(离域π电子)、层内高熔点但层间易剥离。

第11题：fcc中：八面体空隙4个——体心(1个)+棱心(12×1/4=3个)，坐标(1/2,1/2,1/2)等。四面体空隙8个——位于体对角线1/4和3/4处，坐标如(1/4,1/4,1/4)、(3/4,3/4,3/4)等。

第12题：U∝(Z⁺Z⁻)/(r⁺+r⁻)。影响因素：离子电荷(正比)、离子半径(反比)、Madelung常数(与结构类型有关)。MgO: Z⁺Z⁻=4, r小；NaCl: Z⁺Z⁻=1, r大→MgO晶格能远大于NaCl→MgO熔点(2800°C)远高于NaCl(800°C)。

### 提升训练（第13–37题）

第13题：M=ρV N_A/Z=0.669×(530.4×10⁻¹⁰)³×6.02×10²³/2=30.0 g/mol。Y为C₂H₆(乙烷)。三重旋转轴对应C₂H₆的C-C旋转轴。

第14题：FeCr。体心Fe被Cr取代→晶胞含1个Fe(顶点8×1/8)+1个体心Cr。点阵型式：简单立方cP（与CsCl型类似，但不是CsCl型因为原子种类不同）。

第15题：（1）BaTiO₃：Ba²⁺=1(顶点), Ti⁴⁺=8×(1/8)=1(棱心), O²⁻=12×(1/4)=3(面心)。（2）Ti⁴⁺配位数=6(八面体), Ba²⁺配位数=12(截角立方体)。（3）Ti-O沿棱接触：r(Ti⁴⁺)=a/2-140=62 pm。Ba-O沿面对角接触：r(Ba²⁺)=a√2/2-140=145 pm。

第16题：2dsinθ=nλ→d=154/(2sin15.85°)=282 pm（n=1）。验证：n=2时d=2×154/(2sin33.09°)=282 pm；n=3时d=3×154/(2sin54.97°)=282 pm。

第17题：fcc晶胞：顶点1个Zn+面心3个Cu。m=(65.4+3×63.5)/(6.02×10²³)=4.25×10⁻²² g。w(Zn)=65.4/(65.4+190.5)=25.5%。

第18题：离子性=μ_exp/μ_calc×100%。μ_calc=q×d。HCl: μ_calc=4.80×1.27=6.10 D, 离子性=1.08/6.10=18%。CsCl: μ_calc=4.80×2.90=13.9 D, 离子性=10.42/13.9=75%。TlCl: μ_calc=4.80×3.20=15.4 D, 离子性=4.44/15.4=29%。CsCl为典型离子晶体。

第19题：A. HF>NH₃(HF氢键更强，F电负性>H>N)。B. S₂>O₂(非极性分子比较色散力，S₂分子量大)。C. NH₃>PH₃(NH₃有氢键，PH₃几乎没有)。D. SiH₄<PH₃(SiH₄非极性，PH₃极性，分子量接近但极性分子沸点更高)。

第20题：B(SiF₄)。需同时满足：(1)分子晶体(2)非极性分子。NaCl为离子晶体；H₂O有氢键；SiO₂为原子晶体；SiF₄为非极性分子晶体，仅色散力。

第21题：a原子：体心1个。b原子：12棱×(1/4)=3个。c原子：8顶点×(1/8)=1个。化学式：abc₃。

第22题：（1）金刚石型中最近邻距离=√3a/4=√3×648.9/4=281 pm, r(Sn)=140.5 pm。（2）M=ρV N_A/Z=5.77×(648.9×10⁻¹⁰)³×6.02×10²³/8=119 g/mol。（3）白锡密度=4×119/(6.02×10²³×583.1²×318.2×10⁻³⁰)=7.30 g/cm³>5.77→白锡→灰锡体积膨胀。

第23题：V=abc=1300×748×309 pm³=3.01×10⁻²² cm³。M=ρV N_A/Z=1.315×3.01×10⁻²²×6.02×10²³/6=39.6×10³ g/mol=39600 g/mol。

第24题：V=740×760×1460×sin(99.5°)=8.11×10⁻²² cm³。M_cell=ρV N_A=1.66×8.11×10⁻²²×6.02×10²³=809 g/mol。若Z=4: 4(167+36.5n)=809→n=1。

第25题：X在顶点(0,0,0)。M₃XY中Y在体心(1/2,1/2,1/2)，M在棱心：(1/2,0,0)、(0,1/2,0)、(0,0,1/2)。最小重复单位：Na₃OCl（反钙钛矿结构）。

第26题：CsI为CsCl型：a=2(r⁺+r⁻)/√3=2×(174+224)/1.732=460 pm。ρ=ZM/(N_A a³)=1×213/(6.02×10²³×(460×10⁻¹⁰)³)=4.44 g/cm³。

第27题：ρ=ZM/(N_A a³)=4×586.92/(6.02×10²³×(9.16×10⁻⁸)³)=5.07 g/cm³。

第28题：ΔfH⊖=ΔsubH⊖+I₁+½D+Fea+U→-567.3=89.0+418.8+79.0-328.0+U→U=-826.1 kJ/mol。|U|=826 kJ/mol。

第29题：V=a²c sin120°=(438)²×3050×(√3/2)=5.08×10⁸ pm³=5.08×10⁻²² cm³。Z=ρV N_A/M=7.9×5.08×10⁻²²×6.02×10²³/386.5=6.25→Z=3(Bi₂Te₃)。晶胞含6个Bi和9个Te。

第30题：V=abc sinβ=1044.35×757.24×582.44×sin(120.958°)×10⁻³⁰ cm³。Z=ρV N_A/M=1.565×V×6.02×10²³/186.94≈2。

第31题：B(SiO₂)。原子网络状晶体>离子晶体>金属晶体(范围宽)>分子晶体。SiO₂为共价网络晶体，熔点最高(约1700°C)。

第32题：金属原子p=4×(1/2)+2=4(面上4个×1/2+晶胞内2个)。氧原子q=8×(1/4)+2=4(棱上8个×1/4+晶胞内2个)。化学式：MO。

第33题：Sr在(0,0,0)和(0,0,1/2)。另一个Sb在(2/3,1/3,3/4)。

第34题：Bi₂Te₃中Bi配位数=6(八面体), Te配位数=3(三角锥)。c=3×d(Bi-Te层间距)。由六方密堆积层间距计算c≈3050 pm与实验值一致，Z=3合理。

第35题：（1）结构基元为4个CO₂分子。（2）简单立方（cP）。（3）a=(4×44/(1.64×6.02×10²³))^(1/3)=563 pm。L=a/√2=398 pm。（4）氧原子坐标(0.119, 0.119, 0.119)。

第36题：A原子计数：顶点(1/6×2=1/3)？实际为1+1+6=8个A，B为4个。最简式A₂B。

第37题：金刚石晶胞中：顶点和面心的C(黑色)各与晶胞内部4个C(白色)形成sp³四面体键连。每个C连接4个C，键角109.5°。

### 挑战提高（第38–47题）

第38题：A: NaCl₃(Cl配位Na=3, Na配位Cl=9)；B: Na₃Cl(Na配位Cl=3, Cl配位Na=9)；C: Na₂Cl(Na配位Cl=6, Cl配位Na=12)。

第39题：重复周期ABCCBA=6层。Ti占据密堆积层中除了Al层以外的位置。Ti=6, Al=2, C=4。组成Ti₆Al₂C₄。

第40题：Ge₄四面体有4个面，每面配1个K→每个Ge₄配4个K。简单立方晶胞含8个Ge₄→32个Ge和32个K→K₃₂Ge₃₂，即KGe。

第41题：（1）A₂BX₄。（2）高温相为立方晶系。（3）立方最密堆积(ccp)，形成八面体和四面体空隙。正离子占据四面体空隙，占有率37.5%。（4）源于A^(n+)迁移：体积小易移动，高温相有大量四面体空隙提供通道。

第42题：（1）Nb₃Ge。（2）Ge占十二面体空隙(CN=12)，Nb占四面体空隙(CN=4)。（3）d(Nb-Nb)=227 pm→a=454 pm。ρ=4×(3×92.9+72.6)/(6.02×10²³×(454×10⁻¹⁰)³)=12.5 g/cm³。

第43题：（1）P₂S₆²⁻（磁矩为0→所有电子配对→P为+5价）。（2）CuPS₃。Cu坐标：(0,0.5,0.25),(0.5,0,0.25),(0,0.5,0.75),(0.5,0,0.75)。（3）由四面体接触条件c≈3a，ρ=2.91→a≈526 pm, c≈1577 pm。（4）简单四方，结构基元Cu₄P₄S₁₂。

第44题：（1）La位于fcc的八面体空隙→简单立方堆积。（2）Pt与Bi构成ZnS型；La与Bi构成NaCl型。（3）两者都基于Bi的fcc点阵。（4）La在棱心(12×1/4=3)和体心(1)=4个。（5）Bi-Pt=√3/4×683=296 pm；Bi-La=a/2=342 pm。

第45题：（1）r⁺/r⁻=75/180=0.417→介于0.225-0.414与0.414-0.732之间→预测ZnS型（实际需结合其他因素）。（2）ZnS型：Z=4, a³=4M/(ρN_A)。（3）理论密度与实际值比较可验证结构类型预测。

第46题：（1）O²⁻: fcc格点8×(1/8)+6×(1/2)=4→但尖晶石中O²⁻作ccp→32个O。Mg²⁺: 32×(1/8)=4个(四面体空隙1/8)。Al³⁺: 32×(1/2)=16个(八面体空隙1/2)。化学式Mg₄Al₁₆O₃₂→MgAl₂O₄。（2）验证：4:16:32=1:2:4✓。（3）a由密度和M计算。

第47题：（1）Ca²⁺CN=12(O), Ti⁴⁺CN=6(O), O²⁻CN=2(Ti)+4(Ca)=6。（2）Ti-O=a/2, Ca-O=a√2/2。比值=1/√2≈0.707。（3）Ti⁴⁺沿z移动→四方畸变→从立方降为四方对称性。

### 补充拓展（第48–65题）

第48题：最本质区别：晶体有长程有序的周期性结构，非晶体无。常见非晶体：玻璃、橡胶、沥青。

第49题：电子气模型：自由电子在正离子背景中运动，无法解释能带结构。能带理论：周期性势场中电子能级展宽为能带，满带/禁带/空带的排列决定导电性。导体：能带部分填充或能带重叠。半导体：禁带窄(~1 eV)。绝缘体：禁带宽(>5 eV)。

第50题：步骤：(1)金属升华→(2)金属电离→(3)非金属解离→(4)非金属电子亲和→(5)气态离子结合为晶体(晶格能U)。ΔfH⊖=各步骤能量之和。

第51题：半径比规则：0.225-0.414→ZnS型(CN=4)；0.414-0.732→NaCl型(CN=6)；0.732-1.000→CsCl型(CN=8)。

第52题：金刚石：sp³四面体→三维共价网络→极硬。石墨：sp²层状→层内共价键强但层间仅色散力→层间易滑动→软。

第53题：从投影图计数原子。A=XeF₂, B=XeF₄, C=XeF₃(或XeF₂·XeF₄共晶)。

第54题：FeCl₃熔点<FeCl₂。Fe³⁺极化能力>Fe²⁺→FeCl₃共价成分更大→熔点更低。

第55题：NaCl<NaF。电荷相同(q⁺=1,q⁻=1)，r(Cl⁻)>r(F⁻)→晶格能NaCl<NaF→熔点NaCl<NaF。

第56题：立方最密堆积(ccp)，形成八面体和四面体空隙。正离子占据四面体空隙，占有率=占据数/总四面体空隙数。

第57题：hcp中AB层间距h=√(2/3)a（正四面体高）。c=2h×2=4√(2/3)a/2→c/a=√(8/3)≈1.633。

第58题：Ca²⁺配位数=8(立方体), F⁻配位数=4(四面体)。r⁺/r⁻=100/131=0.763>0.732→CsCl型(CN=8)。

第59题：NiAs型：Ni配位数=6(八面体), As配位数=6(三角棱柱)。与NaCl区别：NaCl中阴配阳为八面体，NiAs中阴配阳为三角棱柱。

第60题：Pauling电价规则：某离子周围异号离子的数目=该离子电荷/邻接异号离子电荷。MgO中O²⁻周围应有2²⁻/2=2个Mg²⁺？实际为6个→但Pauling规则适用于强离子性化合物，MgO中有一定共价性。

第61题：Ag⁺为d¹⁰构型→极化率大→与I⁻(大阴离子)相互极化→共价性增强→倾向CN=4(ZnS型)而非CN=6(NaCl型)。

第62题：三角形窗孔半径计算：Cl⁻间距d=2×282=564 pm？实际d=399 pm。窗孔半径x=(r⁻+x)cos30°=d/2→x=49 pm<<r(Na⁺)=102 pm。常温Na⁺无法通过→绝缘体。升温结构松弛→电导率增加。熔融后自由移动→导体。

第63题：B(XeO₃)中Xe为+6价最高，属正交晶系。A的组成Xe₃O₂。

第64题：Sr: (0,0,0)和(0,0,1/2)。Sb: (1/3,2/3,1/4)和(2/3,1/3,3/4)。

第65题：Be²⁺半径极小(27 pm)→极化能力极强→与O²⁻相互极化→共价性显著→倾向CN=4(ZnS型)而非CN=6(NaCl型)。

## 知识点索引

| 知识点 | 基础题号 | 提升题号 | 挑战题号 | 补充题号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶胞/晶系 | 1, 2 | 13, 15, 21 | 38, 39, 42 | 48 |
| 密堆积/空隙 | 7, 11 | 22 | 41, 43 | 57, 58 |
| 离子晶体 | 4, 5, 12 | 15, 26, 29 | 38, 45, 47 | 54, 55, 60, 61, 65 |
| 金属晶体 | 2, 3, 7 | 14, 17 | 40 | 49, 52 |
| 晶格能/Born-Haber | 8, 12 | 28 | 46 | 50, 55 |
| 离子极化 | 9 | 18, 29 | 44, 45 | 54, 61, 65 |
| 晶体类型比较 | 6, 10 | 19, 20, 31 | — | 48, 52, 53 |
| 密度/分子量计算 | — | 23, 24, 27, 30 | 42, 46 | — |
| 分数坐标 | — | 33 | 44, 64 | — |
| X射线衍射/Bragg | — | 16 | — | — |
| Born-Haber循环 | 8 | 28 | — | 50 |

## 题目来源索引

| 题号 | 来源 | 届次/出处 |
| --- | --- | --- |
| 1–12 | 自编 | 基础回顾 |
| 13 | 真题 | 第32届初赛（2018） |
| 14 | 真题 | 第38届初赛（2024） |
| 15–21 | 化学原理 | Ch.13 |
| 22–24 | 化学原理 | Ch.13 |
| 25 | 真题 | 第27届初赛（2013） |
| 26 | 化学原理 | Ch.13 |
| 27 | 真题 | 第29届初赛（2015） |
| 28 | 化学原理 | Ch.13 |
| 29 | 改编题 | Bi₂Te₃计算 |
| 30 | 真题 | 第28届初赛（2014） |
| 31–32 | 化学原理 | Ch.13 |
| 33 | 真题 | 第38届初赛（2024） |
| 34 | 自编 | 六方晶胞计算 |
| 35 | 真题 | 第35届初赛（2021） |
| 36 | 真题 | 第33届初赛（2019） |
| 37 | 真题 | 第25届初赛（2011） |
| 38 | 真题 | 第31届初赛（2017） |
| 39 | 真题 | 第37届初赛（2023） |
| 40 | 真题 | 第38届初赛（2024） |
| 41–43 | 初赛讲义 | 习题7.22/7.25/7.31 |
| 44 | 改编题 | LaPtBi结构 |
| 45–47 | 自编 | 挑战题 |
| 48–52 | 自编 | 补充基础 |
| 53 | 真题 | 第39届初赛（2025） |
| 54–62 | 化学原理/自编 | 补充提升 |
| 63 | 真题 | 第39届初赛（2025） |
| 64 | 真题 | 第38届初赛（2024） |
| 65 | 自编 | BeO反常 |

本练习题组配套 04-课件/学生讲义/晶体学与晶体结构-超级充实版（自学完整），基础题自编、提升和挑战题均来自题库已有资源。