# 第六讲：晶体学基础

## 学习目标

- ✅ 能说出晶体的四个基本性质（自范性、各向异性、对称性、均一性）

- ✅ 能理解点阵与结构基元的关系（晶体结构 = 点阵 + 结构基元），能辨认简单晶体的结构基元

- ✅ 能根据轴长和轴角特征判断七大晶系

- ✅ 能识别14种布拉维格子（按晶系+带心方式）的基本特征

- ✅ 能计算晶胞中的原子数（顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1）

- ✅ 能区分素晶胞与复晶胞（P、I、F、C），并能用平移操作检验晶胞类型

- ✅ 能用分数坐标描述晶胞中原子的位置

- ✅ 能识别分子/晶体中的基本对称元素（旋转轴 Cn、镜面 σ、对称中心 i）

## 一、晶体与晶体的基本性质

### 1.1 晶体的定义

晶体是原子、离子或分子按照一定的周期性在空间排列，形成具有一定规则几何外形的固体。与非晶态物质（玻璃、树脂）相比，晶体具有长程有序的微观结构。

### 1.2 晶体的四个基本性质

| 性质 | 定义 | 实例说明 |
| --- | --- | --- |
| 自范性 | 在适宜条件下，晶体能自发地呈现封闭的、规则的凸多面体外形 | 氯化钠晶体呈立方体，石英晶体呈六方柱 |
| 各向异性 | 沿晶体的不同方向，物理性质（折射率、热导率、解理性等）不同 | 云母沿层状方向易剥离，垂直方向难；石墨沿层方向导电，垂直方向不导电 |
| 对称性 | 晶体的理想外形和内部结构具有对称性 | 立方晶体绕 C4 轴旋转 90∘ 后与自身重合 |
| 均一性 | 同一晶体的各个部分宏观性质相同 | 晶体内任意取两点，化学组成和物理性质一致 |

注意：均一性并不与各向异性矛盾——均一性指同一方向上的性质各处相同，各向异性指不同方向上的性质可能不同。

### 1.3 晶体与非晶体的对比

| 特征 | 晶体 | 非晶体（玻璃态） |
| --- | --- | --- |
| 微观结构 | 长程有序（周期性排列） | 短程有序、长程无序 |
| 宏观外形 | 规则几何多面体 | 无规则外形 |
| 熔点 | 固定（有明确的熔点） | 不固定（软化温度范围） |
| 各向异性 | 显著 | 各向同性 |
| X射线衍射 | 有尖锐衍射峰 | 无尖锐衍射峰（弥散散射） |

图 石英晶体的不同外形与晶面——虽然外形各异，但对应晶面间的夹角始终相等（晶面夹角守恒定律），这是晶体自范性的宏观体现（普化原理第4版 图13.1）

## 二、点阵理论

### 2.1 结构基元与点阵

晶体内部的质点在三维空间作周期性的有规则排列。为研究这种周期性，将晶体抽象为 点阵（lattice）。

结构基元：晶体中周期性变化的具体内容。各个结构基元必须满足四个条件：化学组成相同、空间结构相同、排列取向相同、周围环境相同。

示例：在伸展的聚乙烯链 −CH2−CH2− 中，两个相邻的 −CH2− 虽组成和结构相同，但取向不同、周围环境不同，因此一个结构基元应为 −CH2−CH2−，而非单个 −CH2−。

确定了结构基元后，用一个抽象的几何点（点阵点）代表每个结构基元。从晶体中无数结构单元中抽象出的几何点集合构成 点阵（lattice）。

核心关系：

晶体结构=点阵+结构基元

点阵的基本特征：点阵是按周期性规律在空间排布的一组无限多个点。按连接其中任意两点的向量进行平移时，能使点阵复原。点阵中每个点具有相同的周围环境。

图 从晶体结构抽象为点阵的过程——将每个结构基元用一个几何点（点阵点）表示，无数点阵点按周期性排列即构成空间点阵，连接点阵点即得空间格子（晶格）（普化原理第4版 图13.2c）

### 2.2 平面点阵与正当单位

平面点阵可划分为无数并置的平行四边形（平面格子）。划分规则：

| 格子类型 | 每个平行四边形平均含点阵点数 |
| --- | --- |
| 素格子 | 1 个 |
| 复格子 | >1 个 |

正当平面单位的选取标准（按优先级）： 1. 与平面点阵对称性一致的平行四边形 2. 对称性尽可能高（直角尽可能多） 3. 包含点阵点数目尽可能少（面积尽可能小）

按此标准，平面格子共有 四种形状、五种型式：正方形、六方、矩形、带心矩形、平行四边形。其中仅带心矩形为复格子，其余均为素格子。

### 2.3 空间点阵与14种布拉维格子

空间点阵可划分为无数并置的平行六面体（空间格子）。平行六面体单位中：

| 点阵点位置 | 对每个单位的平均贡献 |
| --- | --- |
| 顶角 | 1/8 |
| 棱上 | 1/4 |
| 面上 | 1/2 |
| 内部 | 1 |

正当空间单位的选取标准： 1. 符合相应空间点阵的对称性 2. 棱与棱之间的直角数目尽量多 3. 体积尽量小

法国晶体学家布拉维（Bravais）证明：晶体的点阵共有 7 种形状、14 种型式，即 14 种布拉维格子。

| 晶系 | 简单（P） | 体心（I） | 面心（F） | 底心（C） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三斜 | ✅ | — | — | — |
| 单斜 | ✅ | — | — | ✅ |
| 正交 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 四方 | ✅ | ✅ | — | — |
| 六方 | ✅ | — | — | — |
| 菱方（三方） | ✅ | — | — | — |
| 立方 | ✅ | ✅ | ✅ | — |

记忆要点：并非每个晶系都有全部四种带心方式。例如立方晶系只有 P、I、F 三种（无底心）；四方晶系只有 P、I 两种（无底心和面心——因为四方面心可由更小的四方体心代替，四方底心可由更小的简单四方代替）。

图 14 种布拉维格子中四种常见类型（从左至右：简单立方 P、体心立方 I、面心立方 F、简单六方）— 立方晶系中 P、I、F 三种型式均存在，六方晶系仅简单型式（普化原理第4版 图13.3）

## 三、七大晶系

### 3.1 晶胞参数

晶胞的大小和形状由 晶胞参数 决定：三个棱长 a、b、c，以及棱间的夹角 α（b 与 c 夹角）、β（a 与 c 夹角）、γ（a 与 b 夹角）。

### 3.2 七大晶系的晶胞参数特征

| 晶系 | 轴长关系 | 轴角关系 | 独立参数数 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立方 | a=b=c | α=β=γ=90∘ | 1 | NaCl, CsCl, Cu, 金刚石 |
| 四方 | a=b≠c | α=β=γ=90∘ | 2 | TiO₂（金红石）, CaC₂ |
| 六方 | a=b≠c | α=β=90∘, γ=120∘ | 2 | Mg, Zn, 石墨 |
| 菱方（三方） | a=b=c | α=β=γ<120∘, ≠90∘ | 2 | CaCO₃（方解石） |
| 正交 | a≠b≠c | α=β=γ=90∘ | 3 | 斜方硫 |
| 单斜 | a≠b≠c | α=γ=90∘, β≠90∘ | 4 | 石膏 |
| 三斜 | a≠b≠c | α≠β≠γ | 6 | 蓝晶石 |

晶胞体积的通式：

V=abc1−cos2α−cos2β−cos2γ+2cosαcosβcosγ

对于立方晶系：V=a3；对于正交晶系：V=abc。

### 3.3 晶系的对称性判定

在竞赛中，判断晶系优先依据 对称性 而非仅看轴长关系。最高对称轴的类型决定了晶系归属：

| 最高对称轴 | 晶系 |
| --- | --- |
| 四个 C3 轴 | 立方 |
| 一个 C4 或 4 轴 | 四方 |
| 一个 C6 或 6 轴 | 六方 |
| 一个 C3 或 3 轴 | 三方（菱方） |
| 三个互相垂直的 C2 轴或镜面 | 正交 |
| 一个 C2 轴或镜面 | 单斜 |
| 无（只有 C1 或 i） | 三斜 |

## 四、晶胞

### 4.1 晶胞的基本特征

晶胞（unit cell） 是晶体结构中的基本重复单位。整个晶体按晶胞在三维空间周期性地重复排列，即无数晶胞 无隙并置 堆砌而成。

注意：晶胞必须是平行六面体。从晶体中取六方棱柱作为晶胞是错误的——六方晶系的正当晶胞仍为平行六面体（a=b≠c, γ=120∘）。

### 4.2 素晶胞与复晶胞

| 类型 | 符号 | 特征 | 每个晶胞含点阵点数 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 素晶胞 | P | 晶体结构中最小的基本单元 | 1 | 简单立方（Po） |
| 体心晶胞 | I | 可作体心平移 (1/2,1/2,1/2) | 2 | 金属钾（bcc） |
| 面心晶胞 | F | 可作面心平移 (1/2,1/2,0) 等 | 4 | 金属铜（fcc） |
| 底心晶胞 | C | 可作底心平移 (1/2,1/2,0) | 2 | 碘晶体（B底心） |

图 三种基本晶胞类型对比（从左至右：简单立方堆积及其晶胞、体心立方晶胞、面心立方晶胞）— 简单立方 Po 型（配位数 6，空间利用率 52 %），体心立方 bcc（配位数 8，68 %），面心立方 fcc（配位数 12，74 %）（普化原理第4版 图13.7、图13.10）

体心平移检验：将原晶胞框架的顶角平移到体心位置，若得到的新晶胞与原晶胞无差别，则为体心晶胞。

例如氯化铯（CsCl）虽然看起来有体心原子，但 Cs⁺ 与 Cl⁻ 环境不同，不能作体心平移 → 不是 体心晶胞，而是简单立方晶胞。

### 4.3 晶胞中原子的分数坐标

晶胞中原子的位置用 分数坐标（fractional coordinates） 表示：(x,y,z)，表示向量 xa+yb+zc。

常见位置的分数坐标：

| 位置 | 坐标 |
| --- | --- |
| 顶角 | (0,0,0) |
| 体心 | (1/2,1/2,1/2) |
| a 棱心 | (1/2,0,0) |
| b 棱心 | (0,1/2,0) |
| c 棱心 | (0,0,1/2) |
| ab 面心 | (1/2,1/2,0) |
| ac 面心 | (1/2,0,1/2) |
| bc 面心 | (0,1/2,1/2) |

注意：分数坐标的取值区间为 0≤x,y,z<1。由晶胞的平移性可知，坐标 (1,0,0) 等价于 (0,0,0)。

### 4.4 晶胞中的原子计数

| 原子位置 | 对晶胞的贡献 | 计数示例 |
| --- | --- | --- |
| 顶角 | 1/8 | 立方晶胞：8×1/8=1 |
| 棱心 | 1/4 | 立方晶胞：12×1/4=3 |
| 面心 | 1/2 | 立方晶胞：6×1/2=3 |
| 体内 | 1 | — |

示例——金刚石晶胞：包含 8 个碳原子（顶角 8×1/8 + 面心 6×1/2 + 体内 4 个），坐标分别为： - (0,0,0), (1/2,1/2,0), (1/2,0,1/2), (0,1/2,1/2) - (3/4,1/4,1/4), (1/4,3/4,1/4), (1/4,1/4,3/4), (3/4,3/4,3/4)

图 金刚石的晶体结构和面心立方晶胞（左：金刚石中 C 原子以 sp³ 杂化形成的三维网状结构；右：从金刚石结构中取出的面心立方晶胞，含 8 个碳原子，其中 4 个在顶点/面心、4 个在体内四面体空隙）（普化原理第4版 图13.15）

## 五、等同点系

### 5.1 定义

晶体结构中，若一组点从其中各个点出发，沿同一指定方向观察到的物质环境和几何环境都相同，则这些点属于同一个 等同点系（equivalent point system）。

### 5.2 拆分规则

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| ① | 先把不同的原子相互拆开（不同元素肯定不属于同一等同点系） |
| ② | 相同的原子若周围环境不同，需拆分为多个等同点系 |
| ③ | 拆分到各等同点系上原子的排列方式已相同时停止 |

### 5.3 应用示例

CsCl 晶体：拆分为 2 个等同点系——Cl⁻ 按简单立方排列，Cs⁺ 按简单立方排列。每个等同点系上离子的排列方式即为点阵——简单立方点阵。从两个等同点系各取 1 个离子（1 个 Cl⁻ + 1 个 Cs⁺）= 结构基元。

金刚石晶体：有两类环境不同的碳原子——晶胞顶点/面心处的 CⅠ 和体内四面体空隙中的 CⅡ。拆分为 2 个等同点系，各自按面心立方排列。点阵为 面心立方点阵。结构基元 = 1 个 CⅠ + 1 个 CⅡ = 2 个碳原子。

图 三种典型的 AB 型离子晶体结构（从左至右：NaCl 型、CsCl 型、立方 ZnS 型）— NaCl 中 Cl⁻ 面心立方密堆积，Na⁺ 填全部八面体空隙；CsCl 中 Cl⁻ 简单立方堆积，Cs⁺ 填立方体空隙；ZnS 中 S²⁻ 面心立方密堆积，Zn²⁺ 填半数四面体空隙（普化原理第4版 图13.11）

### 5.4 等同点系与点阵的区别

易错点：不能认为点阵是从等同点系抽象出来的。任何晶体都只能抽象出 唯一确定 的点阵，但可能有多个等同点系。一个点阵点代表的结构基元必须从每个等同点系上各取 1 个原子集合而成。

## 六、对称元素基础

本节的对称元素概念与本讲义配套的 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质#五、对称性基础 中分子对称性的内容互补——分子对称性属于点对称性（点操作），晶体对称性还涉及平移对称性。

### 6.1 晶体中的对称元素

| 对称元素 | 符号 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋转轴 | Cn | 绕轴旋转 360∘/n 复原 | n=1,2,3,4,6（晶体中无 C5 及 n>6 的旋转轴） |
| 镜面 | σ | 通过镜面反映 | 镜面将晶体分为互为镜像的两部分 |
| 对称中心 | i | 通过中心反演 | 将 (x,y,z) 变换为 (−x,−y,−z) |
| 映轴 | Sn | 旋转 360∘/n 后对垂直面反映 | S4 在晶体中出现（如 CH₄ 的正四面体对称性） |
| 反轴 | n | 旋转 360∘/n 后反演 | 1=i，2=σ（镜面） |

### 6.2 晶体的对称性限制

晶体中旋转轴的轴次只能为 n=1,2,3,4,6，不可能出现 C5 及 n>6 的旋转轴。这源于平移对称性的约束——称为 晶体对称性限制定律。

### 6.3 晶系与对称性的对应

晶体的七个晶系由其最高对称轴唯一确定（见 §3.3 的表）。竞赛中常见的对应关系：

| 对称性特征 | 晶系 | 典型实例 |
| --- | --- | --- |
| 有 4 个 C3 轴 | 立方 | 金刚石、NaCl、Cu |
| 有 1 个 C4 轴 | 四方 | TiO₂（金红石）、SnO₂ |
| 有 1 个 C6 轴 | 六方 | 石墨、Zn（hcp） |
| 有 1 个 C3 轴 | 三方 | CaCO₃（方解石） |

深化：晶体的完整对称性分类（32 种点群、230 种空间群）属于第二轮/第三轮结构化学深化内容，本讲义不展开。

## 七、规律与方法

### 7.1 晶体学分析的三步流程

宏观晶体外形 → 对称性判断 → 晶系归属
    ↓
抽象点阵 → 点阵型式（P/I/F/C）→ 布拉维格子
    ↓
确定晶胞 → 原子坐标 → 原子计数 → 结构基元

### 7.2 常见误区

误区 1：“晶胞就是最小的结构单元”——晶胞是点阵的基本重复单位，但不一定是最小的（素晶胞才是最小的）。复晶胞（I、F、C）是素晶胞的多倍体。

误区 2：“CsCl 是体心立方”——CsCl 看似体心立方，但 Cs⁺ 与 Cl⁻ 环境不同，不能作体心平移，应归为简单立方点阵。

误区 3：“有 C5 轴的分子不能有晶体”——分子可以具有 C5 轴（如二茂铁），但晶体中不允许出现 C5 轴。具有 C5 轴的分子在结晶时，其分子对称性与晶体的平移对称性不兼容。

误区 4：“所有晶系都有 14 种布拉维格子”——14 种是所有晶系的格子总和。每个晶系只有特定几种带心方式（如立方只有 P/I/F，四方只有 P/I）。

## 八、典型例题

### 例 1 [晶系判断] ⭐⭐

题目：某晶体的晶胞参数为 a=0.520 nm, b=0.520 nm, c=0.856 nm, α=β=γ=90∘。判断该晶体属于什么晶系，有多少个独立晶胞参数。

完整解答： - a=b≠c，α=β=γ=90∘ → 四方晶系 - 独立参数：a（或 b）和 c → 2 个

### 例 2 [晶胞原子计数] ⭐⭐

题目：金属钠的晶体结构为体心立方（bcc），每个晶胞含多少个钠原子？写出体心立方晶胞中所有原子的分数坐标。

完整解答： - bcc 晶胞：顶角 8×1/8=1，体心 1×1=1 → 共 2 个 原子 - 分数坐标：(0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2)

### 例 3 [点阵型式判断] ⭐⭐⭐

题目：CaC₂ 晶体如下图所示（略），其中 C—C 键长为 0.120 nm，C₂²⁻ 离子呈哑铃型且键轴平行于 c 轴排列。问 CaC₂ 的正当晶胞是否仍为面心立方？属于什么点阵型式？

思路分析： 1. CaC₂ 初看类似 NaCl 型结构，Na⁺ 替换为 Ca²⁺，Cl⁻ 替换为 C₂²⁻ 2. 但 C₂²⁻ 为哑铃型，其键轴平行于 c 轴 → 破坏了立方对称性 3. 需要从对称性角度判断晶系归属和点阵型式

完整解答： - C₂²⁻ 键轴平行于 c 轴，使 c 轴膨胀，a≠c；对称性从立方降低为四方 - 立方晶系的四个 C3 轴被破坏，但 c 轴上的 C4 轴保留 → 四方晶系 - 面心四方可由更小的体心四方代替 → 正当晶胞为 体心四方（I） - 所以 CaC₂ 的正当晶胞 不是 面心立方，而是体心四方

答案：不是面心立方；四方体心（I）点阵。

### 例 4 [等同点系] ⭐⭐⭐

题目：试分析 Cu₂O（赤铜矿）的晶胞是否为体心立方？已知 Cu₂O 晶胞中 O 原子坐标为 (0,0,0) 和 (1/2,1/2,1/2)；Cu 原子坐标为 (3/4,1/4,1/4)、(1/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,3/4)。

完整解答： - 进行体心平移：将各原子坐标 +(1/2,1/2,1/2) - O 原子新坐标：(1/2,1/2,1/2) 和 (0,0,0)——与原 O 原子坐标相同 - Cu 原子新坐标：(1/4,3/4,3/4)、(3/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,1/4)——与原 Cu 原子坐标不同 - 体心平移后 Cu 原子位置发生了变化 → 不具备体心平移特征 - 结论：Cu₂O 的该晶胞 不是 体心立方晶胞

启示：判断是否为体心晶胞，不能仅看”体心是否有原子”，核心检验标准是 体心平移后晶体结构是否不变。

### 例 5 [对称性判断结构的应用] ⭐⭐⭐

题目：某晶体的粉末衍射数据显示其属于立方晶系，晶胞参数 a=543 pm。已知该晶体中原子排列的对称性显示其具有面心平移特征（F），判读其每个晶胞含 4 个原子。若该晶体的密度为 2.33 g⋅cm−3，求其摩尔质量，并推断可能的物质。

完整解答： - 面心立方晶胞含 8×1/8+6×1/2=4 个原子，与题述吻合 - 密度公式：ρ=nMNAa3 - M=ρNAa3n=2.33×6.022×1023×(5.43×10−8)34 - M≈28.1 g⋅mol−1 → 硅（Si）

## 九、拓展与联系

### 9.1 与竞赛真题的对接

| 考点 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 晶系判断 | 每年 1 题 | 根据晶胞参数或对称性判断晶系 |
| 晶胞原子计数 | 每年 1-2 题 | 顶角 1/8、面心 1/2、体内 1 |
| 分数坐标 | 隔年 1 题 | 常与密度计算、化学式推断结合 |
| 点阵型式判断 | 隔年 1 题 | 需要通过等同点系或平移检验判断 |
| 对称元素与晶系 | 隔年 1 题 | 由对称元素反推晶系归属 |

### 9.2 跨专题联系

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质#五、对称性基础 → 分子对称性基础是晶体对称性的前置

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体 → 金属密堆积（ccp/hcp/bcc）是晶胞概念的应用

- 晶体结构 → 晶体学 KP 详解

- 晶胞 → 晶胞参数与分数坐标

### 9.3 深化方向（后续轮次）

- X 射线衍射与 Bragg 方程——第二轮晶体结构专题，需要波动光学基础

- 空间群完整分类（230 种）与点群（32 种）——第三轮结构化学

- 群论在晶体对称性分析中的应用——决赛/结构化学深化

- 复杂结构（钙钛矿/尖晶石/反尖晶石）——第二轮无机结构深化

## 十、本节总结 · 速查

| 核心概念 | 关键规律 | 常见陷阱 |
| --- | --- | --- |
| 晶体定义 | 长程有序 + 周期性排列 | 非晶体也有短程有序但长程无序 |
| 晶体性质 | 自范性、各向异性、对称性、均一性 | 各向异性 ≠ 不均一 |
| 点阵 | 晶体结构 = 点阵 + 结构基元 | 等同点系 ≠ 点阵（晶体只有一个点阵） |
| 14 种布拉维格子 | 7 种晶系 × 带心方式（P/I/F/C） | 并非每种晶系都有全部 4 种 |
| 晶胞计数 | 顶角 1/8、棱心 1/4、面心 1/2、体内 1 | CsCl 不是体心（体心平移条件不满足） |
| 七大晶系 | 由最高对称轴决定 | 仅凭轴长轴角判断有时不可靠 |
| 对称元素 | Cn、σ、i、Sn、n | 晶体中无 C5（对称性限制定律） |
| 素/复晶胞 | P = 1 个点阵点，I = 2，F = 4，C = 2 | 分数坐标 (1,0,0) 等价于 (0,0,0) |

## 十一、练习题

### 11.1 基础巩固（⭐）

- 晶体性质：请解释为什么晶体具有固定的熔点而非晶体没有。

- 七大晶系判断：根据以下晶胞参数判断所属晶系：

  - a=b=c=0.400 nm, α=β=γ=90∘

  - a=b=0.500 nm, c=0.800 nm, α=β=90∘, γ=120∘

  - a=0.700 nm, b=0.700 nm, c=0.900 nm, α=β=γ=90∘

- 晶胞计数：计算面心立方（fcc）晶胞中有多少个原子。写出 fcc 晶胞中所有原子的分数坐标。

### 11.2 提高训练（⭐⭐⭐）

- 点阵型式判断：某化合物的晶胞中，A 原子位于顶点，B 原子位于面心，C 原子位于体心。判断：

  - 该晶胞属于简单、体心、面心还是底心？

  - 写出该晶体的化学式。

  - 写出所有原子的分数坐标。

- 等同点系应用：已知金刚石晶胞中碳原子坐标为 (0,0,0)、(1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)、(3/4,1/4,1/4)、(1/4,3/4,1/4)、(1/4,1/4,3/4)、(3/4,3/4,3/4)。试证明金刚石晶体的点阵为面心立方，结构基元含 2 个碳原子。

- 对称性与晶系：某晶体的晶胞有三个互相垂直的棱，长度分别为 a=0.510 nm、b=0.430 nm、c=0.640 nm，棱间夹角均为 90∘。该晶体有几个对称元素？属于什么晶系？

### 11.3 挑战题（⭐⭐⭐⭐）

- 综合推理：金属钨为体心立方（bcc）结构，晶胞参数 a=0.316 nm，密度 ρ=19.3 g⋅cm−3。

  - 计算每个晶胞中的钨原子数。

  - 计算阿伏加德罗常数 NA。

  - 计算空间利用率（堆积效率）。

- 晶系归属判定：已知 CaC₂ 的晶体结构在室温下为体心四方（I），晶胞参数 a=0.387 nm、c=0.637 nm。当温度升高到 450∘C 以上时，CaC₂ 转变为面心立方结构，晶胞参数 a=0.580 nm。试解释：

  - 为什么室温时 CaC₂ 为四方晶系而非立方晶系？

  - 高温时对称性升高为立方晶系，C₂²⁻ 离子取向可能发生什么变化？

  - 计算两种晶型下 CaC₂ 的理论密度，比较大小。

## 十二、参考答案与提示

11.1 基础巩固

- 晶体具有长程有序的周期性结构，所有原子/离子处于相同类型的环境中，加热时各处的原子同时获得足够能量脱离晶格位置 → 在固定温度全部熔化。非晶体无长程有序，各处结合能不同 → 随温度升高逐渐软化，无固定熔点。

  - 立方晶系；(2) 六方晶系；(3) 四方晶系。

- fcc 晶胞含 8×1/8+6×1/2=4 个原子。分数坐标：(0,0,0)、(1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)。

11.2 提高训练

- 提示：(1) A 在顶点、B 在面心、C 在体心 → 顶点平移至体心后结构不变（A 仍到 A，B 仍到 B）→ 体心晶胞（I）。(2) 化学式：A8×1/8B6×1/2C1×1=AB3C。(3) A: (0,0,0)；B: (1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)；C: (1/2,1/2,1/2)。

- 提示：前 4 个原子（CⅠ）坐标位于顶点和面心 → 面心立方排列。后 4 个原子（CⅡ）坐标相对于 CⅠ偏移 (1/4,1/4,1/4) → 亦为面心立方排列。两类碳原子环境不同，分属 2 个等同点系 → 点阵为面心立方。每个面心立方点阵点对应 1 个 CⅠ + 1 个 CⅡ = 2 个 C 原子 → 结构基元含 2 个碳原子。

- 提示：a≠b≠c，α=β=γ=90∘ → 正交晶系。正交晶系在三个互相垂直的方向上各有 C2 轴（或镜面）。

11.3 挑战题

- 提示：(1) bcc 晶胞含 2 个钨原子。(2) 由 ρ=2MNAa3，代入 MW=183.84 g⋅mol−1、a=0.316 nm=3.16×10−8 cm，可解得 NA。(3) bcc 空间利用率 = 68%。

- 提示：(1) 室温时 C₂²⁻ 的 C—C 键轴平行于 c 轴排列 → 破坏了立方晶系的四个 C3 轴对称性，保留 C4 轴 → 四方晶系。(2) 高温时 C₂²⁻ 热运动加剧，C—C 键轴取向无序化（在各方向上随机分布）→ 宏观上呈现出立方对称性。(3) 计算密度 ρ=nM/NAV，注意两种晶型晶胞所含 CaC₂ 的式量数不同（面心立方时 Z=4，体心四方时 Z=2），对比结果可知密度变化。

## 十三、延伸阅读

- 晶体结构 — 晶体学基础 KP

- 晶胞 — 晶胞参数与分数坐标详解

- 布拉维格子 — 14 种格子的系统介绍

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-金属键与金属晶体 — 金属密堆积的几何计算

- 04-课件/学生讲义/2026-06-23-分子结构和性质#五、对称性基础 — 分子对称性入门

- 专题-晶体结构计算 — 专题知识系统总结

- 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第六讲