# 第 6 章 超分子与材料化学

## 6.1 推断A至F及X的化学式（第36届初赛第二场）

电解质是电池的重要组分之一。锂离子电池中，最常用的电解质为锂盐 X。X 中阴离子为正八面体构型，其组成元素均为短周期元素。X 的合成方法之一如下：具有三角锥形分子结构的化合物 A 与化合物 B 发生复分解反应，生成 C 和 HCl，C 与黄绿色气体 D 按照 1:1 的比例反应生成 E，E 具有数种异构体。E 进一步与 B 反应，获得具有三角双锥结构的 F 和 HCl，F 和 LiF 反应得到 X。

写出 A ~ F 以及 X 的化学式。

写出 E 的异构体数目并画出所有异构体的结构。

## 6.2 一分册测试-Ch1B-10-组氨酸硅钨酸盐超分子

研究发现，氨基酸与多金属氧酸盐能够通过氢键形成超分子化合物，晶体中常含有结晶水，这类物质展示其独特的晶体结构和新颖的物理化学性质，对探究新型功能材料十分重要。

某研究小组采用一种简便的溶液法，将一定量的组氨酸（分子式：C6H9N3O2，英文缩写：His，结构式：

）、结构助剂及去离子水放入 100 mL 锥形瓶中，搅拌混合均匀，2 h 后加入一定量的 K4SiW12O40⋅nH2O，并在 80℃ 下继续搅拌 2 h，反应完成后，用布氏漏斗过滤，然后将滤液放置两周，即可得到带有结晶水的无色组氨酸多金属硅钨酸盐超分子晶体。

对该超分子晶体进行元素分析，结果为（质量百分含量）：C 4.50%; H 1.05%; N 2.47%; Si 0.91%; W 67.02%。热重分析如图所示，呈现三步失重的现象，分别失重 3.0%、9.3%、7.5%。

第10题图

请回答：

10-1 试计算该超分子化合物中 C 与 W 的物质的量之比，确定该超分子化合物的化学式。

10-2 试通过计算阐述热重分析中，第一步失重 3.0% 的原因和第二步失重 9.3% 的原因；第三步失重是多酸骨架断裂分解所致，并通过计算确定该多酸阴离子的化学式。

10-3 阐述该超分子化合物的各组分间主要是靠什么作用结合在一起？

10-4 该超分子化合物在什么温度以下稳定？其原因是什么？

## 6.3 无机固体化学-习题10.3

解释固体的能带形成。什么是 Fermi 能级？什么是固体中的能隙？

## 6.4 无机固体化学-习题10.5

解释：本征半导体，掺杂半导体，n-型半导体，p-型半导体。它们之间的区别何在？

## 6.5 无机固体化学-习题10.6

NiO 中加入 Li2O 在空气中焙烧可增加其导电性，为什么？

## 6.6 无机固体化学-习题10.7

解释： (1) Schottky 缺陷在 CaCl2 中； (2) Frenkel 缺陷在 AgBr 中； (3) AgCl 中用 CdCl2 掺杂，引起 AgCl 晶体结构发生什么变化？

## 6.7 化学能力测试-Ch3B-3-LiCoO2电极材料

目前商品化的锂离子电池正极几乎都是锂钴复合氧化物，其理想结构如图所示：

3-1 用粗线框出这种理想结构的锂钴复合氧化物晶体的一个晶胞。

3-2 这种晶体的一个晶胞里有几个锂原子、几个钴原子和几个氧原子？

3-3 给出这种理想结构的锂钴复合氧化物的化学式（最简式）。

3-4 锂离子电池必须先长时间充电后才能使用。写出上述锂钴氧化物作为正极放电时的电极反应。

3-5 锂锰复合氧化物是另一种锂离子电池正极材料。它的理想晶体中有两种多面体：LiO4 四面体和 MnO6 八面体，个数比 1:2，LiO4 四面体相互分离，MnO6 八面体的所有氧原子全部取自 LiO4 四面体。写出这种晶体的化学式。

3-6 从右图获取信息，说明为什么锂锰氧化物正极材料在充电和放电时晶体中的锂离子可在晶体中移动，而且个数可变。并说明晶体中锂离子的增减对锰的氧化态有何影响。

锂电池是当今很普遍的电池。本题以锂电池为载体，考查晶体结构。

3-1 画晶胞时要注意画出平行六面体：

3-2 晶胞里有 3 个锂原子、3 个钴原子和 6 个氧原子。

3-3 根据原子在顶点、面心、棱心的贡献率，很容易得化学式为 LiCoO2。

3-4 电极反应方程式（正极放电，Li+ 嵌入）：

Li1−xCoO2+xLi++xe−→放电LiCoO2 (理想)

（充电则为逆过程：LiCoO2 − xe- → Li1-xCoO2 + xLi+，Co 氧化态升高。）

3-5 化学式：LiMn2O4。（LiO4 四面体 : MnO6 八面体 = 1:2，即 Li : Mn = 1:2；由电荷守恒 Li+Mn3+Mn4+O4 或 LiMn(III,IV)2O4。）

3-6 相邻 Li+ 之间有多个未填 Li+ 的八面体及四面体空隙，在电场作用下形成”离子通道”。充电时，锂锰氧化物中部分 Li+ 沿着”离子通道”移出晶体，晶体中锂离子的个数减少，Mn 的氧化态升高；放电时 Li+ 沿通道从电解质流回晶体，锂离子个数增加，Mn 的氧化态降低。

| 知识点 | 体现 |
| --- | --- |
| 层状氧化物 | LiCoO2 晶胞 3Li+3Co+6O |
| 电极反应 | Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- → LiCoO2 |
| 尖晶石结构 | LiMn2O4（LiO4:MnO6 = 1:2） |
| 嵌入化学 | 充放电 Li+ 脱嵌、Mn 氧化态随 x 变 |

## 6.8 超分子-习题10.1

在硫酸盐和硼酸盐中， SO42− 和 BO33− 的构型分别为正四面体和平面正三角形，S—O键和B—O键的键长平均值分别为 148pm 和 136.6pm ，试计算S—O键和B—O键的键价以及S原子和B原子的键价和。

## 6.9 超分子-习题10.2

ClO2−（弯曲形）、ClO3−（三角锥形）和 ClO4−（四面体形）离子中，Cl−O 键的平均键长值分别为 157 pm、148 pm 和 142.5 pm，试分别计算其键价及键价和。[利用（10.1）式计算 Cl 原子和 O 原子成键时，R0 值为 Cl3+ 171 pm、Cl5+ 167 pm、Cl7+ 163.2 pm，B 值为 37 pm。]

## 6.10 超分子-习题10.3

试计算下列化合物已标明键长值的 Xe—F 键键价。说明稀有气体 Xe 原子在不同条件下和其他原子形成化学键的情况。[按(10.1)式计算 Xe—F 键时， R0 值为： Xe2+ 200 pm， Xe4+ 193 pm， Xe6+ 189 pm；B 为 37 pm]。

- XeF2（直线形）：Xe—F 键长 200 pm；

- [Xe2F3]+[SbF6]−：阳离子为 [F−Xe−F−Xe−F]+，桥联 Xe—F 键长分别为 214 pm 和 190 pm，Xe—F—Xe 键角 151°；

- [NO2]+[Xe2F13]−：阴离子含 F5Xe−F−XeF6 桥联结构，桥联 Xe—F 键长 255 pm；

- [(2,6-F2C6H3)Xe]+[BF4]−：Xe 与苯环 C 成键，并与 BF4- 的 F 形成 Xe—F 接触，距离 279 pm；

- [Me4N]+[XeF5]−：平面五角形的 XeF5- 离子中 Xe—F 键长 202 pm。

## 6.11 超分子-习题10.4

CaO 具有 NaCl 型的晶体结构, 试根据《结构化学基础》(第 5 版) 表 10.1.1 的数据估算 Ca—O 的键长及 Ca2+ 的半径 (按 O2- 的离子半径为 140 pm, Ca2+ 和 O2- 的离子半径和即为 Ca—O 的键长计算)。

## 6.12 超分子-习题10.5

NiO 具有 NaCl 型结构, 试根据《结构化学基础》(第 5 版) 表 10.1.1 数据估算 Ni2+ 离子半径。

## 6.13 超分子-习题10.6

已知甲烷水合物晶体属于立方晶系，晶胞参数 a=1.20nm,Z=1(8CH4⋅46H2O) 。试求晶体的密度，标准状态下 1m3 晶体可得多少甲烷和淡水？

## 6.14 超分子-习题10.7

怎样知道液态水中仍保留一定的氢键

## 6.15 超分子-习题10.8

下表给出 15∘ C 时几种物质的黏度(单位： 10-3 kg m-1 s-1 )，试说明为什么会有这样的大小次序。

| 物质 | 丙酮 | 苯 | HAc | C2H5OH​ | H2SO4​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏度 | 0.34 | 0.91 | 1.31 | 1.33 | 32.8 |

## 6.16 超分子-习题10.9

水和乙醚的表面能分别为72.8和 17.1(10−7Jcm−2) ，说明存在如此大差异的原因。

## 6.17 超分子-习题10.10

举例说明什么是配位水、骨架水、结构水和结晶水。为什么硫化物和磷化物一般不存在结晶水

## 6.18 超分子-习题10.11

根据 SbF3 晶体结构测定数据，Sb—F 间除 3 个较短的强键呈三角锥形分布外，还有 3 个弱键和 3 个非常弱的键。它们的键长（以 pm 为单位）如下：195,195,206;250,256,256;375,378,378。

试计算各键的键价及 Sb 原子的键价和。

## 6.19 超分子-习题10.12

什么是绝对构型？画出 R 型甘油酸 H2C(OH)−CH(OH)−COOH 的立体结构式。

## 6.20 超分子-习题10.13

已知乙酸、丙酸、丁酸、戊酸的密度分别为 1.049, 0.993, 0.959 和 0.939 g cm-3 。试根据《结构化学基础》(第 5 版) 表 10.5.1 所列原子基团的体积增量数据，计算分子的堆积系数。讨论它们的变化规律，解释其原因。

## 6.21 超分子-习题10.14

邻位和对位硝基苯酚 20∘ C 时在水中的溶解度之比为 0.39，在苯中为 1.93，请由氢键说明其差异的原因。

## 6.22 超分子-习题10.15

乙醚相对分子质量比丙酮大，但沸点(34.6℃)比丙酮沸点(56.5℃)低；乙醇相对分子质量更小，但沸点

## 6.23 超分子-习题10.16

请根据分子中原子的共价半径和范德华半径，画出尿素分子的形状和大小。（尿素分子中∠N—C—N为 118∘ ，∠C—N—H为 125∘ 。）

## 6.24 超分子-习题10.17

环氧乙烷中含少量水，试画出它们的分子模型，估计最小分子直径，并判断能否用3A型分子筛(孔径3.3 Å)作为环氧乙烷的干燥剂?4A和5A型(孔径分别为4 Å和5 Å)又如何?

## 6.25 超分子-习题10.18

试根据苯分子的构型和原子的范德华半径估算分子的直径及厚度。

## 6.26 超分子-习题10.19

计算水分子的体积以及液态水中和冰中分子的堆积系数。

## 6.27 超分子-习题10.20

举例说明什么是分子识别。

## 6.28 超分子-习题10.21

疏水效应为什么能降低体系能量、增高熵值

## 6.29 化学能力测试-Ch7B-7-银纳米簇电化学

银纳米簇合物电化学原电池（右半电池电势较高）：

(Ⅰ) Ag(s)/AgCl(饱和)//Ag+(0.01M)/Ag(s) U1=0.170 V

(Ⅱ) Pt/Agn(纳米簇), Ag+(0.01M)//AgCl(饱和)/Ag(s)：Ag10 U2=0.430 V、Ag5 U3=1.030 V

7-1 计算 AgCl 溶度积。

7-2 计算 Ag5 与 Ag10 的标准电极电势。

7-3 为什么银电极电势与颗粒大小有关？

7-4 (1) pH=13 溶液 (2) pH=5 溶液 (3) pH≈0.004、c(Ag+)=10-10 M 中各发生什么？

7-1 Nernst：U1=(RT/F)ln[c2(Ag+)/c1(Ag+)]，c2=0.01 M：

0.170=0.02569ln(0.01/c1)⇒c1(Ag+)=1.337×10−5 M

饱和液 [Ag+]=[Cl-]=1.337×10-5 → Ksp(AgCl)=(1.337×10-5)2=1.788×10-10

7-2 E(AgCl 半电池)=0.800+0.02569·ln(1.337×10-5)=0.512 V。

U=E(AgCl)−E(Agn/Ag+)：

E(Ag10/Ag+)=0.512−0.430=0.082 V

Eθ(Ag10/Ag+)=0.082−0.02569ln(0.01)=0.200 V

E(Ag5/Ag+)=0.512−1.030=−0.518 V⇒Eθ(Ag5/Ag+)=−0.400 V

7-3 小粒子表面积大、表面原子结晶能不利 → 形成自由能大（负值小）→ 标准电位低。增加粒子大小标准电位升高直至达块体极限。

7-4 (1) pH=13：E(H2/2H+)=0.02569·ln(10-13)=−0.769 V，两银簇标准电位均 > −0.769 → 稳定不被氧化（Ag+ 浓度到平衡极小）。

- pH=5：E=−0.02569×5×ln10·… =−0.269 V（对 H+/H2 用 ln[H+] 得 −0.295 V 源式），Ag10 (E^θ=0.2) 稳定；Ag5 (E^θ=−0.4) 被 H+ 氧化溶解（平衡 c(Ag+)=57 M 不可达 → 完全溶解，Ag+ 再还原成块银）。

- [Ag+]=10-10：[Ag/Ag+] E=0.800+0.02569·ln(10-10)=0.208 V；Ag10 E=0.200−0.591=−0.392 V；Ag5 E=−0.400−0.591=−0.992 V。Ag5 最先氧化溶解放 Ag+（驱动力最大），Ag10 随后；Ag+ 浓度升高后可还原成块银。

| 知识点 | 本题应用 |
| --- | --- |
| 标准电极电势 | 块体 vs 纳米簇 E^θ |
| 能斯特方程 | E=E^θ+RT/nF·ln c |
| 标准电极电势 | 尺寸-电势关系 |