# 晶体结构深化

## 学习目标

- ✅ 能用 Bragg 方程 nλ=2dsinθ 计算晶面间距和晶胞参数，理解系统消光的物理意义

- ✅ 能用 Born-Landé/Born-Mayer/Kapustinskii 方程估算晶格能，用 Born-Haber 循环关联热化学数据

- ✅ 能区分 Schottky 缺陷与 Frenkel 缺陷，分析非化学计量化合物的电荷补偿机制

- ✅ 能完成尖晶石 AB2O4 晶胞的 I/II 型小立方体系统计数，判断常式/反式

- ✅ 能计算钙钛矿 ABO3 的容忍因子 t，预测结构稳定性和畸变倾向

- ✅ 能初步建立”结构 → 性能”关联——压电性、热电性、铁电性的结构起源

## 一、X 射线衍射基础

### 1.1 Bragg 方程

X 射线在晶体中的衍射由 Bragg 方程 描述：

nλ=2dsinθ

其中 n 为衍射级数（通常取 n=1 处理），λ 为入射 X 射线波长，d 为晶面间距，θ 为 Bragg 角（即入射线与晶面的夹角，实验图谱常给出 2θ）。

衍射条件的物理本质：将晶体视为一组平行晶面。相邻晶面反射出的两束 X 射线若光程差恰好为整数倍波长，则相长干涉产生衍射峰。

图 晶面对 X 射线的反射——平行入射的 X 射线被相邻两层晶面（间距 d）反射，当光程差 2d·sinθ 为波长整数倍时发生相长干涉，产生衍射峰（Bragg 条件）。θ 为 Bragg 角（入射线与晶面的夹角），实验中通常记录衍射角 2θ（普化原理第4版 图13.4）

### 1.2 晶面间距公式

立方晶系中晶面间距与晶胞参数的关系最为简洁：

dhkl=ah2+k2+l2

其他晶系的 dhkl 公式更为复杂（竞赛常见立方/四方/六方）：

| 晶系 | dhkl 公式 |
| --- | --- |
| 立方 | d=ah2+k2+l2 |
| 四方 | d=h2+k2a2+l2c2−1/2 |
| 六方 | d=43h2+hk+k2a2+l2c2−1/2 |

### 1.3 系统消光概念

系统消光（systematic absences） 是指晶体结构中由于平移对称性（带心、滑移面、螺旋轴）导致某些 (hkl) 衍射峰完全消失的现象。这是判断点阵类型的重要依据。

| 点阵类型 | 消光条件 | 允许反射条件 |
| --- | --- | --- |
| 简单 P | 无系统消光 | 所有 (hkl) 均可出现 |
| 体心 I | h+k+l 为奇数时消光 | h+k+l 为偶数 |
| 面心 F | h,k,l 奇偶混杂时消光 | h,k,l 全奇或全偶 |
| C 底心 | h+k 为奇数时消光 | h+k 为偶数 |

粉末 XRD 解读要点：通过衍射图的峰位序列（即 sin2θ 比值）可以反推点阵类型。立方晶系中： - 简单立方：sin2θ 比值 1:2:3:4:5:6:8:⋯ - 体心立方（I）：1:2:3:4:5:6:7:⋯（实际为 2:4:6:8:10:12:14:⋯，约简后从 2 开始） - 面心立方（F）：3:4:8:11:12:16:19:⋯

竞赛提示：CChO 中 XRD 题的典型考法是”给一组 2θ 值 → 换算 sin2θ → 求比值 → 判点阵类型 → 指标化 → 求 a“。不要只代 Bragg 公式，要建立”峰位 → 结构”的完整链条。

## 二、晶格能计算

### 2.1 Born-Landé 方程

Born-Landé 方程 是晶格能的理论计算模型，基于静电吸引 + 短程排斥：

U=NAAz+z−e24πε0r01−1n

- NA：Avogadro 常数

- A：Madelung 常数（仅与结构类型有关，与离子种类无关）

- z+、z−：正、负离子的电荷数

- r0：最近正-负离子间距

- n：Born 指数（与离子的电子构型有关）

常见 Madelung 常数：

| 结构类型 | A 值 |
| --- | --- |
| NaCl 型 | 1.7476 |
| CsCl 型 | 1.7627 |
| 立方 ZnS（闪锌矿）型 | 1.6381 |
| 六方 ZnS（纤锌矿）型 | 1.6413 |
| CaF₂（萤石）型 | 2.5194 |
| TiO₂（金红石）型 | 2.4080 |

Born 指数取值（与离子的电子构型有关）：

| 电子构型 | n |
| --- | --- |
| He（1s²） | 5 |
| Ne（2s²2p⁶） | 7 |
| Ar（3s²3p⁶）/ Cu⁺（3d¹⁰） | 9 |
| Kr（4s²4p⁶）/ Ag⁺（4d¹⁰） | 10 |
| Xe（5s²5p⁶）/ Au⁺（5d¹⁰） | 12 |

对于含多种离子的晶体，Born 指数取各离子指数的平均值。

### 2.2 Born-Mayer 方程

Born-Mayer 方程是对 Born-Landé 的改进，引入指数形式排斥项，形式更简洁实用：

U=NAAz+z−e24πε0r01−ρr0

其中 ρ≈34.5 pm（对大多数离子晶体适用），是反映排斥力程的经验参数。

### 2.3 Kapustinskii 近似

Kapustinskii 给出了一个无需 Madelung 常数的近似公式——对于通式为 MpXq 的离子晶体：

U=1.079×105⋅p⋅q⋅z+z−r++r−1−34.5r++r− (kJ⋅mol−1)

式中 r++r− 以 pm 为单位，p、q 分别为化学式中正、负离子的数目。Kapustinskii 近似在化学式简单、结构缺乏精确数据时非常有用，估算误差通常在 5% 以内。

### 2.4 Born-Haber 循环应用

Born-Haber 循环 基于盖斯定律，通过热化学数据间接计算晶格能：

以 MX 型离子化合物为例：

ΔHf(MX,s)&=ΔHsub(M)+IE(M)+12BDE(X2)+EA(X)−U

符号说明：

| 符号 | 含义 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| ΔHf | 标准生成焓（通常为负，放热） | IE 电离能（始终为正，吸热） |
| ΔHsub | 升华热（正，吸热） | EA 电子亲和能（可正可负） |
| BDE | 键解离能（正，吸热） | U 晶格能（正，吸热，但循环中为 −U） |

核心应用： - 已知生成焓和其他热化学数据 → 求晶格能 - 已知晶格能和其他数据 → 求电子亲和能（如 O²⁻ 的第二电子亲和能） - 通过晶格能比较判断离子化合物的稳定性

高能预警：O²⁻ 的第二电子亲和能为 正值（吸热 +844 kJ/mol），这是因为 O⁻ 已带负电，再增加一个电子需克服静电排斥。O²⁻ 只能在晶体中由晶格能补偿而稳定存在，气相中不存在自由的 O²⁻。

## 三、缺陷化学

### 3.1 本征缺陷

#### (1) Schottky 缺陷

等量的正、负离子空位成对出现，保持电中性和化学计量比。

null⇌VM′+VX•

- 特点：密度降低，晶体体积不变

- 典型化合物：NaCl、MgO（配位数高、离子半径相近时易形成）

- 形成能：约 2–3 eV（约 200–300 kJ/mol）

#### (2) Frenkel 缺陷

离子离开正常格点进入间隙位置，形成”间隙离子 + 空位”对：

null⇌Mi•+VM′

- 特点：密度基本不变（离子仍在晶格内）

- 典型化合物：AgCl、AgBr、ZnS（阳离子半径小、配位数低时易形成）

- 形成能：约 1–2 eV

图 AgBr 晶体的缺陷示意图——（a）正常 AgBr 晶格；（b）Ag⁺ 离开正常格点进入间隙位置，形成 Frenkel 缺陷对（间隙 Ag⁺ + Ag⁺ 空位）。AgBr 是典型的 Frenkel 缺陷体系，Ag⁺ 半径小、配位数低，容易进入间隙位置（普化原理第4版 图13.19）

| 对比项 | Schottky 缺陷 | Frenkel 缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷组分 | 阳离子空位 + 阴离子空位 | 间隙离子 + 空位 |
| 密度变化 | 降低 | 基本不变 |
| 典型结构 | NaCl、MgO、CsCl | AgCl、AgBr、ZnS、CaF₂ |
| 形成条件 | 高配位数、半径相近 | 阳离子小、配位数低 |

### 3.2 色心（F 心）

色心（color center / F-center） 是阴离子空位捕获一个或多个电子形成的缺陷。电子被束缚在空位中，可吸收特定波长的可见光，使晶体显色。

- NaCl 在 Na 蒸气中加热后变黄：Cl⁻ 空位捕获电子形成 F 心，吸收蓝光 → 透射黄色

- KCl 在 K 蒸气中处理变蓝：F 心的吸收波长不同

- 核心特征：阴离子空位 + 电子 = 色心

### 3.3 非化学计量比化合物

实际晶体的组成可偏离理想化学计量比，通过缺陷和价态变化实现电荷平衡。

#### (1) Fe1−δO

FeO 的实际组成范围 Fe0.84O 到 Fe0.95O：

- 缺陷机制：Fe2+ 空位为主，Fe3+ 补偿电荷

- 缺陷反应：12O2+2FeFe×→OO+VFe″+2FeFe•

- 实际组成：Fe1−3δ2+Fe2δ3+▫δO（▫ 表示空位）

- 为 p 型半导体（空穴导电）

#### (2) NbO

NbO 是缺位 NaCl 型结构——Nb 和 O 同时缺位 25%（有序空位阵列）。

为什么是金属导体？ - 空位导致 Nb 的 d 电子离域 - 形成 Nb—Nb 金属键（键长 ~298 pm，接近金属 Nb） - 电子导电补偿了缺位的电荷不平衡 - 打破了”氧化物 = 绝缘体”的直觉

#### (3) 缺陷类型与导电性

| 缺陷类型 | 示例 | 导电类型 |
| --- | --- | --- |
| 金属过量（间隙金属） | Zn1+δO | n 型 |
| 金属不足（阳离子空位） | Fe1−δO、Ni1−δO | p 型 |
| 非金属不足（阴离子空位） | TiO2−δ、CeO2−δ | n 型 |

## 四、复杂结构类型

### 4.1 钙钛矿 CaTiO3

#### 结构描述

理想立方钙钛矿属于 Pm3m 空间群：

- Ca2+（A 位）：位于顶点，8×1/8=1，配位数 12

- Ti4+（B 位）：位于体心，1×1=1，配位数 6（[TiO6] 八面体）

- O2−（X 位）：位于棱心，12×1/4=3

[TiO6] 八面体通过共顶点方式连接成三维网络，Ca2+ 填充在八面体间的空隙中。

图 八面体配位图——在 NaCl 型或钙钛矿型结构中，正离子位于负离子构成的八面体空隙中。当正负离子恰好相互接触时，半径比 r+/r− 的最小值为 0.414，低于此值则结构不稳定（普化原理第4版 图13.12）

#### Goldschmidt 容忍因子

t=rA+rX2(rB+rX)

| t 范围 | 结构类型 | 对称性变化 |
| --- | --- | --- |
| t>1.00 | 六方钙钛矿（A 过大） | 六方 |
| 0.95<t<1.00 | 理想立方 | Pm3m |
| 0.80<t<0.95 | 畸变钙钛矿 | 四方/正交（八面体倾斜） |
| t<0.80 | 非钙钛矿结构 | 其他 |

几何推导： - 理想立方钙钛矿中，A—O 间距 = a/2，B—O 间距 = a/2 - 在离子接触极限下：rA+rO=a/2，rB+rO=a/2 - 两式相除得：t=(rA+rO)/[2(rB+rO)]

拓展——八面体因子：为确保 [BO6] 八面体的几何合理性，还需 μ=rB/rO 满足 0.44<μ<0.90。

### 4.2 尖晶石 AB2O4

#### 结构骨架

O2− 按 面心立方最密堆积（ccp），A²⁺ 和 B³⁺ 选择性地填充空隙：

图 面心立方晶胞——金属 Cu 的晶胞，Cu 原子位于面心和顶角，Z=4。尖晶石中的 O²⁻ 按相同方式堆积（ccp），A²⁺ 和 B³⁺ 占据其中的四面体和八面体空隙（普化原理第4版 图13.10）

- 四面体空隙数 = 2 × O²⁻ 数（晶体中 1/8 被占据）

- 八面体空隙数 = 1 × O²⁻ 数（晶体中 1/2 被占据）

- 电荷平衡：2++2×3+=8+ 与 4 O2− 的 8− 匹配

#### I 型/II 型小立方体计数法

尖晶石的立方晶胞（Z = 8）可分成 8 个小立方体，沿体对角线方向交替排列为 I 型和 II 型：

- I 型小立方体（每个晶胞 4 个）：A²⁺ 在 Td 空隙中心，B³⁺ 在 Oh 顶点

- II 型小立方体（每个晶胞 4 个）：B³⁺ 在 Oh 空隙中心

系统计数的捷径： 1. 氧骨架：ccp → 晶胞含 8×1/8+6×1/2=4 个 O²⁻，但尖晶石晶胞是 8 个 AB₂O₄，故 O²⁻ 总数为 4×8=32（实际 fcc 晶胞放大一倍后的结果） 2. 四面体空隙：64 个 → 8 个被 A²⁺ 占据（占 1/8） 3. 八面体空隙：32 个 → 16 个被 B³⁺ 占据（占 1/2） 4. Z 值验证：8×AB2O4=A8B16O32 ✓

#### 常式 vs 反式尖晶石

| 类型 | A²⁺ 位置 | B³⁺ 位置 | 占位表达式 | 实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常式 | 四面体 Td | 八面体 Oh | (A)[B2]O4 | MgAl2O4 |
| 反式 | 八面体 Oh | 一半 Td + 一半 Oh | (B)[AB]O4 | Fe3O4=(Fe3+)[Fe2+Fe3+]O4 |

判断规则：CFSE 大的离子优先占据 Oh 位，CFSE 小的离子去 Td 位。

常式⇔B3+ 的 CFSE(Oh)≫A2+ 的 CFSE(Oh)

反式尖晶石实例：CoFe2O4（Co2+ 为 d⁷ 高自旋，CFSE 大于 d⁵ 的 Fe³⁺，因此 Co²⁺ 去 Oh 位），NiFe2O4（Ni²⁺ d⁸，CFSE 大），MnFe2O4（Mn²⁺ d⁵ 高自旋 CFSE=0 → 常式）。

### 4.3 HCP 衍生结构递变谱

保持 O2−（或 S²⁻、I⁻ 等）的 HCP 骨架不变，改变阳离子填隙种类和比例，可衍生出系列结构：

| 结构 | 阴离子堆积 | 阳离子填隙 | 填隙比例 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CdI2 | HCP I⁻ | Cd²⁺ 填隔层 Oh 空隙 | 1/2 | 层状结构 |
| NiAs | HCP As³⁻ | Ni²⁺ 填全部 Oh 空隙 | 1 | c/a = 1.39（偏离 HCP 理想值 1.633） |
| α-Al2O3（刚玉） | HCP O²⁻ | Al³⁺ 填 2/3 Oh 空隙（有序） | 2/3 | R3c 对称性 |

递变规律：随填隙阳离子比例增加，结构从层状（CdI₂）→ 全填满（NiAs）→ 有序缺位（刚玉），维度从二维向三维过渡。

## 五、结构-性能关系（概述）

### 5.1 压电性（Piezoelectricity）

定义：机械应力作用下晶体产生电极化的现象。

结构条件：无对称中心的极性晶体。

典型材料：BaTiO3（钙钛矿）、Pb(Zr,Ti)O3（PZT） - BaTiO3 在 <120∘C 时 Ti⁴⁺ 偏离 [TiO6] 八面体中心，产生净偶极矩 - 施加机械应力 → Ti⁴⁺ 位移改变 → 极化变化 → 产生电压

### 5.2 热电性（Pyroelectricity）

定义：温度变化导致晶体电极化强度改变的现象。

结构条件：具有自发极化且极化强度随温度变化。

典型材料：LiNbO3、LiTaO3

物理图像：温度升高 → 晶格膨胀 → 离子位移改变 → 极化强度变化 → 表面电荷积累

### 5.3 铁电性（Ferroelectricity）

定义：具有自发极化且极化方向可在外电场作用下反转的性质。

结构条件：晶体本身有自发极化，且可在电场下翻转。

BaTiO3 的相变序列：

三方→−90∘C正交→5∘C四方（铁电）→120∘C立方（顺电）

Ti⁴⁺ 位移的根源：Ti⁴⁺ 为 d⁰ 构型，二阶 Jahn-Teller 效应使空 t₂g 基态与低激发态混合，导致 Ti⁴⁺ 偏离八面体中心。

辨析：所有铁电体都具有压电性和热电性，但反之不成立。即：

铁电体⊂热电体⊂压电体

## 六、典型例题

### 例 1 [Bragg 方程 + 晶胞参数计算] ⭐⭐⭐

题目：某立方晶体的粉末 XRD 图谱中，(200) 面的衍射峰出现在 2θ=53.5∘。所用 X 射线波长为 λ=154.2 pm。

- 计算晶面间距 d200 和晶胞参数 a。

- 若该晶体为 NaCl 型结构（M+X−），密度 ρ=3.60 g⋅cm−3，求该晶体的摩尔质量，推测可能的物质。

思路分析：Bragg 方程 → d → a → 由密度和原子数反推摩尔质量。

完整解答：

- 注意 2θ=53.5∘，故 θ=26.75∘。

由 Bragg 方程 nλ=2dsinθ，取 n=1：

d200=λ2sinθ=154.22×sin26.75∘=154.22×0.450=171.3 pm

立方晶系 dhkl=a/h2+k2+l2，对于 (200) 面：

a=d200×22+02+02=171.3×2=342.6 pm

- NaCl 型结构每晶胞含 4 个 MX 式量单位（Z=4）。

ρ=Z⋅MNA⋅a3 ⇒ M=ρNAa3Z

代入数据（a=3.426×10−8 cm）：

M=3.60×6.022×1023×(3.426×10−8)34=3.60×6.022×1023×4.02×10−23/4

计算得 M≈54.5 g⋅mol−1。

NaCl 的摩尔质量为 58.44 g⋅mol−1，接近但不完全匹配。若为 NaCl，其晶胞参数标准值 a=564 pm，与本例不符。a=342.6 pm 且摩尔质量 M≈54.5 的更可能是 MgO（M=40.3，NaCl 型，a≈421 pm）或 CaO（M=56.08，a≈481 pm）。此处与 CaO 最接近。

答案：(1) d200=171.3 pm，a=342.6 pm；(2) 推测为 CaO。

### 例 2 [Born-Haber 循环求晶格能] ⭐⭐⭐

题目：已知 CaCl2 的标准生成焓 ΔHf=−795.8 kJ⋅mol−1，以及以下热化学数据，计算 CaCl2 的晶格能 U：

| 过程 | 焓变 (kJ/mol) |
| --- | --- |
| Ca(s)→Ca(g) | +178 |
| Ca(g)→Ca+(g)+e− | +590 |
| Ca+(g)→Ca2+(g)+e− | +1145 |
| 12Cl2(g)→Cl(g) | +122 |
| Cl(g)+e−→Cl−(g) | −349 |

思路分析：拆解 CaCl2 的生成路径为：Ca 升华 → Ca 两步电离 → Cl₂ 解离 → Cl 得电子 → 气态离子结合成晶体。

完整解答：

Born-Haber 循环路径：

ΔHf&=ΔHsub+IE1+IE2+BDE+2×EA−U

注意 CaCl2 中有 2 个 Cl⁻，因此 EA 乘以 2：

−795.8=178+590+1145+122+2×(−349)−U

−795.8=178+590+1145+122−698−U

−795.8=1337−U

U=1337+795.8=2132.8 kJ⋅mol−1

答案：CaCl2 的晶格能 U=2133 kJ⋅mol−1。

反思：CaCl₂ 的晶格能（~2133 kJ/mol）小于 MgO（~3891 kJ/mol），主要原因：① Ca²⁺ 半径大于 Mg²⁺；② Cl⁻ 电荷仅为 −1（O²⁻ 为 −2），电荷效应对晶格能的贡献是平方级的。

### 例 3 [尖晶石系统计数] ⭐⭐⭐⭐

题目：尖晶石 MgAl2O4 为常式尖晶石，已知晶胞参数 a=808 pm。

- 用 I 型/II 型小立方体法验证晶胞含 8 个 MgAl2O4（Z=8）。

- 计算 MgAl2O4 的理论密度。

- 估算 Mg−O 和 Al−O 的最近距离。（原子量：Mg=24.31，Al=26.98，O=16.00；NA=6.022×1023）

思路分析：氧 CCP 骨架 → 空隙分类计数 → Z 验证 → 密度公式 → 从分数坐标求键长。

完整解答：

- 氧离子计数：ccp 中 O²⁻ 数为 4×8=32（放大一倍后的晶胞）。尖晶石晶胞边长放大一倍（相对于基本 ccp 晶胞），氧处于面心立方位置。

四面体空隙数 =2×O2−数=64，其中 Mg2+ 占据 8 个（1/8）。 八面体空隙数 =1×O2−数=32，其中 Al3+ 占据 16 个（1/2）。

验证：32 O2−+8 Mg2++16 Al3+=Mg8Al16O32=8 MgAl2O4 ✓

- 密度：

ρ=Z⋅MNA⋅a3=8×(24.31+2×26.98+4×16.00)6.022×1023×(8.08×10−8)3

M(MgAl2O4)=24.31+53.96+64.00=142.27 g⋅mol−1

ρ=8×142.276.022×1023×5.27×10−22=1138.163.17×102≈3.59 g⋅cm−3

- 在常式尖晶石中，Mg2+ 位于四面体空隙中心，Al3+ 位于八面体空隙中心。

Mg−O 距离：四面体空隙中，Mg 到顶点 O 的距离为 38a=38×808=175.0 pm。 Al−O 距离：八面体空隙中，Al 到顶点 O 的距离为 14a=202 pm。

答案：(1) 已验证；(2) ρ≈3.59 g⋅cm−3；(3) Mg−O≈175 pm，Al−O≈202 pm。

### 例 4 [钙钛矿容忍因子 + 结构预测] ⭐⭐⭐

题目：已知离子半径（pm）：Ba2+=135，Sr2+=118，Pb2+=119，Ti4+=60.5，Zr4+=72，O2−=140。

- 计算 BaTiO3、SrTiO3、PbTiO3 的容忍因子 t，判断各在室温下的结构类型。

- 哪种化合物最可能表现出铁电性？为什么？

思路分析：代入 t=(rA+rO)/[2(rB+rO)] → 按 t 范围判断结构 → 铁电性与 B 位离子位移相关。

完整解答：

| 化合物 | t 计算 | t 值 | 预测结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| BaTiO3 | (135+140)/[1.414(60.5+140)] | 0.97 | 近立方，轻微四方畸变 |
| SrTiO3 | (118+140)/[1.414(60.5+140)] | 0.91 | 四方/正交畸变钙钛矿 |
| PbTiO3 | (119+140)/[1.414(60.5+140)] | 0.91 | 四方畸变钙钛矿 |

- BaTiO3 最可能表现出铁电性。

原因：t=0.97 接近 1，[TiO6] 八面体有足够空间让 Ti⁴⁺ 发生位移。Ti⁴⁺ 为 d⁰ 构型，二阶 Jahn-Teller 效应使基态与低激发态混合，Ti⁴⁺ 偏离八面体中心 → 自发极化 → 铁电性。SrTiO3（t=0.91）八面体被”夹紧”（八面体倾斜），Ti⁴⁺ 无法位移 → 顺电性。

答案：见上表。BaTiO3 铁电性最强。

### 例 5 [非化学计量 + 电荷补偿计算] ⭐⭐⭐⭐

题目：实验测得一份 Fe0.92O 样品属 NaCl 型结构，晶胞参数 a=428 pm。

- 假设缺陷仅为 Fe2+ 空位和 Fe3+ 的生成，写出化学式（用 ▫ 表示空位），计算 Fe3+ 所占铁离子的百分比。

- 若样品中所有 [FeO6] 八面体均保持完整（无氧空位），计算该样品的理论密度，并与纯 FeO（a=430 pm）比较。

思路分析：电荷平衡建立方程 → 价态比例 → 密度计算。

完整解答：

- 设化学式为 Fe1−3x2+Fe2x3+▫xO，其中 ▫ 为空位。

总铁量：(1−3x)+2x=1−x，题知 1−x=0.92，故 x=0.08。

Fe3+ 占比：2x1−x=0.160.92=17.4%。

化学式：Fe0.762+Fe0.163+▫0.08O

电荷验算：0.76×2+0.16×3=1.52+0.48=2.00 ✓

- 密度：

纯 FeO（Z=4，M=71.84）：ρ0=4×71.846.022×1023×(4.30×10−8)3=5.99 g⋅cm−3

Fe0.92O 晶胞含 4×0.92=3.68 个 Fe 和 4 个 O： M平均=0.76×55.85+0.16×55.85+4×16.00=51.38+64.00=115.38（每晶胞）

ρ=115.386.022×1023×(4.28×10−8)3=115.386.022×1023×7.84×10−23

ρ≈5.68 g⋅cm−3

答案：(1) Fe3+ 占铁离子总量的 17.4%；(2) Fe0.92O 的理论密度 ρ≈5.68 g⋅cm−3，低于纯 FeO 的 5.99 g⋅cm−3（空位降低密度）。

## 七、常见误区

| 误区 | 正确认识 |
| --- | --- |
| 误区 1：“粉末 XRD 的 2θ 就是 Bragg 角” | 2θ 是衍射角（入射线与衍射线的夹角），Bragg 角是 θ（入射线与晶面的夹角）。代公式前必须将 2θ 除以 2 得到 θ |
| 误区 2：“Born-Haber 循环中所有项都是正值” | 电子亲和能（EA）通常为负值（放热），O²⁻ 的第二电子亲和能为正值（吸热）。注意符号方向！ |
| 误区 3：“Schottky 缺陷和 Frenkel 缺陷都会降低密度” | Schottky 缺陷使空位成对出现，密度降低；Frenkel 缺陷中离子从格点移入间隙，仍在晶格内，密度基本不变 |
| 误区 4：“尖晶石的常式/反式由化学式决定” | 常式/反式取决于 A²⁺ 和 B³⁺ 的 相对 CFSE 大小，不是由化学式决定。例如 Fe3O4 为反式（Fe²⁺ d⁶ 的 CFSE > Fe³⁺ d⁵），而 MgAl2O4 为常式（Mg²⁺ d⁰ 的 CFSE = 0） |
| 误区 5：“容忍因子 t 越接近 1 结构越稳定” | t 越接近 1 说明结构越接近理想立方，但并不是 t≈1 就一定更”稳定”。BaTiO3（t=0.97）室温下为四方畸变（而非立方），这种畸变恰恰是铁电性的来源。稳定性需综合考虑热力学和动力学因素 |
| 误区 6：“非化学计量就是’杂质’，与理想晶体无关” | 所有实际晶体都存在一定浓度的本征缺陷。非化学计量是”普遍现象”而非”例外”。Fe₁₋δO 不是 FeO 含杂质，而是热力学平衡状态 |

## 八、方法总结

### 晶体结构深化分析三步法

Step 1: 骨架识别
  先识别阴离子（或大原子）的堆积方式（ccp/hcp/bcc/sc）
  → 确定空隙类型和数量

Step 2: 填隙分析
  阳离子（或小原子）填充哪些空隙？填隙比例多少？
  → 验证化学式（电荷平衡 + Z 值）

Step 3: 偏离判断
  是否有以下偏离理想模型的情况？
  □ 非化学计量（缺位/间隙 → 电荷补偿）
  □ 多原子离子定向（CaC₂ 中 C₂²⁻ 定向 → 对称性降级）
  □ 复杂填隙（尖晶石 I/II 型交替）
  □ 温度相变（有序-无序）
  □ XRD 系统消光 → 推点阵类型

### 钙钛矿分析流程

给定 ABO₃ 化学式和离子半径
  → 计算 t = (r_A+r_O)/[√2(r_B+r_O)]
  → t > 1.00: 六方钙钛矿
  → 0.95 < t < 1.00: 立方钙钛矿（理想）
  → 0.80 < t < 0.95: 畸变钙钛矿（四方/正交）
  → t < 0.80: 非钙钛矿结构

### 晶格能比较原则

U∝z+z−r0×AMad

- 电荷效应占主导：U(MgO)≫U(NaCl)（±2 vs ±1）

- 结构类型相同 → 直接用 z+z−/r0 比较

- 结构类型不同 → 需考虑 Madelung 常数

## 九、速查卡

| 核心概念 | 关键公式 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| Bragg 方程 | nλ=2dsinθ | 分清 θ 和 2θ；立方晶系 d=a/h2+k2+l2 |
| 系统消光 | I: h+k+l=2n；F: h,k,l 全奇或全偶 | 由峰位比推断点阵类型 |
| Born-Landé | U=NAAz+z−e24πε0r0(1−1n) | Madelung 常数 A 只与结构类型有关 |
| Born-Haber 循环 | U=Σ（吸热项）- ΔHf | 注意 O²⁻ 第二 EA 为正值 |
| Kapustinskii 近似 | U∝pqz+z−/(r++r−) | 无需 Madelung 常数，误差 < 5% |
| Schottky 缺陷 | 空位对 VM′+VX• | 密度降低，NaCl 型常见 |
| Frenkel 缺陷 | 间隙+空位 Mi•+VM′ | 密度不变，AgCl 型常见 |
| 容忍因子 | t=(rA+rO)/[2(rB+rO)] | 0.8<t<1.0 为钙钛矿 |
| 尖晶石计数 | I 型/II 型小立方体交替 | Z = 8，常式 vs 反式由 CFSE 决定 |
| 铁电性 | 自发极化 + 电场反转 | BaTiO₃ 中 Ti⁴⁺ d⁰ 二阶 JT 效应驱动 |

## 十、练习题

### 10.1 基础巩固（⭐⭐）

- 某立方晶体的粉末 XRD 图谱中，(111) 面的 2θ=27.3∘（λ=154 pm）。计算 d111 和晶胞参数 a。

- 已知 KBr 的 ΔHf=−393 kJ/mol，ΔHsub(K)=+89，IE(K)=+419，12BDE(Br2)=+112，EA(Br)=−325。计算 KBr 的晶格能 U。

- 判断 CaF2 中主要存在哪种本征缺陷？说明理由。

### 10.2 提高训练（⭐⭐⭐）

- 已知 BaZrO3 中 r(Ba2+)=135 pm，r(Zr4+)=72 pm，r(O2−)=140 pm。计算容忍因子 t，判断该化合物是否能形成钙钛矿结构。

- 已知 CoFe2O4 为反式尖晶石，Co2+（d⁷，高自旋）和 Fe3+（d⁵）在八面体场中的 CFSE 大小比较如何？用 CFSE 解释为什么是反式。

- 某立方晶体的 XRD 图谱显示前 4 个衍射峰的 sin2θ 比值为 3:4:8:11。判断该晶体属于简单立方、体心立方还是面心立方点阵，并说明理由。

### 10.3 挑战题（⭐⭐⭐⭐）

- CaC2 室温下为体心四方结构（a=387 pm，c=637 pm），高温下转变为面心立方（a=580 pm）。

  - 解释 CaC₂ 室温下为何不是立方晶系。

  - 计算两种晶型下 CaC₂ 的理论密度（M=64.10，NA=6.022×1023）。

  - 从原子取向角度解释高温相对称性升高的原因。

- Fe0.95O 的晶胞参数 a=429 pm，密度 ρ=5.70 g⋅cm−3。假设缺陷仅为 Fe²⁺ 空位和 Fe³⁺，计算该样品中 Fe³⁺ 占铁总量的百分比。（原子量：Fe=55.85，O=16.00）

## 十一、参考答案与提示

10.1 基础巩固

- d111=1542sin(27.3/2)∘=1542sin13.65∘=1542×0.236=326 pm。a=d111×3=565 pm。

- U=89+419+112+(−325)−(−393)=89+419+112−325+393=688 kJ/mol。

- CaF2 中 Ca²⁺ 配位数为 8，F⁻ 配位数为 4。Frenkel 缺陷为主：F⁻ 半径小（133 pm），容易进入间隙位置，形成 Fi′+VF•。

10.2 提高训练

- t=(135+140)/[1.414×(72+140)]=275/299.8=0.917。0.80<0.917<1.00 → 可以形成钙钛矿结构，预计为四方/正交畸变钙钛矿。

- Co²⁺（d⁷）在 Oh 场中高自旋为 t₂g⁵e_g²，CFSE = |5×(-4)+2×(+6)|Dq = |−20+12|Dq = 8 Dq。Fe³⁺（d⁵）高自旋为 t₂g³e_g²，CFSE = 0 Dq。Co²⁺ 的 CFSE 远大于 Fe³⁺ → Co²⁺ 优先占 Oh 位，Fe³⁺ 去 Td 位 → 反式尖晶石。

- 比值 3:4:8:11 → 乘以 1/3 得 1:1.33:2.67:3.67 → 对照标准序列，与面心立方的 3:4:8:11 一致 → 面心立方点阵（F）。

10.3 挑战题

- 提示：(1) C₂²⁻ 为哑铃形，键轴平行于 c 轴 → 破坏立方对称的四个 C₃ 轴 → 四方晶系。(2) 体心四方 Z=2，V=a2c；面心立方 Z=4，V=a3。计算密度并比较。(3) 高温时 C₂²⁻ 热运动加剧，键轴取向在空间各方向随机分布 → 宏观上呈现立方对称。

- 提示：设化学式为 Fe²⁺​1−3xFe³⁺​2x▫xO。由密度反推每晶胞式量数（Z=4 不变），再结合 Fe 总含量列方程求解。建议步骤：① 由 ρ 和 a 反推晶胞质量 → ② 每晶胞含 4 个 O → ③ 由总质量减去 O 质量得 Fe 质量 → ④ 由 Fe 总物质的量和电荷平衡联立求解 x。