化学竞赛习题册

第二篇 结构化学

第 6 章 超分子与材料化学

题量：28

版本：教师版（含答案）

日期：2026-08-30

# 第 6 章 超分子与材料化学

## 6.1 〔🟢 d3〕

关联小问：2-2

来源：提炼笔记 | 原始解析

电解质是电池的重要组分之一。锂离子电池中，最常用的电解质为锂盐 X。X 中阴离子为正八面体构型，其组成元素均为短周期元素。X 的合成方法之一如下：具有三角锥形分子结构的化合物 A 与化合物 B 发生复分解反应，生成 C 和 HCl，C 与黄绿色气体 D 按照 1:1 的比例反应生成 E，E 具有数种异构体。E 进一步与 B 反应，获得具有三角双锥结构的 F 和 HCl，F 和 LiF 反应得到 X。

写出 A ~ F 以及 X 的化学式。

📖 查看答案

根据题意，A 的构型为三角锥形，F 的构型为三角双锥，在短周期元素中只有磷元素可以同时形成三配位和五配位化合物。而三角双锥构型的 F 与 LiF 反应，生成正八面体构型的 X 阴离子，则可以确定 F 为 PF5，而 X 为 LiPF6。通过 F 产生过程中的副产物 HCl，可以确定 B 为无机酸且含氟，即 HF。

因此，根据三角锥形分子 A 与 HF 发生复分解反应生成化合物 C 和 HCl，可以推出 A、C 分别为 P(Ⅲ) 的氯化物与氟化物，即 PCl3 和 PF3 。同时根据颜色也不难确定，黄绿色气体 D 为氯气。而 PF3 与氯气发生 1:1 反应，得到的产物即为 PF3Cl2 （化合物 E）。

| 化合物 | 化学式 |
| --- | --- |
| A | PCl3​ |
| B | HF​ |
| C | PF3​ |
| D | Cl2​ |
| E | PF3Cl2​ |
| F | PF5​ |
| X | LiPF6​ |

| 知识点 | 直接关联 |
| --- | --- |
| 分子构型（三角锥形、三角双锥、正八面体） |  |
| 锂离子电池电解质 |  |
| 磷的卤化物化学 |  |
| 配合物构型推断 |  |

- 从 X 的构型入手：正八面体阴离子 + 短周期元素 → 推断为 PF6−

- F 为三角双锥 + 与 LiF 反应生成 X → F 为 PF5

- B 含 F 且反应生成 HCl → B 为 HF

- A 为三角锥形 + 与 HF 复分解生成 C 和 HCl → A 为 PCl3，C 为 PF3

- D 为黄绿色气体 → D 为 Cl2

- C 与 D 1:1 反应 → E 为 PF3Cl2

- 元素推断错误：未考虑到磷元素可同时形成三配位和五配位化合物

- 忽略副产物信息：未利用 HCl 推断 B 为 HF

- 构型与化学式对应错误：三角双锥、正八面体等构型与具体化合物的对应关系不清

## 6.2 〔🟢 d3〕

列出与盘状双层胶束形状形成相关的作用力。

📖 查看答案

- 静电作用：亲水部分中，带有电荷的基团 −NH3+ 和 −P(OR)2O2− 之间存在静电引力（盐键）。

- 氢键：亲水部分中，铵根基团的 N-H 键可以与磷酸基团中的 O 原子形成氢键。

- 疏水效应：水分子之间通过氢键形成稳定的网络，当非极性分子进入水中时，水分子必须重新排列成有序的结构来围绕非极性分子，这种”有序围绕”会降低水的熵。当多个疏水分子或基团靠在一起时，总表面积下降，围绕它们的水分子总数降低，更多的水分子”重获自由”，体系熵增。因此 DMPE 中的疏水尾链互相聚集，最小化它们与水的接触面积。

- 直接 KP：静电作用、氢键、疏水效应

- 间接 KP：胶束自组装、生物膜结构

- DMPE 分子具有”亲水头基”和”疏水尾链”的两亲结构

- 亲水头基之间的相互作用：静电吸引、氢键

- 疏水尾链之间的相互作用：疏水效应（熵驱动）

- 这三种非键相互作用共同维持盘状双层胶束的结构

- 容易遗漏疏水效应（疏水效应是胶束形成的主要驱动力）

- 疏水效应的本质是熵增，而非能量降低

- 需要区分”静电作用”和”氢键”的不同

## 6.3 〔🟢 d3〕

将 pH 提高到 9.0 以上，盘状双层胶束的形状将如何转变？并给出你的理由。

📖 查看答案

转变为球状胶束。

理由：当 pH > 9.0 时，亲水头基铵盐上的 −NH3+ 脱去质子变成中性氨基，DMPE 整体变为带负电的分子，负电荷集中在亲水头部。这会导致 DMPE 分子间出现明显的静电排斥，亲水头基之间的距离变大。为了让疏水尾链之间仍然尽可能保持靠近，胶束需要转变成球状。

- 直接 KP：胶束结构转变、静电排斥、pH响应

- 间接 KP：临界打包参数 (CPP)、自组装

- pH > 9.0 时，−NH3+ 去质子化为 −NH2（中性）

- 磷酸基团仍为 −PO42−（负电）

- DMPE 整体带负电，亲水头基间产生静电排斥

- 头基间距离增大 → 疏水尾链需要更紧凑的排列

- 球状胶束的曲率更大，可以容纳更大的头基面积

- 需要明确指出”静电排斥”是形状转变的核心原因

- 球状而非柱状或其他形态的选择依据是 CPP 的变化

- 不要混淆”盘状”和”层状”的区别

## 6.4 〔🟢 d4〕

解释固体的能带形成。什么是 Fermi 能级？什么是固体中的能隙？

📖 查看答案

### 1. 能带形成

- n 个原子轨道线性组合 → n 个分子轨道（MO）；当 n→∞ 时能级间距趋近于零，MO 能级趋近连续 → 形成能带

- 最简单模型：一维 H_n 线性链（单轨道 → 单能带）

- 引申两点：① 原子有多种价轨道 → 多种能带（如碱金属 s/p 带：能隙大可分离、能隙小可重叠）；② 一维 → 三维推广

- 带宽取决于原子间距与轨道重叠程度

### 2. Fermi 能级

- 定义：T=0 K 时固体中最高被占能级

- N 个原子贡献 N 个 MO，N 个电子填 N/2 个成键能级（半充满带）→ Fermi 能级位于能带中部

- Fermi 能级之上为空的导带、之下为满的价带（对非导体而言）；它决定了电子填充的”水面”

### 3. 能隙（带隙）

- 定义：上一能带（导带）最低能量与下一能带（价带）最高能量之差；带隙内无允许的电子态（态密度 DOS=0）

- 能隙大小直接决定导电类型：

  - 金属：最高占据带未充满 → 无/很小能隙 → 导体

  - 半导体：能隙 1~4 eV → 热激发可使电子跨隙 → σ = C·e^(−E/kT)（E≈带隙一半）

  - 绝缘体：能隙 >4 eV → 电子难以跨越 → 几乎不导电

### 知识点关联

- 能带理论：能带形成、费米能级、带隙、导体/半导体/绝缘体三分类

- 深化：固体物理性质（能带与物性的结构-性质关联）

## 6.5 〔🟢 d4〕

解释：本征半导体，掺杂半导体，n-型半导体，p-型半导体。它们之间的区别何在？

📖 查看答案

### 1. 本征半导体

- 纯净无杂质的半导体（如本征 Si、Ge）

- 靠热激发在价带-导带间产生电子-空穴对导电：每激发一对产生一个导带电子 + 一个价带空穴

- 电导率 σ = C·e^(−E/kT)（E≈带隙一半），温度升高电导率增大（与金属相反）

- 载流子浓度本征平衡：n = p

### 2. 掺杂半导体

- 向本征半导体掺入少量杂质（百万分之一量级），在带隙中引入杂质能级

- 显著改变载流子浓度与导电类型——掺杂是本征半导体实用化的前提（器件材料几乎全是掺杂半导体）

### 3. n-型半导体

- 掺入施主杂质（价电子数多于基质，如 As 掺 Si——As 有 5 个价电子，多出 1 个）

- 施主杂质能级靠近导带底 → 多余电子热激发进入导带

- 主要载流子：电子（负电荷，n 型）；多数载流子 n >> p

### 4. p-型半导体

- 掺入受主杂质（价电子数少于基质，如 Ga 掺 Si——Ga 有 3 个价电子，缺 1 个）

- 受主杂质能级靠近价带顶 → 满带电子跳入受主能级，在价带留下正空穴

- 主要载流子：空穴（正电荷，p 型）；多数载流子 p >> n

### 区别小结

| 类型 | 杂质 | 杂质能级位置 | 多数载流子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本征 | 无 | — | 电子=空穴 |
| n型 | 施主（价电子多，As 掺 Si） | 靠近导带底 | 电子 |
| p型 | 受主（价电子少，Ga 掺 Si） | 靠近价带顶 | 空穴 |

### 知识点关联

- 能带理论：本征/掺杂/n型/p型、施主-受主能级

- 固体物理性质：掺杂调控物性

## 6.6 〔🟢 d4〕

NiO 中加入 Li2O 在空气中焙烧可增加其导电性，为什么？

📖 查看答案

### 1. 关键机制：异价取代产生空穴

- Li2O 加入后，Li+ 取代 Ni2+ 的格位，形成带一个有效负电荷的缺陷 Li_Ni’（Kröger-Vink 记号）

- 为保持电中性，部分 Ni2+ 被氧化为 Ni3+，即产生空穴 h•（p 型载流子）

- 缺陷反应（空气中 O2 参与）： Li2O + ½O2 → 2Li_Ni’ + 2h• + 2O_O^x

### 2. 电荷平衡视角

每个 Li+ 取代一个 Ni2+，等价于体系少了一个正电荷 → 必须氧化一个 Ni2+ 为 Ni3+ 补偿： - Ni2+ → Ni3+ + e-（释放的电子对应一个空穴） - 空穴浓度 [h•] 随 Li2O 掺杂量增大而增大

### 3. 导电性变化

- NiO 本身已是 p 型半导体（Ni 空位 + Ni3+ 补偿）

- 掺 Li2O 后空穴浓度显著增大 → p 型电导率升高

- 这与”本征半导体靠热激发、掺杂后载流子浓度由杂质决定”是同一逻辑（参见 能带理论 掺杂半导体）

### 总结

“异价取代 + 电荷补偿 → 产生载流子”是缺陷化学调控导电性的核心范式：低价取代（Li+→Ni2+）产空穴（p 型）；高价取代则产电子（n 型）。

### 知识点关联

- 非化学计量化合物：缺陷反应、电荷补偿、p 型导电

- 能带理论：掺杂产生载流子

## 6.7 〔🟢 d4〕

解释： (1) Schottky 缺陷在 CaCl2 中； (2) Frenkel 缺陷在 AgBr 中； (3) AgCl 中用 CdCl2 掺杂，引起 AgCl 晶体结构发生什么变化？

📖 查看答案

### (1) Schottky 缺陷在 CaCl2 中

- Schottky 缺陷 = 正负离子空位成对出现，保持晶体整体电中性与化学计量

- CaCl2 中阴离子 : 阳离子 = 2 : 1，因此一对 Schottky 缺陷需 1 个 Ca2+ 空位（VCa″）+ 2 个 Cl- 空位（VCl•）

- 效果：原子从体内迁到表面，组成不变，但晶体体积膨胀、实测密度降低

### (2) Frenkel 缺陷在 AgBr 中

- Frenkel 缺陷 = 离子离开正常格位进入间隙位，产生”间隙离子 + 空位”对：Agi•+VAg′

- AgBr 以 Frenkel 缺陷为主的原因：Ag+ 半径小、极化率大，间隙位能量较低；且 Br- 半径大，难形成阴离子空位

- 特点：不改变组成与密度（原子未丢失，只移位），需谱学/电学/XRD 检测

### (3) AgCl 掺 CdCl2 的结构变化

- Cd2+ 取代 Ag+ 格位，形成带 +1 有效电荷的 CdAg• 缺陷

- 为保持电中性，产生 Ag+ 空位 VAg′： CdCl2 + 2AgAg×→CdAg•+VAg′ + 2AgCl（AgCl 析出）

- 结构变化：Ag+ 亚晶格出现大量空位 → 阳离子空位浓度增大 → 为 Ag+ 迁移提供”跳板”，可显著提高 Ag+ 离子电导（快离子导体的几何基础）

- 注意：该空位是掺杂引起的（非本征缺陷），与 Schottky/Frenkel 本征缺陷来源不同

### 拓展对比

| 缺陷类型 | 本质 | 对密度影响 | 典型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schottky | 正负离子空位对 | 密度降低 | NaCl、CaCl2 |
| Frenkel | 间隙离子+空位 | 基本不变 | AgBr、ZnS |
| 掺杂空位 | 异价取代补偿 | 变组成 | AgCl:CdCl2 |

### 知识点关联

- 非化学计量化合物：Schottky/Frenkel 缺陷、Kröger-Vink 记号、掺杂缺陷

- 填隙：间隙位概念、填隙离子迁移（快离子导体）

## 6.8 〔🟢 d4〕

在硫酸盐和硼酸盐中， SO42− 和 BO33− 的构型分别为正四面体和平面正三角形，S—O键和B—O键的键长平均值分别为 148pm 和 136.6pm ，试计算S—O键和B—O键的键价以及S原子和B原子的键价和

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 将查得的 R0 和 B 值数据代入计算键价的公式(10.1)式, 即可求出两种化学键的键价及两原子的原子价。

SO42−

S=exp162.4pm−148pm37pm=1.48

S 原子的键价和为 4×1.48=5.92 。此值和 S 原子的氧化态 6 相近。

BO33- :

S=exp137.1pm−136.6pm37pm=1.01

B 原子的键价和为 3×1.01=3.03 。此值和 B 原子的原子价 3 相近。

## 6.9 〔🟢 d4〕

ClO2−（弯曲形）、ClO3−（三角锥形）和 ClO4−（四面体形）离子中，Cl−O 键的平均键长值分别为 157 pm、148 pm 和 142.5 pm，试分别计算其键价及键价和。[利用（10.1）式计算 Cl 原子和 O 原子成键时，R0 值为 Cl3+ 171 pm、Cl5+ 167 pm、Cl7+ 163.2 pm，B 值为 37 pm。]

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

解 ClO2− ：

S=exp171pm−157pm37pm=1.46

ClO2- 中 Cl 原子的键价和为 2×1.46=2.92 ，和氧化态为 3 相近。

ClO3- :

S=exp167pm−148pm37pm=1.67

ClO3- 中 Cl 原子的键价和为 3×1.46=5.01 ，和氧化态为 5 相近。

ClO4−​

S=exp163.2pm−142.5pm37pm=1.75

ClO4- 中 Cl 原子的键价和为 4×1.75=7.0 ，和氧化态为 7 相近。

## 6.10 〔🟢 d4〕

试计算下列化合物已标明键长值的 Xe—F 键键价。说明稀有气体 Xe 原子在不同条件下和其他原子形成化学键的情况。[按(10.1)式计算 Xe—F 键时， R0 值为： Xe2+ 200 pm， Xe4+ 193 pm， Xe6+ 189 pm；B 为 37 pm]。

- XeF2（直线形）：Xe—F 键长 200 pm；

- [Xe2F3]+[SbF6]−：阳离子为 [F−Xe−F−Xe−F]+，桥联 Xe—F 键长分别为 214 pm 和 190 pm，Xe—F—Xe 键角 151°；

- [NO2]+[Xe2F13]−：阴离子含 F5Xe−F−XeF6 桥联结构，桥联 Xe—F 键长 255 pm；

- [(2,6-F2C6H3)Xe]+[BF4]−：Xe 与苯环 C 成键，并与 BF4- 的 F 形成 Xe—F 接触，距离 279 pm；

- [Me4N]+[XeF5]−：平面五角形的 XeF5- 离子中 Xe—F 键长 202 pm。

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

解

(1)Xe−F: S=exp200pm−200pm37pm=1.00

Xe−F: S=exp200pm−190pm37pm=1.31

Xe−−F: S=exp200pm−214pm37pm=0.68

Xe−−F: S=exp189pm−255pm37pm=0.17

Xe−F: S=exp200pm−279pm37pm=0.12

Xe−F: S=exp193pm−202pm37pm=0.78

Xe 和 F 的范德华半径和为 216 pm+147 pm=363 pm 。上述化学键中成键两原子间的键距均短于范德华半径和。Xe 原子既可以和 F, O, C 等原子成共价键，也可形成次级键。

【评注】在已知的三千多万种化合物中,原子依靠化学键结合成化合物。随着原子间成键环境的差异,化学键的型式也多种多样。这一习题5个化合物中的部分Xe—F键的键价计算结果说明,原子间结合力的多样性和复杂性,有着极为丰富的内容。

## 6.11 〔🟢 d4〕

CaO 具有 NaCl 型的晶体结构, 试根据《结构化学基础》(第 5 版) 表 10.1.1 的数据估算 Ca—O 的键长及 Ca2+ 的半径 (按 O2- 的离子半径为 140 pm, Ca2+ 和 O2- 的离子半径和即为 Ca—O 的键长计算

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

)。

解 CaO 中 Ca2+ 是 +2 价离子， Ca2+ 周围有 6 个距离相等的 O2- ，按键价和规则，每个键的键价 (S) 为 2/6 = 0.333。查表得 Ca—O 键的 R0=196.7 pm ， B=37 pm ，代入得

S=0.333=exp196.7pm−d37pm

ln0.333&=196.7pm−d37pm=−1.10&d=237.4pm

Ca2+ 的离子半径为 237.4 pm-140 pm=97.4 pm。

## 6.12 〔🟢 d4〕

NiO 具有 NaCl 型结构, 试根据《结构化学基础》(第 5 版) 表 10.1.1 数据估算 Ni ​2+ 离子半径

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 查表得 Ni2+ 和 O2- 结合时， R0 值为 167.0 pm。B 值为 37 pm，代入得

S=0.333=exp167.0pm−d37pm

ln0.333=167.0pm−d37pm=−1.10

Ni—O 间键距 d=207.7 pm。

Ni2+ 的离子半径为 207.7 pm-140.0 pm=67.7 pm。

## 6.13 〔🟢 d4〕

已知甲烷水合物晶体属于立方晶系，晶胞参数 a=1.20nm,Z=1(8CH4⋅46H2O) 。试求晶体的密度，标准状态下 1m3 晶体可得多少甲烷和淡水？

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

解

- 晶胞体积 V=a3=1.203 nm3=1.728 nm3

晶胞中摩尔质量 M=(128+828) g mol−1=956 g mol−1

晶体密度 D=ZMNAV=1×956gmol−16.02×1023mol−1×1.73×10−27m3=0.918gcm−3

- 1 m3 水合物重918kg,其中 CH4 重

128956×918kg=123kg

物质的量为

123×103g/16gmol−1=7.69×103mol

标准状态下体积为

7.69×103mol×22.4×10−3m3mol−1=172m3

- 1 m3 水合物含淡水

828956×918kg=795kg

相当于 0.8 m3 。

【评注】天然气水合物是一种分布广、储量大、能量密度高的矿产资源。预计在本世纪中叶，它将是逐渐取代石油的能源之一。它深居海底，熔点约 5∘C （它随 CH4 的压力而变），即超过这一温度它就会分解放出甲烷气体。在解本题对这些海底宝藏的结构和性能有所了解之后，不妨进一步思考和探索它的开采和应用所涉及的各个方面的问题，关心这方面科技的发展，提出合理化的建议；并分析文献报道 1m3 可燃冰可得天然气 164m3 ，比本题计算的 172m3 低的原因。

## 6.14 〔🟢 d4〕

怎样知道液态水中仍保留一定的氢键

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

？怎样解释水在 4∘C 时密度最大？

解 从能量看,冰的升华热高达 51.0 kJmol−1 , 熔化热为 6.0 kJmol−1 。冰中 H2O 分子间的结合力大部分是氢键力, 冰熔化为水后, 氢键结合力依然存在。从 Raman 光谱等数据也证明水中仍保持一定的氢键。

冰的结构中,每个 H2O 分子均和周围 4 个 H2O 分子按四面体方式形成氢键,因此它具有空旷的低密度的结构,冰的密度比水低,冰变为水密度增加,氢键破坏得多,密度增加得多,另一方面温度升高热膨胀又使密度降低,两种相反因素导致水有密度最大的温度,至于出现在 4∘C 则由水的性质决定。

## 6.15 〔🟢 d4〕

下表给出 15∘ C 时几种物质的黏度(单位： 10-3 kg m ​−1 s ​−1 )，试说明为什么会有这样的大小次序。

| 物质 | 丙酮 | 苯 | HAc | C2H5OH​ | H2SO4​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏度 | 0.34 | 0.91 | 1.31 | 1.33 | 32.8 |

📖 查看答案

物质黏度的大小取决于分子间的作用力： H2SO4 中每个分子可形成 4 个氢键； C2H5OH 和 CH3COOH 则平均可形成 2 个氢键。

苯和丙酮不能生成氢键。所以 H2SO4 分子间作用力最强、黏度最大； C2H5OH 和 HAc 次之，这两者相差不多。苯因有离域 π 键，色散力大，黏度大于丙酮。

## 6.16 〔🟢 d4〕

水和乙醚的表面能分别为72.8和 17.1(10−7Jcm−2) ，说明存在如此大差异的原因

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 水中 H2O 分子间存在氢键，分子间作用力大。乙醚 OH5C2 分子间不能形成氢键，作用力仅是较弱的范德华力，故表现在表面能上有较大差异。

## 6.17 〔🟢 d4〕

举例说明什么是配位水、骨架水、结构水和结晶水。为什么硫化物和磷化物一般不存在结晶水

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

？

解 以 CuSO4⋅5H2O 晶体为例,该晶体中每个 Cu2+ 离子周围有 4 个 H2O 提供孤对电子和 Cu2+ 的 dsp2 杂化轨道形成 4 个 H2O→Cu 配位键。晶体中的这种水称为配位水。 CuSO4⋅5H2O 晶体中有 1 个 H2O 分子不和金属离子配位,只通过 O—H…O 氢键和其他基团结合,这种 H2O 分子称结构水。骨架水是指水作为构建晶体的主要组分组成骨架。例如气体水合物 8CH4⋅46H2O 中,水分子通过氢键组成具有多面体孔穴的骨架,将客体小分子 CH4 包合在其中。

结晶水是指晶态水合物中存在的水，或是指除冰以外在晶体中和其他组分一起存在的水。结晶水除上述配位水、结构水和骨架水等组成确定的结晶水以外，还包括层间水、沸石水和蛋白质晶体中连续分布的水等组成不确定的结晶水。

硫化物和磷化物中因为 S 和 P 原子的电负性较低, 分别为 2.6 和 2.2, 和 H 相似 (2.3), 不能形成 S—H…S, P—H…P, O—H…S 和 O—H…P 等型式氢键, 一般不存在结晶水。

## 6.18 〔🟢 d4〕

根据 SbF3 晶体结构测定数据，Sb—F 间除 3 个较短的强键呈三角锥形分布外，还有 3 个弱键和 3 个非常弱的键。它们的键长（以 pm 为单位）如下：195,195,206;250,256,256;375,378,378。

试计算各键的键价及 Sb 原子的键价和

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 按《结构化学基础》(第5版)(10.1.4)式和表10.1.1查得计算键价的 R0 和N值， Sb(3)⋯F(−1) 的 R0 值为177.2pm,N为3.7,计算所得各键键价及键价和如下：

键长/pm

195

195

206

250

256

256

375

378

378

键价

0.70

0.70

0.58

0.28

0.26

0.26

0.06

0.06

0.06

Sb 的键价和为 2.96, 它接近于 SbF3 中 Sb 的原子价。

图10.12

## 6.19 〔🟢 d4〕

什么是绝对构型？画出 R 型甘油酸 H2C(OH)−CH(OH)−COOH 的立体结构式

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 绝对构型是指手性分子中各个基团在空间排列的真实结构。绝对构型是和相对构型相比较而提出的概念，当还未确定所指的手性分子是 R 型或 S 型时，这种构型称为相对构型，确定后的真实构型称为绝对构型。

R 型甘油酸的立体结构如图 10.12。

## 6.20 〔🟢 d4〕

已知乙酸、丙酸、丁酸、戊酸的密度分别为 1.049, 0.993, 0.959 和 0.939 g cm ​−3 。试根据《结构化学基础》(第 5 版) 表 10.5.1 所列原子基团的体积增量数据，计算分子的堆积系数。讨论它们的变化规律，解释其原因

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 查表得原子基团体积增量为：

CH3 23.5×10−24cm3,CH2 17.1×10−24cm3,COOH 23.1×10−24cm3

乙酸

丙酸

丁酸

戊酸

化学式

CH3COOH​

CH3CH2COOH​

CH3(CH2)2COOH​

CH3(CH2)3COOH​

摩尔质量/ (g mol−1)

60

74

88

102

密度/ (g cm−3)

1.049

0.993

0.959

0.939

摩尔体积/ (cm3 mol−1)

57.2

74.5

91.8

108.6

基团体积增量和/ (cm3 mol−1)

28.1

38.4

48.6

58.8

堆积系数

0.49

0.52

0.53

0.54

由上述计算可见,随着碳氢链的增长,堆积系数加大,这和 COOH 间能形成氢键,缩短分子间距离有关。即在分子中 COOH 占的比例较大时,堆积系数较小。

## 6.21 〔🟢 d4〕

邻位和对位硝基苯酚 20∘ C 时在水中的溶解度之比为 0.39，在苯中为 1.93，请由氢键说明其差异的原因

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 溶质在溶剂中的溶解性,可用“相似相溶”原理表达。这一经验原理指出:结构相似的物质易于互溶,结构相差较大的物质不能互溶。“结构”二字的含义有二:一是指物质结合在一起所依靠的化学键或分子间结合力的形式,二是指分子、离子和原子的相对大小及离子的电价。

溶解过程总是熵增加的。因此，溶质在溶剂中的溶解性在很大程度上取决于溶解过程的焓变 ΔH 。若 ΔH 较小，自由焓减少，则溶质易溶解于溶剂；若 ΔH 较大，超过了 T⋅ΔS ，使 ΔG>0 ，则溶解不能进行。

邻硝基苯酚形成分子内氢键,极性减弱,与水(极性溶剂)分子间的作用力小。而且,它不能与水分子形成氢键。相反,它分散到水中会破坏水本身的氢键,使 ΔH 增大,能量上不利。因此,邻硝基苯酚在水中的溶解度很小,而在非极性的苯中溶解度较大。

对硝基苯酚不能形成分子内氢键,极性较大,并能与水形成氢键,使溶解过程的 ΔH 较小,自由焓减少,因而在水中的溶解度较大,而在苯中的溶解度较小。

## 6.22 〔🟢 d4〕

乙醚相对分子质量比丙酮大，但沸点(34.6℃)比丙酮沸点(56.5℃)低；乙醇相对分子质量更小，但沸点

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

(78.5℃)更高。试分别解释其原因。

解 物质沸点的高低是其气化过程中焓变和熵变的综合结果,其中焓变起决定作用。而焓变又取决于分子间作用能的大小,归根结底取决于分子的结构。相对分子质量只是影响分子间作用能大小的因素之一。

丙酮与乙醚相比，虽然相对分子质量小，但由于分子内有易于变形的 π 键，极化率大，分子间作用能大，因而沸点高。而乙醇由于形成分子间氢键，作用能更大，因而沸点更高（乙醚、丙酮和乙醇的摩尔气化热分别为26.0,30.2和 39.4kJmol−1 ）。

## 6.23 〔🟢 d4〕

请根据分子中原子的共价半径和范德华半径，画出尿素分子的形状和大小。（尿素分子中∠N—C—N为 118∘ ，∠C—N—H为 $125^{}

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

$ 。）

解

原子

C

O

N

H

共价半径/pm

77,67*

60*

75

32

范德华半径/pm

172

140

150

120

电负性( χp )

2.55

3.44

3.04

2.20

* 共价双键半径。

若不考虑尿素分子中的共轭效应,按正常的单、双键计算键长,则得各共价键的键长如下:

C—N

∖C=O​

N—H

第一套键长/pm

152

127

107

第二套键长/pm

147

119

99

实测键长/pm

133

126

105

其中第一套数据是用同核键键长的计算方法(键长等于两原子共价半径之和)得到的。第二套数据是按异核键键长的计算方法(键长等于两原子共价半径之和减去两元素电负性之差的9倍)得到的。可见,两套计算数据中有的与实测数据较吻合,有的则差别较大。

根据实测键参数和范德华半径画出尿素分子的形状如图 10.16。

图10.16 尿素分子的形状
(图中键长单位为 pm)

## 6.24 〔🟢 d4〕

环氧乙烷中含少量水,试画出它们的分子模型,估计最小分子直径,并判断能否用3A型分子筛(孔径3.3 Å)作为环氧乙烷的干燥剂?4A和5A型(孔径分别为4 Å和5 Å)又如何?

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

解

原子

C

H

O

共价半径/pm

77

32

73

范德华半径/pm

172

120

140

电负性( χp )

2.55

2.20

3.44

用上列数据,按同(异)核键键长的计算方法得有关键长数据如下:

图 10.17 水分子和环氧乙烷分子的大小
(图中键长单位为 pm)

O—H

C—O

C—C

C—H

键长/pm

93.8

102

154

105.9

这些计算值与实验测定值有的接近,有的则差别较大。图 10.17 所示的分子形状是按实测键参数和范德华半径画出来的。

由图可见,水分子和环氧乙烷分子的最小直径分别约为 320 pm 和 440 pm。因此,水分子能够进入 3A 分子筛的孔道而环氧乙烷分子不能。所以,3A 分子筛对环氧乙烷有干燥作用。但由于水分子的最小直径与 3A 分子筛的孔径相差很小,因而脱水效果不会太好。

用 4A 分子筛干燥环氧乙烷效果很好, 因为 4A 分子筛的孔道只允许水分子进入, 而将环氧乙烷分子拒之门外。

5A 分子筛的孔径和环氧乙烷分子的最小直径非常接近,有可能也吸附环氧乙烷,因此不宜用作环氧乙烷的干燥剂。

【评注】环氧乙烷是最重要的一个环氧化合物,是以乙烯为原料的第三大产品,仅次于聚乙烯和苯乙烯。它是重要的石油化工原料及有机和精细化工的中间体,主要用来生产乙二醇、非离子表面活性剂等产品。工业上环氧乙烷是用乙烯和空气催化氧化(以银/多孔载体为催化

剂)制得的。实验室中则常用有机过酸(如 CH3CO3H ， ○−CO3H 等)氧化乙烯来制备。水

是平衡混合产物的组分之一,需要除去,简便而又经济的除水方法是使用4A分子筛脱水。所以,本题所涉及的是一个实际问题,从沟通“结构—性能—应用”这一渠道来说也是很有意义的。

## 6.25 〔🟢 d4〕

试根据苯分子的构型和原子的范德华半径估算分子的直径及厚度

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

苯环中心到 C 原子距离 140 pm。

C—H 100 pm, H 原子范德华半径 120 pm。

分子直径=2×(140+100+120)pm=2×360 pm=720 pm。

C 原子范德华半径 170 pm。

苯环厚度 340 pm。

## 6.26 〔🟢 d4〕

计算水分子的体积以及液态水中和冰中分子的堆积系数

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 根据 10.17 题所列数据, O 原子所占体积 VO 和 2 个 H 原子所占体积 VH 分别为

V0&=43π(140pm)3−2π(60pm)2140pm−60pm3&=(11.49−2.71)×106pm3&=8.78×10−24cm3

VH&=243π(120pm)3−π(100pm)2120pm−100pm3&=2[7.24−2.73]×106pm3&=9.02×10−24cm3

一个 H2O 分子的体积为 (8.78+9.02)×10−24cm3=17.80×10−24cm3

液态水中一个 H2O 分子占据的体积为： 30.0×10−24 cm3 （由摩尔体积/ NA 得到）。

冰中一个 H2O 分子占据的体积为： 32.5×10−24 cm3 （由摩尔体积/ NA 得到）。

所以液态水中的堆积系数为 17.8×10−24cm330.0×10−24cm3=0.59

冰中的堆积系数为 17.8×10−24cm332.5×10−24cm3=0.55

## 6.27 〔🟢 d4〕

举例说明什么是分子识别

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

。

解 分子识别是指一种接受体分子的特殊部位具有某些基团或空间结构, 正适合另一种底物分子的基团或空间结构相结合, 体现出“锁和钥匙”原理。当这两种分子相遇时, 好像彼此相识, 互相选择对方, 形成次级键结合在一起, 使体系趋于稳定。例如, 三环氮杂冠醚分子形成孔穴的大小和四面体配位点的分布, 正适合于和 NH4+ 形成 4 个 N−H⋯N 氢键以及供 NH4+ 居留。

## 6.28 〔🟢 d4〕

疏水效应为什么能降低体系能量、增高熵值

📖 查看答案

原书解答（2026-08-25 逐字转录）

？

解 疏水效应是指水溶液中的疏水组分或基团倾向于和水疏远,疏水组分相互结合,或是被水充满而内壁带有疏水基团的空腔,当遇上疏水组分或基团时,疏水组分要进入空腔,排挤出水分子而和空腔内壁的疏水基团结合。疏水效应一方面要减少水和疏水基团间相互接触的机会,而增加水和水之间互相通过氢键结合,降低体系的能量;另一方面,滞留在空腔内相对有序的水被排挤出来,增加了自由活动的水,熵增加。